## Slide 1: ELASTOMERI ED ELASTICITA’ DELLA GOMMA
Si definisce elastomero un materiale capace di subire deformazioni rilevanti sotto l’azione di sforzi relativamente piccoli e di recuperare rapidamente la forma e le dimensioni originali non appena la forza viene rimossa.
Un materiale cristallino ha un modulo di Young dell’ordine di 106 Kg/cm2 ed una deformazione a rottura dell’ordine del 10 %;
I materiali elastomerici hanno valori di 10 Kg/cm2 e 103 % quindi sono altamente deformabili prima della rottura.

## Slide 2
Elevata estensibilità → la macromolecola assume, in assenza di sollecitazioni esterne, una conformazione raggomitolata notevolmente deformabile per azione di una forza di trazione bassa.
In un materiale polimerico viscoelastico i segmenti delle catene sono soggetti a moti browniani, per cui assumono una conformazione casuale, raggomitolata, che corrisponde al valore massimo possibile dell'’entropia. Applicando una forza di trazione, le macromolecole assumono una conformazione meno raggomitolata e gli assi delle singole catene si orientano preferenzialmente nella stessa direzione dello stiro; a ciò corrisponde una diminuzione nel numero dei modi diversi di realizzare il sistema e dunque una diminuzione di entropia.

## Slide 3
Al di sopra della Tg , la struttura ha la possibilità di evolversi, anche se la forza non viene rimossa, ma si mantiene costante nel tempo: gli elementi catena sono in grado di compiere piccoli movimenti e di spostarsi lentamente per ripristinare la conformazione raggomitolata di partenza → materiale macroscopicamente deformato, ma strutturalmente in condizioni di equilibrio (massimo volere dell’entropia). Togliendo il carico applicato il provino non cambia più la sua forma e rimane deformato in modo permanente: l’energia fornita è stata dissipata integralmente nello scorrimento viscoso delle macromolecole.
un materiale di questo tipo non è un elastomero

## Slide 4
Per avere elasticità è necessario che lo scorrimento dei segmenti delle macromolecole sia impedito, senza che ciò limiti la possibilità che le catene stesse assumano conformazioni casuali.
E’ sufficiente che le macromolecole del sistema siano legate da legami chimici permanenti o da vincoli fisici di tipo diverso, così da formare un reticolo tridimensionale.

## Slide 5
Condizioni necessarie per avere un elastomero:
il materiale sia costituito da molecole a catena lunga;
il materiale non sia cristallino;
le catene siano flessibili, cioè che si possa avere una rotazione sufficientemente libera attorno ai legami covalenti;
tra le molecole agiscano basse forze di coesione, come quelle che si hanno nei liquidi, in modo che i tratti delle catene abbiano ampia libertà di movimento (temperatura superiore alla Tg ; i polimeri usati nel settore degli elastomeri ha una Tg generalmente minore di – 40 °C);
siano presenti punti di giunzione tra le macromolecole, cosicché sia impedito lo scorrimento viscoso.

## Slide 6
Diversa è la natura dell’elasticità nei solidi cristallini di composti a molecola piccola.
In questi ultimi l’elasticità è legata a deformazioni molto piccole del reticolo cristallino. Gli elementi strutturali, sotto l’azione di una forza di tensione, di compressione o di taglio, vengono spostati dalle rispettive posizioni di equilibrio di quantità inferiori ai valori delle costanti reticolari, per cui non vanno ad occupare posizioni contigue equivalenti del reticolo; si genera, in tal modo, una forza di retrazione elastica direttamente proporzionale alla deformazione, che fa ritornare l’elemento strutturale nella posizione iniziale non appena il carico viene rimosso. Il sistema risponde alla legge di Hooke:
dove σ è lo sforzo, ε la deformazione ed E il modulo di Young.

## Slide 7
Elasticità nei solidi cristallini → origine puramente energetica (interazioni degli elementi del reticolo: per modificare le distanze relative è necessario vincere le forze di coesione).
Elasticità della gomma → natura entropica (la componente energetica è
generalmente trascurabile).
Diverso andamento all’aumentare della temperatura.
Nei solidi cristallini l’aumento della temperatura è accompagnato da una maggiore
ampiezza delle vibrazioni degli elementi strutturali attorno alle posizioni di equilibrio → maggior distanza degli elementi stessi ed una minore energia di coesione → diminuisce lo sforzo necessario per ottenere una deformazione.
Il modulo di Young diminuisce con l’aumentare della temperatura.
Elastomeri macromolecolari → lo sforzo necessario per una deformazione aumenta con l’aumentare della temperatura → quanto più sono attivi i moti browniani, tanto più la macromolecola tende ad assumere la conformazione raggomitolata e quindi ad annullare la deformazione imposta dalla forza applicata.

## Slide 8
GOMME NATURALI E GOMME SINTETICHE
La gomma naturale era conosciuta da nativi americani da lungo tempo, ma usabile solo come materiale ceroso o impermeabile all’acqua. Solo nel 1830 una fortunata coincidenza portò gli americani C. Goodyear e T. Hancock a scoprire che quando la gomma miscelata con zolfo veniva riscaldata, essa si trasformava in un materiale duro, non più appiccicoso, altamente elastico. L’artista inglese Brockedon, per indicare la trasformazione ad opera del calore e dello zolfo (di origine vulcanica) coniò il termine “vulcanizzazione” dal nome di Vulcano.

## Slide 9
Vulcanizzazione
Il processo di reticolazione tradizionale della gomma naturale si realizza con zolfo a caldo → formazione di ponti zolfo (fino a 40 atomi di zolfo) tra catene vicine con l’apertura di alcuni doppi legami nella catena del poliisoprene 1,4 cis. Il 3-8% di zolfo produce un elastomero capace di essere deformato reversibilmente del 700%; aumentando di dieci volte la quantità di zolfo (>25%) si ottiene un materiale rigido (ebanite).

## Slide 10
Il termine vulcanizzazione è rimasto nell’uso corrente ad indicare la trasformazione della gomma da uno stato prevalentemente plastico ad uno principalmente elastico, anche se questa reazione viene condotta senza l’uso del calore e con reagenti diversi dallo zolfo.
La reazione di vulcanizzazione richiede:
apporto di energia;
esistenza o la creazione di siti reattivi sulle molecole di elastomero: insaturazioni, atomi di idrogeno labili, gruppi polari, ecc.
un composto in grado di collegare siti reattivi di molecole diverse in modo diretto, cioè entrando a far parte del nuovo materiale, o indiretto, fornendo solo il modo di formare i ponti senza entrare a modificare le molecole. Alla prima categoria appartiene lo zolfo mentre alla seconda appartengono i perossidi organici (produzione di radicali).

## Slide 11
Impiego del materiale polimerico → progettazione della struttura macromolecolare.
Esempio: elastomeri la cui reticolazione è data da vincoli di tipo fisico → gomme termoplastiche.
Per ottenere una gomma termoplastica è necessario realizzare un reticolo molecolare nel quale ogni vincolo tra le catene polimeriche, che è presente ed operante come tale a temperatura ambiente, perda la propria identità e funzione quando il materiale viene riscaldato, in modo che le molecole possano scorrere e comportarsi come quelle di un materiale termoplastico allo stato fluido.
Industrialmente vengono utilizzati copolimeri a blocchi.
Le gomme SBS sono copolimeri a tre blocchi, stirene-butadiene-stirene, la cui morfologia è determinata dalla immiscibilità tra i due costituenti, il polistirene ed il polibutadiene: nonostante il legame covalente tra i blocchi, si ha una separazione di fase, con formazione di topologie specifiche a seconda della percentuale relativa dei due componenti.

## Slide 12
I polimeri più utilizzati dall’industria per ottenere gomme sono:
La gomma naturale (poli-isoprene)
La gomma butilica (poli-isobutilene con una piccola quantità di isoprene)
La gomma SBR (di cui parleremo dopo)

## Slide 13
Fra gli altri, importante è anche il policloroprene (neoprene):

## Slide 14
Se il contenuto in stirene è relativamente basso, si ha la topologia di figura: gli estremi dei blocchi si uniscono in domini omogenei, uniformemente distribuiti nella matrice polibutadienica

## Slide 15
A temperatura ambiente (minori di 60°C) il polistirene dei domini è al di sotto della Tg , il polibutadiene della matrice è viscoelastico. I domini sono rigidi ed i blocchi terminali delle molecole del copolimero non hanno alcuna mobilità: si comportano come punti di reticolazione, a funzionalità molto alta.
Una forza di trazione applicata al sistema determina la deformazione del reticolo e non si può avere il recupero delle conformazioni raggomitolate poiché gli estremi polistirenici delle catene non possono uscire dai domini rigidi. Il materiale si comporta come un elastomero tradizionale. Al di sopra dei 100°C il materiale non è più una gomma in quanto diventano possibili gli scorrimenti viscosi all’interno dei domini, non più rigidi. In queste condizioni il materiale può essere rilavorato e rimodellato in un nuovo manufatto.
Suole di scarpe battistrada di pneumatici, ma….

## Slide 16
Al contrario i prodotti reticolati per via chimica non possono essere riutilizzati; una ri-modellazione necessita implica la rottura dei legami covalenti tra le macromolecole e la distruzione dell’intero assetto strutturale.
E’ significativo l’esempio dei pneumatici che, dopo l’uso, possono essere utilizzati solamente per recuperare il nerofumo in essi contenuto e produrne
del nuovo (ma di bassa qualità)

## Slide 17
CASO SEMPLICE DI UNA DEFORMAZIONE OMOGENEA.
AVVIENE NELLO STESSO MODO IN TUTTE LE PARTI DEL CORPO
Definire il comportamento elastico di un corpo significa trovare la legge che esprime il lavoro totale W speso nel processo di deformazione in funzione dei parametri caratteristici del sistema.
La deformazione omogenea è caratterizzata da tre carichi principali, dai rapporti di deformazione e dai coefficienti di deformazione.

## Slide 18
I tre carichi principali sono dati da:
tx = fx/Lo2 ty = fy/Lo2 tz = fz/Lo2
I tre rapporti di deformazione principali:
λx = Lx/Lo λy = Ly/Lo λz = Lz/Lo
posti lungo tre assi mutuamente perpendicolari.

## Slide 19
In queste condizioni:
dW = fxdλx + fydλy + fzdλz
λxλyλz = V/Vo
(Basta moltiplicare i tre termini: λx = Lx/Lo ; λy = Ly/Lo ; λz = Lz/Lo)
Per un’elongazione semplice, se indichiamo con f l’unica forza presente e supponiamo che sia applicata nella direzione x, si ha:
tx = f/Lo2 ty = tz = 0
λx = λ λy = λz = (V/Vo)1/2 λ-1/2
Un’unica forza non significa un’unica deformazione e quindi:
λyλz = (V/Vo)/λx e (essendo la deformazione omogenea) λy=λz da cui:
λy = λz = (V/Vo)1/2 λ-1/2

## Slide 20
Se lo stato finale può essere caratterizzato da un unico rapporto di deformazione:
λ = L/Lo
dove L è la dimensione finale del provino ed Lo la sua dimensione iniziale, si ha in generale che il lavoro è dato da
W = W(T, P, λ) o W(T, V, λ)
a seconda che si lavori a pressione costante o a volume costante.

## Slide 21
Equazione di stato a volume costante
Prendiamo come variabili indipendenti del processo di stiro la temperatura T, il volume V e la lunghezza L del provino. Se il processo è reversibile:
A volume costante si ha F = U – TS quindi (mantenendo costante anche T):
Ci sono quindi due contributi che partecipano alla forza di retrazione elastica:
Uno energetico (fe) ed uno entropico (fs).

## Slide 22
Il termine energetico
Varia con la variazione di L e quindi con la deformazione. A volume costante le interazioni intermolecolari sono indipendenti dalla forma del sistema, fe risulta funzione solamente delle caratteristiche energetiche intrinseche delle macromolecole.
Nel caso di catene a rotazione libera: fe = 0 e si ha la gomma ideale, la cui elasticità è di natura esclusivamente entropica.
Nel caso di catena a rotazione parzialmente impedita fe è diverso da zero ed il suo segno dipende dalla forma della barriera di potenziale presente nella rotazione attorno ai legami.
In sequenze di legami carbonio – carbonio, se la conformazione trans è meno stabile delle conformazioni gauche, lo stiro determina un aumento dell’energia interna della macromolecola ed fe è positivo; negativo in caso contrario.
Quindi il contributo energetico alla forza di retrazione elastica dipende dal tipo di barriera che si oppone alla libera rotazione dei legami.

## Slide 23
Il termine entropico
Dalla , a volume e lunghezza del provino costante, si ha:
quindi
l’entropia di un reticolo elastico diminuisce all’aumentare dello stiro a causa del passaggio delle macromolecole da conformazioni raggomitolate a conformazioni elongate. Quindi il coefficiente di temperature della forza, a volume e lunghezza costanti, è positivo:
per mantenere deformato alla lunghezza L un campione di gomma il cui volume sia sempre costante, è necessaria una forza che aumenta con l’aumentare della temperatura.

## Slide 24
Visivamente:
un campione deformato da Lo ad L per azione di una forza f1 alla temperatura T1 corrisponde a macromolecole che hanno subito un definito grado di elongazione nella direzione dello stiro;
innalzando la temperatura i movimenti browniani più intensi determinano un parziale recupero delle conformazioni raggomitolate, per compensare il quale e ristabilire il grado di elongazione preesistente è necessario applicare una forza f2 maggiore di f1.
Questo comportamento è opposto a quello dei metalli e deriva dalla natura essenzialmente entropica della elasticità di tipo gommoso.
Nel caso dei solidi cristallini aumentando la temperatura diminuiscono le forze di coesione e quindi lo stesso allungamento si può ottenere con uno sforzo minore.

## Slide 25
Cristallizzazione sotto stiro
Alcuni elastomeri di struttura regolare, benchè completamente amorfi a temperatura ambiente, possono cristallizzare per effetto di deformazioni; i più noti sono la gomma naturale, il poliisoprene sintetico, il polibutadiene 1-4 cis, il poliisobutilene.
La cristallizzazione degli elastomeri dipende in modo complesso dalla temperatura e dallo stato di sollecitazione.
L’agitazione termica impedisce l’ordinamento degli atomi in un edificio cristallino e solamente abbassando la temperatura questo diviene possibile;
lo stato di sollecitazione, invece, tendendo a distendere le molecole ed orientandole parallele le une alle altre, facilita la cristallizzazione.
In determinate condizioni di temperatura e sollecitazioni, il grado di cristallinità effettivo dell’elastomero dipende dalla sua velocità di cristallizzazione e quindi dal tempo.

## Slide 26
La cristallizzazione sotto stiro è capace di trasformare localmente il polimero in un materiale composito a livello molecolare.
Immaginiamo una prova di trazione in cui il provino viene allungato tenendo fisso un estremo ed allontanando l’altro a velocità costante; in questo caso i cristalli che si formano, man mano che la deformazione aumenta, contribuiscono ad aumentare la forza necessaria per deformare il campione perché formano zone praticamente inestensibili rispetto al resto della massa polimerica.
Effetto della cristallizzazione indotta dalla deformazione sulle proprietà elastiche degli elastomeri: curva sforzo - deformazione a temperatura costante.