| **Codice** | **Definizione** | **Descrizione originale** | **Variante descrizione** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-Alv | **ALVEOLIZZAZIONE** | Presenza di cavità di forma e dimensioni variabili, dette alveoli, spesso interconnesse e con distribuzione non uniforme. |  | Forma di degrado segnalata solo in presenza di elementi singolari. |
| 003-Col | **COLATURA** | Traccia ad andamento verticale. Frequentemente se ne riscontrano numerose ad andamento parallelo. |  |  |
| 004-ColBio | **COLONIZZAZIONE BIOLOGICA** | Presenza riscontrabile macroscopicamente di micro e/o macro organismi (alghe, funghi, licheni, muschi, piante superiori). | Viene utilizzata questa definizione per segnalare solo la presenza di muschi. |  |
| 006-Cro | **CROSTA** | Modiﬁcazione dello strato superﬁciale del materiale lapideo. Di spessore variabile, generalmente dura, la crosta è distinguibile dalle parti sottostanti per le caratteristiche morfologiche e spesso per il colore. Può distaccarsi anche spontaneamente dal substrato che, in genere, si presenta disgregato e/o polverulento. |  | Forma di degrado segnalata solo in presenza di elementi singolari. |
| 007-Def | **DEFORMAZIONE** | Variazione della sagoma o della forma che interessa l'intero spessore del materiale. | Viene utilizzata questa definizione per segnalare la sconnessione di singoli elementi costruttivi, in particolare quando il fenomeno ne compromette la stabilità complessiva. |  |
| 007A-Def | **DEFORMAZIONE** **var. A** |  | Sconnessione di elementi lapidei appartenenti a strutture in elevazione. |  |
| 007B-Def | **DEFORMAZIONE** **var. B** |  | Sconnessione di elementi lapidei appartenenti a pavimentazioni. |  |
| 007C-Def | **DEFORMAZIONE** **var. C** |  | Sconnessione di singoli elementi lapidei isolati, o di porzioni di singoli elementi lapidei interessati da fratturazioni passanti. |  |
| 008-DegDiff | **DEGRADAZIONE DIFFERENZIALE** | Perdita di materiale dalla superﬁcie che evidenzia l'eterogeneità della tessitura e della struttura. | Viene utilizzata questa definizione per segnalare un insieme di fenomeni di degrado compresenti, quali disgregazione e distacco. | Forma di degrado segnalata in presenza di malte usate in passato per il consolidamento superficiale delle murature (copertine e giunzioni). |
| 009-DepSup | **DEPOSITO SUPERFICIALE** | Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile, generalmente scarsa coerenza e scarsa aderenza al materiale sottostante. |  | Trattandosi di un fenomeno diffuso su tutte le superfici non viene mappato puntualmente. |
| 010- Disg | **DISGREGAZIONE** | Decoesione con caduta del materiale sotto forma di polvere o minutissimi frammenti. Talvolta viene utilizzato il termine polverizzazione. |  | Forma di degrado segnalata solo in presenza di elementi singolari. |
| 011- Dist | **DISTACCO** | Soluzione di continuità tra strati di un intonaco, sia tra loro che rispetto al substrato, che prelude, in genere, alla caduta degli strati stessi. | Viene utilizzata questa definizione per segnalare il parziale distacco di parti di elementi costruttivi stratificati (muri a sacco). |  |
| 014-Esf | **ESFOLIAZIONE** | Formazione di una o più porzioni laminari, di spessore molto ridotto e subparallele tra loro, dette sfoglie |  | Forma di degrado segnalata solo in presenza di elementi singolari, oppure di fenomeni tali da compromettere la stabilità complessiva dell’elemento costruttivo. |
| 015-Fra | **FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE** | Soluzione di continuità nel materiale che implica lo spostamento reciproco delle parti. | Fratture o fessure passanti. |  |
| 015A-Fra | **FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE****var. A** |  | Parziale soluzione di continuità nel materiale che possa implicare in futuro lo spostamento reciproco delle parti (fratture o fessure profonde). |  |
| 020-Mac | **MACCHIA** | Variazione cromatica localizzata della superﬁcie, correlata sia alla presenza di determinati componenti naturali del materiale (concentrazione di pirite nei marmi) sia alla presenza di materiali estranei (acqua, prodotti di ossidazione di materiali metallici, sostanze organiche, vernici, microrganismi per esempio). |  | Forma di degrado segnalata solo in presenza di elementi singolari. |
| 021-Man | **MANCANZA** | Perdita di elementi tridimensionali (braccio di una statua, ansa di un'anfora, brano di una decorazione a rilievo, ecc.). |  | Forma di degrado segnalata solo in presenza di elementi singolari, oppure di fenomeni tali da compromettere la stabilità complessiva dell’elemento costruttivo. |
| 021A-Man | **MANCANZA****var. A** |  | Perdita di elementi costruttivi significativi per la stabilità complessiva degli elementi strutturali, quali le grappe di ancoraggio tra elementi lapidei. |  |
| 021B-Man | **MANCANZA****var. B** |  | Fori dovuti alla perdita di elementi costruttivi significativi per la lettura del manufatto, quali i perni di connessione tra i corsi murari lapidei. |  |
| 021C-Man | **MANCANZA****var. C** |  | Mancanze su elementi lapidei. |  |
| 021D-Man | **MANCANZA****var. D** |  | Mancanze di singoli elementi su strutture murarie in laterizio. |  |
| 021E-Man | **MANCANZA****var. E** |  | Mancanze di porzioni estese su strutture murarie in laterizio. |  |
| 023-PatBio | **PATINA BIOLOGICA** | Strato sottile ed omogeneo, costituito prevalentemente da microrganismi, variabile per consistenza, colore e adesione al substrato. | Viene utilizzata questa definizione per segnalare solo la presenza di licheni. | Trattandosi di un fenomeno diffuso su tutte le superfici non viene mappato puntualmente, a esclusione degli elementi singolari. |
| 027-PreVeg | **PRESENZA DI VEGETAZIONE** | Presenza di individui erbacei, arbustivi o arborei. | Viene utilizzata questa definizione per segnalare solo la presenza di individui erbacei o rampicanti (edera). |  |
| 027A-PreVeg | **PRESENZA DI VEGETAZIONE** **var. A** |  | Presenza di individui arbustivi o arborei. |  |
| 027B-PreVeg | **PRESENZA DI VEGETAZIONE** **var. B** |  | Presenza di residui secchi di individui erbacei o rampicanti. |  |
| 029-Sca | **SCAGLIATURA** | Presenza di parti di forma irregolare, spessore consistente e non uniforme, dette scaglie, generalmente in corrispondenza di soluzioni di continuità del materiale originario. |  | Forma di degrado segnalata solo in presenza di elementi singolari, oppure di fenomeni tali da compromettere la stabilità complessiva dell’elemento costruttivo. |

N.B.: per “elementi singolari” si intendono elementi lapidei di particolare interesse dal punto di visto storico e formale, quali basi e capitelli di colonne, fregi, iscrizioni.