MANUTENZIONE  E  COSTRUZIONE

DELLE  PAVIMENTAZIONI

NORME  TECNICHE  D’APPALTO

PRESTAZIONALI

Edizione 2004

INDICE

1.	ARTICOLO  DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI	12

1.1.	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO REALIZZATA CON FRESE	12

1.2.	DEMOLIZIONE DELL’INTERA SOVRASTRUTTURA REALIZZATA CON SISTEMI TRADIZIONALI	12

1.3.	MATERIALI BITUMINOSI FRESATI	13

1.3.1.	DESCRIZIONE	13

2.	ARTICOLO RILEVATI – SOTTOFONDI - FONDAZIONI	14

2.1.	RILEVATI E SOTTOFONDI	14

2.1.1.	DESCRIZIONE	14

2.1.2.	PRESCRIZIONI PROGETTUALI PER L’IMPIEGO DI FRESATO	14

2.1.3.	CURVA DI PROGETTO	14

2.1.4.	DENSITÀ DI PROGETTO	15

2.1.5.	POSA IN OPERA	15

2.1.6.	DATI PRESTAZIONALI	15

2.2.	FONDAZIONI NON LEGATE : MISTO GRANULARE NON LEGATO PER FONDAZIONE	16

2.2.1.	DESCRIZIONE	16

2.2.2.	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	16

2.2.3.	STUDIO PRELIMINARE	17

2.2.4.	MODALITÀ  ESECUTIVE	17

2.2.5.	DATI PRESTAZIONALI	18

2.3.	FONDAZIONI LEGATE : FONDAZIONE (SOTTOBASE) IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE	19

2.3.1.	DESCRIZIONE	19

2.3.2.	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	19

2.3.2.1.	INERTI	19

2.3.2.2.	LEGANTE	19

2.3.2.3.	ACQUA	20

2.3.3.	STUDIO DELLA MISCELA IN LABORATORIO	20

2.3.4.	FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE	21

2.3.5.	POSA IN OPERA - TEMPO DI MATURAZIONE	21

2.3.6.	PROTEZIONE SUPERFICIALE	22

2.3.7.	NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI	22

2.3.8.	DATI PRESTAZIONALI	22

2.4.	FONDAZIONI LEGATE: RICICLAGGIO IN SITO DEL MISTO CEMENTATO E/O GRANULARE CON AGGIUNTA DI CEMENTO E ACQUA.	23

2.4.1.	DESCRIZIONE	23

2.4.2.	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	23

2.4.2.1.	INERTI	23

2.4.2.2.	CEMENTO	23

2.4.2.3.	ACQUA	24

2.4.3.	PROGETTO DELLA MISCELA DI LABORATORIO	24

2.4.4.	POSA IN OPERA	25

2.4.5.	NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI	25

2.5.	FONDAZIONI LEGATE: RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO DEGLI STRATI DI FONDAZIONE (LEGATI E NON LEGATI) MEDIANTE BITUME SCHIUMATO E CEMENTO (SOTTOBASE A SCHIUMA DI BITUME).	25

2.5.1.	DESCRIZIONE	25

2.5.2.	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	25

2.5.2.1.	INERTI	25

2.5.2.2.	CURVA DI PROGETTO	26

2.5.2.3.	BITUME SCHIUMATO	26

2.5.2.4.	CEMENTO	26

2.5.2.5.	ACQUA	26

2.5.3.	PRESCRIZIONI PROGETTUALI	26

2.5.3.1.	STUDIO DELLA MISCELA DI LABORATORIO	26

2.5.3.2.	PRELIEVI IN SITO	27

2.5.3.3.	CURVA DI PROGETTO	27

2.5.3.4.	STUDIO DELLA MISCELA DI PROGETTO	27

2.5.4.	POSA IN OPERA	28

2.5.5.	NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI	28

2.6.	FONDAZIONI LEGATE : SOTTOBASE / BASE DI MATERIALE FRESATO LEGATO A  BITUME SCHIUMATO E CEMENTO MISCELATO A FREDDO IN IMPIANTO.	28

2.6.1.	DESCRIZIONE	28

2.6.2.	PRESCRIZIONI PROGETTUALI	29

2.6.2.1.	CURVA DI PROGETTO	29

2.6.2.2.	BITUME SCHIUMATO	29

2.6.2.3.	CEMENTO	29

2.6.2.4.	ACQUA	30

2.6.3.	PRESCRIZIONI PROGETTUALI	30

2.6.3.1.	PROGETTO DELLA MISCELA DI LABORATORIO	30

2.6.3.2.	PRELIEVI IN SITO	30

2.6.3.3.	CURVA DI PROGETTO	30

2.6.3.4.	STUDIO DELLA MISCELA DI PROGETTO	30

2.6.3.5.	ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI (vedi art. 3.3.5)	31

2.6.4.	POSA IN OPERA	31

2.6.5.	NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI	31

2.7.	FONDAZIONI LEGATE : CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI A FREDDO IN SITO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CON AGGIUNTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI BASE	32

2.7.1.	DESCRIZIONE	32

2.7.2.	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	32

2.7.2.1.	CURVA DI PROGETTO	32

2.7.2.2.	LEGANTE	32

2.7.2.3.	CEMENTO	33

2.7.2.4.	ACQUA	33

2.7.3.	PRESCRIZIONI PROGETTUALI	33

2.7.3.1.	PROGETTO DELLA MISCELA DI LABORATORIO	33

2.7.3.2.	PRELIEVI IN SITO	33

2.7.3.3.	CURVA DI PROGETTO	33

2.7.3.4.	STUDIO DELLA MISCELA DI PROGETTO	33

2.7.3.5.	ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI (vedi art. 3.3.5)	34

2.7.4.	POSA IN OPERA	34

2.7.5.	NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI	35

2.8.	FONDAZIONI LEGATE : RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO DI MATERIALI PREESISTENTI CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CON AGGIUNTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI FONDAZIONE	35

2.8.1.	DESCRIZIONE	35

2.8.2.	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	35

2.8.2.1.	CURVA DI PROGETTO	35

2.8.2.2.	LEGANTE	36

2.8.2.3.	CEMENTO	36

2.8.2.4.	ACQUA	36

2.8.3.	PRESCRIZIONI PROGETTUALI	36

2.8.3.1.	PROGETTO DELLA MISCELA DI LABORATORIO	36

2.8.3.2.	PRELIEVI IN SITO	36

2.8.3.3.	CURVA DI PROGETTO	36

2.8.3.4.	STUDIO DELLA MISCELA DI PROGETTO	36

2.8.4.	POSA IN OPERA	37

2.8.5.	NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI	38

3.	ARTICOLO  LEGANTI BITUMINOSI - LORO MODIFICANTI ED ADDITIVI	39

3.1.	GENERALITÀ SUI LEGANTI BITUMINOSI SEMISOLIDI	39

3.2.	BITUMI TAL QUALI	40

3.2.1.	CARATTERISTICHE DEL BITUME DI BASE “BM” PER LA MODIFICA CON POLIMERI	41

3.3.	LEGANTI BITUMINOSI MODIFICATI	42

3.3.1.	CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	43

3.3.2.	BITUME SCHIUMATO	43

3.3.3.	BITUMI MODIFICATI CON ADDITIVI	43

3.3.3.1.	BITUMI CON MODIFICA “ MEDIUM ”	44

3.3.3.2.	BITUMI CON MODIFICA “HARD”	44

3.3.4.	EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE	47

3.3.5.	ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI (A.C.F.) (*)	47

3.3.6.	DOPES DI ADESIONE (*)	48

3.4.	MODIFICANTI STRUTTURALI (MST)	48

3.4.1.	FIBRE DI NATURA MINERALE (VETRO) e  MISTA (VETRO+AGGLOMERANTE)	48

3.5.	LEGANTI SINTETICI	49

4.	ARTICOLO CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO	51

4.1.	PRESCRIZIONI GENERALI	51

4.1.1.	MATERIALI FRESATI	52

4.1.2.	PENALI	52

4.2.	CONGLOMERATI BITUMINOSI DI BASE, COLLEGAMENTO, USURA  CONFEZIONATI CON BITUME “NORMALE, MEDIUM, HARD”	53

4.2.1.	DESCRIZIONE	53

4.2.2.	BITUME	53

4.2.3.	MATERIALI INERTI	53

4.2.4.	ATTIVANTI CHIMICI DI ADESIONE	53

4.2.5.	POSA IN OPERA	53

4.3.	PRESCRIZIONI PROGETTUALI	55

4.3.1.	PERCENTUALE DI FRANTUMATO NELLA MISCELA INERTI SUPERIORE A 2 mm.	55

4.3.2.	PERCENTUALE DI FRANTUMATO NELLA MISCELA INERTI INFERIORE A 2 mm.	55

4.3.3.	LOS ANGELES	55

4.3.4.	SENSIBILITÀ AL GELO	55

4.3.5.	STRATI DI USURA: COEFFICIENTE DI LEVIGATEZZA ACCELERATA  CLA  (CNR 140/92) e CLAmix.	56

4.3.6.	COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE	56

4.3.7.	COEFFICIENTE DI FORMA	56

4.3.8.	EQUIVALENTE IN SABBIA	56

4.3.9.	SPOGLIAMENTO IN ACQUA	56

4.3.10.	ADDITIVI	57

4.3.11.	ARGILLA ESPANSA - RESISTENZA DEL GRANULO ALLO SCHIACCIAMENTO.	57

4.4.	MISCELE	57

4.4.1.	QUANTITÀ DI BITUME	57

4.4.2.	PROVE VOLUMETRICHE E MECCANICHE	58

4.4.2.1.	PRESSA GIRATORIA - CONDIZIONI DI PROVA	58

4.4.3.	REQUISITI DI IDONEITÀ	58

4.4.3.1.	PRESSA GIRATORIA - VUOTI	58

4.4.3.2.	RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA	58

4.4.3.3.	PROVA MARSHALL	59

4.4.3.4.	RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA	59

4.4.3.5.	MODULO COMPLESSO (E)	60

4.4.3.6.	CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI CONFEZIONATI CON LEGANTE DI TIPO “NORMALE”, "MEDIUM" ED "HARD"	60

4.5.	MISCELE DI USURA CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA	60

4.5.1.	AGGREGATI	60

4.5.2.	CONFEZIONE DELLE MISCELE	60

4.5.3.	REQUISITI DI ACCETTAZIONE	61

4.5.4.	POSA IN OPERA DELLE MISCELE	61

4.6.	CONGLOMERATO BITUMINOSO DI MICROUSURA	61

4.6.1.	DESCRIZIONE	61

4.6.2.	PRESCRIZIONI GENERALI	61

4.6.2.1.	GRANULOMETRIA	61

4.6.2.2.	BITUME	61

4.6.2.3.	FIBRE (MINERALI o MISTE)	62

4.6.2.4.	MANO DI ATTACCO	62

4.6.3.	POSA IN OPERA	62

4.6.4.	PRESCRIZIONI PROGETTUALI	62

4.6.4.1.	INERTI ED ADDITIVI	62

4.6.4.2.	COEFFICIENTE DI LEVIGATEZZA ACCELERATA  CLA  (CNR 140/92) e CLAmix	63

4.6.4.3.	PROVA LOS ANGELES	63

4.6.4.4.	VERIFICHE VOLUMETRICHE E MECCANICHE	63

4.6.4.5.	REQUISITI DI IDONEITÀ	63

4.6.4.6.	RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA	63

4.6.4.7.	PROVA MARSHALL	63

4.6.4.8.	VERIFICHE AGGIUNTIVE	63

4.6.4.9.	CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE	64

5.	ARTICOLO CONGLOMERATI BITUMINOSI AD ELEVATA PERCENTUALE DI VUOTI DRENANTI - FONOASSORBENTI	65

5.1.	PRESCRIZIONI GENERALI	65

5.1.1.	PENALI	65

5.2.	MISCELE DI :  USURA DRENANTE, ECODRENANTE, MICROTAPPETO, MICRODRENANTE DRENANTE CALCAREO, BASE DRENANTE CALCAREA.	65

5.2.1.	DESCRIZIONE	65

5.2.2.	BITUME	66

5.2.3.	ATTIVANTI CHIMICI DI ADESIONE	66

5.2.4.	MATERIALI INERTI	66

5.2.5.	POSA IN OPERA	66

5.3.	PRESCRIZIONI PROGETTUALI	67

5.3.1.	PERCENTUALE DI FRANTUMATO NELLA MISCELA INERTI SUPERIORI A 2 mm	67

5.3.2.	PERCENTUALE DI FRANTUMATO NELLA MISCELA INERTI INFERIORI A 2 mm	67

5.3.3.	LOS ANGELES	67

5.3.4.	SENSIBILITÀ AL GELO	67

5.3.5.	COEFFICIENTE DI LEVIGATEZZA ACCELERATA  CLA  (CNR 140/92) e CLAmix	68

5.3.6.	COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE	68

5.3.7.	COEFFICIENTE DI FORMA	68

5.3.8.	EQUIVALENTE IN SABBIA	68

5.3.9.	SPOGLIAMENTO IN ACQUA	68

5.3.10.	ADDITIVI	68

5.3.11.	ARGILLA ESPANSA - RESISTENZA DEL GRANULO ALLO SCHIACCIAMENTO (UNI 7549 parte  7)	69

5.4.	MISCELE	69

5.4.1.	BITUME	69

5.4.2.	FIBRE (MINERALI o MISTE)	70

5.4.3.	REQUISITI DI IDONEITÀ	70

5.4.3.1.	PROVE VOLUMETRICHE E MECCANICHE	70

5.4.3.2.	PRESSA GIRATORIA	70

5.4.3.3.	RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA	70

5.4.3.4.	PROVA MARSHALL	71

5.4.3.5.	RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA	71

5.4.3.6.	CAPACITÀ DRENANTE	71

5.4.3.7.	CARATTERISTICHE DI FONO-ASSORBENZA	72

5.5.	PAVIMENTAZIONE SERBATOIO	72

5.5.1.	DESCRIZIONE	72

5.5.2.	REQUISITI DI IDONEITÀ	74

5.5.2.1.	BITUME	74

5.5.2.2.	MANO DI ATTACCO	74

5.5.2.3.	GEOGRIGLIA IN POLIESTERE	74

5.5.2.4.	INERTI PER PAVIMENTAZIONE SERBATOIO	74

5.5.2.5.	INERTI PER STRATO NON LEGATO CON ARGILLA ESPANSA TRATTATA	74

5.5.2.6.	ARGILLA ESPANSA NON TRATTATA DI TIPO STRUTTURALE PER PAVIMENTAZIONE SERBATOIO	74

5.5.2.7.	ARGILLA ESPANSA DI TIPO NORMALE TRATTATA E NON TRATTATA	75

5.5.2.8.	SABBIA	75

5.5.2.9.	ADDITIVI	75

5.5.3.	MISCELA PAVIMENTAZIONE SERBATOIO	75

5.5.4.	PAVIMENTAZIONE SERBATOIO PER AMBIENTI PROTETTI	75

5.6.	CONGLOMERATI BITUMINOSI DRENANTI RIGENERATI IN SITO A CALDO	77

5.6.1.	DESCRIZIONE	77

5.6.2.	MATERIALI INERTI	77

5.6.3.	LEGANTE	78

5.6.3.1.	ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI (ACF)	78

5.6.4.	MISCELA	78

5.6.5.	FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE	79

5.6.6.	POSA IN OPERA DELLA MISCELA CONTROLLI E PENALI	79

6.	ARTICOLO  LASTRA IN CALCESTRUZZO AD ARMATURA CONTINUA P.C.P. (Pavimentazione Composita Polifunzionale) PER NUOVE COSTRUZIONI E PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LIMITATI AD UNA O PIÙ CORSIE DI UNA CARREGGIATA AUTOSTRADALE	80

6.1.	DESCRIZIONE	80

6.2.	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	80

6.2.1.	AGGREGATI LAPIDEI	80

6.2.1.1.	AGGREGATO GROSSO	81

6.2.1.2.	AGGREGATO FINO	81

6.2.2.	LEGANTE IDRAULICO	81

6.2.3.	ACQUA	82

6.2.4.	ADDITIVI	82

6.2.4.1.	ADDITIVI FLUIDIFICANTI E SUPERFLUIDIFICANTI	82

6.2.4.2.	ADDITIVI RITARDANTI O ACCELERANTI	83

6.2.4.3.	ADDITIVI AEREANTI	83

6.2.4.4.	ADDITIVI DI NUOVA GENERAZIONE	83

6.2.5.	PRODOTTI FILMOGENI PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO (CURING)	83

6.2.6.	BARRE DI TRASFERIMENTO	84

6.2.7.	FERRI DELL’ARMATURA CORRENTE E DI RINFORZO	84

6.2.8.	RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA	84

6.2.9.	TAVOLETTE DI RIEMPIMENTO PER GIUNTI DI DILATAZIONE	85

6.2.10.	MASTICI PER SIGILLATURE	85

6.2.11.	CAMPIONATURA E PROVE SUI MATERIALI	85

6.2.12.	STOCCAGGIO DEI MATERIALI	85

6.3.	CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO	86

6.3.1.	STUDIO DI COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO	86

6.3.2.	COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA	87

6.3.3.	CONTENUTO DI CEMENTO	87

6.3.4.	CONTENUTO D’ACQUA	87

6.3.5.	CONTENUTO D’ARIA	88

6.3.6.	RESISTENZE MECCANICHE	88

6.3.7.	RITIRO	89

6.3.8.	RESISTENZA AL GELO	89

6.4.	CONFEZIONE E TRASPORTO DEL CALCESTRUZZO	89

6.4.1.	ATTREZZATURA DI CANTIERE	89

6.4.2.	CONFEZIONE DEL CALCESTRUZZO	90

6.4.3.	TEMPO DI MESCOLAMENTO	90

6.4.4.	TRASPORTO DEL CALCESTRUZZO	91

6.5.	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA	91

6.6.	POSA IN OPERA DELL’ARMATURA METALLICA	92

6.7.	POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO	92

6.7.1.	TRENO DI STESA	92

6.7.2.	ATTREZZATURA ED AVVIAMENTO DEL CANTIERE	93

6.7.3.	STESA DEL CALCESTRUZZO	94

6.8.	FINITURA SUPERFICIALE	94

6.9.	PROTEZIONE E MATURAZIONE	94

6.10.	ESECUZIONE DEI GIUNTI O DEGLI ANCORAGGI	95

6.10.1.	GIUNTI TRASVERSALI DI COSTRUZIONE	95

6.10.2.	GIUNTI TRASVERSALI DI DILATAZIONE	96

6.10.2.1.	GIUNTI DI TRANSIZIONE TRA PAVIMENTAZIONI	96

6.10.2.2.	GIUNTI IN CORRISPONDENZA DI OPERE D’ARTE	97

6.10.2.3.	LASTRE SOMMERSE	97

6.11.	DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO O BLOCCHI TERMINALI	97

6.12.	AUTORIZZAZIONE PER LA TRANSITABILITÀ DELLA LASTRA	98

6.13.	METODI DI PROVA E CONTROLLI	98

6.13.1.	LABORATORIO DI CANTIERE	98

6.13.2.	CONTROLLI SUI MATERIALI COMPONENTI	99

6.13.3.	CONTROLLI SUL CALCESTRUZZO	100

6.13.3.1.	CONTROLLI SUL CALCESTRUZZO FRESCO	100

6.13.3.2.	CONTROLLI DI RESISTENZA MECCANICA	101

6.13.3.3.	CONTROLLI SUI PROVINI DI CALCESTRUZZO PRELEVATI DALLA LASTRA	102

6.14.	CONTROLLI DA CERTIFICARE SUI MATERIALI COMPONENTI, SUL CALCESTRUZZO E SULLA LASTRA	103

6.15.	CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DELLA SUPERFICIE DEL MISTO CEMENTATO	104

6.16.	CONTROLLO DELLO SPESSORE DELLA LASTRA	104

6.17.	CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DEL PIANO VIABILE	105

6.17.1.	CONTROLLO DEL PROFILO LONGITUDINALE	105

6.17.2.	CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ LONGITUDINALE	105

6.17.3.	CONTROLLO AL REGOLO DEL PROFILO TRASVERSALE DELLA STESA - REQUISITI	105

6.18.	PENALI CONSEGUENTI A CARENZE STRUTTURALI	105

6.18.1.	RESISTENZA INSUFFICIENTE DEL CALCESTRUZZO	105

6.18.2.	VARIAZIONI DELLO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE	105

6.18.3.	FERRI DELL’ARMATURA CORRENTE E DI RINFORZO	106

6.19.	PENALI CONSEGUENTI A CARENZE DI REGOLARITÀ SUPERFICIALE	106

6.19.1.	CONTROLLO DEL PROFILO TRASVERSALE : PENALI	106

6.20.	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA P.C.P.	106

7.	ARTICOLO  TRATTAMENTI SUPERFICIALI D’IRRUVIDIMENTO	109

7.1.	MICROTAPPETI A FREDDO (TIPO MACRO SEAL)	109

7.1.1.	DESCRIZIONE	109

7.1.2.	INERTI	109

7.1.3.	ADDITIVI	109

7.1.4.	MISCELE	109

7.1.5.	MALTA BITUMINOSA	110

7.1.6.	COMPOSIZIONE E DOSAGGI DELLA MISCELA	110

7.1.7.	ACQUA	110

7.1.8.	CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA	110

7.2.	MICROTAPPETI A FREDDO (TIPO MACRO SEAL) FIBRORINFORZATI	111

7.2.1.	DESCRIZIONE	111

7.2.2.	INERTI	111

7.2.3.	ADDITIVI	111

7.2.4.	MISCELE	112

7.2.5.	FIBRE MINERALI	112

7.2.6.	MALTA BITUMINOSA	112

7.2.7.	COMPOSIZIONE E DOSAGGI DELLA MISCELA	112

7.2.8.	ACQUA	112

7.2.9.	CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA	112

7.3.	TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI IRRUVIDIMENTO (MONO STRATO MONO GRANIGLIATURA) CON RESINA BICOMPONENTE ED INERTI SINTETICI (TIPO ITALGRIP)	112

7.3.1.	DESCRIZIONE	112

7.3.2.	MATERIALI INERTI	112

7.3.3.	LEGANTE	113

7.3.4.	POSA IN OPERA	113

7.4.	RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DRENANTE DI PAVIMENTAZIONI DRENANTI MEDIANTE SISTEMI IDROPNEUMATICI - RECUPERO DI SVERSAMENTI - IRRUVIDIMENTI AD ACQUA	114

7.4.1.	DESCRIZIONE	114

7.4.2.	MODALITÀ OPERATIVE DELL'INTERVENTO DI IDROLAVAGGIO	114

7.4.3.	MODALITÀ D’INTERVENTO	114

7.4.4.	REQUISITI DI ACCETTAZIONE	115

7.4.5.	INTERVENTI D’IRRUVIDIMENTO AD ACQUA	115

7.5.	IRRUVIDIMENTO CON MACCHINA PALLINATRICE	115

7.6.	SEGNALETICA ORIZZONTALE AD ELEVATA RETRORIFLETTENZA	116

7.6.1.	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE	116

7.6.2.	REQUISITI DI ACCETTAZIONE	116

7.6.2.1.	PER APPLICAZIONE DI MARGINE SINISTRO	116

7.6.2.2.	PER APPLICAZIONI DI MARGINE DESTRO E TRATTEGGIO FRECCE E SCRITTE	116

7.6.3.	POSA IN OPERA	117

7.6.4.	DURATA, GARANZIE E PENALI	117

8.	ARTICOLO  DRENAGGI E SISTEMAZIONI IDRAULICHE - DRENAGGI DI PAVIMENTAZIONE	118

8.1.	DRENAGGI CON FILTRO IN “TESSUTO NON TESSUTO” (ESTERNI ALLE ZONE PAVIMENTATE)	118

8.2.	DRENAGGI A SCAVO AUTOMATIZZATO E CON RIEMPIMENTO IN CALCESTRUZZO POROSO	118

8.3.	SISTEMAZIONI IDRAULICHE	119

8.3.1.	DIFESA IDRAULICA DEL CORPO STRADALE	119

8.3.1.1.	CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	120

8.3.1.2.	CADITOIE STRADALI	121

8.3.1.3.	EMBRICI	121

8.3.1.4.	MANTELLATE DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN C.A.V.	122

8.3.1.5.	TUBAZIONI	123

8.3.1.5.1.	TUBAZIONI PERFORATE PER DRENAGGI	124

8.3.1.5.2.	POSA IN OPERA DEI TUBI	124

8.3.1.5.3.	CONTROLLI	125

8.3.2.	DRENAGGI DI OPERE CIVILI	125

8.3.2.1.	DRENAGGI A TERGO DELLE STRUTTURE	125

8.3.2.2.	GEOTESSILI	126

8.3.3.	TOMBINI E MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO DEL CORPO STRADALE	128

8.3.3.1.	MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA	128

8.3.4.	PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE	130

8.3.4.1.	GABBIONATE	130

8.3.4.1.1.	GABBIONI METALLICI	131

8.3.4.1.2. - MATERASSI IN PIETRAME	133

9.	ARTICOLO  SIGILLATURA DI LESIONI O DI GIUNTI DI STRISCIATA	136

9.1.	SIGILLATURA DELLE LESIONI ESEGUITE CON EMULSIONE E SABBIA	136

9.2.	SIGILLATURA DELLE LESIONI DELLA PAVIMENTAZIONE ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA	136

9.3.	SIGILLATURA DELLA LINEA DI CONTATTO TRA CORDOLO E PAVIMENTAZIONE NEI PONTI E VIADOTTI ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA	136

9.4.	SIGILLATURA DI LESIONI LONGITUDINALI MEDIANTE RIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE	137

9.4.1.	DESCRIZIONE	137

9.4.2.	CONGLOMERATO BITUMINOSO DI AGGIUNTA	137

9.4.3.	LEGANTE	137

9.4.4.	MISCELA	137

9.4.5.	POSA IN OPERA DELLA MISCELA	137

9.5.	SIGILLATURA DI LESIONI LONGITUDINALI / TRASVERSALI O  MEDIANTE NASTRO BITUMINOSO PREFORMATO ED AUTOADESIVO	138

9.5.1.	DESCRIZIONE	138

9.5.2.	COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	138

9.5.3.	REQUISITI DI IDONEITÀ	138

9.5.4.	POSA IN OPERA	138

10.	ARTICOLO  ARMATURA DI GIUNTI LONGITUDINALI E/O DI LESIONI RAMIFICATE PER RIDURRE LA TRASMISSIONE DELLE FESSURE	139

10.1.	CASO DEL GIUNTO LONGITUDINALE	139

10.2.	CASO DEL RAPPEZZO LOCALIZZATO	139

10.3.	RIPARAZIONE DI SUPERFICI AMMALORATE PREVENTIVA O NO ALLA STESA DI RICOPERTURE	140

11.	ARTICOLO  CONTROLLI PRESTAZIONALI E RELATIVE PENALI	141

11.1.	CONTROLLI AD ALTO RENDIMENTO : TUTTI I TIPI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	141

11.1.1.	PORTANZA : REQUISITI	141

11.1.2.	PORTANZA : PENALI	143

11.1.3.	ADERENZA E MACROTESSITURA : REQUISITI	143

11.1.4.	ADERENZA E MACROTESSITURA : PENALI	145

11.1.5.	REGOLARITÀ : REQUISITI	146

11.1.6.	REGOLARITÀ : PENALI	147

11.1.7.	REGOLARITÀ DEI GIUNTI : REQUISITI E PENALI	147

11.2.	CONTROLLI AD ALTO RENDIMENTO : PCP	148

11.2.1.	CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ LONGITUDINALE : REQUISITI	148

11.2.2. - CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ LONGITUDINALE : PENALI	150

11.3.	CONTROLLI TRADIZIONALI : TUTTI I TIPI  DI  CONGLOMERATI BITUMINOSI	151

11.3.1.	DURATA A FATICA	151

11.3.2.	CARATTERISTICHE della MISCELA	151

11.3.3.	POSA in OPERA della MISCELA	151

12.	ARTICOLO  CONTROLLI	153

12.1.	PRESTAZIONI DI CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMITTENTE	153

12.2.	COSTO DELLE PRESTAZIONI DI CONTROLLO	154

13.	ALLEGATO 1	155

14.	ALLEGATO  DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO DEI BITUMI MODIFICATI	156

14.1.	Scopo della prova	156

14.2.	Apparecchiatura di prova	156

14.3.	Preparazione del campione	156

14.4.	Temperatura di prova	156

14.5.	Esecuzione della prova	156

14.6.	Espressione dei risultati	156

15.	ALLEGATO METODO DI PROVA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE IN PESO DI SOSTANZE OLEOSE TRATTENUTA DALL'ARGILLA TRATTATA	158

16.	ALLEGATO  MODULO DI PRELIEVO CONGLOMERATI BITUMINOSI	159

17.	ALLEGATO  METODO INTERNO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DRENANTE DI STRATI SUPERFICIALI DI PAVIMENTAZIONE	160

17.1.	APPARECCHIATURA DI PROVA	160

17.2.	DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PROVA	161

17.3.	RISULTATI DELLE PROVE	161

18.	UNITÀ DI MISURA SECONDO IL SISTEMA (SI)	162

FATTORI DI CONVERSIONE	162

Pressione, Tensione	162

GENERALITÀ

Queste norme tecniche d’appalto prestazionali si riferiscono specificamente ai lavori di manutenzione delle pavimentazioni, ma possono essere applicate anche ai lavori di nuovo impianto.

Le organizzazioni autostrade coinvolte nella gestione dei lavori per le manutenzioni della rete in esercizio sono, salvo diversa indicazione contrattuale:

Programmazione tecnica degli interventi   				Funzione MST/MMS

Controllo ed approvazione dei materiali e delle miscele		Funzione MST/MRV

Coordinamento Programmazione temporale degli interventi		Funzione GSO

Esecuzione dei lavori (tempi, verifiche locali, contabilità)		Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori)

Misura delle prestazioni							Funzione MST/MRV

Applicazione delle penali							Funzione MST/MMS

Tali attribuzioni di responsabilità valgono per tutti gli articoli delle presenti Norme Tecniche, anche se non espressamente indicate.

Le prestazioni sono richieste per i materiali costituenti (se lavorati) e, principalmente per i prodotti composti ottenuti con essi ed altri, dopo la posa in opera; quindi sono richieste prestazioni ai bitumi modificati, ai conglomerati e al pacchetto finale della pavimentazione; in mancanza di queste prestazioni sono previste delle penali.

Negli articoli descrittivi dei prodotti, costituenti o finali; sono indicati alcune prescrizioni di base ed i criteri di progetto; l’Impresa, infatti, oltre ad ottenere le prestazioni finali di cui sopra ha anche l’obbligo di fare eseguire a sue spese, almeno tre mesi prima dell’inizio delle lavorazioni, presso la funzione MST/MRV della Committente, prove che verifichino una prima idoneità degli elementi componenti e delle miscele da lei progettate (aggregati, bitume, additivi ecc.) e che essa intende adottare per ogni cantiere di produzione

Gli studi di progetto, che accompagnano i materiali per le prove di verifica, corredati da una completa documentazione delle formulazioni effettuate devono essere presentati alla D.L. ed alla funzione MST in originale e copia conforme, firmati dal responsabile dell’impresa.

La funzione MST/MRV esegue le verifiche e comunica alla DL ed all’Impresa le eventuali modifiche suggerite.

Il rispetto delle formulazioni originali e/o delle loro modifiche, anche se indicate dal committente, non eliminano la responsabilità dell’Impresa nell’ottenimento in opera delle prestazioni previste per i singoli strati e per il lavoro complessivo

Durante i lavori, l’impresa esecutrice deve attenersi alla formulazione definitiva di progetto indicata, operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema di Qualità da lei adottato. Presso i Cantieri di produzione deve essere a disposizione della Committente un registro, vidimato dalla D.L. in cui siano riportati tutti i controlli di qualità operati dall’impresa con i risultati ottenuti.

La D.L. e la funzione MST della Committente potranno comunque effettuare, in ogni momento a loro insindacabile giudizio, in cantiere di stesa ed in impianto, in relazione ai risultati su strada o sui campioni di laboratorio, in contraddittorio ed a spese dell’impresa, prelievi, controlli, misure e verifiche sia sui singoli componenti della miscela che sul prodotto finito, sulle attrezzature di produzione, accessorie e di messa in opera: a seguito di questi controlli potranno intervenire in ogni momento sulle operazioni che non garantiscono i risultati richiesti.

Le prestazioni vincolanti da ottenere in opera, se non presenti negli specifici articoli, sono riportate nell’art. 11, dove sono specificate anche le penali da applicare se non si sono ottenuti i prodotti richiesti.

L’art.12 disciplina i rapporti riguardanti l’aspetto del costo dei controlli (di progettazione miscele e d’esecuzione lavori) che sono eseguiti dalla Committente Autostrade ed a carico dell’Impresa fino alla cifra del 5xmille dell’importo dei lavori appaltati nell’anno di controllo.

- ARTICOLO  DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

  - DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO REALIZZATA CON FRESE

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso, deve essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico di materiale fresato;. potranno essere impiegate fresatrici a sistema misto (con preriscaldamento leggero), purché non compromettano il legante esistente nella pavimentazione da demolire e non producano emissioni inquinanti.

Tutte le attrezzature devono essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Committente; devono inoltre avere caratteristiche tali che il materiale risultante dall’azione di fresatura risulti (secondo un insindacabile giudizio della D.L.) idoneo per il riutilizzo nella confezione di nuovi conglomerati.

La superficie del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) deve risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati, polveri o altri materiali, che possono compromettere l’aderenza dei nuovi tappeti da porre in opera.

L’Impresa si deve scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti in progetto o dalla D.L.. Qualora questi dovessero risultare inadeguati a contingenti situazioni in essere e comunque diversi per difetto o per eccesso rispetto all’ordinativo di lavoro, l’Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di fresatura; senza questo parere le fresature verranno compensate con i centimetri di spessore indicati in progetto o negli ordinativi di lavoro.

Comunque il rilievo dei nuovi spessori deve essere effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della demolizione deve essere mantenuto costante in tutti i punti e deve essere valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali più quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali deve essere eseguita con attrezzature approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di dare un piano perfettamente pulito e depolverizzato.

Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno spessore inferiore ai 15 cm, potrà essere fatta con un solo passaggio di fresa, mentre per spessori superiori a 15 cm si devono fare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale avendo cura di formare un gradino tra il primo ed il secondo strato demolito di almeno 10 cm di base per lato. Le pareti dei giunti longitudinali devono essere perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo devono, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, essere perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano d’attacco di legante bituminoso prevista in progetto o indicata dalla D.L..

  - DEMOLIZIONE DELL’INTERA SOVRASTRUTTURA REALIZZATA CON SISTEMI TRADIZIONALI

La demolizione dell’intera sovrastruttura legata a  bitume può anche essere eseguita con impiego d’attrezzature tradizionali quali escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori ecc. a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio. Le pareti verticali dello scavo devono essere perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Eventuali danni causati dall’azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire devono essere riparati a cura e spese dell’Impresa. L’Impresa è inoltre tenuta a regolarizzare e compattare il piano di posa della pavimentazione demolita se su di esso vanno ricostruiti strati legati.

  - MATERIALI BITUMINOSI FRESATI

    - DESCRIZIONE

I conglomerati bituminosi fresati dalle pavimentazioni, per brevità chiamati nel seguito “fresati” sono materiali provenienti da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni a blocchi di pavimentazioni preesistenti, sottoposte a successiva frantumazione. Essi vanno utilizzati o nei conglomerati bituminosi, con o senza altri materiali vergini, come descritto all’art. 4, oppure per la costruzione di rilevati di qualsiasi tipo, per piazzole di sosta, rampe di conversione o d’uscita per usi di servizio o in condizioni di blocco stradale, allargamento di corsie d’emergenza, aree di parcheggio, d’atterraggio elicotteri ecc. e per tutte le sottofondazioni delle pavimentazioni.

Lo stoccaggio definito “messa in riserva” e l’impiego definitivo del fresato deve rispondere a quanto prescritto dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n° 22. In particolare, la messa in riserva e l’impiego di fresato per gli usi sopra descritti, al di fuori dei conglomerati bituminosi, è subordinato all’esecuzione del “test di cessione” sul rifiuto eseguito sul materiale tal quale, secondo il metodo riportato in allegato n° 3 al Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente n° 72 del 5 febbraio 1998. I materiali risultanti positivi o vengono inertizzati prima dell’uso (per lavaggio o per rivestimento con calce) o devono essere inviati a discarica autorizzata.

Il fresato posto in riserva deve essere accuratamente stoccato in cumuli separati dagli altri inerti. La durata della messa a riserva provvisoria non deve mai superare un anno, ed il suo utilizzo al di fuori dei conglomerati bituminosi deve essere accompagnato da un progetto da presentare con la richiesta di sistemazione definitiva.

- ARTICOLO RILEVATI – SOTTOFONDI - FONDAZIONI

  - RILEVATI E SOTTOFONDI

    - DESCRIZIONE

Si definiscono con il termine rilevati tutte le opere costituite da strati successivi di materiali granulari destinate, dopo costipamento, a formare il corpo stradale, le opere di presidio, i piazzali; il piano d’imposta delle pavimentazioni di questi ultimi e quello presente anche in trincea, è invece definito sottofondo.

Per la costruzione dei rilevati e dei sottofondi è consentito l’impiego parziale o totale di materiali fresati che hanno superato i test di cessione (vedi art. 1.3.1) secondo le prescrizioni del seguito.

Nelle manutenzioni si useranno preferibilmente questi materiali di recupero fresati per nuove costruzioni richiedenti quantità non disponibili di questi ultimi, si useranno terreni naturali, seguendo le norme tecniche generali autostrade, edizione 1999.

I sottofondi sono invece le superfici d’appoggio normalmente non legata della pavimentazione; la sua capacità portante deve essere corrispondente ai dati di progetto e quindi occorre verificarla prima della posa della fondazione.

In lavori di manutenzione può capitare che il piano d’appoggio sia costituito da strati anche legati, in parte fessurati, della pavimentazione preesistente all’intervento; qualora questi strati non contengano leganti bituminosi la valutazione sarà analoga a quella del sottofondo non legato.

    - PRESCRIZIONI PROGETTUALI PER L’IMPIEGO DI FRESATO

Per le costruzioni di rilevati e sottofondi con impiego di materiali fresati, in funzione del raggiungimento delle portanze indicate nel seguito (dato prestazionale), può essere necessaria l’integrazione con inerti d’adeguata pezzatura, non superiore al 20% in peso,  e con idonei sistemi che garantiscano la perfetta miscelazione dei materiali.

    - CURVA DI PROGETTO

La granulometria ante compattazione deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo:

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 71 | 100 |
| “ 40 | 75-100 |
| “ 25 | 60-90 |
| ” 10 | 40-70 |
| ” 5 | 30-55 |
| Setaccio 2 | 18-40 |
| ” 0,4 | 8-22 |
| ” 0,075 | 3-10 |

È accettata una moderata presenza di trovanti purché non eccedenti la dimensione di 10 cm. Il fresato può essere riclassificato granulometricamente mediante granulazione e/o vagliatura; qualora la sua curva granulometrica non rientri nel fuso si deve operare mediante l’aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da correggere tale anomalia.

Dopo la compattazione, in caso di non raggiungimento delle densità richieste, si devono effettuare controlli granulometrici per verificare il mantenimento delle granulometrie impostate ed eventualmente correggere la granulometria ante compattazione.

    - DENSITÀ DI PROGETTO

La densità di progetto deve essere ricavata mediante l’apparecchiatura “Pressa Giratoria” (Metodologia AASHTO TP4-93 EDITION 1B-93 EDITION 1B).

CONDIZIONI DI PROVA

Angolo di rotazione	   		: 1.25° ± 0.02°

Velocità di rotazione	   	: 30 rotazioni al minuto

Pressione verticale, Kpa	   	: 600

Dimensioni provino, mm	        	: 150

Numero di giri		   	: 150

Peso del campione	   		: 4150 g comprensivo di umidità al 5%

Densità giratoria di progetto 	: è quella calcolata geometricamente a 80 giri

I provini derivanti dalla miscela ottimale compattati mediante l’apparecchiatura “Pressa Giratoria” devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale a 25°C (Brasiliana - Norma interna Autostrade) e a compressione laterale libera a 20 °C (dopo maturazione a  20 °C per 3 giorni) con velocità di compressione di 25 mm/min

I requisiti di idoneità richiesti dalle prove devono essere i seguenti:

| Resistenza a trazione indiretta |  | Resistenza a compressione laterale libera |
| --- | --- | --- |
| Rt N/mm2 | CTI N/mm2 | daN/cm2 |
| 0,10 - 0,30 | ≥ 15 | ≥ 15 |

    - POSA IN OPERA

Il fresato deve essere steso sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata la rispondenza quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.

La posa in opera deve essere eseguita tramite macchine vibro-finitrici e/o direttamente sul piano di lavoro con autocarri; in quest’ultimo caso il materiale deve essere livellato con grader per ottenere piani perfettamente livellati ed evitando segregazioni del materiale superficiali. Il rilevato deve essere realizzato con strati finiti non superiori ai 20 cm.

L’addensamento degli strati deve essere ottenuto con umidità di costipamento variabile tra  4% e 6%, e sarà realizzato con rulli statici e/o combinati di peso non inferiore a 18t e/o vibranti tali da garantire il raggiungimento del grado di addensamento di progetto.

La lavorazione consente dopo compattazione un immediato traffico di cantiere.

Il grado di addensamento di ogni strato (riferito alla densità giratoria di progetto) deve risultare > 97%.

La densità in sito di ogni strato può essere misurata mediante volumometro a sabbia (C.N.R. BU n° 22/1972) e/o carotaggi.

    - DATI PRESTAZIONALI

I valori di PORTANZA costituiscono il dato prestazionale. La misura della portanza consiste nella valutazione del MODULO ELASTICO DINAMICO REALE  dello o degli  strati di supporto sopra descritti, effettuata con una macchina a massa battente (Falling Weight Deflectometer-FWD) dotata di misuratori di abbassamento (deflessione) operanti su 9 punti di una linea a distanza prefissata dalla piastra di carico, nel modo qui di seguito descritto :

- la massa battente da usare e l’altezza di caduta verranno stabile, mediante prove da effettuare prima della misura, in modo da non lasciare deformazioni permanenti sotto la piastra; l’altezza di caduta o la massa battente, se ciò succede, dovranno essere ridotte fino ad avere una deformazione di tipo elastico;

- le misure verranno effettuate nelle condizioni stabilite al punto precedente, controllando che comunque anche in altre zone di prova non si abbia deformazione plastica; il modulo verrà calcolato considerando il supporto come un semispazio elastico di Bussinesque e prendendo, come bacino di deflessione per il calcolo, gli otto valori di deflessione ottenuti con la battuta sotto i misuratori in linea, escludendo il nono valore misurato sotto la piastra di battuta;

- la media dei valori di modulo dinamico ottenuto, espresso in daN/cm2, elaborata su tronchi omogenei ottenuti con misure effettuate ogni 50 metri (o con cadenza più fitta per lavori di lunghezza ridotta, oppure su superfici di aspetto variabile) (vedi art. 11.1.1.), deve risultare maggiore o uguale a quello di progetto e comunque superiore a 600 daN/cm2 per i rilevati, 800 daN/cm2 per i sottofondi (ultimi 50 cm del rilevato).

Qualora ciò non avvenga, lo strato, andrà ulteriormente costipato, fino al raggiungimento dei valori prescritti; qualora non sia possibile con il costipamento raggiungere i valori prescritti, potrà essere richiesta la ricostruzione dello strato oppure si applicherà una riduzione percentuale del compenso del 10% sul prezzo dello strato che si valuta e del pacchetto di tutti gli strati ad esso sovrastanti, anche se ancora non costruiti.

  - FONDAZIONI NON LEGATE : MISTO GRANULARE NON LEGATO PER FONDAZIONE

    - DESCRIZIONE

La fondazione in oggetto è costituita da una miscela di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale ritenuto idoneo.

La fondazione potrà essere formata da materiale di apporto idoneo oppure da correggersi con adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione o altri sistemi. Lo spessore da assegnare alla fondazione è fissato dal progetto o, in carenza, dalla D.L..

    - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti:

- l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limite:

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 70 | 100 |
| “ 40 | 75-100 |
| “ 25 | 60-87 |
| ” 10 | 35-67 |
| ” 5 | 25-55 |
| Setaccio 2 | 15-40 |
| ” 0,4 | 7-22 |
| ” 0,075 | 2-10 |

- rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,075mm ed il passante al setaccio UNI 0,4 mm inferiore a 2/3;

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30% in peso;

- equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n° 4; compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo di scuotimento meccanico). Tale controllo deve anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia “65” potrà essere modificato in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35 la D.L. richiederà in ogni caso all’atto del progetto(anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza C.B.R. di cui al successivo comma;

- indice di portanza C.B.R. (CNR-UNI 10009 - Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello UNI 25 mm) non minore di 50.

È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± +/-2% rispetto all’umidità ottimale di costipamento. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a, b, d, e, salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia un equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

    - STUDIO PRELIMINARE

Le caratteristiche suddette devono essere accertate dall’impresa. mediante prove di laboratorio sui campioni che l’Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente l’Impresa deve indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli della D.L. in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo avere effettuato il costipamento.

    - MODALITÀ  ESECUTIVE

Il piano di posa dello strato deve avere le quote, la sagoma, i requisiti di compattezza ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità o danni dovuti al gelo lo strato compromesso deve essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Impresa.

Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.L. con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato deve essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (AASHTO T 180-57 metodo D) con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾” (AASHTO T 180-57 metodo D) con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾”.

Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:

di  Pc (100 - x)

dr  =  -------------------

100 Pc - x di

dr  	 = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm da

paragonare a quello AASHTO modificata determinata in laboratorio;

di    	=  densità della miscela intera;

Pc	 = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm

x    	= percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm

La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40%. In tal caso nella stessa formula, al termine x, deve essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso trattenuto al crivello UNI 25 mm).

    - DATI PRESTAZIONALI

I valori di PORTANZA costituiscono il dato prestazionale. La misura della portanza I valori di PORTANZA costituiscono il dato prestazionale. La misura della portanza consiste nella valutazione del MODULO ELASTICO DINAMICO REALE dello o degli strati di supporto sopra descritti, effettuata con una macchina a massa battente (Falling Wheigt Deflectometer-FWD) dotata di misuratori di abbassamento (deflessione) operanti su 9 punti di una linea a distanza prefissata dalla piastra di carico, nel modo qui di seguito descritto :

- la massa battente da usare e l’altezza di caduta verranno stabile, mediante prove da effettuare prima della misura, in modo da non lasciare deformazioni permanenti sotto la piastra; l’altezza di caduta o la massa battente, se ciò succede, dovranno essere ridotte fino ad avere una deformazione di tipo elastico;

- le misure verranno effettuate nelle condizioni stabilite al punto precedente, controllando che comunque anche in altre zone di prova non si abbia deformazione plastica; il MODULO ELASTICO DINAMICO dello strato di FONDAZIONE verrà calcolato interpretando le misure con un modello costituito da un multi strato elastico indefinito (programma BACAN della Committente);

- la media dei valori di modulo dinamico ottenuto, espresso in daN/cm2, elaborata su tronchi omogenei ottenuti con misure effettuate ogni 50 metri (o con cadenza più fitta per lavori di lunghezza ridotta, oppure su superfici di aspetto variabile) (vedi art. 11.1.1.), deve risultare maggiore o uguale a quello di progetto e comunque superiore a 1850 daN/cm2. Per valori inferiori il misto si effettuerà una detrazione del 10% sul prezzo dello strato e del pacchetto di strati ad esso sovrapposti.

La superficie finita non deve scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di 4  m. di    lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore deve essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno    del 5% purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

  - FONDAZIONI LEGATE : FONDAZIONE (SOTTOBASE) IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE

    - DESCRIZIONE

Il misto cementato per fondazione (sottobase) deve essere costituito da una miscela di inerti lapidei, impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da stendersi in un unico strato dello spessore di 25 cm.

Altri spessori potranno essere richiesti purchè non inferiori a 20 cm e non superiori a 30 cm.

    - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

      - INERTI

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva compresa tra il 30 ed il 60% in peso sul totale degli inerti. A discrezione della D.L. potranno essere impiegate quantità di materiale frantumato superiori al limite stabilito, in questo caso la miscela di progetto finale deve essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione e a trazione a 7 giorni prescritte nel seguito, salve comunque le prestazioni richieste in opera; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante allo 0,075 mm. Per le granulometrie possibili, detti materiali potranno anche essere integrati con ceneri volanti.

Gli inerti avranno i seguenti requisiti:

- Aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, nè di forma appiattita, allungata o lenticolare;

- Granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR B.U. n° 23 del 14.12.1971);

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 40 | 100 |
| ” 30 | 80-100 |
| ” 25 | 72-90 |
| ” 15 | 53-70 |
| ” 10 | 40-55 |
| ” 5 | 28-40 |
| Setaccio 2 | 18-30 |
| ” 0,4 | 8-18 |
| ” 0,18 | 6-14 |
| ” 0,075 | 5-10 |

- Perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR B.U. n° 34 del 28.3.73) non superiore a 30% in30%in peso;

- Equivalente in sabbia (CNR B.U. n° 27 del 30.3.1972) compreso fra 30 e 60;

- Indice di plasticità (CNR UNI 10014) uguale a zero (materiale non plastico).

      - LEGANTE

Deve essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d’alto forno) di classe 325.

A titolo indicativo la percentuale di cemento deve essere compresa tra il 2,5% e il 3,5% sul peso degli inerti asciutti. È possibile sostituire parzialmente questa percentuale con ceneri di carbone del tipo leggero di recente produzione. Orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso indicato di cemento. La quantità in peso di ceneri da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche, scaturirà da apposite prove di laboratorio. Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 4-5 punti percentuali di ceneri.

      - ACQUA

Deve essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela deve essere quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro ±+ 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate.

    - STUDIO DELLA MISCELA IN LABORATORIO

L’Impresa dovrà proporre. la composizione granulometrica da adottare e le caratteristiche della miscela.

La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (CNR UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3cm3). Per il confezionamento dei provini, gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell’ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza dello stampo vero e proprio.

Tale eccedenza deve essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l’altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78. La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti mescolandole tra loro, con il cemento, l’eventuale cenere e l’acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino.

Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 mm allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.

I campioni da confezionare in laboratorio devono essere protetti in sacchi di plastica per evitare l’evaporazione dell’acqua. Saranno confezionati almeno tre campioni ogni 250 m di lavorazione.

La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l’altezza di caduta di cui alla norma AASHTO modificato e 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello 51 ±+/- 0,5 mm, peso pestello 4,535 ±+/- 0,005 daNKg, altezza di caduta 45,7 cm).

I provini devono essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20°C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l’impiego di percentuali in peso d’acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

I provini devono avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 25 daNKg/cm2 e non superiori a 45 daNKg/cm2, ed a trazione secondo la prova “brasiliana” non inferiori a 2,5 daNKg/cm2. Per particolari casi è facoltà della D.L. accettare valori di resistenza a compressione fino a 75 daNKg/cm2 (questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di ±+/- 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo).

Da questi dati di laboratorio devono essere scelti la curva, la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.

    - FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Le miscele saranno confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

Gli impianti devono comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

La zona destinata all’ammannimento degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

    - POSA IN OPERA - TEMPO DI MATURAZIONE

La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accettata dalla D.L. la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti.

Le operazioni di addensamento dello strato devono essere realizzate in ordine con le seguenti attrezzature:

Rullo a due ruote vibranti da 10t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non inferiore a 18t.

Rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 atm e carico di almeno 18t.

Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, vibranti-gommati comunque tutti approvati dalla D.L., delle stesse caratteristiche sopra riportate.

La stesa della miscela non deve di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0°C e superiori a 25°C e mai sotto la pioggia. Tuttavia, a discrezione della D.L., potrà essere consentita la stesa a temperature diverse. In questo caso però deve essere necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall’impianto di confezione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); deve essere inoltre necessario provvedere ad una abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione bituminosa devono essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 15°C e 18°C ed umidità relativa del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relativa anch’essa crescente; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l’umidità relativa all’ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione della miscela.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non deve superare di norma le due ore per garantire la continuità della struttura. Particolari accorgimenti devono adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che andranno protetti con fogli di polietilene o materiale similare. Il giunto di ripresa deve essere ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola al momento della ripresa della stesa, se non si fa uso della tavola deve essere necessario, prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare l’ultima parte dello strato precedente, in modo che si ottenga una parete perfettamente verticale. Non devono essere eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Aperture anticipate vanno correlate alle resistenze raggiunte dal misto. Comunque il tempo di maturazione non potrà essere mai inferiore a 48 ore.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause devono essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.

    - PROTEZIONE SUPERFICIALE

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura deve essere eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa cationica al 55% (tipo I articoloArt.3.3.4. tab3.3.7. Legante “F1” 3.2.6.) in ragione di 1-2 daNKg/m2, in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto e successivo spargimento di sabbia.

    - NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI

Con esami giornalieri deve essere verificata la rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle miscele.

Verrà ammessa una tolleranza di ±+/- 5 punti % fino al passante al crivello n° 5 e di ±+/- 2 punti % per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purchè non vengano superati i limiti del fuso.

A compattazione ultimata la densità in sito deve essere non inferiore al 100% nelle prove AASHTO modificato di cui al punto 2.12.3. nel 98% delle misure effettuate. Il valore del modulo di deformazione Md al 1° ciclo di carico e nell’intervallo compreso tra 1,5 e 2,5 daN/cm2, rilevato in un tempo compreso fra 3 e 12 ore dalla compattazione non deve mai essere inferiore a 1500 daN/cm2.

    - DATI PRESTAZIONALI

I valori di PORTANZA costituiscono il dato prestazionale. La misura della portanza consiste nella valutazione del MODULO ELASTICO DINAMICO REALE dello o degli strati di supporto sopra descritti, effettuata con una macchina a massa battente (Falling Wheigt Deflectometer-FWD) dotata di misuratori di abbassamento (deflessione) operanti su 9 punti di una linea a distanza prefissata dalla piastra di carico.

Il MODULO ELASTICO DINAMICO REALE  verrà calcolato tramite programma BACAN della Committente con i valori rilevati in opera (anche a strato ricoperto) con il F.W.D. in un periodo compreso tra 7 e 90 gg. dalla stesa. La media dei valori di modulo sui tronchi omogenei (vedi art. 11.1.1.) dovrà essere quella compresa nell’area “A” della Figura n° 1 che segue.

Se i valori ricadono nell’area “B” lo strato (ed il pacchetto che la ricopre) saranno penalizzati del 10% del prezzo per tutto il tratto omogeneo a cui il valore si riferisce. I valori ricadenti nell’area “C” e “D” comporteranno una penale del 20%.

  - FONDAZIONI LEGATE: RICICLAGGIO IN SITO DEL MISTO CEMENTATO E/O GRANULARE CON AGGIUNTA DI CEMENTO E ACQUA.

    - DESCRIZIONE

La rigenerazione in sito a freddo viene realizzata mediante idonee attrezzature che consentono di miscelare in sito, anche in cassonetti ricavati da pavimentazioni preesistenti, il misto cementato per fondazione o il misto granulare costituenti la preesistente fondazione, con cemento ed eventuali inerti freschi ed acqua, omogeneizzare stendere per tutta la larghezza e profondità prevista e compattare la miscela ottenuta per uno spessore massimo di 25 cm. In alternativa si potranno usare materiali fresati di pavimentazioni bituminose; in questo caso si possono accettare resistenze minori di quelle indicate nel seguito, ma con conseguente aumento degli spessori legati, in modo da ottenere comunque i moduli di cui al punto 2.3.7..

Altri spessori potranno essere richiesti purché non inferiori ai 20 cm e superiori ai 30 cm. Macchine che non operano nel modo sopraddetto potranno essere allontanate dal cantiere a insindacabile giudizio della D.L..

    - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

      - INERTI

Nel caso di impiego della preesistente fondazione in misto granulare occorrerà verificare l’assenza di sostanze plastiche (limi, argille) che vanno allontanate qualora presenti e la rispondenza alle prescrizioni granulometriche (CNR B.U.   n° 23 del 14.12.1971) indicate nel fuso seguente:

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 71 | 100 |
| “ 40 | 75-100 |
| “ 25 | 60-87 |
| ” 10 | 35-67 |
| ” 5 | 25-50 |
| Setaccio 2 | 15-40 |
| ” 0,4 | 7-22 |
| ” 0,075 | 2-10 |

Qualora le caratteristiche del misto non rispondessero a tali indicazioni si deve operare mediante l’aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da riportare la curva granulometrica nel fuso richiesto.

Gli inerti di integrazione devono provenire esclusivamente da frantumati di cava (frantumazione 100%) e conformi a quanto richiesto dalle specifiche tecniche di cui al punto 4.3.1..

      - CEMENTO

Deve essere impiegato cemento Portland d’alto forno o pozzolanico (tipo I, III o IV) con classe di resistenza 325.

      - ACQUA

Deve essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche.

    - PROGETTO DELLA MISCELA DI LABORATORIO

Le percentuali di cemento e di acqua ottimali e dell’eventuale integrazione di inerti saranno stabilite in relazione alle seguenti prove di laboratorio:

- Eseguire sulla tratta interessata dai lavori prelievi di materiale sciolto fresato in sito e determinare in laboratorio la curva granulometrica di progetto del misto cementato o granulare da trattare (CNR 23/71). Per una corretta valutazione delle caratteristiche del materiale esistente le determinazioni sopra riportate devono esser eseguite sulla tratta interessata dai lavori almeno ogni 500 m ed in caso di disomogeneità della miscela, intensificate.

- Determinazione dell’umidità ottimale di costipamento e relativa densità massima secca della miscela di progetto mediante studio Proctor modificato (CNR B.U. n° 69/78). La miscela granulometrica sottoposta a prova Proctor deve contenere una percentuale di cemento pari all’incirca della metà di quella ottimale.

- La percentuale di cemento ottimale deve essere determinata compattando la miscela, privata del trattenuto al crivello UNI 30 mm, entro stampi CBR (CNR-UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore all’umidità ottimale Proctor. La miscela deve essere compattata su 5 strati secondo la norma AASHTO modificato (diametro pestello 51 ±+ 0.5 mm, peso pestello 4.535 ± + 0.005 daNKg altezza di caduta 45.7  cm) incrementando di volta la percentuale di cemento (indicativamente dell’1%) riferita al peso secco della miscela degli inerti. Per ogni percentuale di cemento devono essere confezionati 18 provini. I provini così confezionati devono essere estratti dallo stampo dopo

24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 2 e 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa  20°C).   Da ogni provino,  appena confezionato,  deve essere immediatamente determinata la densità  secca espressa in g/cm3c. (CNR B.U. n° 29/72).

- Le rotture dei provini devono avvenire secondo le seguenti modalità:

|  | Rottura a compressione (CNR B.U. n° 29/72) N° provini | Rottura a trazione indiretta (CNR B.U. n° 97/84) N° provini |
| --- | --- | --- |
| 24 ore di stagionatura | 33 | 3 |
| 72 ore di stagionatura | 3 | 3 |
| 168 ore di stagionatura | 3 | 3 |

- Da questi dati di laboratorio devono essere scelti la curva, la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.

La miscela ottimizzata deve possedere una resistenze a compressione a 7 giorni non minore di 25 daN/cm² e non superiore a 45 daN/cm², ed a trazione non inferiore a 2.5 daN/cm²

Per particolari casi è facoltà della D.L. accettare valori di resistenza a compressione fino a 75 daN/cm².

    - POSA IN OPERA

La posa in opera della miscela deve essere effettuata mediante sistemi che consentano di ottenere uno strato perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti alla segregazione degli elementi litoidi più grossi. La miscela appena stesa deve essere immediatamente compattata mediante un rullo statico metallico e/o combinato di almeno 35 ton di peso. Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, vibranti-gommati comunque tutti approvati dalla D.L., delle stesse caratteristiche sopra riportate.

Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità secca uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 98% di quella Proctor.

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura deve essere eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione acida al 55% in ragione di 1 ÷ 2 daNKg/m² ed un successivo spargimento di sabbia.

Con temperatura dell’aria inferiore ai 5  °C la lavorazione della miscela deve essere sospesa e comunque sempre in caso di pioggia. Le lavorazioni successive e l’apertura al traffico dipenderà dalle resistenze raggiunte, comunque saranno decise di volta in volta.

    - NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI

Vale quanto indicato all’art. 2.3.8.

  - FONDAZIONI LEGATE: RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO DEGLI STRATI DI FONDAZIONE (LEGATI E NON LEGATI) MEDIANTE BITUME SCHIUMATO E CEMENTO (SOTTOBASE A SCHIUMA DI BITUME).

    - DESCRIZIONE

La rigenerazione in sito a freddo viene realizzata mediante idonee attrezzature mobili (con miscelatore a volume variabile) che consentano di miscelare in sito la fondazione esistente, sia legata che stabilizzata granulometricamente (o la medesima integrata con materiale bituminoso fresato), con aggiunta di bitume schiumato, cemento, acqua e se necessario inerti freschi, omogeneizzare stendere e compattare la miscela per uno spessore massimo di 32 cm.  e non inferiore a 20 cm. da intendersi come spessori finali della fondazione.

La “schiuma di bitume” è prodotta dalla reazione meccanica che avviene fisico-chimiche nel bitume mediante la polverizzazione delle sue molecole con acqua in pressione. Il processo si realizza all’interno di una particolare camera di espansione mediante il contatto del bitume di  tipo “BM” (vedi art.3 Tabelle 3.3.2 e 3.2.1.) a circa 180°C  con acqua ad alta pressione.

    - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

      - INERTI

Nel caso di impiego della preesistente fondazione in misto granulare occorre verificare l’assenza di sostanze plastiche (limi, argille) da eliminare se presenti; saranno anche utilizzabili i materiali fresati dagli strati superiori alla preesistente fondazione. In questo caso detti fresati verranno accumulati sul fianco del cavo e rimessi nel medesimo dopo asportazione della fondazione preesistente, non contenente materiali bituminosi. Particolare cura verrà posta nel riposizionamento del fresato, onde evitare l’inquinamento delle miscele da materiale estraneo In ambedue i casi si dovrà osservare la rispondenza alle prescrizioni granulometriche (CNR B.U.   n° 23 del 14.12.1971) indicate nel fuso seguente:

      - CURVA DI PROGETTO

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 71 | 100 |
| “ 40 | 85-100 |
| “ 25 | 75-95 |
| “ 15 | 65-87 |
| ” 10 | 50-75 |
| ” 5 | 30-55 |
| Setaccio 2 | 22-37 |
| ” 0,4 | 10-20 |
| ” 0,075 | 5-10 |

Qualora le caratteristiche del misto non rispondessero a tali indicazioni si deve operare mediante l’aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da riportare la curva granulometrica nel fuso richiesto; dette aggiunte possono anche essere operate con materiali provenienti dalla fondazione sottostante al fresato bituminoso.

La fondazione esistente o gli strati ad essa superiori devono essere prelevati mediante fresatura per la determinazione della curva di riferimento

Gli inerti di integrazione devono provenire esclusivamente da frantumati di cava (frantumazione 100%) e conformi a quanto richiesto dalle specifiche tecniche di cui al punto 4.3.1..

      - BITUME SCHIUMATO

Il bitume da impiegare deve essere del tipo A1 descritto nell’art. 3 con caratteristiche e prestazioni comunque tali da garantire al prodotto finito i parametri di seguito richiesti. Esso deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

- rapporto di espansione:  ≥  20.

- tempo di semitrasformazione (tempo necessario per dimezzare l’espansione del bitume) ≥  25 sec

Le caratteristiche di espansione ottimali del bitume devono essere determinate in un campo di temperature variabile tra 170 e 190 °C (prima dell’espansione), e con percentuali di acqua compresa tra 1% e 4% in peso sul bitume.

      - CEMENTO

Deve essere impiegato cemento Portland d’alto forno o pozzolanico (tipo I, III o IV) con classe di resistenza 325.

      - ACQUA

Deve essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche.

    - PRESCRIZIONI PROGETTUALI

      - STUDIO DELLA MISCELA DI LABORATORIO

Le percentuali di cemento, acqua e bitume schiumato ottimali e dell’eventuale integrazione di inerti saranno stabilite in relazione alle prove di laboratorio seguito elencate (art.2.5.3.2., 2.5.3.3., 2.5.3.4).

      - PRELIEVI IN SITO

Per una corretta valutazione delle caratteristiche del materiale esistente le determinazioni sopra riportate devono esser eseguite sulla tratta interessata dai lavori almeno ogni 500 m ed in caso di disomogeneità della miscela, intensificate.

      - CURVA DI PROGETTO

Dai prelievi devono essere eseguite analisi granulometriche per la determinazione della curva di progetto, apportando se necessario nella miscela opportune integrazioni di inerti (CNR 23/71).

      - STUDIO DELLA MISCELA DI PROGETTO

Per la determinazione delle percentuali (da riferirsi in peso sugli inerti) ottime di bitume schiumato, cemento ed acqua devono essere confezionati provini tramite pressa giratoria con le seguenti condizioni di prova:

Angolo di rotazione			: 1.25° ± 0.02°

Velocità di rotazione		: 30 rotazioni al minuto

Pressione verticale, Kpa		: 600

Diametro provino, mm	     	: 150

n° giri					: 180

Peso campione			: 4500 g comprensivo di bitume, cemento e acqua

Per ogni periodo di maturazione (specificati di seguito) vanno confezionati le seguenti serie di provini:

| Cemento % | 1,5 |  |  | 2,0 |  |  | 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitume schiumato % | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Umidità % | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Provini n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Tab .1

Ferme restando le percentuali di cemento le altre percentuali possono variare in funzione della natura e della granulometria da riciclare.

I provini così confezionati devono subire una maturazione a 40 °C per 24h, 48h e 72h e successivamente testati mediante prova di resistenza a trazione indiretta a 25 °C (Norma interna Autostrade) dopo termostatazione per 4 ore in forno a 25 °C.

Per l’individuazione delle caratteristiche ottimali la miscela deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Resistenza a trazione diametrale Rt a 72 ore di maturazione (N/mm2) :  ≥  0,40

- Coefficiente di trazione indiretta CTI a 72 ore di maturazione (N/mm2) :  ≥  60

Dall’ottimale ottenuto su campioni maturati per 72 ore a 40 °C si devono ricavare :

- Perdita di resistenza per imbibizione a 25 °C per 1 ora sottovuoto a 50 mm di mercurio;

- La resistenza a trazione indiretta : deve risultare almeno il 70% di quella ottimale.

- Densità geometrica di riferimento per il controllo in sito a 180 giri.

- Determinazione del modulo complesso (valore assoluto) che deve risultare:

| Temperatura °C | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequenza Hz | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 |
| Modulo complesso daN/cm2 | >60000 | > 68000 | > 70000 | > 27000 | > 35000 | > 36000 | > 17000 | >24000 | > 26000 |

Tab.2

    - POSA IN OPERA

La lavorazione in opera della miscela deve essere effettuata possibilmente con una sola passata (con macchine a tutta larghezza) per evitare il giunto longitudinale e problemi di planarità della superficie, mediante sistemi che consentano di ottenere uno strato perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti alla segregazione degli elementi litoidi più grossi; nel caso di uso di miscelatrici più strette della larghezza da trattare,si dovrà operare in due o più passate, curando una certa  sovrapposizione (per qualche decina di centimetri) delle strisciate contigue; nel caso di uso di fresato accumulato sul fianco del cavo e risteso nel medesimo, dopo asportazione del materiale preesistente, si dovrà operare una sua regolarizzazione al grader e successiva leggera compattazione, prima di operare con la miscelatrice.

La miscela consente, se mantenuta umida, tempi di stoccaggio definibili di volta in volta in funzione del cemento presente anche di qualche ora.

La miscela appena miscelata deve essere immediatamente compattata mediante un rullo gommato insieme ad un rullo metallico o combinato  entrambi di almeno 20 ton. In alternativa potranno essere impiegati rulli vibranti, comunque tutti approvati dalla D.L..

Durante la compattazione, nel caso di temperature elevate, è necessario umidificare il piano per migliorare l’addensamento.

Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità secca uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 98% di quella di cui al punto 2.5.3.4. (densità geometrica dei provini costipati con pressa giratoria a 180 giri); il grado di addensamento è misurato mediante volumometro a sabbia (C.N.R. BU n° 22/1972), o carotaggi.

Al termine del costipamento e di rifinitura deve essere eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione acida al 55% in ragione di 1 ÷ 2 kgKg/m².

La lavorazione consente dopo compattazione un immediato traffico di cantiere ed in caso di emergenza, per breve tempo, anche il traffico normale.

    - NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI

Valgono le prescrizioni dell’art. 2.3.8., con le seguenti variazioni riguardanti la media dei valori di modulo relativa a tronchi omogenei :

| TEMPO DI MATURAZIONE | MODULO (Mpa) |
| --- | --- |
| Da 12 a 24 ore | 300 |
| Da 24 a 48 ore | 500 |
| Dopo 90 giorni | 3000 |

  - FONDAZIONI LEGATE : SOTTOBASE / BASE DI MATERIALE FRESATO LEGATO A  BITUME SCHIUMATO E CEMENTO MISCELATO A FREDDO IN IMPIANTO.

    - DESCRIZIONE

La sottobase/base a freddo viene realizzata mediante  idonei impianti fissi (anche trasportabili nel luogo di impiego) che consentono di omogeneizzare con predosatori e mescolatori, il materiale fresato, con aggiunta di bitume schiumato, cemento, acqua e se necessario inerti freschi,

La “schiuma di bitume” è prodotta dalle reazioni fisico-chimiche fisiche del bitume mediante la polverizzazione delle sue molecole con acqua in pressione. Il processo si realizza all’interno di una particolare camera di espansione mediante il contatto del bitume a circa 175  °C con acqua ad alta pressione.

    - PRESCRIZIONI PROGETTUALI

Per la costruzioni di fondazioni con impiego di fresato, in funzione del raggiungimento delle portanze indicate nel seguito, è consentita  l’integrazione di inerti di adeguata pezzatura, non superiore al 30% in peso.

      - CURVA DI PROGETTO

La granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo:

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 71 | 100 |
| “ 40 | 90-100 |
| “ 25 | 75-100 |
| “ 15 | 55-88 |
| ” 10 | 45-75 |
| ” 5 | 30-60 |
| Setaccio 2 | 20-40 |
| ” 0,4 | 8-20 |
| ” 0,18 | 6-14 |
| ” 0,075 | 4-8 |

Il fresato può essere omogeneizzato granulometricamente mediante granulazione e/o vagliatura; qualora la curva granulometrica del fresato non rientrasse nel fuso si deve operare mediante l’aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da riportare la curva granulometrica nel fuso richiesto.

Gli inerti devono rispondere ai requisiti richiesti per lo strato di base (art.4.3.1.) ad eccezione del valore di Los Angeles che deve essere < 30.

Dopo la compattazione devono essere eseguiti controlli granulometrici per correggere eventuali variazioni.

      - BITUME SCHIUMATO

Il bitume da impiegare deve essere del tipo BM descritto nell’art.3.2.1 con caratteristiche come da tab3.2.1 e prestazioni comunque tali da garantire al prodotto finito i parametri di seguito richiesti. Esso deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

- rapporto di espansione: > 20.

- tempo di semitrasformazione (tempo necessario per dimezzare l’espansione del bitume) > 25 sec

Le caratteristiche di espansione ottimali del bitume devono essere determinate in un campo di temperature variabile tra 170 e 190 °C (prima dell’espansione), e con percentuali di acqua compresa tra 1% e 4% in peso sul bitume.

      - CEMENTO

Deve essere impiegato cemento Portland d’alto forno o pozzolanico (tipo I, III o IV) con classe di resistenza 325.

      - ACQUA

Deve essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche.

    - PRESCRIZIONI PROGETTUALI

      - PROGETTO DELLA MISCELA DI LABORATORIO

Le percentuali di cemento, acqua e bitume schiumato ottimali e dell’eventuale integrazione di inerti saranno stabilite in relazione alle prove di laboratorio seguito elencate (art.2.6.3.2., 2.6.3.3., 2.6.3.4.).

      - PRELIEVI IN SITO

Per una corretta valutazione delle caratteristiche del materiale esistente le determinazioni sopra riportate devono esser eseguite sulla tratta interessata dai lavori almeno ogni 500 m ed in caso di disomogeneità della miscela, intensificate.

      - CURVA DI PROGETTO

Dai prelievi devono essere eseguite analisi granulometriche per la determinazione della curva di progetto, apportando se necessario nella miscela opportune integrazioni di inerti (CNR 23/71).

      - STUDIO DELLA MISCELA DI PROGETTO

Per la determinazione delle percentuali (da riferirsi in peso sugli inerti) ottime di bitume schiumato, cemento ed acqua devono essere confezionati provini tramite pressa giratoria con le seguenti condizioni di prova:

Angolo di rotazione			: 1.25° ± 0.02°

Velocità di rotazione		: 30 rotazioni al minuto

Pressione verticale, Kpa		: 600

Diametro provino, mm	    	: 150

n° giri					: 180

Peso campione			:  4500 g comprensivo di bitume, cemento e acqua

Per ogni periodo di maturazione (specificati di seguito) vanno confezionati le seguenti serie di provini:

| Cemento % | 1,5 |  |  | 2,0 |  |  | 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitume schiumato % | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Umidità % | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Provini n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Tab. 1

Ferme restando le percentuali di cemento le altre percentuali possono variare in funzione della natura e della granulometria da riciclare.

I provini così confezionati devono subire una maturazione a 40 °C per 24h, 48h e 72h e successivamente testati mediante prova di resistenza a trazione indiretta a 25 °C (Norma interna Autostrade) dopo termostatazione per 4 ore in forno a 25 °C.

Per l’individuazione delle caratteristiche ottimali la miscela deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Resistenza a trazione diametrale Rt a 72 ore di maturazione (N/mm2) :  > 0,35

- Coefficiente di trazione indiretta CTI a 72 ore di maturazione (N/mm2) :  > 60

Dall’ottimale ottenuto su campioni maturati per 72 ore a 40 °C si devono ricavare :

- Perdita di resistenza per imbibizione a 25 °C per 1 ora sottovuoto a 50 mm di mercurio;

- La resistenza a trazione indiretta deve risultare almeno il 70% di quella ottimale.

- Densità geometrica di riferimento per il controllo in sito a 180 giri

- Determinazione del modulo complesso (valore assoluto) che deve risultare:

| Temperatura °C | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequenza Hz | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 |
| Modulo complesso daN/cm2 | >43000 | > 52000 | > 55000 | > 28000 | > 36000 | > 40000 | > 18000 | >25000 | > 27000 |

Tab.2

      - ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI (vedi art. 3.3.5)

Devono essere impiegati (nelle zone ad alto traffico e su indicazione di MST MMS) prodotti rigeneranti (ACF) il fresato in percentuali comprese tra il 3% e il 6% in peso sul bitume di aggiunta. Le percentuali di ACF di aggiunta devono essere stabilità in base alle caratteristiche meccaniche dei provini confezionati con metodo giratoria (Rt e CTI).

    - POSA IN OPERA

La miscela è messa in opera mediante macchine vibro-finitrici, preferibilmente cingolate, e compattata in spessori variabili tra 20cm e 30cm finali; oltre i 20cm di spessore la fondazione deve essere costipata in due strati.

Il piano finale deve risultare perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti alla segregazione degli elementi litoidi più grossi.

La miscela consente, se mantenuta umida, tempi di stoccaggio definibili di volta in volta in funzione del cemento presente anche di qualche ora.

Particolare attenzione deve essere posta nella realizzazione del giunti longitudinali e trasversali.

La miscela appena stesa deve essere immediatamente compattata mediante un rullo gommato insieme ad un rullo metallico o combinato  entrambi di almeno 20 ton. In alternativa potranno essere impiegati rulli vibranti, comunque tutti approvati dalla D.L..

Durante la compattazione, nel caso di temperature elevate, è necessario umidificare il piano per migliorare l’addensamento.

Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità secca uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 98% di quella di cui al punto 2.6.3.4. (densità geometrica dei provini costipati con pressa giratoria a 180 giri.; il grado di addensamento è misurato mediante volumometro a sabbia (C.N.R. BU n° 22/1972), o carotaggi.

Al termine del costipamento e di rifinitura deve essere eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione acida al 55% in ragione di 1 ÷ 2 kgKg/m².

La lavorazione consente dopo compattazione un immediato traffico di cantiere ed in caso di emergenza, per breve tempo, anche il traffico normale.

    - NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI

Valgono le prescrizioni dell’art. 2.3.8., con le seguenti variazioni riguardanti la media dei valori di modulo relativa a tronchi omogenei :

| TEMPO DI MATURAZIONE | MODULO (Mpa) |
| --- | --- |
| Da 12 a 24 ore | 300 |
| Da 24 a 48 ore | 500 |
| Dopo 90 giorni | 3000 |

  - FONDAZIONI LEGATE : CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI A FREDDO IN SITO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CON AGGIUNTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI BASE

    - DESCRIZIONE

La miscela a freddo, corrispondente strutturalmente ad un conglomerato bituminoso di base, viene realizzata mediante idonee attrezzature che consentono di miscelare il materiale bituminoso fresato con emulsione bituminosa modificata e cemento, eventuali inerti freschi, additivi ed acqua, omogeneizzare, stendere e compattare il conglomerato ottenuto per uno spessore massimo di 15 cm.

    - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per la realizzazione della miscela, in funzione del raggiungimento delle portanze indicate nel seguito, è consentita  l’integrazione di inerti di adeguata pezzatura, non superiore al 30% in peso.

Gli inerti di integrazione devono provenire esclusivamente da frantumati di cava (frantumazione 100%) e conformi alle specifiche tecniche della miscela di base (art 4).

      - CURVA DI PROGETTO

La granulometria della miscela finale deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo:

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 30 | 100 |
| “ 25 | 70-95 |
| “ 15 | 45-70 |
| “ 10 | 35-60 |
| ” 5 | 25-50 |
| Setaccio 2 | 18-38 |
| ” 0,4 | 6-20 |
| ” 0,18 | 4-14 |
| ” 0,075 | 4-8 |

Il fresato può essere omogeneizzato granulometricamente mediante granulazione e/o vagliatura; qualora la curva granulometrica del fresato non consenta la realizzazione della curva di progetto si deve operare mediante l’aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da riportare la curva granulometrica nel fuso richiesto.

Il materiale fresato prima della miscelazione con i leganti e con gli inerti di aggiunta non deve avere materiale (inerte con bitume vecchio) di pezzatura superiore a 40 mm.

Dopo la compattazione devono essere eseguiti controlli granulometrici per correggere eventuali variazioni.

      - LEGANTE

Il bitume finale deve essere costituito da quello presente nel materiale fresato integrato con quello proveniente dall’emulsione bituminosa formata con bitume modificato  (art.3.3.3.2.  tab.3.3.5). La percentuale di bitume nell’emulsione deve essere compresa tra 60% e 70% in peso.

      - CEMENTO

Dovrà essere impiegato cemento Portland d’alto forno o pozzolanico (tipo I, III o IV) con classe di resistenza 325.

      - ACQUA

Dovrà essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche.

    - PRESCRIZIONI PROGETTUALI

      - PROGETTO DELLA MISCELA DI LABORATORIO

Le percentuali di cemento, acqua e emulsione ottimali e dell’eventuale integrazione di inerti saranno stabilite in relazione alle prove di laboratorio di seguito elencate (art.2.7.3.2., 2.7.3.3,  2.7.3.4).

      - PRELIEVI IN SITO

Per una corretta valutazione delle caratteristiche del materiale esistente le determinazioni sopra riportate devono esser eseguite sulla tratta interessata dai lavori almeno ogni 500 m ed in caso di disomogeneità della miscela, intensificate.

      - CURVA DI PROGETTO

Dai prelievi devono essere eseguite analisi granulometriche per la determinazione della curva di progetto, apportando se necessario nella miscela opportune integrazioni di inerti (CNR 23/71).

      - STUDIO DELLA MISCELA DI PROGETTO

Per la determinazione delle percentuali (da riferirsi in peso sugli inerti) ottime di emulsione, cemento ed acqua devono essere confezionati provini tramite pressa giratoria con le seguenti condizioni di prova.

Angolo di rotazione			: 1.25° ± 0.02°

Velocità di rotazione		: 30 rotazioni al minuto

Pressione verticale, Kpa		: 600

Diametro provino, mm	     	: 150

n° giri					: 180

Peso campione			: 4500 g comprensivo di emulsione, cemento e acqua

Per ogni periodo di maturazione (specificati di seguito) vanno confezionati le seguenti serie di provini:

| Cemento % | 1,5 |  |  | 2,0 |  |  | 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitume % proveniente dall’’emulsione | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Umidità % complessiva | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| Provini n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Tab. 1

Ferme restando le percentuali di cemento le altre percentuali possono variare in funzione della natura e della granulometria da riciclare.

I provini così confezionati devono subire una maturazione a 40 °C per 24h, 48h e 72h e successivamente testati mediante prova di resistenza a trazione indiretta a 25 °C (Norma interna Autostrade) dopo termostatazione per 4 ore in forno a 25 °C.

Per l’individuazione delle caratteristiche ottimali la miscela deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Resistenza a trazione diametrale Rt a 72 ore di maturazione (N/mm2) :  > 0,40

- Coefficiente di trazione indiretta CTI a 72 ore di maturazione (N/mm2) :  > 60

Dall’ottimale ottenuto su campioni maturati per 72 ore a 40 °C si devono ricavare :

- Perdita di resistenza per imbibizione a 25 °C per 1 ora sottovuoto a 50 mm di mercurio;

- La resistenza a trazione indiretta deve risultare almeno il 70% di quella ottimale.

- Densità geometrica di riferimento per il controllo in sito a 180 giri.

- Determinazione del modulo complesso (valore assoluto) che deve risultare:

| Temperatura °C | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequenza Hz | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 |
| Modulo complesso daN/cm2 | >46000 | > 57000 | > 60000 | > 33000 | > 41000 | > 45000 | > 23000 | > 30000 | > 32000 |

Tab.2

Per l’individuazione dei tempi di apertura al traffico, sulla miscela ottimale devono essere confezionati con le stesse modalità di cui sopra 3 serie da 3 provini da sottoporre a maturazione per 24h, 72h e 168h a 20 °C e rotti con sistema diametrale (Norma Interna Autostrade) a 25 °C (dopo termostatazione per 4 ore in forno a 25 °C).

I requisiti richiesti sono:

| Maturazione (h) | Rt (N/mm2) | CTI (N/mm2) |
| --- | --- | --- |
| 24 | > 0,20 | > 20 |
| 72 | > 0,25 | > 25 |
| 168 | > 0,30 | > 30 |

      - ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI (vedi art. 3.3.5)

Devono essere impiegati (nelle zone ad alto traffico e su indicazione di MST MMS) prodotti rigeneranti (ACF) il fresato in percentuali comprese tra il 3% e il 6% in peso sul bitume di aggiunta. Le percentuali di ACF di aggiunta devono essere stabilità in base alle caratteristiche meccaniche dei provini confezionati con metodo giratoria (Rt e CTI). – in

    - POSA IN OPERA

La messa in opera della miscela deve essere effettuata mediante sistemi che consentano di ottenere uno strato perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione di elementi litoidi più grossi.

La miscela appena stesa deve essere immediatamente compattata mediante un rullo vibrante di peso > 18 ton con controllo di frequenza e di ampiezza di vibrazione, insieme ad un rullo gommato di carico statico > 25 ton. I rulli impiegati devono garantire l’ottenimento delle densità di progetto.Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità secca uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 98% di quella di cui al punto 2.7.3.4. (densità geometrica dei provini costipati con pressa giratoria a 180 giri; il grado di addensamento è misurato mediante volumometro a sabbia (C.N.R. BU n° 22/1972), o carotaggi.Con temperatura dell’aria inferiore ai 5°C la lavorazione della miscela deve essere sospesa e comunque sempre in caso di pioggia. L’apertura alle successive lavorazioni e/o traffico va valutata di volta in volta.

    - NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI

Valgono le prescrizioni dell’art. 2.3.8., con le seguenti variazioni riguardanti la media dei valori di modulo relativa a tronchi omogenei :

| TEMPO DI MATURAZIONE | MODULO (Mpa) |
| --- | --- |
| Da 12 a 24 ore | 700 |
| Da 24 a 48 ore | 1000 |
| Dopo 90 giorni | 4500 |

  - FONDAZIONI LEGATE : RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO DI MATERIALI PREESISTENTI CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CON AGGIUNTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI FONDAZIONE

    - DESCRIZIONE

La rigenerazione in sito a freddo viene realizzata mediante idonee attrezzature che consentano di miscelare in sito mistI cementatI, mistI granularI o altri materiali anche bitumati, preesistenti nel luogo, con emulsione bituminosa modificata e cemento, ed eventuali inerti freschi additivi ed acqua, omogeneizzare stendere e compattare la miscela ottenuta per uno spessore di 15 cm.. Spessori più alti saranno accettati purché sia presente una certa drenabilità dei supporti (per lo smaltimento delle acque in eccesso) e siano usate macchine con mescolatori abbastanza capienti per consentire il raggiungimento di buone mescolazioni anche alle profondità più elevate di 15 cm.

    - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per realizzazione della miscela, in funzione del raggiungimento delle portanze indicate nel seguito, è consentita  l’integrazione di inerti di adeguata pezzatura, non superiore al 30% in peso.Gli inerti di integrazione devono provenire  esclusivamente da frantumati di cava (frantumazione 100%) e conformi alle specifiche tecniche della miscela di base (art 4.), oppure da fresato degli strati superiori a quello trattato. Nel caso di impiego della preesistente fondazione in misto granulare occorrerà verificare l’assenza di sostanze plastiche (limi, argille).

      - CURVA DI PROGETTO

La granulometria della miscela finale deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo:

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 71 | 100 |
| “ 40 | 80-100 |
| “ 25 | 65-90 |
| “ 15 | 52-78 |
| ” 10 | 40-68 |
| “ 5 | 30-55 |
| Setaccio 2 | 18-40 |
| ” 0,4 | 8-22 |
| ” 0,075 | 3-10 |

Qualora la curva granulometrica del misto non consenta la realizzazione della curva di progetto si deve operare mediante l’aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da riportare la curva granulometrica nel fuso richiesto.

Dopo la compattazione devono essere eseguiti controlli granulometrici per correggere eventuali variazioni.

      - LEGANTE

Il bitume finale deve essere costituito da quello presente nel materiale fresato integrato con quello proveniente dall’emulsione bituminosa formata con bitume modificato con aggiunta di attivanti o ritardanti chimici.

La percentuale di bitume nell’emulsione deve essere compresa tra 60% e 70% in peso.

      - CEMENTO

Dovrà essere impiegato cemento Portland d’alto forno o pozzolanico (tipo I, III o IV) con classe di resistenza 325.

      - ACQUA

Dovrà essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche.

    - PRESCRIZIONI PROGETTUALI

      - PROGETTO DELLA MISCELA DI LABORATORIO

Le percentuali di cemento, acqua e emulsione ottimali e dell’eventuale integrazione di inerti saranno stabilite in relazione alle prove di laboratorio di seguito elencate (art.2.8.3.2., 2.8.3.3., 2.8.3.4.).

      - PRELIEVI IN SITO

Per una corretta valutazione delle caratteristiche del materiale esistente le determinazioni sopra riportate devono esser eseguite sulla tratta interessata dai lavori almeno ogni 500 m ed in caso di disomogeneità della miscela, intensificate.

      - CURVA DI PROGETTO

Dai prelievi devono essere eseguite analisi granulometriche per la determinazione della curva di progetto, apportando se necessario nella miscela opportune integrazioni di inerti (CNR 23/71).

      - STUDIO DELLA MISCELA DI PROGETTO

Per la determinazione delle percentuali (da riferirsi in peso sugli inerti) ottime di emulsione, cemento ed acqua devono essere confezionati provini tramite pressa giratoria  con le seguenti condizioni di prova.

Angolo di rotazione			: 1.25° ± 0.02°

Velocità di rotazione		: 30 rotazioni al minuto

Pressione verticale, Kpa		: 600

Dimensioni provino, mm	   	: 150

n° giri					: 180

Peso campione			: 4500 g comprensivo di emulsione, cemento e acqua

Per ogni periodo di maturazione (specificati di seguito) vanno confezionati le seguenti serie di provini:

| Cemento % | 1,5 |  |  | 2,0 |  |  | 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitume % proveniente dall’’emulsione | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Umidità % complessiva | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Provini n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Tab. 1

Ferme restando le percentuali di cemento le altre percentuali possono variare in funzione della natura e della granulometria da riciclare.

I provini così confezionati devono subire una maturazione a 40 °C per 24h, 48h e 72h e successivamente testati mediante prova di resistenza a trazione indiretta a 25 °C (Norma interna Autostrade) dopo termostatazione per 4 ore in forno a 25 °C.

Per l’individuazione delle caratteristiche ottimali la miscela deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Resistenza a trazione diametrale Rt a 72 ore di maturazione (N/mm2) :  > 0,40

- Coefficiente di trazione indiretta CTI a 72 ore di maturazione (N/mm2) :  > 60

Dall’ottimale ottenuto su campioni maturati per 72 ore a 40 °C si devono ricavare :

- Perdita di resistenza per imbibizione a 25 °C per 1 ora sottovuoto a 50 mm di mercurio;

- La resistenza a trazione indiretta deve risultare almeno il 70% di quella ottimale.

- Densità geometrica di riferimento per il controllo in sito a 180 giri

- Determinazione del modulo complesso (valore assoluto) che deve risultare:

| Temperatura °C | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequenza Hz | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 |
| Modulo complesso daN/cm2 | >60000 | > 68000 | > 70000 | > 27000 | > 35000 | > 36000 | > 17000 | > 24000 | > 26000 |

Tab.2

Per l’individuazione dei tempi di apertura al traffico, sulla miscela ottimale devono essere confezionati con le stesse modalità di cui sopra 3 provini da sottoporre a maturazione per 24h a 20 °C e rotti con sistema diametrale (Norma Interna Autostrade) a 25 °C (dopo termostatazione per 4 ore in forno a 25 °C).

I requisiti richiesti sono:

- Resistenza a trazione diametrale Rt a 24 ore di maturazione (N/mm2) :  > 0,18

- Coefficiente di trazione indiretta CTI a 24 ore di maturazione (N/mm2) :  > 20

    - POSA IN OPERA

La messa in opera della miscela deve essere effettuata mediante sistemi che consentano di ottenere uno strato perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione di elementi litoidi più grossi.

La miscela appena stesa deve essere immediatamente compattata mediante un  rullo vibrante di peso > 18 ton con controllo di frequenza e di ampiezza di vibrazione, insieme ad un rullo gommato di carico statico > 25 ton. I rulli impiegati devono garantire l’ottenimento delle densità di progetto.

Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità secca uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 98% di quella di cui al punto 2.8.3.4. (densità geometrica dei provini costipati con pressa giratoria a 180 giri; il grado di addensamento è misurato mediante volumometro a sabbia (C.N.R. BU n° 22/1972), o carotaggi.

Con temperatura dell’aria inferiore ai 5°C la lavorazione della miscela deve essere sospesa e comunque sempre in caso di pioggia.

L’apertura alle successive lavorazioni e/o traffico va valutata di volta in volta.

    - NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - PRESTAZIONI - PENALI

Valgono le prescrizioni dell’art. 2.3.8., con le seguenti variazioni riguardanti la media dei valori di modulo relativa a tronchi omogenei :

| TEMPO DI MATURAZIONE | MODULO (Mpa) |
| --- | --- |
| Da 12 a 24 ore | 300 |
| Da 24 a 48 ore | 500 |
| Dopo 90 giorni | 3000 |

- ARTICOLO  LEGANTI BITUMINOSI - LORO MODIFICANTI ED ADDITIVI

  - GENERALITÀ SUI LEGANTI BITUMINOSI SEMISOLIDI

I leganti bituminosi  semisolidi di base per usi diretti o per modifiche successive con polimeri o altri trattamenti, sono quei  leganti per  uso  stradale costituiti da bitumi prodotti in raffineria mediante: distillazione primaria (topping e vacuum); conversione (cracking termico, visbreaking);

I leganti bituminosi usati senza alcun trattamento sono di normale produzione da raffineria vengono definiti di  tipo A con e vengono impiegati  per il confezionamento di conglomerati bituminosi tradizionali di cui all’art. 4.

I bitumi da modificare con additivi sono denominati di “base modifica”e chiamati “BM”,

La tabella sinottica I° che segue indica i diversi tipi di leganti utilizzabili; quella successiva, denominata tabella sinottica II° i conglomerati in cui vengono impiegati e la terza, tabella sinottica III°, gli additivi  utilizzati nelle modifiche.

TAVOLA SINOTTICA I°  LEGANTI BITUMINOSI NORMALI E MODIFICATI

| Categoria Leganti | Tab. | Sigla Bitume | Campi di applicazione (per le sigle vedi tab sinottica II) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitume tal quale per usi diretti | 3.2. | A, A1 | CB, CBS |
| Bitume di base per modifiche | 3.2.1. | BM | CBM, CBH, CBD, CBDR, MT, MTF, TSC, CBV, S, GT, MAD, MAMT, MAV, MAPCP |
| Bitume Medium(°) | 3.3.3. | B | CBM |
| Bitume Hard | 3.3.4. | C | CBH(°°), CBD, CBMD, CBV, CBMU, CBDC, TSC, MT, MAD, MAMT, MAV, MAPCP,ECD |
| Bitume Hard per: Microtappeti a freddo, Riciclaggio in sito a freddo | 3.3.5. | D | MTF, CBRF |
| Bitume Hard per: Sigillature, Giunti tamponi | 3.3.6. | E | S, GT |
| Emulsioni bituminose cationiche | 3.3.7. | F1, F2 | MAF |
| Altri materiali coadiuvanti l’azione legante | Tab. | Sigla Bitume | Campi di applicazione (per le sigle vedi tab sinottica II) |
| Attivanti chimici funzionali | 3.3.8. | A.C.F. | CBR(°°°), CBRF, CBDR, CBS |
| Dopes di adesione |  | DOP | Dove previsto dall’art. 3.3.6 |
| Fibre di natura minerale (vetro) o miste | 3.4.1. | MST | CBD, TSC, MT,CBMD,CBMU,ECD |
| Fibre di natura minerale (vetro) a filo continuo | 3.4.2. | MST | MTF |
| Leganti sintetici | 3.5. | LS | TSS |

(°)    Usato nei CB quando il bitume di base non raggiunge i minimi richiesti (Tab. 3.2.)

(°°)    Per aumentare la durata a fatica dei CB

(°°°)   Vengono usati per riattivare le caratteristiche reologiche dei bitumi nei CBR (strati di base, collegamento, usura) vedi art.4.

TAVOLA SINOTTICA II°  CONGLOMERATI BITUMINOSI

| Sigla | Campi di applicazione |
| --- | --- |
| CB | Conglomerati bituminosi con bitume tal quale |
| CBM | Conglomerati bituminosi speciali per strati di base, collegamento ed usura, con bitume a modifica “Medium” |
| CBH | Conglomerati bituminosi ad alta resistenza a fatica per strati di base, collegamento ed usura, con bitume a modifica “Hard” |
| CBD | Conglomerato bituminoso drenante fono-assorbente monostrato |
| CBMD | Conglomerato bituminoso micro-drenante per usura |
| CBDC | Conglomerato bituminoso drenante calcareo |
| CBDR | Conglomerato bituminoso drenante riciclato monostrato |
| CBMU | Conglomerato bituminoso micro-usura |
| MT | Microtappeti ad elevata rugosità (parzialmente drenanti) |
| ECD | Conglomerato bituminoso ecodrenante |
| CBS | Conglomerato bituminoso schiumato |
| CBRF | Conglomerato bituminoso riciclati a freddo con emulsione |
| TSC | Trattamenti superficiali a caldo |
| MTF | Microtappeti a freddo |
| CBV | Conglomerato bituminoso per viadotti |
| S | Sigillature |
| GT | Giunti a tampone |
| MAD | Mano di attacco per CBD,CBDC |
| MAMT | Mano di attacco per MT, CBMU |
| MAV | Mano di attacco per CBV (tra membrana e CBV) |
| MAPCP | Mano di attacco per PCP(lastra in cls ad armatura continua) |
| MAF | Mano di attacco a freddo per conglomerati bituminosi tradizionali |

TAVOLA SINOTTICA III°  ADDITIVI

| Sigla | Polimeri e Additivi |
| --- | --- |
| SBSr | Stirene-Butadiene-Stirene a struttura radiale |
| SBSl | Stirene-Butadiene-Stirene a struttura lineare |
| SIS | Stirene-Isoprene-Stirene |
| EVA | Etilene-Vinil-Acetato |
| LDPE | Polietilene a bassa densità |
| A.C.F. | Attivanti Chimici Funzionali |
| FM | Fibre Minerali (vetro) o Miste |
| FV | Fibre Vegetali |
| LS | Leganti Sintetici |

  - BITUMI TAL QUALI

I leganti bituminosi semisolidi impiegati senza alcun trattamento sono quei  bitumi per uso stradale di normale produzione di raffineria (definiti tipo A) con le caratteristiche indicate in Tab.3.2. impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi tradizionali a caldo di cui all’art. 4. Nella Tab.3.2 sono riportate le caratteristiche riferite al prodotto di base “A” così come viene prelevato nelle cisterne e/o  nei serbatoi di stoccaggio. I prelievi devono essere fatti secondo quanto prescritto dalle normative: CNR 81/80 e prEN 58.

TABELLA 3.2.  Bitume “A” (50/70)

| Caratteristiche | Unità | Metodo di prova | Valore |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetrazione a 25°C | 0,1 mm | EN1426 CNR24/71 | 50-70 |
| Punto di rammollimento | °C | EN1427 CNR35/73 | 46-56 |
| Punto di rottura (Fraass) | °C | EN12593 CNR43/74 | <  -6 |
| Solubilità in Tricloroetilene, min. | % | EN12592 CNR48/75 | > 99 |
| Viscosità dinamica a160°C,gradiente di velocità ỳ=10s-1 | Pa*s | EN13702-2 | > 0.05 - < 0,2 |
| Valori dopo RTFOT (*) |  |  |  |
| Perdita per riscaldamento(volatilità) a163°C | % | CNR54/77 | < 0,5 |
| Penetrazione residua a 25°C | % | EN1426 CNR24/71 | > 50 |
| Incremento del Punto di rammollimento | °C 9 | EN1427 CNR35/73 | < 9 |

(*) Rolling Thin Film Oven Test (prEN 12607-1:1999)

    - CARATTERISTICHE DEL BITUME DI BASE “BM” PER LA MODIFICA CON POLIMERI

Per i leganti bituminosi  semisolidi di base BM indichiamo 8 caratteristiche più i frazionamenti chimici riferiti agli asfalteni, polari (resine), aromatici, saturi determinati mediante analisi TLC/FID Iatroscan. Per questi ultimi, i valori dei rapporti asfalteni/resine e saturi/aromatici dovranno essere tali da rientrare nel quadrante di compatibilità riportato nel diagramma 3.2.1. seguente, inoltre si dovrà rientrare nei limiti almeno per 4 caratteristiche su 8, obbligatoria la rispondenza nelle grandezze riferite alla viscosità dinamica a T=160°C, perdita per riscaldamento (volatilità) a T=163°C, penetrazione e punto di rammollimento, obbligatoria sempre la rispondenza nelle grandezze riferite ai rapporti dei frazionamenti chimici del diagramma 3.2.1.

Nella tabella 3.2.1. e nel diagramma 3.2.1. sono riportate le caratteristiche che deve avere il prodotto di base modifica “BM” quando viene prelevato nelle cisterne e/o nei serbatoi di stoccaggio .

I prelievi devono essere fatti secondo quanto prescritto dalla normativa CNR 81/80 e EN58.

La non rispondenza del legante alle caratteristiche richieste nella tabella 3.2.1. comporta l’applicazione delle penalità di cui all’art. 3.3..

TABELLA 3.2.1    Bitume BM

| Caratteristiche | Unità | Metodo di prova | Valore |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetrazione a 25°C | 0,1 mm | EN1426 CNR24/71 | 80-100 |
| Punto di rammollimento | °C | EN1427 CNR35/73 | 40-44 |
| Punto di rottura (Fraass) | °C | EN12593 CNR43/74 | <  -8 |
| Solubilità in Tricloroetilene, min. | % | EN12592 CNR48/75 | > 99 |
| Viscosità dinamica a160°C,gradiente di velocità ỳ=10s-1 | Pa*s | EN13702-2 | > 0.1 |
| Valori dopo RTFOT |  |  |  |
| Perdita per riscaldamento(volatilità) a163°C | % | CNR54/77 | < 0,5 |
| Penetrazione residua a 25°C | % | EN1426 CNR24/71 | > 50 |
| Incremento del Punto di rammollimento | °C 9 | EN1427 CNR35/73 | < 9 |

  - LEGANTI BITUMINOSI MODIFICATI

I leganti bituminosi modificati sono quei leganti per uso stradale costituiti da bitumi di base ed appositi polimeri ed additivi (vedi tavola sinottica III°).

Possono anche essere modificati con azione termo-meccanica  come avviene per i bitumi schiumati.

Nel seguito indichiamo le 9 caratteristiche dei bitumi modificati “Medium” siglati:  “B” e “D”, e le 10 caratteristiche per quelli a modifica “Hard”  siglati  “C”.

Si deve rientrare nei limiti per almeno 5 caratteristiche su 9 e 5 caratteristiche su 10 per i bitumi modificati siglati: B, D, C; è sempre obbligatoria la rispondenza nelle grandezze riferite alla: viscosità dinamica a T=160°C, penetrazione, punto di rammollimento, ritorno elastico a T=25°C e stabilità allo stoccaggio.

Qualora i bitumi modificati non risultino come da richieste testé definite, o per carenza definita nell’art. 3.2. o per carenza della modifica, verranno penalizzati del 10% i prezzi di tutti i conglomerati per strati di base, collegamento ed usura o per altri impieghi, confezionati con la partita di bitume a cui si riferiscono le prove.

L’applicazione di queste penali non esclude quelle previste in altri articoli delle presenti norme, riferite a caratteristiche prestazionali del prodotto finito quali: moduli, durate, resistenze, regolarità, ecc.

Nella tavola sinottica II° sono riportate le categorie dei leganti per tipo di modifica e campi di applicazione.

    - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

I bitumi modificati da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori “Certificati in Qualità” che dimostrino la disponibilità di un efficiente sistema per il controllo qualitativo della produzione.

Le verifiche di rispondenza, in conformità a quanto previsto dalle Norme UNI EN ISO 9002/94, devono essere certificate da Enti riconosciuti, in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n° 125 del 30.05.1996). La D.L. e la funzione SRC/MCL della Committente potranno effettuare in contraddittorio ed a spese dell’impresa, in ogni momento a loro insindacabile giudizio, in cantiere, alla stesa ed in impianto, prelievi e controlli sul prodotto finito.

La non rispondenza dei requisiti, comporta, dopo eventuale ulteriore verifica, la sospensione dei lavori sino alla risoluzione delle anomalie rilevate e/o l’applicazione delle penali previste.

    - BITUME SCHIUMATO

La “schiuma di bitume” è prodotta dalle reazioni fisico-chimiche fisiche di un bitume, di tipo BM o 80-100 con le stesse caratteristiche del BM (art.3.2.1. e tab. 3.2.1.), mediante la polverizzazione delle sue molecole con acqua in pressione. Il processo si realizza all’interno di una particolare camera di espansione mediante il contatto del bitume a circa 180 °C con acqua ad alta pressione.

TABELLA 3.3.2. - BITUME SCHIUMATO - LEGANTE “A1”

| Caratteristiche | Unità | Metodo di prova | Valore |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapporto di espansione(*) |  | Autostrade SRC/MCL | > 20 |
| Tempo di semitrasformazione(**) | sec | “ “ | > 25 |

(*) Le caratteristiche di espansione ottimali del bitume devono essere determinate in un campo di temperature variabile tra 170 e 190 °C (prima dell’espansione), e con percentuali di acqua compresa tra 1% e 4% in peso sul bitume.

(**) Tempo necessario per dimezzare l’espansione del bitume

    - BITUMI MODIFICATI CON ADDITIVI

I bitumi modificati rappresentano quei leganti per uso stradale di nuova generazione, che garantiscono una maggiore durata a fatica delle miscele bituminose rispetto a quelle impieganti bitumi di base o che riducano l’attitudine alla deformazione permanente dei conglomerati o permettano altri risultati altrimenti impossibili con i conglomerati normali.

La loro produzione avviene in impianti industriali dove vengono intimamente miscelati i bitumi base modifica “BM” (vedi tab.3.2.1.) con polimeri di natura elastomerica e/o plastomerica e/o altre tipologie di modifica.  I bitumi modificati, in funzione del tipo di modifica, vengono così definiti:

- Bitume con modifica “MEDIUM”  (caratteristiche sono riportate nella tabella 3.3.3.)

- Bitumi con modifica “HARD”  (caratteristiche  riportate nelle tabelle 3.3.4. ,3.3.5., 3.3.6.)

I bitumi con modifica “ MEDIUM ” possono essere impiegati nelle miscele di base, collegamento e usura, mentre i bitumi a modifica “HARD”, utilizzabili in tutte le miscele, devono essere tassativamente impiegati nelle miscele particolari indicate nella Tavola sinottica I° art.3.1. salvo diversa indicazione della Committente.

I bitumi modificati, sia “ MEDIUM ” che “HARD”, preparati da “MASTER” (bitume madre modificato con percentuali elevate di polimero) devono essere successivamente tagliati per aggiunta e miscelazione di bitume di base in percentuali tali da raggiungere le caratteristiche richieste nelle tabelle 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6.

Per i bitumi modificati, sia “ MEDIUM ” che “HARD”, il produttore deve certificare le seguenti caratteristiche: penetrazione a 25°C, punto di rammollimento, recupero elastico a 25°C e la stabilità allo stoccaggio. La certificazione deve accompagnare tassativamente il quantitativo trasportato.

Inoltre il produttore deve indicare, nella stessa modulistica di certificazione del prodotto trasportato,le condizioni di temperatura da attuare per le operazioni di: pompaggio, stoccaggio e di lavorazione (miscelazione). La produzione di bitumi modificati può avvenire anche agli impianti di fabbricazione dei conglomerati bituminosi, Certificati in Qualità, purché i bitumi prodotti abbiano le caratteristiche richieste nelle tabelle: 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6. In questo caso i carichi di bitume base modifica devono essere testati almeno sui valori del punto di rammollimento e della penetrazione (vedi tab.3.2.1.).

      - BITUMI CON MODIFICA “ MEDIUM ”

Tali bitumi vanno usati quando i bitumi tal quali non rientrano nelle caratteristiche richieste o non permettono le volute prestazioni dei conglomerati bituminosi per strati di base, collegamento ed usura. La modifica deve conseguire sul legante i seguenti risultati :

TABELLA 3.3.3. - BITUME “MEDIUM”- LEGANTE “B”

| Caratteristiche | Unità | Metodo di prova | Valore |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetrazione a 25°C | 0,1 mm | EN1426 CNR24/71 | 50-70 |
| Punto di rammollimento | °C | EN1427 CNR35/73 | > 60 |
| Punto di rottura (Fraass) | °C | EN12593 CNR43/74 | <  -10 |
| Viscosità dinamica a160°C, ỳ=100s-1 | Pa*s | EN13702-2 | > 0.10 -  0,3 |
| Ritorno elastico a25C, 50mm/min | % | EN13398 :1999; CNR44/74 mod | > 65 |
| Stabilità allo stoccaggio, 3 gg, a180 Δ Punto di rammollimento | oC | EN13399:1999 | < 3 |
| Valori dopo RTFOT (*) |  |  |  |
| Perdita per riscaldamento(volatilità) a163°C | % | CNR54/77 | < 0,8 |
| Penetrazione residua a 25°C | % | EN1426 CNR24/71 | > 40 |
| Incremento del Punto di rammollimento | °C 9 | EN1427 CNR35/73 | < 8 |

      - BITUMI CON MODIFICA “HARD”

Le caratteristiche dei leganti con modifica “Hard” da impiegare per la realizzazione di conglomerati bituminosi “Hard” - CBH (Vedi tavola sinottica I°), conglomerati bituminosi drenanti (CBD), microtappeti ad elevata rugosità (MT), microtappeti superficiali a freddo tipo “Macro Seal” (MTF), mano di attacco per usure drenanti (MAD), mano di attacco per microtappeti (MAMT), mano di attacco per micro-usure (CBMU), mano di attacco tra membrane continue di impermeabilizzazione e pavimentazioni sulle opere d’arte (MAV), mano di attacco per PCP (lastra in cls ad armatura continua) (MAPCP), sigillature (S), giunti a tampone (GT), pavimentazioni di viadotti (CBV), sono riportate nelle tabelle che seguono. Tipologie di modifica diverse saranno valutate prima dell’uso, di volta in volta dal Centro Rilevamento Dati di Fiano Romano (SRC/MCL) della Committente.

TABELLA 3.3.4. - BITUME HARD - LEGANTE “C”

| Caratteristiche | Unità | Metodo di prova | Valore |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetrazione a 25°C | 0,1 mm | EN1426 CNR24/71 | 50-70 |
| Punto di rammollimento | °C | EN1427 CNR35/73 | > 70 |
| Punto di rottura (Fraass) | °C | EN12593 CNR43/74 | <  -12 |
| Viscosità dinamica a160°C, ỳ=100s-1 | Pa*s | EN13702-2 | > 0.15 -  0,40 |
| Ritorno elastico a25C, 50mm/min | % | EN13398 :1999; CNR44/74 mod | > 80 |
| Stabilità allo stoccaggio, 3 gg, a180 Δ Punto di rammollimento | oC | EN13399:1999 | < 3 |
| Resistenza a fatica, G*sinδ, 1.0kPa (0.145 psi), a10 rad/s, 50oC | Kpa | SHRP B-003 | > 9 |
| Valori dopo RTFOT (*) |  |  |  |
| Perdita per riscaldamento(volatilità) a163°C | % | CNR54/77 | < 0,8 |
| Penetrazione residua a 25°C | % | EN1426 CNR24/71 | > 40 |
| Incremento del Punto di rammollimento | °C 9 | EN1427 CNR35/73 | < 5 |

TABELLA 3.3.5. - BITUME HARD - LEGANTE “D”(**)

| Caratteristiche | Unità | Metodo di prova | Valore |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetrazione a 25°C | 0,1 mm | EN1426 CNR24/71 | 50-70 |
| Punto di rammollimento | °C | EN1427 CNR35/73 | > 60 |
| Punto di rottura (Fraass) | °C | EN12593 CNR43/74 | <  -10 |
| Viscosità dinamica a160°C, ỳ=100s-1 | Pa*s | EN13702-2 | > 0.05 -  0,20 |
| Ritorno elastico a25C, 50mm/min | % | EN13398 :1999; CNR44/74 mod | > 60 |
| Stabilità allo stoccaggio, 3 gg, a180 Δ Punto di rammollimento | oC | EN13399:1999 | < 3 |
| Valori dopo RTFOT (*) |  |  |  |
| Perdita per riscaldamento(volatilità) a163°C | % | CNR54/77 | < 0,8 |
| Penetrazione residua a 25°C | % | EN1426 CNR24/71 | > 40 |
| Incremento del Punto di rammollimento | °C 9 | EN1427 CNR35/73 | < 10 |

(**)     Da usare in emulsione con acqua, agenti emulsionanti e flussanti

(****)   Valori determinati sul residuo secco ricavato per distillazione del prodotto emulsionato (CNR100/84)

(*****)  Rolling Thin Film Oven Test (prEN 12607-1:1999)

TABELLA 3.3.6. - BITUME HARD - LEGANTE “E”

| Caratteristiche | Unità | Metodo di prova | Valore |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetrazione a 25°C | 0,1 mm | EN1426 CNR24/71 | 20-40 |
| Punto di rammollimento | °C | EN1427 CNR35/73 | > 60 |
| Punto di rottura (Fraass) | °C | EN12593 CNR43/74 | <  -10 |
| Viscosità dinamica a160°C, ỳ=100s-1 | Pa*s | EN13702-2 | > 0.70 -  2,00 |
| Ritorno elastico a25C, 50mm/min | % | EN13398 :1999; CNR44/74 mod | > 80 |
| Stabilità allo stoccaggio, 3 gg, a180 Δ Punto di rammollimento | oC | EN13399:1999 | < 4 |
| Valori dopo RTFOT (*) |  |  |  |
| Perdita per riscaldamento(volatilità) a163°C | % | CNR54/77 | < 0,8 |
| Penetrazione residua a 25°C | % | EN1426 CNR24/71 | > 15 |
| Incremento del Punto di rammollimento | °C 9 | EN1427 CNR35/73 | < 10 |

I bitumi hard (art.3.3.3.2  tab 3.3.4) devono inoltre essere sottoposti a prova ReoDin (Metodologia Prova Interna CS-05) mediante reometro dinamico rotazionale (Dynamic Shear Rheometer).

La metodologia è con sistema piatto-piatto (25mm di diametro e 1 mm di apertura) con controllo di taglio (=200Pa  con frequenza di oscillazione di 1,59 Hz ), in controllo di temperatura (da 6°C a 86°C) e step di 0,017 °C/sec. I valori di G* (modulo complesso) e  (angolo di fase) devono essere contenuti nei fusi qui riportati

| Temperatura (°C) | Fuso G* (Pa) |  | Fuso  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3000000 | 7000000 | 2 | 10 |
| 10 | 2500000 | 6000000 | 6 | 16 |
| 15 | 1800000 | 4500000 | 11 | 30 |
| 20 | 900000 | 2800000 | 19 | 48 |
| 25 | 330000 | 1500000 | 28 | 61 |
| 30 | 120000 | 700000 | 37 | 66 |
| 35 | 50000 | 320000 | 42 | 68 |
| 40 | 24000 | 150000 | 45 | 69 |
| 45 | 11000 | 80000 | 46 | 70 |
| 50 | 5400 | 42000 | 46 | 70 |
| 55 | 3000 | 23000 | 47 | 71 |
| 60 | 1600 | 13000 | 48 | 72 |
| 65 | 900 | 8000 | 50 | 74 |
| 70 | 500 | 5000 | 52 | 78 |
| 75 | 300 | 3000 | 54 | 83 |
| 80 | 160 | 1800 | 58 | 87 |
| 85 | 100 | 1200 | 62 | 90 |

    - EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE

Le emulsioni bituminose cationiche, definite  leganti “F1” e “F2” nella tavola sinottica I° andranno usate di massima per le mani di attacco tradizionali per conglomerati bituminosi normali.

TABELLA 3.3.7. - EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE - LEGANTE “F1” e “F2”

| Caratteristiche | Unità | Metodo di prova | “ F1 “ a rapida rottura (RR55) | ” F2 “ a media rottura (RM55) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenuto di acqua | % in peso | CNR n°100 a | < 45 | < 40 |
| Contenuto di legante (bitume + flussante) | % in peso | CNR n°100 b | > 55 | > 60 |
| Contenuto di flussante | % in peso | CNR n°100 c | < 2 | < 6 |
| Contenuto di bitume (residuo di distillazione), min | % in peso | ASTM D244-72 | > 55 | > 54 |
| Viscosità Engler a 20°C | °E | IP 212/66 | 3 / 10 | 5 / 12 |
| Carica delle particelle |  | ASTM D244-72 | Positiva | Positiva |
| Penetrazione a 25°C, max | 1/10 mm | CNR BU 24 | < 220 | < 220 |
| Punto di rammollimento, min | °C | CNR BU 35 | > 35 | > 35 |

    - ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI (A.C.F.) (*)

Detti composti chimici sono da utilizzare come additivi per i conglomerati bituminosi a caldo (CB “Normali”, CBM “Medium” e CBH “Hard” per strati di Base – in zone ad alto traffico su indicazione di MST MMS), per i Conglomerati Bituminosi riciclati a freddo (CBS e CBRF – in zone ad alto traffico su indicazione di MST MMS) e per i Conglomerati Drenanti Riciclati (CBDR –  impiego indispensabile in ogni caso).

Gli A.C.F. rigenerano le caratteristiche del bitume invecchiato proveniente dalla fresatura di pavimentazioni bituminose (CBR) e rappresentano quei formulati studiati appositamente per migliorare la tecnologia del  riciclaggio e/o l’impiego di riciclati in miscele tradizionali.

In particolare gli A.C.F. devono svolgere le seguenti funzioni:

- una energica azione quale attivante di adesione;

- peptizzante e diluente nei confronti del bitume invecchiato ancora legato alle superfici degli elementi lapidei costituenti il conglomerato fresato;

- plastificante ad integrazione delle frazioni malteniche perse dal bitume durante la sua vita ;

- disperdente al fine di ottimizzare l’omogeneizzazione del legante nel conglomerato finale;

- antiossidante in contrapposizione agli effetti ossidativi dovuti ai raggi ultravioletti ed alle condizioni termiche della pavimentazione.

Gli A.C.F. devono avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

TABELLA 3.3.8.

| Caratteristiche | Valore |
| --- | --- |
| Densità a 25/25°C. (ASTM D - 1298) | 0,900 - 0,950 |
| Punto di infiammabilità v.a. (ASTM D - 92) | 200 °C |
| Viscosità dinamica a60°C, ý = 100 s-1 (SNV 671908/74) | 0,03 - 0,05 Pa*s |
| Solubilità in tricloroetilene (ASTM D - 2042) | 99,5% in peso |
| Numero di neutralizzazione (IP 213) | 1,5-2,5 mg/KOH/g |
| Contenuto di acqua (ASTM D - 95) | 1% in volume |
| Contenuto di azoto (ASTM D - 3228) | 0,8 - 1,0% in peso |

L’accettazione degli A.C.F. è subordinata alle prove condotte dalla Committente.

La loro presenza è verificata, sul bitume estratto dalle miscele, con il metodo di prova per la ricerca degli attivanti di adesione nei conglomerati bituminosi mediante analisi colorimetrica. Metodo che segue le designazioni fissate dalla normativa ASTM D 2327-68 (Riapprovata nel 74).

(*) L’impiego di ACF è obbligatorio.

    - DOPES DI ADESIONE (*)

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati saranno comunque impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume-aggregato (agenti tensioattivi di adesività).

Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso la funzione MST della Committente avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. La presenza degli agenti tensioattivi nel legante bituminoso verrà accertata mediante prova Colorimetrica (Metodo che segue le designazioni fissate dalla normativa ASTM D 2327-68-Riapprovata nel 74).

Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra il 0,2% ed il 0,4% in peso riferito al peso del bitume.

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego devono ottenere il preventivo benestare della funzione MST della Committente. L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la loro perfetta dispersione e l’esatto dosaggio nel legante bituminoso.

(*) L’impiego dell’attivante di adesione è obbligatorio

  - MODIFICANTI STRUTTURALI (MST)

Sono quelle sostanze che si aggiungono al legante con funzioni modificanti connesse alle azioni di tipo meccanico, alla solidità e durabilità delle azioni leganti nel tempo, specialmente per i film leganti più impegnativi.

    - FIBRE DI NATURA MINERALE (VETRO) e  MISTA (VETRO+AGGLOMERANTE)

Per conglomerati bituminosi ad elevata % di vuoti (CBD, CBMD, MT, ECD, vedi art. 5), l’aggiunta della fibra è obbligatoria. La composizione chimico-fisica delle fibre di vetro è riportata in tabella 3.4.1.

A tale proposito si precisa che è preferibile l’impiego di  fibre di tipo MISTO in cui la fibra di vetro si presenta pressata ed agglomerata mediante l’impiego di un prodotto addensante (cellulosa o altro); tale trattamento ha lo scopo di evitare la dispersione in aria della fibra di vetro, consentire  una dosatura più accurata nell’impasto bituminoso e di aumentare lo spessore delle pellicola di bitume che riveste l’inerte.

L’impiego di fibre di tipo MISTO o solo MINERALE richiede sempre, per il confezionamento in impianto delle miscele, opportuni macchinari in grado di dosare,  disgregare e disperdere finemente le fibre nel conglomerato.

Ciascuna tipologia di fibra dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione del Laboratorio Centrale per la verifica di idoneità, che sarà volta a verificare l’effettivo miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle miscele in cui vanno impiegate.

Nel caso di fibre di tipo MISTO la percentuale minima di fibra di vetro deve essere superiore al 70%.

TABELLA 3.4.1.

Composizione Chimica

Vetro “E” (Filato di vetro)

|  | % | tolleranze |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | 54 | ± 0,5 |
| Al2O3 | 14,4 | ± 0,5 |
| Fe2O3 | 0,25 | ± 0,15 |
| TiO2 | 0,25 | ± 0,15 |
| CaO | 22,1 | ± 0,4 |
| MgO | 0,6 | ± 0,1 |
| SrO | 0,15 | ± 0,1 |
| Na2O | 0,51 | ± 0,15 |
| K2O | 0,38 | ± 0,15 |
| B2O3 | 6,8 | ± 0,4 |
| SO3 | 0,035 | ± 0,005 |

| Caratteristiche geometrico-meccaniche | Unità | Valore |
| --- | --- | --- |
| Lunghezza media bavella | micron | 200/300 |
| Diametro medio fibra | micron | 7/15 |
| Superficie specifica fibra | cm2 /g | 2700 |
| Resistenza alla trazione | GPa | 1,5 a 2,5 |
| Allungamento massimo | % | 1,5 a 2,5 |
| Resistenza alla temperatura | C | 550 |

    - FIBRE DI NATURA MINERALE (VETRO) A FILO CONTINUO (Per microtappeti a freddo e simili)

TABELLA 3.4.2.

| Caratteristiche | Unità | Valore |
| --- | --- | --- |
| Peso del filo | tex (g/Km) | 30 + 2 |
| Diametro medio del filo | Micron | 15 + 1 |
| Peso nominale/lineare della matassa | tex (g/Km) | 2400 + 15 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 2400 - 3400 |
| Allungamento massimo | % | 3,5 |
| Resistenza alla temperatura | °C | > 700 |

  - LEGANTI SINTETICI

Detti formulati chimici composti da resine bicomponenti a base epossi-amminica sono usati nei microtappeti a legante sintetico con inerti ad elevatissima resistenza all’abrasione, ed a bassa emissione di rumore di rotolamento; essi devono avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

TABELLA 3.5.

| Caratteristiche | Valori |
| --- | --- |
| reattività | 18’ |
| inizio polimerizzazione in film | 2 ore |
| comp. a | 3.500/4.000 mPas tixotropia |
| comp. b | tradizionale |
| epossidica | tradizionale |
| indurente | base EAP in mix poliammide |
| modifica diluente reattivo | si, monofunzionale |
| modifica plastificante | no |
| accelerante | si |
| durezza shore D | media 76 |
| shrinkage dopo 5 cicli | 0 |
| shrinkage dopo 7 giorni | 0 |
| transizione vetrosa in °C | 43 |
| modulo elastico a 25°C (TD) | 3.800/4.200 |
| modulo elastico a 40°C (TD) | 3.400/3.950 |
| modulo elastico a 0° C (TD) | 10.600/11.800 |

- ARTICOLO CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

Nella tavola sinottica di sintesi sono riportate le composizioni indicative dei formulati riferiti alle miscele di tipo normale e di tipo speciale di conglomerati bituminosi confezionati a caldo in impianto. I conglomerati bituminosi normali sono quelli confezionati con bitume di base; per quelli speciali sono previsti due tipi di legante, uno a modifica “Medium” l’altro a modifica “Hard”. Esistono anche altri tipi di conglomerato non riportati nella tavola che segue per impieghi particolari e/o di tipo sperimentale; tutti sono descritti in appositi articoli e dovranno formare le prestazioni richieste.

TAVOLA SINOTTICA

| COMPOSIZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipi di Conglomerato | Strati di impiego | Materiali freschi (% di impiego nella miscela) | Materiali fresati (% di impiego nella miscela) | Attivanti Chimici Funzionali [A.C.F.] (% in peso riferita al bitume totale) |
| CB “Normali” | Base | > 75 | < 25 | 3 – 5 (*) |
|  | Collegamento | > 85 | < 15 | ----- |
|  | Usura | > 90 | < 10 | ----- |
| CBM “Medium” | Base | > 70 | < 30 | 3 – 5 (*) |
|  | Collegamento | > 75 | < 25 | ----- |
|  | Usura | > 80 | < 20 | ----- |
| CBH “Hard” | Base | > 80 | < 20 | 3 – 5 (*) |
|  | Collegamento | > 85 | < 15 | ----- |
|  | Usura | > 90 | < 10 | ----- |

(*) in zone ad alto traffico e su indicazione di MST MMS - vedi art. (3.3.5)

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Per la verifica di idoneità degli studi di progetto che l’impresa intende adottare per ogni cantiere di produzione, almeno tre mesi prima l’inizio delle lavorazioni,  l’impresa ha l’obbligo di fare eseguire a sue spese, presso la funzione SRC della Committente, prove di accettazione e di idoneità di tutti gli elementi che compongono le miscele di progetto (aggregati, bitume, additivi ecc.). Gli studi di progetto devono essere presentati in originale e firmati dal responsabile dell’impresa alla D.L. ed alla funzione SRC  della Committente e devono essere corredati da una completa documentazione delle formulazioni  effettuate.

Durante i lavori l’impresa esecutrice dovrà attenersi rigorosamente alla formulazione di progetto accettata e definita anche ai fini del pagamento, operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema di Qualità da essa adottato. Presso i Cantieri di produzione deve essere a disposizione della Committente un registro, vidimato dalla D.L. in cui siano riportati tutti i controlli di qualità operati dall’impresa con i risultati ottenuti.

La D.L. e la funzione SRC della Committente potranno effettuare in contraddittorio ed a spese dell’impresa, in ogni momento a loro insindacabile giudizio, in cantiere, alla stesa ed in impianto, prelievi, controlli, misure e verifiche sia sui singoli componenti della miscela che sul prodotto finito, sulle attrezzature di produzione, accessorie e di messa in opera.

Molte delle indicazioni che seguono in questo articolo sono di tipo comportamentale e non eliminano, anche se seguite alla lettera, le responsabilità dell’impresa sui risultati finali del prodotto in opera, che sono o espressamente richiamati nel testo o riportati nell’apposito articolo 11; comunque anche le richieste comportamentali, se  disattese, possono generare azioni di correzione da parte della Direzione Lavori.

La non rispondenza dei requisiti meccanici Rt, CTI (art. 4.4.3.2.) e di quelli Volumetrici (art. 4.4.3.1.) (questi ultimi calcolati con la % di legante di estrazione o, in mancanza, con la % di legante della miscela di progetto, rimanendo però nei range stabiliti all’art. 4.4.1.) comporta, dopo eventuale ulteriore verifica, la sospensione dei lavori sino alla risoluzione delle anomalie rilevate e/o l’applicazione delle penali previste all’art.11

Variazioni percentuali nella composizione granulometrica, rispetto alla curva di progetto proposta, di ± 5% per l’aggregato grosso e/o ± 3% per il contenuto di sabbia CNR B.U. n° 95 del 31.01.1984 (per sabbia si intende il passante al setaccio UNI 2 mm, e/o di ± 1,5 per il passante al setaccio UNI 0,075) e/o scostamenti percentuali del contenuto di bitume progettuale superiori a ± 0,25, e/o variazioni della miscela degli inerti determinano nella miscela finale sia scompensi volumetrici che prestazionali, comportano l’applicazione di penali come al successivo Art. 11

L’idoneità finale delle miscele superficiali sono condizionate dall’analisi eseguite mediante test accelerati di resistenza all’attrito radente di tipo “Abrasimetro Rotazionale” od altro sistema ad insindacabile scelta della Committente.

    - MATERIALI FRESATI

Per ogni lavorazione, le percentuali in peso di materiale fresato definito di “integrazione” riferite al totale della miscela degli inerti, devono essere comprese nei limiti riportati nella tavola sinottica dell’art. 4.

Per conglomerato bituminoso preesistente fresato, denominato “materiale da integrazione” deve intendersi quello proveniente dalla frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerati demoliti con sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura in sito eseguita con idonee macchine (preferibilmente a freddo).

Per l’ottimizzazione della curva granulometrica del fresato e del legante presente e per consentire lavorazioni uniformi, nel caso di utilizzo di materiali provenienti da fresature diverse sia per provenienza che per natura, potrebbe essere necessaria, prima del suo impiego, una ulteriore granulazione; occorre tener presente che tale operazione determina un ulteriore aumento delle parti fini nel materiale.

Il restante materiale deve essere costituito da inerti freschi con i requisiti di accettazione previsti per i conglomerati di cui art. 4.

Si deve usare materiale fresato di qualsiasi provenienza per impieghi negli strati di base e collegamento; materiali provenienti da strati superficiali (usura, microtappeto, drenante ecc) per lo strato di usura.

Il bitume finale deve essere costituito da quello fresco. (MODIFICA  "SOFT")   e da quello proveniente dal materiale fresato additivato con A.C.F. (art.3.3.5., tab.3.3.8.).

I requisiti richiesti dalle prescrizioni progettuali (art. 4.2.) valgono sia per miscele  che prevedono l’impiego di materiale da integrazione che per miscele completamente vergini.

    - PENALI

L’applicazione e l’entità delle penali è descritta nell’art. 11 delle presenti NTA e riguardano le caratteristiche del prodotto finito quali: durata a fatica modulo di portanza, aderenza, regolarità, tessitura superficiale ecc.

Per ciò che concerne la durata a fatica, la curva di riferimento si otterrà da una base (Art. 4.2.) in conglomerato bituminoso con bitume tipo A, misurata con provini cilindrici da 150 mm di diametro caricati alla brasiliana su di un fianco (metodo Autostrade) alla temperatura di 10°C e con diverse , nel campo da 2 a 10 daN/cm2.

  - CONGLOMERATI BITUMINOSI DI BASE, COLLEGAMENTO, USURA  CONFEZIONATI CON BITUME “NORMALE, MEDIUM, HARD”

    - DESCRIZIONE

I conglomerati sono costituiti da una miscela di inerti naturali freschi, riciclati, artificiali, sintetici (argilla espansa, scorie siderurgiche, loppe ecc.) ovvero dalla loro combinazione percentuale, impastati a caldo con bitume, in impianti automatizzati a volte dotati di sistemi di riscaldamento indiretto degli inerti provenienti da fresature di pavimentazioni ammalorate, di tipo continuo (Drum Mixer) o discontinuo (sistema a vagliatura), doppio tamburo ecc.

I cumuli delle diverse classi di inerti devono essere nettamente separati tra di loro, in zone prive di ristagni ed acqua e di sostanze argillose.

Il conglomerato per i vari strati (base, collegamento, usura) è posto in opera mediante    macchina vibrofinitrice e costipato con idonei rulli.

    - BITUME

Si richiamano espressamente le norme di cui all’art. 3.

    - MATERIALI INERTI

Gli inerti devono essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei secondo le norme CNR fasc. IV/1953, cap. 1 e 2. Gli elementi litoidi non devono mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

La miscela degli inerti è costituita dall’insieme degli aggregati grossi e dagli aggregati fini ed eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme CNR art. 1 del fascicolo IV/1953, con la possibilità di impiegare inerti provenienti da fresature, artificiali e/o sintetici (argilla espansa, scorie siderurgiche, loppe ecc).

Viene considerato inerte di I categoria un materiale omogeneo che abbia C.L.A. ≥  0,45, L.A. < di 18 e coefficienti di forma rispettivamente Cf<3, Ca <1,58 e Cl<1,9

L’aggregato grosso e fine deve essere costituito da inerti che potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove di seguito elencate eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, dia i risultati richiesti.

    - ATTIVANTI CHIMICI DI ADESIONE

Vedi art. 3.3.6.

    - POSA IN OPERA

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici devono lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di due finitrici.

Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con emulsione bituminosa cationica al 55% in peso (art.3.3.4.) per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 10 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia di circa 1 metro di larghezza, normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti, adiacenti alle strisce di segnaletica orizzontale che la delimitano.

Per garantire la perfetta continuità tra gli strati sovrapposti della pavimentazione deve essere previsto l’impiego di una emulsione bituminosa cationica al 55% uniformemente distribuita, anche sui bordi verticali, in una quantità variabile tra 0,5 e 1,0 kg/m2  in funzione dello stato superficiale della pavimentazione, salvo in quei casi in cui è prevista una diversa mano di attacco sempre dei tipi riportati all’art.3.

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’impianto (in fase di confezionamento) deve essere al massimo pari a 180° C; la temperatura del conglomerato all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. Deve essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 14t per le operazioni di finitura dei giunti e riprese.

Per lo strato di base a discrezione della D.L. potranno essere utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati.

Gli strati eventualmente compromessi (che presentano ad esempio : anomalie di stesa o di compattazione, perdite di materiale, giunti longitudinali o giunti trasversali di ripresa mal eseguiti, aperti o sgranati) devono essere rimossi e ricostruiti a cura e spese dell’Impresa; il verificarsi di tali eventi comporterà comunque l’applicazione di penali come previsto al successivo Art. 11.

Al termine della compattazione gli strati di base, collegamento e usura devono avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Densità giratoria  (Dg) dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei controlli all’impianto.

In mancanza dei dati di controllo di cantiere o nei casi controversi, la densità di riferimento sarà la densità giratoria (Dg) di progetto.

I dati di densità in sito  possono essere assunti come prestazionali in carenza di altre misure di portanza.

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; deve essere tollerato uno scostamento di 5 mm. Inoltre l’accettazione della regolarità e delle altre caratteristiche superficiali del piano finito avverrà secondo quanto prescritto nell’art. 11.

Per lo strato di base la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza.

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato o simili, per garantirne l’ancoraggio deve essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione acida al 55% stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo la stesa in doppio strato i due strati devono essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi deve essere eventualmente interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/m2.

  - PRESCRIZIONI PROGETTUALI

    - PERCENTUALE DI FRANTUMATO NELLA MISCELA INERTI SUPERIORE A 2 mm.

Strato di base   	:  	minimo 65% di inerte frantumato.

Strato di collegamento  :	100% di inerte frantumato (*), escluso quello proveniente da

eventuali integrazioni.

Strato di usura     	:  	100% di inerte frantumato (**) escluso inerti non naturali.

(*)   Per inerte frantumato si intende un inerte che non abbia nessuna faccia arrotondata.

(**) Considerata l’eterogeneità della natura mineralogica di provenienza (silicea, calcarea, ecc.) dei materiali alluvionali, la percentuale di impiego nelle miscele superficiali sarà definita di volta in volta nelle curve di progetto con la funzione SRC/MCL.

    - PERCENTUALE DI FRANTUMATO NELLA MISCELA INERTI INFERIORE A 2 mm.

Strato di base               	:  minimo 60%

Strato di collegamento 	:  minimo 65%

Strato di usura             	:  minimo 80%

Le sabbie di frantumazione devono provenire da sabbie naturali, artificiali o sintetiche.

    - LOS ANGELES

La perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (CNR 34/73) deve essere:

Strato di base               	: < 25% in peso.

Strato di collegamento	: < 25% in peso.

Strato di usura              	: da definire nella fase di progetto in funzione della natura degli

inerti utilizzati ; la funzione SRC/MCL si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di decidere l’idoneità degli inerti in base alle caratteristiche prestazionali richieste dalla miscela.

    - SENSIBILITÀ AL GELO

La sensibilità al gelo eseguita sulle singole pezzature (CNR 80/80) deve essere :

Strati di base e di collegamento   : <  30%.

Strato di usura                              : < 20%.

    - STRATI DI USURA: COEFFICIENTE DI LEVIGATEZZA ACCELERATA  CLA  (CNR 140/92) e CLAmix.

Deve essere misurato il valore di CLA per ogni pezzatura utilizzata, comprese le sabbie (roccia di provenienza) ed il fresato (materiale estratto); il  valore di CLA misurato sulle singole pezzature, escluse le sabbie, deve essere ≥  0,40.

La somma dei trattenuti in peso delle sabbie impiegate, superiore a 2mm, non deve superare nella curva granulometrica finale il 10% in peso quando le stesse sabbie provengano da rocce aventi un valore di CLA  0,40

Il valore del CLA medio di riferimento, denominato CLAmix, calcolato come di seguito specificato, della miscela inerti ≥  2 mm deve essere:

- per miscele utilizzate su tratte autostradali con TGM merci su una carreggiata ≥ 2000 veicoli pesanti /giorno ≥  0,45

- per miscele utilizzate su tratte autostradali con TGM merci su una carreggiata 2000 veicoli pesanti /giorno ≥  0,42

Il valore CLAmix, degli inerti viene ricavato dagli elementi uguali o superiori a 2 mm per ciascuna pezzatura impiegata.

Calcolo del CLAmix,:

- Si misurano le MVA (massa volumetrica apparente) di tutte le pezzature escludendo il passante al 2 mm.

- La somma delle percentuali di impiego, per la costruzione della curva granulometrica di progetto, di ogni singola pezzatura viene riportata a 100%, in quanto mancanti del passante al 2 mm.

- Le nuove percentuali di impiego vengono trasformate in percentuali volumetriche utilizzando le MVA (vedi punto A) e riportate anch’esse a 100%;

- Il valore CLAmix viene calcolato dalla somma del prodotto diviso per 100 della percentuale volumetrica di ogni pezzatura (comprese la sabbia) utilizzata per il relativo valore di CLA.

    - COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE

Il Coefficiente di imbibizione (CNR fascicolo IV/1953)  eseguito sulle singole pezzature:

Strato di base e di collegamento : < 0.015.

Strato di usura: da definire in fase di progetto in funzione della natura degli inerti utilizzati.

    - COEFFICIENTE DI FORMA

I coefficienti di forma “Cf” e di appiattimento “Ca” (CNR 95/84) dovranno essere per tutti gli strati <  3 ed a < 1,58.

    - EQUIVALENTE IN SABBIA

L’equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature devono essere per tutti gli strati  >70% (CNR 27/72).

    - SPOGLIAMENTO IN ACQUA

Per lo strato di usura lo spogliamento in acqua a 40 °C (con dopes di adesione) deve essere 0% (CNR 138/92). In casi particolari, cioè in presenza di inerti ad elevata acidità, la Committente si riserva sistemi di indagine più approfonditi (vedi Norma Interna della Committente PTO-PA-5).

    - ADDITIVI

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti, rocce sintetiche o artificiali, devono soddisfare relativamente  alla  prova

CNR B.U. n° 75 del 08.04.1980 ai seguenti requisiti:

Setaccio UNI 0,40   - Passante in peso per via umida 100%

Setaccio UNI 0,18   - Passante in peso per via umida 90%

Setaccio UNI 0,075 - Passante in peso per via umida 80%.

Della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio 0,075 mm più del 50% deve passare allo stesso setaccio anche a secco.

Il potere rigidificante con un rapporto filler/bitume pari a 1,5 il PA deve essere > 5°C (CNR 122/88). L’indice di plasticità deve risultare non plastico (NP) (CNR -UNI 10014).

    - ARGILLA ESPANSA - RESISTENZA DEL GRANULO ALLO SCHIACCIAMENTO.

Argilla espansa di tipo resistente, pezzatura 3/11:  > 27 Kg/cm2 (UNI 7549 parte  7).

  - MISCELE

Le miscele dei conglomerati devono avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati e una percentuale di bitume riferita al peso totale degli inerti, compresa tra i sotto indicati intervalli per i diversi tipi di conglomerato.

Composizioni granulometriche indicative (fusi da usare come limiti nelle curve di progetto).

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale % in peso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRATO DI BASE | STRATO DI COLLEGAMENTO | STRATO DI USURA TIPO “A” | STRATO DI USURA TIPO “B” |
| Crivello 30 | 100 |  |  |  |
| “ 25 | 70 – 95 | 100 |  |  |
| “ 20 |  |  | 100 |  |
| “ 15 | 45 – 70 | 65 - 85 | 90 - 100 | 100 |
| “ 10 | 35 – 60 | 55 - 75 | 70 - 90 | 70 - 90 |
| “ 5 | 25 –50 | 35 - 55 | 40 - 55 | 40 - 60 |
| Setaccio 2 | 18 – 38 | 25 - 38 | 25 - 38 | 25 - 38 |
| “ 0,4 | 6 – 20 | 10 - 20 | 11 - 20 | 11 - 20 |
| “ 0,18 | 4 – 14 | 5 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
| “ 0,075 | 4 – 8 | 4 - 8 | 6 - 10 | 6 - 10 |

Fuso A - usure  da 4 - 6 cm

Fuso B - usure da 3 cm

    - QUANTITÀ DI BITUME

La percentuale di bitume in peso riferita al peso degli aggregati deve essere compresa nei seguenti intervalli, a seconda del tipo di legante usato:

Strato di Base normale                    : 4% - 5,5% del tipo descritto nell’art.3., tab. 3.2.

Strato di Base Medium                    : 4% - 6,0% del tipo descritto nell’art.3., tab. 3.3.3.

Strato di Base Hard                         : 4% - 5,5% del tipo descritto nell’art.3., tab. 3.3.4.

Strato di Collegamento normale      : 4,5% - 6,0% del tipo descritto nell’art.3., tab. 3.2.

Strato di Collegamento Medium      : 4,5% - 6,5% del tipo descritto nell’art.3., tab. 3.3.3.

Strato di Collegamento Hard           : 4,5% - 6,0% del tipo descritto nell’art.3., tab. 3.3.4.

Strato di Usura normale                   : 5,0% - 6,5% del tipo descritto nell’art.3., tab. 3.2.

Strato di Usura Medium                   : 5,0% - 7,0% del tipo descritto nell’art.3., tab. 3.3.3.

Strato di Usura Hard                        : 5,0% - 6,5% del tipo descritto nell’art.3., tab. 3.3.4.

    - PROVE VOLUMETRICHE E MECCANICHE

I conglomerati bituminosi devono possedere elevata resistenza meccanica elastoviscoplastica, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli ed elevatissima resistenza a fatica, intesa come capacità di sopportare il numero più alto possibile di ripetizioni di carico senza fessurarsi o disgregarsi.

La miscela di progetto deve essere analizzata mediante l’apparecchiatura “Pressa Giratoria” (Metodologia AASHTO TP4-93 EDITION 1B-93 EDITION 1B). Gli impianti di confezionamento dovranno dotarsi della apparecchiatura suddetta a sostituzione di quella Marshall.

      - PRESSA GIRATORIA - CONDIZIONI DI PROVA

Angolo di rotazione           		: 1.25° ± 0.02°

Velocità di rotazione         		: 30 rotazioni al minuto

Pressione verticale ,KPa  		: 600

Dimensioni provino, mm      	: 150 per strato di base

Dimensioni provino, mm       	: 100 per strato di collegamento ed usura

    - REQUISITI DI IDONEITÀ

      - PRESSA GIRATORIA - VUOTI

| BASE NORMALE | BASE MEDIUM | BASE HARD |
| --- | --- | --- |
| a 10 rotazioni: % vuoti 12÷15 | a 10 rotazioni: % vuoti 12÷15 | a 10 rotazioni: % vuoti 12÷15 |
| a 100 rotazioni: % vuoti 3 ÷ 5 (*) | a 110 rotazioni: % vuoti 3 ÷ 5 (*) | a 120 rotazioni: % vuoti 3 ÷ 5 (*) |
| a 180 rotazioni: % vuoti  2 | a 180 rotazioni: % vuoti  2 | a 200 rotazioni: % vuoti  2 |
| COLLEGAMENTO NORMALE | COLLEGAMENTO MEDIUM | COLLEGAMENTO HARD |
| a 10 rotazioni: % vuoti 12÷15 | a 10 rotazioni: % vuoti 12÷15 | a 10 rotazioni: % vuoti 12÷15 |
| a 100 rotazioni: % vuoti 3 ÷ 5 (*) | a 110 rotazioni: % vuoti 3 ÷ 5 (*) | a 120 rotazioni: % vuoti 3 ÷ 5 (*) |
| a 180 rotazioni: % vuoti  2 | a 190 rotazioni: % vuoti  2 | a 200 rotazioni: % vuoti  2 |
| USURA NORMALE | USURA MEDIUM | USURA HARD |
| a 10 rotazioni: % vuoti 12÷15 | a 10 rotazioni: % vuoti 12÷15 | a 10 rotazioni: % vuoti 12÷15 |
| a 130 rotazioni: % vuoti 3 ÷ 5 (*) | a 140 rotazioni: % vuoti 3 ÷ 5 (*) | a 150 rotazioni: % vuoti 3 ÷ 5 (*) |
| a 220 rotazioni: % vuoti  2 | a 230 rotazioni: % vuoti  2 | a 240 rotazioni: % vuoti  2 |

(*)  Dg = Densità giratoria di progetto (da impiegare per il calcolo del grado di addensamento della pavimentazione in opera).

      - RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA

I provini derivanti dalla miscela ottimale compattati mediante l’apparecchiatura “Pressa Giratoria” devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale a 25°C (Brasiliana - Norma interna Autostrade). I requisiti di idoneità richiesti dalla prova devono essere i seguenti:

Per le miscele confezionate con bitume Normale:

| Rt N/mm2 | CTI N/mm2 |
| --- | --- |
| 0,75 - 1,35 | ≥ 70 |

Per le miscele confezionate con bitume Medium e Hard:

| Rt N/mm2 | CTI N/mm2 |
| --- | --- |
| 0,95 - 1,55 | ≥ 80 |

      - PROVA MARSHALL

I provini devono essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione e costipato senza alcun ulteriore riscaldamento alla temperatura prescritta al punto 3.3. della norma CNR 30/73. Alla stesa deve essere rilevata la temperatura di compattazione della miscela e se questa dovesse risultare inferiore a quanto previsto dalle NTA,dovrà Dovranno sulla tratta interessata, devono essere eseguite prove atte al rilevamento del grado di addensamento raggiunto dalla pavimentazione.

Per l’applicazione delle penali si rimanda a quanto prescritto dall’art.11

Il valore della stabilità Marshall (CNR B.U. n° 30 del 15.3.73) eseguita a 60° C su provini costipati alla temperatura prescritta al punto 3.3 della Norma CNR 30/73 con 75 colpi di maglio per faccia  e del Modulo di Rigidezza Marshall e della Percentuale dei Vuoti Marshall in volume (CNR 39/73) dovrà risultare:

|  | BASE NORMALE | BASE MEDIUM | BASE HARD |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabilità Marshall (daN) | > 900 | > 1100 | > 1100 |
| Modulo di Rigidezza (daN/mm) | > 250 | 300 - 500 | 300 - 500 |
| Vuoti residui in volume (%) | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
|  | COLLEGAMENTO NORMALE | COLLEGAMENTO MEDIUM | COLLEGAMENTO HARD |
| Stabilità Marshall (daN) | > 1000 | > 1100 | > 1100 |
| Modulo di Rigidezza (daN/mm) | > 250 | 300 - 500 | 300 - 500 |
| Vuoti residui in volume (%) | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
|  | USURA NORMALE | USURA MEDIUM | USURA HARD |
| Stabilità Marshall (daN) | > 1100 | > 1200 | > 1200 |
| Modulo di Rigidezza (daN/mm) | > 250 | 300 - 500 | 300 - 500 |
| Vuoti residui in volume (%) | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |

      - RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA

I provini derivanti dalla miscela ottimale compattati mediante il sistema Marshall devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale (Brasiliana) alle temperature di 10, 25 e 40 °C (Norma interna Autostrade). I requisiti di idoneità richiesti dalla prova devono essere i seguenti:

| T °C | BASE NORMALE |  | BASE MEDIUM |  | BASE HARD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 |
| 10 | 1,30 - 2,20 | > 140 | 1,40 - 2,30 | > 160 | 1,50 - 2,40 | > 160 |
| 25 | 0,40 - 1,10 | > 60 | 0,50 - 1,20 | > 70 | 0,60 - 1,30 | > 80 |
| 40 | 0,20 - 0,60 | > 35 | 0,20 - 0,70 | > 35 | 0,30 - 0,80 | > 40 |
|  | COLLEGAMENTO NORMALE |  | COLLEGAMENTO MEDIUM |  | COLLEGAMENTO HARD |  |
|  | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 |
| 10 | 1,40 - 2,30 | > 150 | 1,50 - 2,40 | > 160 | 1,60 - 2,50 | > 160 |
| 25 | 0,50 - 1,10 | > 70 | 0,60 - 1,20 | > 80 | 0,70 - 1,30 | > 80 |
| 40 | 0,25 - 0,70 | > 40 | 0,25 - 0,80 | > 45 | 0,30 - 0,90 | > 45 |
|  | USURA NORMALE |  | USURA MEDIUM |  | USURA HARD |  |
|  | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 |
| 10 | 1,50 - 2,70 | > 160 | 1,50 - 2,80 | > 160 | 1,60 - 2,90 | > 160 |
| 25 | 0,70 - 1,20 | > 80 | 0,70 - 1,30 | > 80 | 0,80 - 1,40 | > 80 |
| 40 | 0,30 - 0,8 | > 45 | 0,30 - 0,90 | > 50 | 0,40 - 1,00 | > 50 |

      - MODULO COMPLESSO (E)

Sulla miscela definita, a tre temperature 0 °C, 10 °C e 20 °C ed alle frequenze di 10, 15 e 30 Hz, con idonei sistemi dinamici, deve essere misurato il modulo complesso E* in Mpa del conglomerato.

La determinazione dei moduli complessi avrà la funzione di fornire elementi numerici al progettista dell’intervento, ed un riferimento al controllo non distruttivo in sito.

      - CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI CONFEZIONATI CON LEGANTE DI TIPO “NORMALE”, "MEDIUM" ED "HARD"

Per ciò che concerne la posa in opera delle miscele, delle caratteristiche superficiali della pavimentazione, di portanza per l'applicazione delle penalità vale quanto prescritto nell'art.11

  - MISCELE DI USURA CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA

Le miscele di usura confezionate con inerti di argilla espansa, conferiscono alla superficie stradale incrementi di caratteristiche di aderenza  rispetto alle miscele con soli inerti naturali, ed una certa media fono-assorbenza.

    - AGGREGATI

Valgono le stesse prescrizioni indicate all’art. 4.3. E per i conglomerati tradizionali con l’aggiunta dei seguenti requisiti per le argille:

- argilla espansa di tipo “resistente”  pezzatura: 3/11 mm

- resistenza del granulo allo schiacciamento >27 daNKg/cm2 (vedi Norma UNI 7549 Parte  7°);

- coefficiente di levigatezza accelerata C.L.A. (CNR B.U. n° 140 del 15.10.1992)  0,65.

L’argilla espansa, in cantiere, deve essere convenientemente protetta dalla pioggia con teli di plastica o ammannita al coperto.;

    - CONFEZIONE DELLE MISCELE

La miscela degli aggregati deve avere una composizione granulometrica compresa nel seguente fuso:

| Crivelli e Setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 15 | 100 |
| “ 10 | 70-90 |
| “ 5 | 40-60 |
| Setaccio 2 | 25-38 |
| “ 0,4 | 11-20 |
| “ 0,18 | 8-15 |
| “ 0,075 | 6-10 |

Il tenore di bitume, di tipo Normale, Medium o Hard, (Art. 3)del tipo “A” riferito al peso totale degli aggregati deve essere compreso tra il 5,5% ed il 7,0%; la percentuale di argilla espansa deve essere compresa tra il 10% ed il 15% in peso.

Dalla granulometria eseguita sulla pezzatura 3/11mm. la percentuale di trattenuto al crivello UNI 10 mm deve essere inferiore od uguale al 10% in peso; inoltre la percentuale di passante al crivello UNI 3 mm deve essere inferiore od uguale al 10% in peso.

L’utilizzazione di percentuali maggiori o minori di argilla espansa, con diverse caratteristiche meccaniche, di composizione e/o granulometriche per impieghi non specificati dalle presenti N.T.A., devono essere definite di volta in volta in fase di studio e di progetto con la Funzione SRC/MCL.

    - REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Il conglomerato così composto deve rispondere agli stessi requisiti  richiesti per le miscele di Usura senza argilla(Art.4), confezionate con bitume di tipo Normale, Medium o Hard, (Art. 3).

    - POSA IN OPERA DELLE MISCELE

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati tradizionali (art. 4.2.5).

Inoltre la capacità fonoassorbente deve essere, in termini di assorbimento , pari almeno a 0,2 alle frequenze di campionamento di 600 e 0,3 alle frequenze di campionamento di 800 e 1000 Hz. Le misure andranno effettuate con apparecchiatura RI.MA. della funzione SRC/RSL o similari.

  - CONGLOMERATO BITUMINOSO DI MICROUSURA

È una miscela a bassa emissione acustica per strato di usura, di spessore compreso tra 1 e 2 cm, dotata di elevata rugosità e media macrotessitura superficiale

    - DESCRIZIONE

Il conglomerato può essere costituito da inerti naturali nuovi, artificiali e sintetici, o dalla loro combinazione percentuale, impastati a caldo con legante modificato “Hard” di cui all’art.3. tab.3.3.4..

Il conglomerato di microusura è posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato a caldo.

Deve essere applicato solo su supporti con buon profilo longitudinale e trasversale. In caso di pavimentazioni interessate da ormaie superiori a 0,8 cm od in presenza di avvallamenti, depressioni od altre deformazioni occorre prevedere una riprofilatura del supporto mediante idonea miscela fine.

    - PRESCRIZIONI GENERALI

      - GRANULOMETRIA

La miscela deve avere una composizione granulometrica compresa nel fuso di seguito elencato:

| Crivelli e Setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 15 | 100 |
| “ 10 | 90 - 100 |
| “ 5 | 30 - 40 |
| Setaccio 2 | 24 - 32 |
| “ 0,4 | 14 - 22 |
| “ 0,18 | 8 - 16 |
| “ 0,075 | 6 - 12 |

      - BITUME

Bitume “Hard” 5,0% - 6,5% riferito al peso totale degli inerti del tipo riportato all’art.3.3.3.2. tab.3.3.4..

      - FIBRE (MINERALI o MISTE)

Mediante idonee apparecchiature la miscela deve essere additivata con fibre di natura minerale (vetro) o miste (vetro + agglomerante) in percentuale compresa tra 0,3% e  0,5% in peso di fibra riferito agli inerti  (Art.3.4.1.).

      - MANO DI ATTACCO

La mano di attacco da utilizzare deve essere costituita da legante descritto all’art.3. tab.3.3.4. e deve essere applicata su un piano di posa perfettamente pulito ed asciutto privo di segnaletica orizzontale, nella quantità compresa tra 0,6 ed 1,0 Kg/m2.

La D.L. potrà approvare un successivo eventuale spargimento di uno strato di sabbia, graniglia, cemento o calce idrata sulla superficie della mano di attacco per consentire il transito dei mezzi di stesa.

    - POSA IN OPERA

Vedi art. 4.2.5 ad eccezione della compattazione che va realizzata solo con rullo a ruote metalliche che consenta di ottenere le densità di progetto.

    - PRESCRIZIONI PROGETTUALI

      - INERTI ED ADDITIVI

Gli inerti devono essere costituiti da elementi sani, di forma poliedrica, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei (CNR fascicolo IV/1953)

Gli elementi litoidi non devono mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

La quantità di frantumato, ad esclusione dell’argilla espansa, deve essere del 100% (per inerte “frantumato” si intende un inerte che non abbia facce arrotondate).

Considerata l’eterogeneità della natura mineralogica di provenienza (silicea, calcarea, ecc.) dei materiali alluvionali, non né è consentito l’impiego.

I coefficienti di forma “Cf” e “Ca”, devono essere rispettivamente < 3 e < 1,58 (CNR B.U. n° 95 del 31.01.1984).

Lo spogliamento in acqua a 40 °C (con eventuale aggiunta di dopes di adesione) deve essere 0% (CNR B.U. n° 138/92 o norma interna della committente).

L’aggregato fino di tutte le miscele deve essere costituito da sabbie di frantumazione in percentuali > 85%, provenienti da sabbie naturali, artificiali o sintetiche.

L’equivalente in sabbia sulla miscela delle sabbie o sulla singola sabbia secondo la prova (CNR B.U.n° 27 del 30.3.1972) deve essere  80%.

La sensibilità al gelo eseguita sulle singole pezzature (CNR 80/80) deve essere  20

È facoltà della Committente non accettare materiali che in precedenti esperienze hanno provocato inconvenienti nel conglomerato finito anche se rispondenti ai requisiti di accettazione.

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti, rocce sintetiche o artificiali, devono soddisfare relativamente  alla  prova CNR B.U. n° 75 del 08.04.1980 ai seguenti requisiti:

Setaccio UNI 0,40 - Passante in peso per via umida 100%

Setaccio UNI 0,18 - Passante in peso per via umida 90%

Setaccio UNI 0,075 - Passante in peso per via umida 80%.

Della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio 0,075 mm più del 50% deve passare allo stesso setaccio anche a secco.

Il potere rigidificante con un rapporto filler/bitume pari a 1,5 il PA deve essere5°C (CNR 122/88). L’indice di plasticità deve risultare non plastico (NP) (CNR -UNI 10014)

      - COEFFICIENTE DI LEVIGATEZZA ACCELERATA  CLA  (CNR 140/92) e CLAmix

Per il calcolo del CLAmix vedi art. 4.3.5 ad eccezione del valore finale di CLAmix che deve risultare > di 0,46.

      - PROVA LOS ANGELES

Per materiali naturali: 20% CNR 34/73

      - VERIFICHE VOLUMETRICHE E MECCANICHE

La miscela di progetto deve essere analizzata mediante l’apparecchiatura “Pressa Giratoria” (Metodologia AASHTO TP4-93 EDITION 1B).

CONDIZIONI DI PROVA

Angolo di rotazione     	: 1.25° ± 0.02°

Velocità di rotazione   	: 30 rotazioni al minuto

Pressione verticale Kpa	: 600

Dimensioni provino      	: 100 mm

      - REQUISITI DI IDONEITÀ

a   10 rotazioni 		: % vuoti   10÷14

a 120 rotazioni 		: % vuoti    5 ÷ 10  (DG = Densità Giratoria)(*)

a 210 rotazioni 		: % vuoti       3

      - RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA

I provini derivanti dalla miscela ottimale, compattati mediante l’apparecchiatura “Pressa Giratoria”, devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale a 25°C (Brasiliana -  Norma interna Autostrade).

I requisiti di idoneità richiesti dalla prova devono essere i seguenti:

- Resistenza a Trazione indiretta a 25°C (Rt)     N/mm²: 0.6 ÷ 1.0

- Coefficiente di Trazione indiretta a 25°C (CTI) N/mm²:  50

      - PROVA MARSHALL

Il valore della Stabilità Marshall (CNR B.U. n° 30 del 15.03.1973) eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura prescritta con 75 colpi di maglio per faccia, deve risultare superiore a 1000 daN; mentre il valore della rigidezza Marshall (MR), cioè il rapporto tra la stabilità misurata in daN e lo scorrimento a rottura misurato in mm deve essere ≥ 250 daN/mm.

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall devono presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 5% ed il 10% (CNR B.U. n° 39 del 23.03.1973).

      - VERIFICHE AGGIUNTIVE

Sugli inerti naturali, sintetici od artificiali devono essere eseguite le seguenti prove:

Perdita alla prova Los Angeles (CNR 34/73)

Sensibilità al gelo (CNR 65/78)

Coefficiente di imbibizione (CNR fascicolo IV/1953)

Porosità (CNR 65/78)

Analisi chimica quantitativa per materiali di provenienza sintetica od artificiali.

Resistenza allo schiacciamento (UNI 7549 p.7a) per materiali porosi, argilla espansa ecc.

      - CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Vedi Art. 4 punto 4.1.

Per ciò che concerne la posa in opera delle miscele, delle caratteristiche superficiali e di regolarità della pavimentazione, per l’applicazione delle penalità vale quanto prescritto nell'art.11.

- ARTICOLO CONGLOMERATI BITUMINOSI AD ELEVATA PERCENTUALE DI VUOTI DRENANTI - FONOASSORBENTI

Sono i conglomerati bituminosi speciali, denominati C.D.F.(Conglomerati Drenanti Fonoassorbenti), caratterizzati da elevata percentuale di vuoti intercomunicanti, che assicurano un passaggio facilitato alle acque di pioggia ed un fonoassorbimento per risonanza delle onde sonore generate sulla strada, selettivo delle frequenze a seconda delle dimensioni volumetriche delle cavità presenti. Se usati sulla superficie dalla pavimentazione, influiscono sull’intensità del rumore emesso dal rotolamento dei pneumatici, oltre all’assorbimento dello stesso, come detto in precedenza.Sono anche usati per la funzione di trattenimento, temporaneo o permanente, delle sostanze inquinanti, polveri o particolati, emessi dai veicoli e trascinati dalle acque di pioggia. Di norma vengono realizzati con materiali vergini, naturali o sintetici, salvo specifica indicazione

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Vedi articolo 4.1.

    - PENALI

L’applicazione e l’entità delle penali è descritta nell’art. 11 delle presenti NTA riguardano le caratteristiche del prodotto finito misurate con mezzi ad alto rendimento, aderenza, regolarità, tessitura superficiale, capacità drenante, emissione sonora (sperimentale), fonoassorbenza e prove volumetriche.

  - MISCELE DI :  USURA DRENANTE, ECODRENANTE, MICROTAPPETO, MICRODRENANTE DRENANTE CALCAREO, BASE DRENANTE CALCAREA.

    - DESCRIZIONE

I conglomerati sono costituiti da una miscela di inerti naturali freschi, artificiali, sintetici (argilla espansa, scorie, loppe ecc.), in diverse combinazioni percentuali, impastati a caldo con bitume tipo “Hard”, in impianti automatizzati, di tipo continuo (Drum Mixer) o discontinuo (sistema a vagliatura) ecc.. I conglomerati sono posti in opera mediante    macchina vibrofinitrice e costipato a caldo. Caratteristiche prestazionali dei porosi: le miscele drenanti si suddividono nei seguenti tipi in base al loro comportamento relativamente al rumore ed allo smaltimento delle acque meteoriche.

| Miscele | Tipologia |  | Spessori (cm) | Drenabilità |  | Antirumore |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mono strato | Bistrato |  |  |  | Assorbimento | Emissione |  |  |
|  |  |  |  | Alta | Bassa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bassa | Media | Alta |
| Usura Drenante | X |  | 4 | X |  | Forte |  |  | X |
| Ecodrenante | X |  | 3 | X |  | Forte |  | X |  |
| Microtappeto | X |  | 2 |  | X | Medio |  | X |  |
| Microdrenante +Drenante calcareo |  | X | 1,5 + 4 | X |  | Forte | X |  |  |
| Microdrenante + Base drenante calcarea |  | X | 1,5 + 10 | X |  | Forte | X |  |  |
| Microtappeto + Base drenante calcarea |  | X | 2 + 10 | X |  | Medio |  | X |  |

    - BITUME

Si richiamano espressamente le norme di cui all’art. 3.3.3.2. e tab. 3.3.4.

    - ATTIVANTI CHIMICI DI ADESIONE

Vedi art. 3.3.6.

    - MATERIALI INERTI

Gli inerti devono essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti, esenti da polvere e da materiali  estranei secondo le norme CNR fasc. IV/1953, cap. 1 e 2. Gli elementi litoidi non devono mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

La miscela degli inerti è costituita dall’insieme degli aggregati grossi e dagli aggregati fini ed eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme CNR art. 1 del fascicolo IV/1953, artificiali e/o sintetici (argilla espansa, scorie, loppe ecc).

L’inerte di I categoria (materiale omogeneo che abbia C.L.A. ≥ 0,45 e L.A. 18 e coefficienti di forma rispettivamente Cf<3, Ca <1,58 e Cl<1,9) è già compreso nei prezzi dei conglomerati.

L’aggregato grosso e fine deve essere costituito da inerti che potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondenti ai requisiti richiesti alla miscela che si intende formare.

I cumuli delle diverse classi di inerti devono essere nettamente separati tra di loro, in zone prive di ristagni ed acqua e di sostanze argillose.

    - POSA IN OPERA

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibro-finitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibro-finitrici devono lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti trasversali e longitudinali, questi ultimi preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di due finitrici.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni devono essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 10 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Per garantire la perfetta continuità e la impermeabilizzazione del piano di posa delle miscele, deve essere previsto l’impiego di una quantità variabile tra 1 kg/m2 e 2 kg/m2 di mano di attacco costituita da bitume di tipo “Hard” (art.3.3.3.2. e tab.3.3.4.).

Nell’abbinamento di miscele che prevedono l’impiego di bistrati nel piano di separazione non deve essere posta nessuna mano di attacco per garantire sia la continuità idraulica che acustica.

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti, veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’impianto (in fase di confezionamento) deve essere al massimo pari a 180° C; la temperatura del conglomerato all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro e comunque quando la temperatura della superficie stradale (misurata in una zona vicina ma non interessata dai lavori) sia inferiore a 10° C

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato solo con rulli metallici di peso max di 14t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10t per le operazioni di finitura dei giunti e riprese.

Gli strati eventualmente compromessi (che presentano ad esempio : anomalie di stesa o di compattazione, perdite di materiale, giunti longitudinali o giunti trasversali di ripresa mal eseguiti, aperti o sgranati) devono essere rimossi e ricostruiti a cura e spese dell’Impresa; il verificarsi di tali eventi comporterà comunque l’applicazione di penali come previsto al successivo Art. 11.

Al termine della compattazione gli strati devono avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Densità giratoria di progetto (Dg).

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Inoltre l’accettazione della regolarità e delle altre caratteristiche superficiali del piano finito avverrà secondo quanto prescritto nell’art. 11.

  - PRESCRIZIONI PROGETTUALI

    - PERCENTUALE DI FRANTUMATO NELLA MISCELA INERTI SUPERIORI A 2 mm

Per tutte le miscele     :   100% di inerte frantumato (*) (**), esclusi gli inerti non naturali.

(*) Per inerte frantumato si intende un inerte che non abbia facce arrotondate.

(**) Considerata l’eterogeneità della natura mineralogica di provenienza (silicea, calcarea, ecc.) dei materiali alluvionali, la percentuale di impiego nelle miscele superficiali sarà concordata di volta in volta con la funzione SRC/MCL

    - PERCENTUALE DI FRANTUMATO NELLA MISCELA INERTI INFERIORI A 2 mm

Per tutte le miscele     :   100% di inerte frantumato (*).

(*) Per inerte frantumato si intende un inerte che non abbia facce arrotondate.

    - LOS ANGELES

Inerti naturali                                       	: ≤  18% in peso

Inerti calcarei (drenante calcareo)      	: ≤  25% in peso

Inerti artificiali, sintetici e porosi    	: la funzione MST si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di decidere l’idoneità degli inerti in base alle caratteristiche prestazionali

richieste dalla miscela.

    - SENSIBILITÀ AL GELO

La sensibilità al gelo eseguita sulle singole pezzature (CNR 80/80) deve essere:

Inerti naturali                                 	: ≤  20% in peso

Inerti artificiali, sintetici e porosi    	: la funzione MST si riserva, a suo insindacabile giudizio, di decidere  l’idoneità degli inerti in base alle caratteristiche prestazionali richieste

dalla miscela.

    - COEFFICIENTE DI LEVIGATEZZA ACCELERATA  CLA  (CNR 140/92) e CLAmix

Il valore di CLA, misurato per ogni pezzatura utilizzata, con esclusione delle sabbie, deve risultare  0,40 (prescrizione minima sul materiale).

Il valore del CLA medio di riferimento, denominato CLAmix, calcolato come di seguito specificato, della miscela inerti ≥ 5 mm deve essere ≥ 0,46 (prestazione sulla miscela degli inerti)

Il valore CLAmix degli inerti viene ricavato dagli elementi uguali o superiori a 5 mm per ciascuna pezzatura impiegata ad esclusione delle sabbie.

Calcolo del valore CLAmix :

- Si misurano le MVA (massa volumica apparente) di tutte le pezzature, ad esclusione delle sabbie.

- La somma delle percentuali di impiego, per la costruzione della curva granulometrica di progetto, di ogni singola pezzatura viene riportata a 100%, in quanto mancanti del passante al 5 mm.

- Le nuove percentuali di impiego vengono trasformate in percentuali volumetriche utilizzando le MVA (vedi punto A) e riportate anch’esse a 100%;

- Il valore CLAmix viene calcolato dalla somma del prodotto diviso per 100 della percentuale volumetrica di ogni pezzatura (comprese la sabbia) utilizzata per il relativo valore di CLA.

    - COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE

Il Coefficiente di imbibizione (CNR fascicolo IV/1953)  eseguito sulle singole pezzature:

Inerti naturali                                               	: ≤  0,015% in peso

Inerti naturali calcarei (drenante calcareo)  	: ≤  0,020% in peso

Inerti artificiali, sintetici e porosi            		: la funzione MST si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di decidere l’idoneità degli inerti in base alle caratteristiche prestazionali richieste dalla miscela.

    - COEFFICIENTE DI FORMA

I coefficienti di forma “Cf” e di appiattimento “Ca” (CNR 95/84) devono essere per  tutti gli strati   3 ed a  1.58.

    - EQUIVALENTE IN SABBIA

L’equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature devono essere per tutti gli strati  80% (CNR 27/72).

    - SPOGLIAMENTO IN ACQUA

Per lo strato di usura lo spogliamento in acqua a 40 °C (con eventuale dopes di adesione) deve essere 0% (CNR 138/92).

    - ADDITIVI

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti, rocce sintetiche o artificiali, devono soddisfare relativamente alla prova CNR B.U. n° 75 del 08.04.1980 ai seguenti requisiti:

Setaccio UNI 0,40 - Passante in peso per via umida 100%

Setaccio UNI 0,18 - Passante in peso per via umida 90%

Setaccio UNI 0,075 - Passante in peso per via umida 80%.

Della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio 0,075 mm più del 50% deve passare allo stesso setaccio anche a secco.

Il potere rigidificante con un rapporto filler/bitume pari a 1,5 il PA deve essere5°C (CNR 122/88). L’indice di plasticità deve risultare non plastico (NP) (CNR -UNI 10014)

    - ARGILLA ESPANSA - RESISTENZA DEL GRANULO ALLO SCHIACCIAMENTO (UNI 7549 parte  7)

- usura drenante        		:  argilla espansa strutturale pezzatura 7/15 > 35 daN/cm2

- usura ecodrenante    		:  argilla espansa strutturale pezzatura 5/12 > 43 daN/cm2

- microtappeto e microusura 	:  argilla espansa strutturale pezzatura  5/10 > 45 daN/cm2

- microdrenante                      	:  argilla espansa strutturale pezzatura  3/5   > 60 daN/cm2

  - MISCELE

Le miscele devono avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati e una percentuale di bitume riferita al peso totale degli inerti, compresa tra i sottoindicati intervalli per i diversi tipi di conglomerato.

Composizioni granulometriche indicative (fusi da usare come limiti nelle curve di progetto).

| Serie crivelli e setacci UNI | Passante totale in peso % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DRENANTE DRENANTE CALCAREO | ECODRENANTE | MICROTAPPETO | MICRODRENANTE | BASE DRENANTE CALCAREA |
| Crivello 40 |  |  |  |  | 100 |
| “ 30 |  |  |  |  | 90 -100 |
| “ 25 |  |  |  |  | 70-90 |
| “ 20 | 100 | 100 |  |  | - |
| “ 15 | 80 - 100 | 95 -100 | 100 |  | 25 - 40 |
| “ 12,5 |  | 85 - 95 |  |  |  |
| “ 10 | 15 - 35 | 60 - 70 | 90 - 100 | 100 | 10 - 25 |
| “ 7,1 |  | 18 - 30 |  |  |  |
| “ 5 | 5 - 20 | 7 - 13 | 20 - 30 | 80 - 95 | 5 - 20 |
| Setaccio 2 | 4 - 10 | 5 - 10 | 15 - 25 | 4 - 18 | 4 - 10 |
| “ 0,4 | 4 - 8 | 4 - 8 | 8 - 16 | 4 - 10 | 4 - 9 |
| “ 0,18 | 4 - 8 | 4 - 8 | 6 - 12 | 4 - 8 | 4 - 8 |
| “ 0,075 | 4 - 8 | 4 - 8 | 5 - 10 | 4 - 6 | 4 - 8 |
| Spessore (cm) | 4-5 | 3 | 2 | 1-2 | 8-15 |

    - BITUME

La percentuale di bitume in peso riferita al peso degli aggregati, del tipo descritto nell’art.3.3.3.2., tab. 3.3.4., deve essere compresa nei seguenti intervalli:

Strato di Drenante- Drenante Calcareo 		: 5,0% - 6,0%.

Strato di Ecodrenante                             	: 4,7% - 5,2%.

Strato di Microtappeto                            		: 5,0% - 6,0%.

Strato di Microdrenante                          		: 5,0% - 6,0%.

Strato di Base Drenante                         		: 4,0% - 5,2%

Nel caso di impiego di inerti particolarmente porosi la percentuale massima di bitume può essere elevata di 0,5% in peso.

    - FIBRE (MINERALI o MISTE)

Mediante idonee apparecchiature la miscela deve essere additivata con fibre di natura minerale (vetro) o miste (vetro + agglomerante) in percentuale compresa tra 0,3% e  0,5% in peso di fibra riferito agli inerti  (Art.3.4.1.).

    - REQUISITI DI IDONEITÀ

      - PROVE VOLUMETRICHE E MECCANICHE

La miscela di progetto deve essere analizzata mediante l’apparecchiatura “Pressa Giratoria” (Metodologia AASHTO TP4-93 EDITION 1B-93 EDITION 1B).

Gli impianti di confezionamento dovranno dotarsi gradatamente della apparecchiatura suddetta a sostituzione di quella Marshall. Per tutte le miscele la Massa Volumica Apparente (peso di volume) viene misurata geometricamente.

      - PRESSA GIRATORIA

CONDIZIONI DI PROVA

Angolo di rotazione           		: 1.25° ± 0.02°

Velocità di rotazione         		: 30 rotazioni al minuto

Pressione verticale ,KPa  		: 600

Dimensioni provino, mm  	     	: 150 per strato di base Drenante

Dimensioni provino, mm  	     	: 100 per strato di Drenante, Microtappeto e Microdrenante

| DRENANTE DRENANTE CALCAREO | ECODRENANTE | MICROTAPPETO | MICRODRENANTE | BASE DRENANTE CALCAREA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 rotaz: % vuoti > 28 | 10 rotaz: % vuoti > 30 | 10 rotaz: % vuoti > 22 | 10 rotaz: % vuoti > 30 | 10 rotaz: % vuoti > 22 |
| 50 rotaz: % vuoti > 23 (*) | 50 rotaz: % vuoti > 24 (*) | 50 rotaz: % vuoti > 15 (*) | 50 rotaz: % vuoti > 25 (*) | 50 rotaz: % vuoti > 16 (*) |
| 130 rotaz: % vuoti > 20 | 130 rotaz: % vuoti > 21 | 130 rotaz: % vuoti > 12 | 130 rotaz: % vuoti > 22 | 130 rotaz: % vuoti >12 |

(*)  Dg = Densità giratoria di progetto (da impiegare per il calcolo del grado di addensamento della pavimentazione in opera).

      - RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA

I provini derivanti dalla miscela ottimale compattati mediante l’apparecchiatura “Pressa Giratoria” devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale a 25°C (Brasiliana - Norma interna Autostrade).

I requisiti di idoneità richiesti dalla prova devono essere i seguenti:

| Miscele | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| Drenante e drenante calcareo | 0,38 - 0,56 | > 20 |
| Ecodrenante | 0,28 - 0,45 | > 15 |
| Microtappeto | 0,65 - 0,90 | > 30 |
| Microdrenante | 0,35 - 0,55 | > 25 |
| Base Drenante | 0,30 - 0,55 | > 25 |

      - PROVA MARSHALL

I provini devono essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione e costipato senza alcun ulteriore riscaldamento alla temperatura prescritta al punto 3.3. della norma CNR 30/73.

Alla stesa deve essere rilevata la temperatura di compattazione della miscela e se questa dovesse risultare inferiore a quanto previsto dalle NTA,dovrà Dovranno sulla tratta interessata, devono essere eseguite  prove atte al rilevamento del grado di addensamento raggiunto dalla pavimentazione. Per l’applicazione delle penali si rimanda a quanto prescritto dall’art.11. Il valore della stabilità Marshall (CNR B.U. n° 30 del 15.3.73) eseguita a 60° C su provini costipati alla temperatura prescritta al punto 3.3 della Norma CNR 30/73 con 50 colpi di maglio per faccia  e del Modulo di Rigidezza Marshall e della percentuale dei vuoti Marshall in volume (CNR 39/73) deve risultare:

|  | Drenante e Drenante Calcareo | Microtappeto | Microdrenante |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabilità Marshall daN |  400 |  600 |  400 |
| Modulo di Rigidezza daN/mm |  150 | 150 - 300 |  150 |
| Vuoti residui in volume % |  23 |  15 |  24 |

      - RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA

I provini derivanti dalla miscela ottimale compattati mediante il sistema Marshall devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale (Brasiliana - Norma interna Autostrade)) alle temperature di 10, 25 e 40 °C.

I requisiti di idoneità richiesti dalla prova devono essere i seguenti:

| T °C | Drenante e drenante calcareo |  | Microtappeto |  | Microdrenante |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 |
| 10 | 0,70 ÷ 1,00 | > 70 | 1,00 ÷ 1,50 | > 100 | 0,60 ÷ 0,90 | > 60 |
| 25 | 0,25 ÷ 0,40 | > 30 | 0,45 ÷ 0,70 | > 45 | 0,20 ÷ 0,35 | > 25 |
| 40 | 0,1 ÷ 0,2 | > 15 | 0,20 ÷ 0,30 | > 25 | 0,10 ÷ 0,20 | > 10 |

      - CAPACITÀ DRENANTE

La capacità drenante media eseguita in sito e misurata con permeabilimetro a colonna d’acqua (vedi allegato 5) o con permeabilimetro installato su mezzo ad alto rendimento.

| Miscele | Capacità drenante (litri/min.) |
| --- | --- |
| Drenante | > 22 |
| Ecodrenante | > 20 |
| Ecodrenante di Montagna | > 16 |
| Microtappeto | > 5 |
| Microdrenante + Drenante calcareo | > 20 |
| Microdrenante + Base drenante calcarea | > 20 |
| Microtappeto + Base drenante calcarea | > 12 |

I valori del permeabilimetro verranno riportati a quelli del misuratore a colonna, in modo da individuare le quantità equivalenti .

      - CARATTERISTICHE DI FONO-ASSORBENZA

La fono-assorbenza deve essere misurata in sito mediante metodo dell’impulso riflesso eseguito con il veicolo RIMA, dopo il 15° giorno della stesa delle miscele, i valori dei coefficienti di fono-assorbenza devono essere quelli riportati in tabella, per almeno 5 delle 8 frequenze indicate:

| Miscele | Frequenza (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Drenante |  > 0,10 |  > 0,13 |  > 0,15 |  > 0,21 |  > 0,32 |  > 0,33 |  > 0,27 |  > 0,26 |
| Ecodrenante |  > 0.05 |  > 0.25 |  > 0.40 |  > 0.30 |  > 0.25 |  > 0.25 |  > 0.40 |  > 0.60 |
| Microtappeto |  > 0,08 |  > 0,11 |  > 0,12 |  > 0,19 |  > 0,30 |  > 0,30 |  > 0,25 |  > 0,24 |
| Microdrenante+ Drenante calcareo |  > 0,12 |  > 0,20 |  > 0,30 |  >0, 36 |  > 0,39 |  > 0,35 |  >0, 32 |  > 0,36 |
| Microdrenante+ Base drenante calcarea |  > 0,17 |  > 0,28 |  > 0,35 |  > 0,42 |  > 0,40 |  > 0,38 |  > 0,28 |  > 0,36 |
| Microtappeto + Base drenante calcarea |  > 0,11 |  > 0,15 |  > 0,17 |  > 0,23 |  > 0,32 |  > 0,35 |  > 0,31 |  > 0,28 |

In via sperimentale potranno essere effettuate misure di rumore emesso al rotolamento ERNL (Evaluated Road Noiseness Level) basate sulla microprofilo delle superfici secondo la formula

ERNL= 60 + 0.39 x LT80 - 0,13 x LT5         (dB(A))

  - PAVIMENTAZIONE SERBATOIO

    - DESCRIZIONE

La pavimentazione serbatoio è costituita da una miscela granulometrica ad alto contenuto di vuoti residui i quali consentano, in tutti i casi accidentali nei quali si verifica la fuoriuscita di sostanze inquinanti la possibilità di trattenerli e/o assorbirli evitando la contaminazione delle aree limitrofe.

La miscela deve inoltre consentire di sopportare senza deformazioni permanenti il transito e la sosta anche prolungata di veicoli pesanti in tutte le condizioni.

Lo spessore dello strato finito, steso e compattato in un unico è strato di 20 cm. Spessori diversi possono essere autorizzati dal progetto dei lavori o dalla D.L.

La pavimentazione serbatoio sarà posizionata nella parte più depressa della carreggiata (lato destro in rettilineo e sinistro in curva), con una larghezza di 175 cm (deroghe sono possibili all’interno della curva).

Per particolari tratti (vedi anche allegato 6), su richiesta della D.L. o del progetto, si potranno usare argille non legate trattate per l'assorbimento selettivo delle sostanze oleose. Lo spessore di tale strato, al di sotto del “serbatoio” suddetto, deve essere di 20 cm.

Fig. 2

Fig. 3

L'argilla trattata, miscelata con quella non trattata è posta in opera nel cavo precedentemente impermeabilizzato con mano d’attacco “MAD” (art.3.,tab.3.3.4.), mediante scaricamento laterale o pneumatico, livellata e compattata in modo da non alterarne la composizione granulometrica. Prima della messa in opera dello strato di pavimentazione serbatoio, sulla superficie di contatto dei due strati deve essere applicata una geogriglia in poliestere a fori larghi per la ripartizione dei carichi.

Preliminarmente sul fondo dello scavo, ogni 50 metri, deve essere installato trasversalmente un tubo di PVC da 10 cm microfessurato, rivestito in tessuto non tessuto di 400 g/m2 e dotato di un dispositivo di chiusura esterno per lo svuotamento controllato dei liquidi raccolti in appositi raccoglitori.

    - REQUISITI DI IDONEITÀ

      - BITUME

Si richiamano espressamente le norme di cui all'art.3. tab.3.3.3.

      - MANO DI ATTACCO

Si richiamano espressamente le norme di cui all'art.3. tab.3.3.4.

La mano di attacco deve essere spruzzata a caldo nello scavo compresi i verticali in modo omogeneo e nella quantità in peso di 1,0 ÷ 2,0 Kg/m², evitando di non compromettere la funzionalità del tubo di scarico in PVC applicato precedentemente e garantire comunque la perfetta impermeabilità dello scavo.

      - GEOGRIGLIA IN POLIESTERE

La geogriglia deve rispondere ai seguenti requisiti tecnici:

Tipo di polimero                                       	: Poliestere

Peso unitario                                           	: 240 g/m² ± 10%

Dimensioni della maglia                          	: 30 x 30 mm

Resistenza alla trazione longitudinale     	: 50 KN/m ± 10%

Resistenza a trazione trasversale           	: 50 KN/m ± 10%

Allungamento a rottura longitudinale       	: 12%  ± 10%

Allungamento a rottura trasversale          	: 14%  ± 10%

Tensione al 3% di allungamento:            	: Longitudinale   	: 12 KN/m ± 10%

:Trasversale      	: 10 KN/m ± 10%

Resistenza al calore                                	: 190  °C

Ritiro alla temperatura di 190°C x15’      	: 1%  ± 10%

Dimensioni:                                              	: Larghezza        : 170 cm

      - INERTI PER PAVIMENTAZIONE SERBATOIO

Gli inerti devono essere costituiti da argilla espansa di tipo strutturale (80%) e da sabbia frantumata (20%) con eventuali aggiunta di additivi (Fascicolo CNR IV/1953).

      - INERTI PER STRATO NON LEGATO CON ARGILLA ESPANSA TRATTATA

Gli inerti devono essere costituiti dal 50% in peso di argilla espansa di pezzatura 0/30 mm di tipo normale non trattata e dal 50% in peso di argilla espansa di tipo normale trattata con capacità di assorbimento di sostanze oleose pari al 20-25% del suo peso - vedi Allegato 5.

      - ARGILLA ESPANSA NON TRATTATA DI TIPO STRUTTURALE PER PAVIMENTAZIONE SERBATOIO

- Resistenza del granulo allo schiacciamento: 35 daN/cm² (UNI 7549 Parte 4° e 7°).

      - ARGILLA ESPANSA DI TIPO NORMALE TRATTATA E NON TRATTATA

- Resistenza del granulo allo schiacciamento: 20 daN/cm² (UNI 7549 Parte 4° e 7°).

      - SABBIA

- Equivalente in sabbia: 70 (CNR 27/72).

- Los Angeles (Prova C):  25% (CNR 34/73).

      - ADDITIVI

Per le prescrizioni degli eventuali additivi (Filler) vedi articolo 4

    - MISCELA PAVIMENTAZIONE SERBATOIO

La miscela deve avere una composizione granulometrica compresa nel fuso di seguito riportato:

| Crivelli e Setacci UNI | Passante totale in peso % |
| --- | --- |
| Crivello 20 | 100 |
| “ 15 | 80 - 100 |
| “ 10 | 45 - 70 |
| “ 5 | 15 - 30 |
| Setaccio 2 | 10 - 20 |
| “ 0,4 | 8 - 15 |
| “ 0,18 | 6 - 12 |
| “ 0,075 | 5 - 8 |

- Contenuto di bitume: 10% ÷ 14% in peso riferito agli inerti.

- La stabilità Marshall determinata su provini compattati alla temperatura di 140 °C con 50 colpi per faccia deve risultare 800 daN (CNR 30/73).

- Il Modulo di rigidezza espresso in daN/mm deve risultare 220.

- I Vuoti residui Marshall compresi tra 14% ÷ 18% (CNR 39/73).

- La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni deve dare un valore di stabilità Marshall non inferiore al 75% di quello precedentemente determinato (CNR 121/87).

    - PAVIMENTAZIONE SERBATOIO PER AMBIENTI PROTETTI

Quando l’autostrada attraversa zone sottoposte a vincoli ambientali (falde superficiali che alimentano acquedotti o simili), potrà essere richiesta la seguente variante alle pavimentazioni di massima protezione di Fig. 3. Per quanto non indicato espressamente vale l’art. 5.5.2.

La variante (compensata da apposito sovrapprezzo) è costituita da:

- Miscela non legata di sepiolite e zeolite con permeabilità di 9,5*10-3 m/s e porosità pari al 25%, disposta all’interno di geocelle forate, per uno spessore di 10 cm per il trattenimento dei metalli pesanti;

- Strato di argilla espansa trattata non legata con permeabilità di 7,8*10-2 m/s e porosità pari al 32%, disposta sempre all’interno di geocelle forate, per uno spessore di 20 cm per il trattenimento di sostanze oleose;

- Conglomerato bituminoso in argilla espansa robusta dello spessore di 16 cm.

Nel cavo precedentemente impermeabilizzato con mano d’attacco (MAD) sarà disposta anche una geogriglia in poliestere a fori larghi di larghezza sufficiente per poter essere richiusa, con adeguata sovrapposizione, sopra i primi due strati non legati a garanzia della ripartizione dei carichi.

Per maggiorare l’effetto serbatoio, prima della posa delle geocelle e dei tre tipi di argilla suddetti, dovranno essere messi in opera (con la frequenza media di 50 m ovvero con quella indicata in progetto o dalla D.L.) dei setti drenanti trasversali di permeabilità media dell’ordine di 23*10-5 m/s con sezione pari a 30 x 30 cm costituiti da una miscela al 70% di sabbia ed al 30% di limo contenuta tra pannelli in polietilene corrugato tipo AdvanEDGE od altri dispositivi equivalenti approvati dalla D.L..

Le geocelle avranno in opera maglia romboidale da 40 x 40 cm, peso di circa 1,5 kg/m2 per l’altezza di 10 cm (tipo Stabicell o equivalente approvato dalla D.L.) e saranno preventivamente forate con fori di diametro 5 mm ogni 2,5 cm in senso verticale ed orizzontale.

Fig. 4 - Soluzione per ambienti protetti

Con una frequenza variabile tra

che la chiusura di emergenza per il successivo svuotamento controllato dei liquidi raccolti dalla pavimentazione serbatoio e da un pozzetto di scarico in calcestruzzo delle dimensioni esterne di 70 cm (lunghezza) x 70 cm (altezza) x 110 cm (larghezza) da realizzare in banchina per il raccordo della tubazione con l’embrice.

Inoltre la stabilità Marshall determinata su provini confezionati con legante modificato nella percentuale del 4% di polimero dovrà risultare superiore del 10% rispetto al valore ottenuto dallo studio Marshall equivalente, realizzato con bitume tal quale impiegato nella medesima percentuale di legante modificato.

  - CONGLOMERATI BITUMINOSI DRENANTI RIGENERATI IN SITO A CALDO

    - DESCRIZIONE

La rigenerazione in sito delle pavimentazioni drenanti/fonoassorbenti viene realizzata mediante attrezzature costituite da macchine idonee alla rimozione a caldo, omogeneizzazione della miscela in opera con opportune integrazioni di inerti e bitume, stesa e compattazione della miscela.

Il processo di rigenerazione è costituito da:

- aggiunta del materiale di integrazione nelle quantità previste dallo studio di progetto sulla superficie della pavimentazione

- preriscaldamento dello strato da rigenerare mediante macchine che consentono la rimozione della miscela senza alterarne la granulometria esistente e senza modificare significativamente le caratteristiche reologiche del bitume presente

- omogeneizzazione della miscela a caldo in impianto mobile dotato di tamburo rotativo ed aggiunta di legante modificato nelle quantità previste dallo studio di progetto

- stesa e compattazione

    - MATERIALI INERTI

Gli inerti freschi di integrazione alla miscela in sito devono rispettare le seguenti prescrizioni:

INERTI NATURALI:

Gli inerti naturali di cava di integrazione devono essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei, secondo le norme CNR fasc. IV/1953 :

- Gli elementi litoidi non devono mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

- L'idrofilia deve rispondere ai valori indicati nella Norma CNR Fasc. IV/1953.

- Il coefficiente di Forma (Cf) ed il coefficiente di Allungamento (Ca) devono essere inferiori od uguali rispettivamente a  3 ed a 1.58. (Norma CNR B.U. n° 95 del 31.01.1984).

- Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) deve essere  0.45 (Norma CNR B.U. n° 140 del 15.10.1992).

- La sensibilità al gelo deve essere  20% (CNR 80/80).

- La perdita in peso alla prova Los Angeles (Norma CNR B.U. n° 34 del 28.03.1973) deve essere  20%.

- Il coefficiente di imbibizione, (Norma CNR B.U. fasc. IV/1953) deve essere inferiore a 0.015.

- La porosità deve essere 1.5% (CNR 65/78).

ARGILLA ESPANSA:

Resistenza allo schiacciamento (7/15 mm) : 35 daN/cm² (UNI 7549 p.7a)

C.L.A.                                                           : 0.65 (CNR 140/92).

L'inerte naturale di pezzatura 10/16 mm, può essere prebitumato a caldo in impianto con una percentuale in peso di bitume descritto all'articolo 3. tab. 3.2. variabile tra lo 0.6% - 1.0% e  deve essere impiegato compatibilmente con la curva che si vuole realizzare in una percentuale variabile tra il 10% ed il 30% in peso riferita al totale della miscela rimossa. L'inerte naturale deve essere steso davanti ai preriscaldatori in modo uniforme tramite granigliatori o preferibilmente mediante una finitrice.

L'argilla espansa di tipo strutturale di pezzatura 7/15 deve essere impiegata in una percentuale variabile tra il 5% ed il 10% in peso riferita al totale della miscela rimossa e deve essere aggiunta dopo il passaggio dei preriscaldatori per evitare fenomeni di frantumazione.

Si deve avere cura di impiegare argilla espansa asciutta; in caso diverso l'impresa deve provvedere ad una preventiva essiccazione del materiale artificiale.

Le quantità di integrazioni sopra riportate dovranno sempre garantire il raggiungimento dei requisiti di idoneità richiesti dalle N.T.A., sia in termini granulometrici che meccanici e prestazionali. L’impiego dell’inerte naturale è obbligatorio mentre l’argilla espansa va integrata all’inerte naturale esclusivamente in caso di pavimentazioni drenanti interessate da bassi valori di CAT. in tal caso l’'argilla espansa non deve comunque essere mai inferiore al 5% in peso.

    - LEGANTE

Il legante è costituito da quello presente nel materiale da riciclare integrato con aggiunta di bitume a modifica “Hard” con aggiunta di ACF (vedi art. 5.6.3.1).

La caratteristiche finali del bitume hard con ACF devono essere conformi ai dati riportati nella tabella sottostante

      - ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI (ACF)

Devono essere impiegati prodotti rigeneranti (ACF) in percentuali comprese tra il 3% e il 5% in peso sul bitume di aggiunta. Le percentuali di ACF di aggiunta devono essere stabilità in base alle caratteristiche meccaniche dei provini confezionati con metodo giratoria (Rt e CTI). Per queste miscele l’uso degli ACF è obbligatorio.

Tabella legante di aggiunta con ACF per rigenerazione drenanti

| Caratteristiche | Unità | Metodo di prova | Valore |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetrazione a 25°C | 0,1 mm | EN1426 CNR24/71 | 65-80 |
| Punto di rammollimento | °C | EN1427 CNR35/73 | 65-80 |
| Punto di rottura (Fraass) | °C | EN12593 CNR43/74 | <  -12 |
| Viscosità dinamica a160°C, ỳ=100s-1 | Pa*s | EN13702-2 | > 0.15 -  0,35 |
| Ritorno elastico a25C, 50mm/min | % | EN13398 :1999; CNR44/74 mod | > 85 |
| Stabilità allo stoccaggio, 3 gg, a180 Δ Punto di rammollimento | oC | EN13399:1999 | < 3 |

    - MISCELA

La miscela finale deve essere contenuta nel fuso descritto al punto 5.4.

La percentuale di bitume modificato da aggiungere deve essere compresa tra 1,5% e 2,5% riferito al peso degli inerti totali

I provini per la verifica di idoneità e di controllo della miscela devono essere confezionati mediante pressa giratoria secondo le seguenti prescrizioni:

Angolo di rotazione           		: 1.25° ± 0.02°

Velocità di rotazione         		: 30 rotazioni al minuto

Pressione verticale ,KPa  		: 600

Dimensioni provino, mm  	     	: 100

% VUOTI :

10 rotazioni:   % vuoti > 28

50 rotazioni:   % vuoti > 23

130 rotazioni: % vuoti > 20

I provini derivanti dalla miscela ottimale compattati mediante l’apparecchiatura “Pressa Giratoria” devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale a 25°C (Brasiliana - Norma interna Autostrade).

I requisiti di idoneità richiesti dalla prova devono essere i seguenti:

| Temperatura di prova °C | Rt N/mm2 | CTI N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,40 - 0,90 | 30-80 |
| 40 | 0,20 - 0,50 | 20-40 |

    - FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il riscaldamento del manto stradale deve essere realizzato mediante macchine semoventi il cui numero sarà adeguato alla temperatura di rimozione ed alla velocità di avanzamento richieste. La rimozione dello strato non deve alterare la granulometria degli inerti della miscela in opera e non deve mai interessare lo strato di inerti ancorati al film di legante della mano di attacco originaria. L'aggiunta di legante modificato deve essere effettuata mediante attrezzature in grado di fornire quantità variabili misurabili. Tali attrezzature dovranno essere corredate da dispositivi per il controllo visivo delle quantità di legante immesso e dovranno essere tarate in modo che l'immissione dello stesso sia direttamente dipendente dalla velocità di avanzamento della macchina.

    - POSA IN OPERA DELLA MISCELA CONTROLLI E PENALI

La stesa deve essere realizzata con idonea finitrice, e compattata con rullo metallico con massa non inferiore 10 ton. La temperatura di compattazione del manto rigenerato misurata subito dietro la piastra non deve essere inferiore a 140°C in tutto il suo spessore.

Per le altre prescrizioni di posa in opera controlli e relative penali vale quanto prescritto all’art. 5 e all’art.11

La mano di attacco che deve essere costituita da bitume hard (art.3 tab 3.3.4.) o emulsione modificata (art.3 tab 3.3.5.) nella quantità compresa tra 0,8kg/mq e 1,5 kg/mq

La capacità drenante media eseguita in sito e misurata con permeabilimetro a colonna d’acqua (vedi allegato 5) o con permeabilimetro installato su mezzo ad alto rendimento deve essere > 18lt/min.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda all’art 5 delle presenti NTA

- ARTICOLO  LASTRA IN CALCESTRUZZO AD ARMATURA CONTINUA P.C.P. (Pavimentazione Composita Polifunzionale) PER NUOVE COSTRUZIONI E PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LIMITATI AD UNA O PIÙ CORSIE DI UNA CARREGGIATA AUTOSTRADALE

  - DESCRIZIONE

La pavimentazione in lastra continua sarà eseguita solo su progetto esecutivo completo che preveda almeno:

- spessore della lastra ed armature ;

- drenaggi longitudinali e trasversali (dimensioni ,frequenza, materiali;

- posizione e tipologia dei giunti per opere d’arte ed ancoraggi o giunti di transizione sostitutivi;

- programma temporale dell’esecuzione e regolazione del traffico conseguente;

- posizione dei cantieri di fabbricazione del calcestruzzo e loro qualificazione come attrezzature e procedure.

La lastra sarà eseguita con i materiali e secondo le modalità esposti nel seguito, previa predisposizione, nel caso d’interventi di rafforzamento, di un apposito cassonetto, della forma e dimensioni indicate nei disegni di progetto.

Alle demolizioni della pavimentazione esistente in questo caso d’intervento si provvederà mediante frese secondo le modalità indicate nell’art. 1.1 delle presenti N.T.A.

In deroga a quanto indicato all’articolo 1.1, anche quando lo spessore degli strati legati a bitume da demolire risulta superiore a 15 cm, non si dovrà provvedere alla formazione di un gradino fra il primo ed il secondo strato demolito e le pareti laterali del cassonetto dovranno risultare pertanto perfettamente verticali.

La lastra andrà di norma ricoperta con una usura drenante fonoassorbente (CBD), previa stesura di una mano di attacco specifica (MAPCP). La lastra potrà altresì essere transitata senza copertura e/o avere altri tipi di coperture, se prescritto dal progetto e/o dalla Committente.

  - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

    - AGGREGATI LAPIDEI

Essi dovranno possedere le caratteristiche fondamentali ed aggiuntive indicate nei prospetti 1 e 2della Norma UNI 8520-97 parte 2a categoria A; in particolare dovranno rispondere alle prescrizioni relative all’esame petrografico (UNI 8520- parte 4a), al contenuto di solfati (SO3  0,2%, UNI 8520-84 parte 11a), al contenuto di cloruri solubili (Cl¯  0,05%, UNI 8520-84 parte 12a) ed alla potenziale reattività in presenza di alcali ( 0,10% a sei mesi, UNI 8520-86 parte 22a).

Tali aggregati dovranno provenire da cave scelte dall’Impresa e proposte per l’accettazione alla D.L. che verificherà la corrispondenza tra le caratteristiche fisico - chimiche e di resistenza meccanica degli aggregati, ed i requisiti delle N.T.A. Durante la lavorazione la D.L. verificherà la continuità di tale corrispondenza. Qualora si verifichino discrepanze significative, la D.L. potrà rifiutare il materiale lapideo ed invitare l’Impresa a ricercare nuove cave.

Fin dal momento della installazione del cantiere, la Ditta appaltatrice dovrà disporre di adeguati mezzi di controllo e cioè di un laboratorio (vedi 6.14.) che, per quanto riguarda le prove sui materiali lapidei, consenta l’effettuazione delle seguenti prove:

analisi granulometrica (mediante l’impiego di setacci appartenenti alla seguente serie: 31.5, 25, 20, 16, 12.5, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.063 mm) - UNI 8520-84 parte 5a;perdita in massa degli aggregati grossi (“Los Angeles”), UNI 8520-84 parte 19a; equivalente in sabbia - UNI 8520-86 parte 15a; assorbimento di umidità degli aggregati- UNI 8520-84 parte 13a e 16a.

Gli aggregati approvvigionati dovranno comunque escludere la frazione granulometrica ompresa tra 0 e 0,1 mm e le frazioni trattenute al setaccio da 31.5 mm.

Si definisce, in accordo con la UNI 8520 parte 5a, aggregato grosso il passante al setaccio UNI 2332 da 31,5 mm e trattenuto al setaccio UNI 2332 da 4 mm e si definisce aggregato fino il passante al setaccio UNI 2332 da 4 mm e trattenuto al setaccio UNI 2332 da 0,063 mm.

      - AGGREGATO GROSSO

Dovrà essere interamente costituito da materiale di frantumazione, cioè ogni singolo elemento dovrà avere almeno una faccia formata da una superficie di rottura.

Esso dovrà presentare un indice di sensibilità al gelo (IG) inferiore al 4% dopo 10 cicli di gelo - disgelo (UNI 8520-86 parte 20a, metodo A2).

Tra i requisiti di accettazione prescritti nella UNI 8520-97 parte 2a e tutti da soddisfare, si farà in particolare riferimento a :

- coefficiente di abrasione - UNI 8520-84 PARTE 19a La  30 %;

- coefficiente di forma - UNI 8520-84 parte 18a Cf  0,15

- assorbimento di umidità degli aggregati - UNI 8520-84 parte 16 Af < -1 % .

      - AGGREGATO FINO

Dovrà essere naturale o provenire da frantumazione e comunque dovrà essere costituito da particelle dure e di forma prevalentemente sferica o cubica. Una percentuale in massa di almeno il 10% dell’aggregato fino dovrà essere di natura silicea. La composizione granulometrica del combinato (aggregato fino) dovrà essere compresa nel seguente fuso:

| Apertura setaccio (mm) | Passante % |
| --- | --- |
| 4 | 90 - 100 |
| 2 | 65 - 90 |
| 1 | 45 - 75 |
| 0,5 | 22 - 46 |
| 0,25 | 7 - 25 |
| 0,125 | 0 - 5 |

Altri requisiti di accettazione:

- equivalente in sabbia - UNI 8520-86 parte 15a 			ES 80;

- modulo di finezza - UNI 8520-84 parte 5a 				2.2 < MF < 3.5;

- variazione del modulo di finezza - UNI 8520-84 parte 5a 		 0,2.

- assorbimento di umidità degli aggregati - UNI 8520-84 parte 13a 	Af < 5 %.

    - LEGANTE IDRAULICO

Si farà uso di cementi classificati secondo la UNI ENV 197-1 come tipo I (Portland), tipo II (Portland al calcare - A/L), tipo III (Alto forno), tipo IV (Pozzolanico) indicativamente di classe 32,5 o 42,5.La classe ed il tipo di cemento da usare sarà quella indicata negli elaborati di progetto.

Tali cementi dovranno garantire un tempo d’inizio presa, determinato in analogia con la UNI EN 196-3 alla temperatura di riferimento di 30 °C, non inferiore alle due ore ed avere una finezza determinata secondo la UNI EN 196-6 mediante permeabilimetro ad aria (Blaine) inferiore a 4200 cm2/g.

Qualora si usi cemento dei tipi I o II questo dovrà avere un tenore in alluminato tricalcico (C3A) al massimo uguale all’8%. La cementeria dovrà garantire la composizione, qualunque sia il tipo di cemento fornito, specificando il metodo di prova UNI 9156-87.

Lo stabilimento di produzione del legante, dovrà garantire per mezzo di idonei dispositivi o cicli di lavorazione che il cemento impiegato al momento del confezionamento del calcestruzzo non presenti temperature superiori ai 50°C.

I cementi impiegati potranno essere oggetto di verifica, sia da parte dell’Impresa, sia da parte della D.L.; tramite il laboratorio della Committente, al momento del loro approvvigionamento.

    - ACQUA

L’acqua di impasto deve ottemperare alle prescrizioni della UNI 8981/7, in particolare dovrà avere un contenuto di sali disciolti inferiore ad 1 g/l di cui meno di 0,5 g/l di cloruri ed una percentuale di materiale solido in sospensione inferiore allo 0,5% .

Comunque, in caso dubbio sulla sua provenienza, l’acqua potrà essere accettata purché la resistenza a compressione a 3 e 28 giorni di provini cubici di calcestruzzo della composizione studiata, confezionata con tale acqua, non sia inferiore al 90% di quella presentata da provini confezionati con acqua distillata.

    - ADDITIVI

Gli additivi devono ottemperare alle prescrizioni delle UNI 7101-80, UNI 7102÷7120-72 ed UNI 8145-80; non devono contenere sostanze dannose in quantità tali da pregiudicare la durabilità del calcestruzzo o da causare corrosione alle armature. Si farà uso di additivi aeranti là dove esplicitamente indicato dalla D.L.

L’impiego di additivi fluidificanti, superfluidificanti e di nuova generazione a lento rilascio o acrilici, è prescritto negli elaborati di progetto in relazione alle problematiche specifiche del cantiere e del cemento disponibile in zona; esso è verificato dal Laboratorio della Committente in base all’esame del tipo e della qualità degli additivi nonché delle prestazioni del calcestruzzo con essi confezionato.

Di norma additivi acceleranti o contenenti cloruro di calcio non dovranno essere utilizzati.

Potranno essere impiegati acceleranti la presa o ritardanti (nel caso di betonaggio in condizioni, rispettivamente, di temperatura fredda o particolarmente calda o nel caso di particolari esigenze organizzative del cantiere) previo consenso da parte della D.L. in base all’esame del tipo e della qualità del prodotto.

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi e comunque in tutti i casi di dubbio, dovrà essere effettuata prova d’impianto con il cemento da usare per la verifica della loro compatibilità.

Le Ditte produttrici degli additivi impiegati dovranno garantire la costanza della qualità e della concentrazione dei loro prodotti che comunque potranno essere oggetto di verifica, sia da parte dell’Impresa sia da parte della D.L. tramite il Laboratorio della Committente, al momento del loro approvvigionamento.

      - ADDITIVI FLUIDIFICANTI E SUPERFLUIDIFICANTI

Gli additivi fluidificanti e superfluidificanti dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme UNI 7106-72, 7107-72, 7108-72, 8145-80 e non dovranno contenere cloruri in quantità superiori a quanto previsto per l'acqua di impasto. Tali additivi verranno aggiunti nell'acqua di impasto e la loro quantità dovrà essere definita sulla base di uno studio di laboratorio in modo tale da verificare che le caratteristiche di indurimento e le resistenze finali del calcestruzzo con essi confezionati non varino sostanzialmente e comunque rientrino nei limiti definiti nel punto 6.3.6.

      - ADDITIVI RITARDANTI O ACCELERANTI

L'impiego degli additivi ritardanti o di quelli acceleranti potrà essere consentito soltanto in condizioni particolari. Le caratteristiche di tali additivi dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme rispettivamente UNI 7104-72 e 7105-72.

      - ADDITIVI AEREANTI

Qualora sia stato esplicitamente indicato dalla D.L. l’uso di additivi aeranti, essi dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma UNI 7103-72; dovranno essere aggiunti al calcestruzzo nel mescolatore in soluzione con l’acqua di impasto, con un sistema meccanico che consenta di aggiungere l’additivo in quantità variabili di non più del 5% della quantità indicata dall’Impresa nello studio dell’impasto e che assicuri la sua uniforme distribuzione nella massa del calcestruzzo durante il periodo di miscelazione.

      - ADDITIVI DI NUOVA GENERAZIONE

In presenza di lavorazioni da realizzare in particolari condizioni logistiche nonché di clima e di traffico, l’Impresa potrà proporre l’impiego di additivi aventi caratteristiche definite speciali (ad es. superfluidificanti a rilascio progressivo ed acrilici) comunque di categoria diversa da quelle precedentemente descritte, salvo approvazione della D.L. sulla base di uno studio di laboratorio con verifica di impianto nell’ambito dell’accettazione della composizione finale del calcestruzzo della lastra.

    - PRODOTTI FILMOGENI PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO (CURING)

I prodotti filmogeni ed il loro dosaggio dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma UNI 8656-84, con la ulteriore prescrizione che essi dovranno essere del tipo trasparente o semitrasparente contenenti una sostanza colorante delebile.

La costanza della composizione del prodotto filmogeno dovrà essere verificata al momento dell’approvvigionamento.

Il liquido dovrà aderire alla superficie del calcestruzzo fresco formando un film continuo caratterizzato da un tempo di essiccamento da determinarsi con le modalità di cui alla UNI 8658 non inferiore a 3 ore.

Il prodotto dovrà essere spruzzato meccanicamente in modo da non dar luogo a sovradosaggi e/o gocciolamenti e dovrà comunque possedere i seguenti requisiti:

- essere facilmente spruzzabile a temperatura ambiente e risultare ancora spruzzabile a 5°C;

- avere, quando contiene un solvente, punto di infiammabilità non inferiore a 35 °C;

- essere esente da sostanze velenose e pericolose; in particolare da solventi quali benzolo, toluolo, metanolo e tetracloruro di carbonio;

- essere esente da sostanze che interagiscono con il cemento, alterandone il regolare processo di presa e d’indurimento; ad esempio acidi organici ed inorganici o zuccheri.

La pellicola protettiva che tali prodotti filmogeni formano quando vengono spruzzati sulla superficie del calcestruzzo deve inoltre possedere le seguenti proprietà:

- coefficiente di protezione a 24 ore, inteso come il rapporto percentuale fra la quantità d’acqua che può evaporare da una superficie in calcestruzzo trattata e quella che evapora da una superficie non trattata: 85% ;

- buona aderenza al calcestruzzo per la durata di quattro giorni;

- facile distacco dal calcestruzzo dopo cinque giorni;

- superficie antisdrucciolevole (CAT non inferiore a 40).

Il prodotto deve risultare fotodegradabile per non costituire impedimento all’adesione della mano d’attacco bituminosa dello strato superficiale in conglomerato bituminoso drenante. Qualora questa qualità non sia assicurata, la maturazione della lastra in calcestruzzo dovrà essere affidata a sistemi tradizionali quali stuoie mantenute umide o fogli di polietilene appoggiati sulla superficie della lastra per un tempo dipendente dalle condizioni climatiche e comunque non inferiore a 72 ore.

    - BARRE DI TRASFERIMENTO

Dovranno essere costituite da barre tonde lisce di acciaio della classe FeB22k, controllate in stabilimento, rispondenti ai requisiti prescritti dalla normativa vigente (DM 9/1/96 e successivi aggiornamenti).

Dovranno essere lisce, perfettamente rettilinee, esenti da sbavature, deformazioni o irruvidimenti che possano pregiudicare il loro perfetto scorrimento.

Ciascuna barra avrà diametro di 30 mm e lunghezza di 450 mm. Le barre saranno installate su opportuni cestelli rigidi realizzati con tondini di acciaio ancorati saldamente allo strato di fondazione in misto cementato.

I cestelli saranno realizzati con ferri tondi lisci di diametro non inferiore a 8 mm e comunque tale da costituire una struttura capace di sopportare gli sforzi precisati nel progetto.

Le barre dovranno essere trattate con vernici anticorrosive e, immediatamente prima della loro posa in opera, rivestite da una pellicola di polietilene avente funzione di strato antifrizione solo per metà della lunghezza della barra nel caso di giunto di dilatazione; all’estremità della parte rivestita sarà posto un cappuccio metallico rigido indeformabile che ricopra la barra per non meno di 70 mm e non più di 95 mm. Tale cappuccio dovrà essere installato in modo che non venga spostato dalla massa di calcestruzzo durante il getto.

    - FERRI DELL’ARMATURA CORRENTE E DI RINFORZO

Saranno costituiti da barre di acciaio ad aderenza migliorata della classe FeB44k, controllati in stabilimento, e dovranno rispondere ai requisiti ed alle tolleranze dimensionali fissate dalla normativa vigente (DM 9/1/96 e successivi aggiornamenti).

I ferri dell’armatura corrente, longitudinale e trasversale, avranno i diametri, gli interassi e le lunghezze indicate nei disegni di progetto e saranno forniti in opera dallo stabilimento preassemblati in pannelli con dimensioni longitudinali e trasversali anch’esse indicate in progetto e comunque tali da permetterne la movimentazione automatizzata nel treno di stesa con posizionamento nel cassonetto e sovrapposizioni perfettamente parallele della lunghezza indicata in progetto (almeno 70 cm). In corrispondenza delle sovrapposizioni si dovrà provvedere ad una idonea legatura dei ferri o in alternativa alla loro saldatura.

Per gli interassi dei ferri di armatura sono ammesse tolleranze di 0,5 cm; nel caso in cui tale tolleranza non venga rispettata verranno applicate le penali di cui al successivo punto 6.18.3.

La quota di progetto dell’armatura longitudinale e trasversale corrente sarà garantita a piè d’opera dall’assemblaggio dei pannelli citati su tralicci di armatura in posizione, numero, dimensioni e altre caratteristiche indicate nel progetto.

    - RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA

Dovrà essere costituita da fili elementari del diametro di 8 mm, con distanza assiale tra i fili di 100 mm ed un’area delle maglie non superiore a 100 cm2, controllata in stabilimento e rispondente ai requisiti ed alle tolleranze dimensionali fissate dalla normativa vigente (DM 9/1/96 e successivi aggiornamenti).

Tale rete sarà utilizzata là dove indicato dai disegni di progetto

    - TAVOLETTE DI RIEMPIMENTO PER GIUNTI DI DILATAZIONE

Dovranno essere in materiale imputrescibile, reso impermeabile a mezzo di speciali trattamenti di impregnazione; dovranno avere sufficiente rigidezza in modo da poter essere installate in corrispondenza dei giunti prima della posa in opera del calcestruzzo e dovranno resistere alle deformazioni causate dal passaggio della macchina a casseformi scorrevoli.

Dovranno avere una larghezza di 20 mm ed una altezza di 235 mm. Dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nelle specifiche ASTM D1751, D1752 e D994.

    - MASTICI PER SIGILLATURE

I mastici vanno usati nel caso di sigillature necessarie per errori o incidenti di costruzione; vanno usati sotto il controllo continuo della D.L. e dopo autorizzazione specifica.

Potranno essere del tipo da colare a freddo. Essi dovranno avere requisiti rispondenti alle norme ASTM D 1850, D 1852, SS-S-1956 ed SS-S-200 per i prodotti colati a freddo.

I prodotti colati a freddo saranno costituiti da formulati sintetici a due componenti quali resine poliuretaniche o polisolfidiche, oppure da elastomeri a base di gomme poliuretaniche caricate con catrami.

Dovranno essere miscelati secondo le proporzioni indicate dalla Ditta produttrice entro miscelatori - distributori automatici approvati dalla D.L.

I sigillanti di cui si proporrà l’utilizzazione dovranno essere approvati dalla D.L. e presentare buone caratteristiche di resilienza e resistenza all’invecchiamento per effetto degli agenti atmosferici. All’atto della proposta del tipo di sigillante da impiegare dovranno essere fornite le seguenti notizie tecniche:

- caratteristiche fisiche del prodotto;

- modalità di preparazione del materiale;

- modalità di preparazione del giunto prima della sigillatura;

- modalità e limiti d’impiego del prodotto (temperature, umidità, ecc.);

- tolleranza nella proporzione dei sigillanti a più componenti.

    - CAMPIONATURA E PROVE SUI MATERIALI

Con riferimento a quanto già specificato al punto 6.2.1, subito dopo la consegna dei lavori, l’Impresa indicherà le cave presso le quali saranno prelevati i materiali lapidei nonché le prescrizioni granulometriche che intende adottare e fornirà le prove attestanti la rispondenza dei materiali proposti ai requisiti di accettazione indicati nei punti che precedono.

La D.L. potrà inoltre eseguire un sopralluogo nelle cave per assicurarsi della potenzialità ed idoneità delle stesse.

Il controllo della rispondenza delle caratteristiche dei materiali impiegati nel corso del lavoro a quelle dei materiali accettati ed alle prescrizioni delle N.T.A., verrà effettuato dalla D.L., sottoponendo a prova quanto prelevato in corso d’opera.7

    - STOCCAGGIO DEI MATERIALI

L’Impresa appaltatrice dovrà sottoporre all’approvazione della D.L. le disposizioni che essa conterà di prendere per lo stoccaggio separato dei materiali, nonché le attrezzature che intenderà utilizzare per sistemare e prelevare i materiali in deposito.

Materiali granulari lapidei di diversa pezzatura o della stessa pezzatura teorica ma di diversa provenienza, dovranno essere immagazzinati separatamente.

L’approvvigionamento del cemento e la sua conservazione in cantiere dovranno essere tali da evitare ogni alterazione del prodotto; le disposizioni al riguardo prese dall’Impresa dovranno essere approvate dalla D.L. Il cemento inoltre dovrà provenire per tutta la durata del lavoro da un unico impianto di produzione e non dovrà avere, come già prescritto, al momento del confezionamento temperature superiori ai 50°C.

Tutti gli aggregati stoccati dovranno essere conservati lontano dal contatto con materiali inquinanti. L’aggregato che contiene passante al setaccio da 5 mm dovrà essere deposto nelle tramogge con un anticipo non superiore a 8 ore.

La quantità di materiali approvvigionati in cantiere dovrà essere in ogni momento commisurata al fabbisogno di una settimana lavorativa.

  - CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO

Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti N.T.A. si farà riferimento alla UNI 9858-91 (prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità del calcestruzzo).

    - STUDIO DI COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO

L’Impresa, a seguito dello studio di composizione del conglomerato cementizio effettuato in laboratorio sulla base delle richieste progettuali indicherà alla D.L. i risultati delle prove fisiche e di resistenza meccanica realizzate su una o più combinazioni di materiali granulari lapidei utilizzabili per il lavoro in questione specificandone in modo preciso la provenienza e granulometria di ogni singola pezzatura.

Per ogni combinazione provata verrà indicata dall’Impresa la granulometria, la quantità d’acqua utilizzata, il rapporto acqua/cemento in condizioni sature superficie asciutta, il tipo e dosaggio del cemento, il contenuto percentuale di aria inclusa, la lavorabilità e la relativa perdita nel tempo della medesima (almeno fino a 2 ore dal confezionamento) nonché le resistenze meccaniche alle scadenze prescritte.

Una volta definita la formulazione della miscela, le prove di accettazione della miscela stessa dovranno essere eseguite dal Laboratorio della Committente con i materiali componenti effettivamente usati in cantiere, tenendo conto dei procedimenti di impasto e di vibrazione adottati nello studio, i quali a loro volta avranno preso in considerazione le procedure di impasto e posa in opera adottati in cantiere. Per motivi di rapidità le verifiche potranno essere svolte dal Committente direttamente in cantiere; in questo caso dovrà essere assicurata da parte dell’Impresa la massima collaborazione. L’accettazione della miscela stessa avvenuta sulla base dei valori delle resistenze meccaniche a 2, 3 e 28 giorni di maturazione determinate su provini di forma cubica, prismatica (travetti e spezzoni) e cilindrica, dovrà essere convalidata dalle prove allo stato fresco ed indurito eseguite, sempre dal Laboratorio della Committente, sul calcestruzzo prelevato durante la prova di impianto nonché su carote prelevate dalla eventuale stesa di prova.

A giudizio della Committente, qualora l’impianto di confezionamento e l’attrezzatura di posa in opera siano stati già utilizzati con risultati soddisfacenti in altri lavori della stessa Committente, l’accettazione della miscela potrà avvenire sulla base dei risultati del solo studio di laboratorio.

Nel caso che le prove sul prodotto finito diano risultato negativo, fatto salvo il buon funzionamento dell’impianto di confezionamento e delle apparecchiature di posa in opera e della loro rispondenza alle caratteristiche ed ai limiti di tolleranza imposti, l’Impresa provvederà a suo carico a studiare una nuova miscela ed a modificarla fino a che il prodotto finito non risponda alle caratteristiche prescritte. La Direzione dei Lavori dovrà controllare attraverso il Laboratorio della Committente i risultati presentati. Qualora tale Laboratorio non abbia la possibilità di intervenire, la D.L. può incaricare un laboratorio esterno di sua fiducia di controllare tali risultati.

Non appena confermata, con controlli eseguiti sul prodotto finito, la validità delle prove di laboratorio eseguite in fase di studio della miscela, la composizione del calcestruzzo diverrà definitiva. Le caratteristiche definitive della miscela dovranno rispettare i limiti riportati in 6.13.3.2. nella tabella n° 2.

Qualora per cause impreviste si debba variare la composizione della miscela, l’Impresa, previa autorizzazione della D.L., dovrà effettuare un nuovo studio da sottoporre all’approvazione della D.L. stessa seguendo le modalità sopraindicate.

L’Impresa dovrà in seguito assicurare i necessari controlli sul calcestruzzo allo stato fresco ed indurito affinché venga rispettata la composizione accettata e le caratteristiche fisiche e di resistenza meccanica. Le prove e i controlli saranno completamente a carico dell’Impresa, la quale dovrà provvedere anche all’attrezzatura di un laboratorio idoneo ad eseguire le prove indicate al punto 6.13.

Qui di seguito verranno indicate le caratteristiche del calcestruzzo, in modo che l’Impresa appaltatrice possa assumerle come riferimento nello studio della relativa miscela.

    - COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA

La composizione dovrà essere realizzata con non meno di quattro distinte pezzature di aggregati in presenza di due tipologie di sabbia. La composizione granulometrica risultante di queste ultime dovrà corrispondere a quanto indicato al punto 6.2., potrà essere composta dalla miscela di due o più sabbie nel caso non fosse possibile reperire un’unica sabbia di composizione idonea, senza che ciò possa dar luogo a richieste di compenso addizionale.

L’assortimento granulometrico risultante sarà ottenuto variando le percentuali di utilizzo delle frazioni granulometriche componenti in modo da ottenere un combinato contenuto tra la curva Bolomey e quella di Fuller, calcolate tra l’altro in funzione del diametro massimo che non dovrà superare i 25 mm per i condizionamenti delle dimensioni dei tralicci di armatura.

Una volta accettata dalla Committente una determinata composizione granulometrica, l’Impresa dovrà attenersi rigorosamente ad essa per tutta la durata del lavoro.

Non saranno ammesse variazioni di composizione granulometrica eccedenti in più o in meno il 5% in massa dei valori della curva granulometrica prescelta per l’aggregato grosso e variazioni in più o in meno il 3% per l’aggregato fino.

Si precisa che le formule di composizione dovranno sempre riferirsi, come già detto ad aggregati saturi a superficie asciutta; pertanto si dovranno apportare, nelle dosature, previste dalla formulazione della miscela e riferentesi ad aggregati saturi a superficie asciutta, le correzioni richieste dal grado di umidità attuale degli aggregati stessi, funzione dell’acqua assorbita per saturarli ed assorbita per bagnarli.

    - CONTENUTO DI CEMENTO

Il contenuto minimo del cemento sarà di 375 kg/m3 di calcestruzzo vibrato in opera e dovrà essere controllato con la frequenza prescritta nella tabella n° 2 del punto 6.13.3.2 con le modalità di cui alla UNI 6393-88; una volta stabilito attraverso lo studio della miscela il contenuto da adottare, questo dovrà mantenersi nel campo di tolleranza del ± 3% della quantità prevista.

    - CONTENUTO D’ACQUA

Il contenuto di acqua di impasto del calcestruzzo verrà definita in maniera sia ponderale sia volumetrica con la tolleranza del ± 10% (intervallo riferito al contenuto medio di acqua in l/m3). Il valore del contenuto da rispettare sarà quello determinato in laboratorio al momento dello studio di formulazione ed approvato dalla D.L.

L’Impresa fisserà in conseguenza le quantità d’acqua da aggiungere alla miscela secca nel mescolatore, tenuto conto dell’acqua inclusa assorbita ed adsorbita nei materiali granulari e delle perdite per evaporazione durante il trasporto.

Il contenuto di acqua di impasto, tenendo anche conto dell’eventuale aggiunta di additivi fluidificanti, superfluidificanti e di nuova generazione dovrà essere il minimo sufficiente a conferire all’impasto la lavorabilità specificata compatibilmente con il raggiungimento delle resistenze prescritte, in modo da realizzare un calcestruzzo compatto, evitando al tempo stesso la formazione di uno strato d’acqua libera o di malta liquida sulla superficie degli impasti dopo la vibrazione.

Per realizzare le esigenze sopra citate, il rapporto acqua/cemento, che non dovrà superare il valore di 0.40, potrà ridursi, pur evitando di scendere al di sotto di 0.34, con taluni additivi superfluidificanti e di nuova generazione (entrambi i valori tengono conto dell’acqua adsorbita dagli inerti oltre all’acqua di impasto).

Il valore ottimo della consistenza a cui attenersi durante la produzione del calcestruzzo verrà scelto in funzione delle caratteristiche della macchina a casseforme scorrevoli, eventualmente, dopo aver eseguito una strisciata di prova: i singoli valori dell’abbassamento alla prova del cono (slump - test), da determinarsi con le modalità di cui alla UNI 9418-88 appendice E, dovranno risultare all’impianto comunque non superiori a 30,0 mm e i valori di lavorabilità determinati con la prova VèBè (UNI 9419-89) su calcestruzzo prelevato immediatamente prima dello scarico dal ribaltabile di approvvigionamento dovranno risultare compresi fra 6 e 10 s.

    - CONTENUTO D’ARIA

Qualora, secondo quanto indicato nel progetto o a giudizio della D.L., le condizioni climatiche della zona di posa in opera della pavimentazione richiedano la realizzazione della lastra con un calcestruzzo con additivo aerante, il contenuto di aria allo stato fresco dovrà essere pari al 5.0% ± 1.0%.

La percentuale di additivo aerante necessaria ad ottenere nel calcestruzzo la giusta percentuale di aria inglobata sarà fissata durante lo studio dell’impasto ed eventualmente modificata dopo la stesa di prova.

La misura della quantità d’aria inglobata verrà effettuata volumetricamente secondo le modalità della norma UNI 6395-72.

    - RESISTENZE MECCANICHE

La formulazione prescelta per il calcestruzzo dovrà essere tale da garantire i seguenti valori minimi di resistenza meccanica rispettivamente su provini cubici confezionati e maturati con le modalità di cui alla UNI 6127-73 e 6130-72, su provini prismatici confezionati e maturati con le modalità di cui alla UNI 6127-73 e UNI 6130-72 e, provini cilindrici confezionati e maturati con le modalità di cui alla UNI 6127-72 e UNI 6130-72:

| STAGIONATURA | A 3 GG* | A 28 GG |
| --- | --- | --- |
| Compressione | 40.0 N/mm2 | 50.0 N/mm2 |
| Trazione per flessione | 4.5 N/mm2 | 5.5 N/mm2 |
| Trazione indiretta | 2.5 N/mm2 | 3.5 N/mm2 |

(*) potranno essere richieste, in progetto o all’inizio del cantiere, le stesse

resistenze indicate, ma a 2 (due) giorni

Inoltre la resistenza a trazione indiretta non dovrà superare i seguenti valori:

| A 3 GG* | A 28 GG |
| --- | --- |
| 4.5 N/mm2 | 5.5 N/mm2 |

(*) potranno essere richiesta, in progetto o all’inizio del cantiere, le stesse

resistenze indicate, ma a 2 (due) giorni

La resistenza a compressione verrà determinata con prove eseguite su provini di forma cubica con le modalità di cui alla UNI 6132-72; la resistenza a trazione per flessione verrà determinata con prove eseguite su provini di forma prismatica con le modalità di cui alla UNI 6133-72. Nella fase di studio della formulazione del calcestruzzo i valori di resistenza da confrontare con quelli minimi richiesti dovranno risultare dalla media di non meno di 3 provini distinti, i cui singoli valori non dovranno scostarsi dalla media di più del 10%. Tale media verrà calcolata ponderalmente attribuendo il coefficiente 2 al risultato intermedio.

La resistenza a trazione indiretta verrà determinata su provini di forma cilindrica con prove eseguite con modalità di cui alla UNI 6135-72 aventi un’altezza all’incirca uguale allo spessore della lastra in costruzione. I valori della resistenza a rottura determinati sui 3 tipi di provini anzidetti saranno considerati validi se non inferiori ai valori richiesti.

    - RITIRO

Il ritiro idraulico del calcestruzzo, determinato con le modalità di cui alla UNI 7086-72, per calcestruzzi con dimensione massima degli aggregati superiore a 30 mm, o di cui alla UNI 6555-73 per aggregati di dimensioni massime fino a 30 mm, dovrà essere inferiore a 0.03 % con riferimento ad una stagionatura (al 50% di umidità relativa e 20 °C ± 2 °C di temperatura) del calcestruzzo di 28 giorni dal confezionamento.

    - RESISTENZA AL GELO

Anche in zone in cui la temperatura non scende abitualmente al di sotto di 0 °C verranno richieste dalla Direzione dei Lavori delle prove di resistenza al gelo da eseguire sugli spezzoni di travetti degli impasti di prova o su provini cilindrici analoghi a quelli utilizzati per la prova brasiliana. I provini non dovranno presentare alcun degrado dopo 10 cicli di gelo ed altrettanti di disgelo, applicati tra le temperature di -20 e +20 °C (con permanenza alle temperature indicate di almeno 1 ora) e comunque quando sottoposti alla prova eseguita con le modalità di cui alla UNI 7087-72.

  - CONFEZIONE E TRASPORTO DEL CALCESTRUZZO

    - ATTREZZATURA DI CANTIERE

Primo dell’inizio del lavoro l’Impresa dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori l’elenco e la descrizione dettagliata delle attrezzature che intende impiegare; queste dovranno essere di potenzialità proporzionata all’entità ed alla durata del lavoro, e dovranno essere armonicamente proporzionate in tutti i loro componenti in modo da assicurare la continuità del ciclo lavorativo.

L’/gli impianto/i di confezionamento dovrà/anno essere fisso/i e di tipo approvato dalla Direzione dei Lavori. L’organizzazione preposta a detti impianti dovrà comprendere tutte le persone e le professionalità necessarie per assicurare la costanza di qualità dei prodotti confezionati.

I predosatori dovranno essere in numero sufficiente a permettere le selezioni di pezzature necessarie.

Il/i mescolatore/i dovrà/anno essere di tipo e capacità approvate dalla Direzione dei Lavori e dovrà/anno essere atto/i a produrre calcestruzzo uniforme e a scaricarlo senza che avvenga segregazione apprezzabile. In particolare dovrà essere controllata l’usura delle lame, che verranno sostituite allorquando quest’ultima superi il valore di 2 cm. All’interno del/i mescolatore/i si dovrà anche controllare giornalmente, prima dell’inizio del lavoro, che non siano presenti incrostazioni di calcestruzzo indurito.

    - CONFEZIONE DEL CALCESTRUZZO

La dosatura dei materiali per il confezionamento del calcestruzzo nei rapporti definiti con lo studio di progetto e la sua accettazione da parte della D.L. dovrà essere fatta con impianti interamente automatici, esclusivamente a massa, con bilance del tipo a quadrante, di agevole lettura e con registrazione delle masse di ogni bilancia. A spese dell’Impresa andrà effettuata la verifica della taratura prima dell’inizio dei lavori e con cadenza settimanale nonché ogni qualvolta risulti necessario, fornendo alla D.L. la documentazione relativa.

La Direzione dei Lavori allo scopo di controllare la potenza assorbita dai mescolatori, si riserverà il diritto di fare installare nell’impianto di confezionamento dei registratori di assorbimento elettrico, alla cui installazione e spesa dovrà provvedere l’Impresa appaltatrice.

Inoltre la D.L. potrà richiedere all’Impresa l’installazione sulle attrezzature di dispositivi e metodi di controllo per verificarne in permanenza il buon funzionamento.

In particolare la dosatura degli aggregati lapidei, del cemento, dell’acqua e degli additivi dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

degli aggregati potrà essere determinata la massa cumulativa sulla medesima bilancia, purché le diverse frazioni granulometriche (o pezzature) vengano misurate con determinazioni distinte;

la massa del cemento dovrà essere determinata su una bilancia separata;

l’acqua dovrà essere misurata in apposito recipiente tarato, provvisto di dispositivo che consenta automaticamente l’erogazione effettiva con la sensibilità del 2%:

gli additivi dovranno essere aggiunti agli impasti direttamente nel miscelatore a mezzo di dispositivi di distribuzione dotati di misuratori.

Il ciclo di dosaggio dovrà essere automaticamente interrotto qualora non siano realizzati i ritorni a zero delle bilance, qualora la massa di ogni componente scarti dal valore prescritto oltre le tolleranze fissate di seguito ed infine qualora la sequenza del ciclo di dosaggio non si svolga correttamente.

L’interruzione del sistema automatico di dosaggio e la sua sostituzione con regolazione a mano potrà essere effettuata solo previa autorizzazione della D.L..

Nella composizione del calcestruzzo, a dosatura eseguita ed immediatamente prima dell’introduzione nel mescolatore, saranno ammesse le seguenti tolleranze:

- 2% sulla massa di ogni pezzatura dell’aggregato;

- 3% sulla massa totale dei materiali granulari;

- 2% sulla massa del cemento;

purché vengano rispettate le tolleranze sulla composizione granulometrica di progetto di cui al punto 6.3.2. Tali tolleranze saranno verificate giornalmente tramite lettura delle determinazioni della massa per almeno 10 impasti consecutivi.

    - TEMPO DI MESCOLAMENTO

Il tempo di mescolamento sarà quello raccomandato dalla Ditta costruttrice l’impianto di confezionamento del calcestruzzo ed in ogni caso non potrà essere inferiore ad 1 minuto.

L’uniformità della miscela verrà controllata dalla Direzione dei Lavori prelevando campioni di calcestruzzo all’inizio, alla metà ed alla fine dello scarico di un impasto e controllando che i tre prelievi non presentino abbassamenti al cono che differiscono tra di loro di più di 20.0 mm né composizione sensibilmente diversa.

La D.L. potrà rifiutare gli impasti non conformi a questa prescrizione.

Inoltre qualora le differenze in questione riguardino più del 5% delle misure effettuate nel corso di una medesima giornata di produzione, le attrezzature di confezionamento saranno completamente verificate ed il cantiere non potrà riprendere che su ordine esplicito della D.L. e dopo che l’Impresa abbia prodotto la prova di una modifica o di una messa a punto degli impianti tale da migliorare la regolarità della produzione del calcestruzzo.

    - TRASPORTO DEL CALCESTRUZZO

Il trasporto del calcestruzzo al luogo di posa in opera potrà essere eseguito mediante autocarri, purché muniti di sospensioni elastiche con cassoni ribaltabili atti ad impedire l’eventuale versamento laterale del calcestruzzo.

Il numero dei mezzi di trasporto utilizzati dovrà essere tale da non provocare arresti della produzione.

Il tempo di trasporto non dovrà superare di regola i 45 minuti; qualora in relazione all’ubicazione dell’impianto tale tempo sia maggiore di 45 min. ma non superi le 2 h, il calcestruzzo potrà ancora essere utilizzato per la stesa purché la lavorabilità al momento dello scarico, determinata in particolare con la prova VèBè con le modalità di cui al punto 6.3.4., non superi 10s. Per rispettare tale valore si potrà far uso di additivi ritardanti e superfluidificanti di nuova generazione, previa approvazione della D.L..

Calcestruzzi per i quali dal momento del confezionamento al momento dello scarico nel caricatore di alimentazione della macchina a casseforme scorrevoli siano trascorsi più di 2 ore, non potranno essere messi in opera e pertanto dovrà esserne impedito lo scarico. Per l’accertamento del tempo trascorso la D.L. potrà controllare le bolle di accompagno in cui dovrà essere annotato l’orario di caricamento all’impianto di confezionamento.

Il trasporto del calcestruzzo dall’impianto di confezionamento al cantiere di posa in opera e tutte le operazioni di posa in opera, dovranno comunque essere eseguite in modo da non alterare gli impasti, evitando in particolare ogni segregazione, la formazione di grumi ed altri fenomeni connessi all’inizio della presa.

Se durante il trasporto si manifesterà una segregazione, dovrà essere modificata in accordo con la D.L,. la composizione dell’impasto soprattutto persistendo dopo variazione del rapporto acqua/cemento; se ciò malgrado la segregazione non dovesse essere eliminata, dovrà essere studiato nuovamente il sistema di produzione e trasporto del calcestruzzo.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla organizzazione del traffico di cantiere per assicurare rapidità e regolarità nel rifornimento della macchina di posa in opera a cassaforma scorrevole L’operatore di tale macchina dovrà venire tempestivamente avvertito di eventuali rallentamenti della produzione del calcestruzzo affinché possa a sua volta rallentare opportunamente la velocità di avanzamento della macchina, viceversa il responsabile dell’impianto di confezionamento dovrà essere tempestivamente avvertito di eventuali rallentamenti della posa in opera del calcestruzzo e provvedere a rallentare di conseguenza la produzione degli impasti.

  - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Il piano di posa della lastra, costituito dal fondo del cassonetto dovrà essere opportunamente preparato per una lunghezza sufficiente a garantire la regolarità della stesa.

Per la medesima lunghezza dovrà essere predisposto preventivamente, qualora previsto nel progetto di intervento, il drenaggio longitudinale, avendo cura di posizionarlo in corrispondenza della parete del cassonetto che si trova nella parte più depressa del cassonetto stesso secondo le indicazioni previste nel progetto stesso con i relativi scarichi trasversali con le dimensioni e la cadenza prevista in progetto.

Sul fondo del cassonetto, qualora richiesto dai disegni di progetto, sarà steso per l’intera larghezza un tessuto non tessuto in polipropilene o poliestere di 300 - 400 g/m2, preferibilmente a filo continuo che conservi buone caratteristiche di permeabilità anche sotto la pressione esercitata dalla massa proprio della lastra.

Prima della posa in opera del tessuto - non tessuto si procederà alla spianatura e rullatura accurata di detto piano di appoggio, liberandolo da qualsiasi detrito proveniente dalla fresatura della pavimentazione esistente. La stesa del non tessuto avverrà con apposito srotolatore, dopo il passaggio del carro tramoggia che stocca il calcestruzzo e subito prima della posa delle armature, in modo che su di esso non transiti nessun veicolo prima dello spandimento del calcestruzzo ed in modo che non si formino ripiegature ,sormonti o simili che ridurrebbero lo spessore della lastra.

  - POSA IN OPERA DELL’ARMATURA METALLICA

L’armatura metallica corrente e di rinforzo sarà posta in opera nelle posizioni e con i diametri indicati nei disegni di progetto.

I ferri dell’armatura dovranno corrispondere ai requisiti indicati al punto 6.2.6., 6.2.7. e 6.2.8..

Il posizionamento davanti alla macchina a cassaforma scorrevole dei pannelli pre assemblati relativi all’armatura corrente, longitudinale e trasversale, unitamente all’armatura traliccio di supporto (secondo quanto indicato al punto 6.2.7.), sarà eseguita con sistema automatico per una lunghezza compatibile con il sistema di approvvigionamento frontale previsto per il calcestruzzo. La posizione dei supporti rispetto la geometria trasversale della carreggiata, sarà definita nel progetto

La continuità dell’armatura corrente, longitudinale e trasversale, sarà assicurata mediante adeguate sovrapposizioni della lunghezza indicata in progetto (almeno 70 cm.), perfettamente parallele tra loro; ciò vale anche per le armature trasversali.

In corrispondenza di dette sovrapposizioni della maglia i tondini longitudinali e trasversali dovranno essere legati fra di loro o saldati. Potrà essere chiesto l’inserimento nei pannelli di armatura di dispositivi speciali per l’assorbimento del rumore di rotolamento e lo smaltimento delle acque di pioggia.

  - POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO

    - TRENO DI STESA

Il calcestruzzo verrà distribuito, regolato, vibrato, compattato e livellato, mediante una macchina a cassaforma scorrevoli, il cui tipo ed i cui equipaggiamenti (in particolare per quanto riguarda i dispositivi di vibrazione e compattazione) saranno sottoposti all’approvazione della Direzione dei Lavori.

I cingoli che assicureranno il movimento della macchina a cassaforma scorrevoli appoggeranno sulla pavimentazione esistente a sufficiente distanza da entrambe le pareti laterali del cassonetto (oppure sul misto cementato nel caso di nuove costruzioni).

Dispositivi opportuni controlleranno la direzione di marcia della macchina e comanderanno i pistoni idraulici su cui poggia il telaio della stessa, assicurandone il livellamento longitudinale e trasversale da cui dipenderà la regolarità superficiale della pavimentazione. I sensori (palpatori) collegati ai suddetti dispositivi appoggeranno direttamente sulla pavimentazione esistente e sulle pareti laterali del cassonetto stesso (oppure su appositi fili guida).

La velocità della macchina sarà regolata in funzione dell’approvvigionamento del calcestruzzo dall’impianto di confezionamento, in modo che non si verifichi nessun arresto durante la posa in opera del calcestruzzo. Si dovrà in ogni caso evitare di lasciare in azione i vibratori per più di 30 secondi in una stessa sezione.

Anteriormente alla macchina a cassaforme scorrevoli sarà previsto un sistema per la distribuzione del calcestruzzo. Questo sistema sarà costituito da un caricatore semovente a tramoggia alloggiato nel cassonetto, in cui verrà scaricato il calcestruzzo dai mezzi adibiti al trasporto, e da un distributore che verserà il calcestruzzo uniformemente lungo la larghezza di stesa immediatamente davanti alla macchina a cassaforma scorrevoli e nella cui parte sottostante è installato il/i sistema/i di posizionamento automatico dei pannelli preassemblati dell’armatura corrente longitudinale e trasversale. Un sistema di nastri trasportatori sopraelevato assicurerà il trasporto del calcestruzzo dal caricatore al distributore senza farlo cadere sulla superficie sottostante.

Tramoggia e distributore saranno distanziati in modo da consentire, con le modalità citate, la posa in opera dell’armatura, nel tratto di cassonetto o di misto cementato, compreso fra caricatore e distributore, la lunghezza di questo tratto sarà scelto in maniera che la macchina di posa in opera possa avanzare regolarmente senza subire soste per poter consentire la predisposizione della armatura. I mezzi adibiti al trasporto del calcestruzzo si muoveranno per raggiungere la tramoggia del caricatore posizionato, come detto, all’interno del cassonetto o sul misto cementato, sempre nel caso di nuove pavimentazioni.

Il calcestruzzo così distribuito verrà addensato mediante l’azione combinata di un gruppo di vibratori ad ago (a posizione e frequenza di vibrazione regolabili). Dopo la vibrazione per effetto dell’avanzamento della macchina il calcestruzzo subirà l’azione di una trave addensatrice (piastra di estrusione) che ha la funzione di conferirgli la forma definitiva. Nel caso di interventi di rafforzamento la funzione delle casseforme scorrevoli sarà assolta dalle pareti del cassonetto.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta della posizione da far assumere ai vibratori ad ago per l’uniformità del costipamento in tutta la massa del calcestruzzo pur in presenza dell’armatura corrente e di rinforzo.

La finitura superficiale sarà assicurata da una trave lisciatrice in movimento alternato e da un’ulteriore piastra (fratazzo) dotata di movimento oscillante sia trasversale sia longitudinale.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’esecuzione con macchina a cassaforma scorrevoli delle parti della lastra in prossimità dei dispositivi di ancoraggio o dei blocchi terminali.

Eventualmente in tali zone, previa autorizzazione della D.L., l’Impresa potrà eseguire la stesa della lastra con alimentazione del calcestruzzo tramite autobetoniera e addensamento mediante vibratori e finitura manuale; in questo caso dovrà essere realizzato fra la parte di lastra posta in opera con la macchina a cassaforma scorrevoli e quella realizzata a mano, un giunto di costruzione per il quale non è prevista l’adozione di ulteriori armature rispetto a quelle previste nei disegni di progetto riguardanti i dispositivi di ancoraggio o i blocchi terminali.

    - ATTREZZATURA ED AVVIAMENTO DEL CANTIERE

Qualora non sia già stata utilizzata, con successo in precedenti lavori, l’attrezzatura di stesa proposta dall’Impresa non potrà essere definitivamente accettata dalla Direzione Lavori, se non prima della effettuazione, con esito positivo, del relativo collaudo della stessa tramite opportuna prova di posa in opera.

In tal caso l’Impresa appaltatrice dovrà effettuare, dietro indicazioni della D.L. ed in zona da definirsi, una lunghezza minima di prova di circa 200 m. Tali prove avranno per obiettivo la verifica:

- delle caratteristiche dell’impianto di confezionamento;

- del funzionamento delle attrezzature di posa in opera;

- dell’eventuale posa in opera di varie formulazioni di calcestruzzo;

- dell’esecuzione dei giunti.

L’Impresa appaltatrice dovrà sottoporre all’approvazione della D.L. almeno una settimana prima il piano ed il programma dettagliato di tale prova di lavorazione. Questa dovrà svolgersi ad una velocità contenuta, tale cioè da permettere in particolare:

la determinazione della massa di tutti i autocarri ribaltabili;

una prova di lavorabilità (abbassamento al cono e Vèbè) almeno ogni 5 impasti di calcestruzzo ovvero per ogni autocarro.

Solo dopo aver definito con precisione la composizione del calcestruzzo ed aver verificato che tutti gli elementi dell’attrezzatura abbiano dato esito positivo, l’Impresa appaltatrice sarà autorizzata dalla D.L. ad iniziare i lavori.

Per tale prova di lavorazione, la lunghezza cumulata delle zone il cui profilo presenti irregolarità di sagomatura longitudinale superiore a 5 mm (valutata con regolo di 4 m di lunghezza) dovrà essere inferiore al 10%. La lunghezza cumulata delle zone che presentano irregolarità superiori a 10 mm dovrà essere invece inferiore al 2%. Se tali limiti verranno superati il cantiere sarà fermato e le attrezzature e/o la miscela e/o le modalità di posa in opera dovranno essere modificate di conseguenza.

Una seconda prova di lavorazione, e se necessario una terza ed una quarta, della lunghezza di circa 100 m sarà quindi eseguita con le opportune modifiche proposte, previa autorizzazione della D.L. che provvederà anche a designare l’area della prova.

La produzione dell’intero cantiere dovrà essere inizialmente limitata fino al raggiungimento delle caratteristiche richieste per il treno di stesa dalle presenti N.T.A., ivi incluso quanto concerne la protezione della maturazione della stesa.

La parte terminale delle prove di lavorazione saranno conservate quale riferimento per le successive operazioni di stesa.

    - STESA DEL CALCESTRUZZO

Le operazioni di posa in opera del calcestruzzo sono possibili in ogni periodo dell’anno; dovranno però essere eseguite preferibilmente nei periodi settembre - novembre e/o marzo - giugno e comunque saranno sospese ogni qualvolta la temperatura dell’aria sarà inferiore ai 2°C o sarà superiore ai 28 °C (misura effettuata alle 9 del mattino, ad un metro dal suolo ed al coperto).

Sarà ugualmente interrotta la posa in opera del calcestruzzo in caso di pioggia battente oppure ogni qualvolta la temperatura dell’aria, misurata come sopra indicato, sarà superiore ai 30 °C. Infine, per temperature comprese tra 2 °C e 5 °C, l’acqua di impasto dovrà essere scaldata a 60 °C.

  - FINITURA SUPERFICIALE

Nel caso di apertura al traffico prima della posa in opera dello strato superficiale di conglomerato bituminoso di tipo drenante - fonoassorbente, la finitura superficiale del calcestruzzo della lastra (se risultasse di rugosità insufficiente) dovrà essere eseguita mediante passaggio sulla superficie del calcestruzzo di un’attrezzatura a denti metallici (spazzola) che si muove, trascinata da un’apparecchiatura apposita, unicamente in senso trasversale alla direzione di avanzamento della posa in opera.

Durante le operazioni di finitura superficiale del getto si provvederà contemporaneamente a controllare le tolleranze prescritte al punto 6.17. onde poter apportare tempestivo rimedio.

Ogni eventuale ripresa della superficie del calcestruzzo dovrà essere rapidamente eseguita con il solo calcestruzzo dell’impasto, evitando in modo assoluto riprese con malta o impasti speciali, salvo la circostanza prevista all’art. 6.12 per le impronte lasciate dai veicoli pesanti sul calcestruzzo fresco.

  - PROTEZIONE E MATURAZIONE

La protezione per la maturazione sarà eseguita spruzzando tramite idonea attrezzatura semovente (in condizioni di altezza e di pressione predeterminate durante la stesa di prova) nell’immediata vicinanza della macchina a cassaforma scorrevoli, sulla superficie del calcestruzzo, prodotti filmogeni (curing compounds) che impediscano l’evaporazione dell’acqua, di tipo preventivamente approvato dal Laboratorio della Committente. Potranno altresì essere analogamente usati, in particolari condizioni ed in considerazione della presenza di traffico nella corsia adiacente al cantiere, stuoie o fogli di polietilene In particolari condizioni meteoclimatiche (vento e soleggiamento) e di traffico (elevata frequenza di passaggio dei mezzi pesanti nella corsia adiacente al cantiere) l’applicazione del prodotto stagionante potrà essere realizzata con sistemi manuali anche nella zona tra la macchina a casseforme scorrevoli e l’attrezzatura mobile di spruzzaggio del prodotto filmogeno.

I prodotti filmogeni dovranno essere spruzzati sulla superficie mediante apparecchio nebulizzatore idoneo a realizzare su tutta la superficie uno strato protettivo uniforme (che non presenti cioè discontinuità tra le impronte dei getti che dovranno distribuirsi su superfici) in ragione di non meno di 200 g/m2 e comunque in quantità non inferiore a quella suggerita dal fornitore.

Nel caso si adottino stuoie si dovrà provvedere a mantenerle umide. Se durante il periodo di maturazione, fissato in almeno tre giorni, il film protettivo spruzzato sull’intera superficie di calcestruzzo verrà per una qualsiasi ragione danneggiato, l’Impresa dovrà rinnovare a sue spese il trattamento nella zona interessata. Ciò vale soprattutto nelle prime ore di maturazione ed in condizioni ventilate.

In ogni caso l’Impresa dovrà tenere disponibili in cantiere mezzi idonei, approvati dalla Direzione dei Lavori, per assicurare la protezione contro la pioggia di una superficie pari a quella gettata durante due ore di lavoro.

In periodo di elevate temperature, si dovranno prendere delle precauzioni supplementari: ogni giorno in cui la temperatura diurna, misurata al coperto e ad un metro di altezza, sarà superiore ai 20 °C o quando l’umidità relativa sarà inferiore al 60%, o quando la differenza fra la temperatura diurna e notturna sarà superiore ai 12 °C l’Impresa dovrà spruzzare acqua sullo strato di appoggio immediatamente prima del getto del calcestruzzo ed usare tempestivamente il prodotto filmogeno di curing.

  - ESECUZIONE DEI GIUNTI O DEGLI ANCORAGGI

La macchina a casseforme scorrevoli realizzerà la lastra in calcestruzzo ad armatura continua secondo un unico nastro senza soluzione di continuità di larghezza pari a quella del cassonetto, dello spessore e con le quote previste in progetto. Si prevede soltanto la formazione di giunti trasversali, in corrispondenza delle riprese di lavoro giornaliere e in corrispondenza delle sezioni di passaggio tra due diversi tipi di pavimentazione, nonché dei giunti per opere d’arte.

Si distingueranno quindi due tipi di giunti trasversali:

- di costruzione;

- di cambio pavimentazione (per pavimentazione diversa o per presenza opere d’arte).

    - GIUNTI TRASVERSALI DI COSTRUZIONE

I giunti di arresto di cantiere verranno eseguiti alla fine di ogni giornata di lavoro e nel caso di una interruzione per tempi superiori a quelli di inizio presa del calcestruzzo. Nella stagione calda si dovranno considerare tali, interruzioni di lavoro di durata superiore a 30 minuti.

Il giunto trasversale di costruzione verrà realizzato disponendo una cassaforma liscia trasversalmente alla direzione di avanzamento della macchina. Tale cassaforma dovrà consentire il passaggio delle armature sia correnti longitudinali sia di rinforzo.

L’armatura di rinforzo della zona terminale sarà quella indicata nel progetto e dovrà essere posta in opera dopo la pulizia della superficie di appoggio della lastra; dovranno essere accuratamente rimossi gli eventuali sfridi di materiale presenti nella zona armata sede della ripresa del getto. La mancata pulitura di questa zona terminale, tra la cassaforma trasversale ed il punto dove la macchina si è arrestata e/o la mancata posa dell’armatura terminale di rinforzo, comporterà una penale del 2% (due per cento) sull’importo di tutte le lavorazioni della giornata.

Tale penale potrà essere applicata anche nel caso in cui tale mancata pulitura o la mancata posa dell’armatura terminale di rinforzo venga riscontrata a posteriori nel momento in cui si debba procedere a riparazioni per rotture della lastra in prossimità di tali giunti; in tale caso anche la riparazione della lastra rimarrà a carico dell’impresa esecutrice dei lavori.

Il calcestruzzo di riempimento avrà caratteristiche analoghe al materiale posto in opera con la macchina a cassaforma scorrevoli, sarà trasportato con l’ausilio di autobetoniera e la sua compattazione avverrà mediante vibratori e finitura manuale.

    - GIUNTI TRASVERSALI DI DILATAZIONE

I giunti trasversali di dilatazione sostituiscono gli ancoraggi e sono usati alla transizione tra la pcp e altri tipi di pavimentazione, oppure all’approccio ed alla uscita da opere d’arte. Saranno costituiti da giunti a tampone viscoelastico con i supporti previsti in progetto ,salvo diversa soluzione, sempre indicata nelle tavole progettuali. I giunti saranno eseguiti con i materiali e le regole indicate nelle N.T.A. sezione opere d’arte quando non diversamente qui specificato.

      - GIUNTI DI TRANSIZIONE TRA PAVIMENTAZIONI

I giunti trasversali di dilatazione, disposti ortogonalmente all’asse stradale, saranno ottenuti inserendo nel getto apposite tavolette di materiale idoneo denominate in seguito "interno di giunto", deformabili, da lasciare in posto a costituire, nello stesso tempo, il giunto ed il suo riempimento.

Le tavolette dovranno avere un'altezza uguale a quella della lastra in calcestruzzo.

La posa in opera delle tavolette dovrà essere preliminare al getto e con tutti gli accorgimenti e la cura necessari perché il giunto risulti rettilineo, regolare e della larghezza stabilita. Gli spigoli dei giunti dovranno essere perfettamente profilati.

L'interno di giunto, dello spessore di 2 cm sarà costituito da materiale compressibile approvato dalla D.L.; esso sarà attraversato da fori in corrispondenza del passaggio delle barre di trasferimento e fissato ad angolo retto rispetto alla superficie della lastra.

La deformazione della parte superiore del materiale compressibile non dovrà essere superiore a 13 mm sotto l'azione di un carico di 130 Kg distribuito su una lunghezza di 60 cm applicato perpendicolarmente ad esso a metà altezza ed al centro tra due successivi punti di fissaggio della gabbia allo strato di supporto.

I bordi delle lastre contigue, salvo diversa prescrizione, saranno collegati attraverso i giunti trasversali di dilatazione con barre di trasferimento di diametro 30 mm, di lunghezza di 45 cm spaziati di 30 cm l'uno dall'altro disposti in senso longitudinale.

Si dovranno impiegare i necessari dispositivi per assicurare e mantenere l'esatta posizione dei tondini durante il getto, l’ancoraggio di una estremità ad una delle lastre ed il libero scorrimento dell'altra estremità nella lastra contigua, senza possibilità di spostamenti in senso verticale.

Le barre di trasferimento saranno poste a metà spessore della lastra con tolleranza di ± 20 mm. Saranno ancorate saldamente a cestelli o gabbie metalliche costituite da tondini di ferro del diametro di 8 mm; l'insieme delle barre montate sulle gabbie, quando assoggettato ad una sollecitazione costituita da due forze di 10 kg applicati verticalmente o orizzontalmente ai due estremi delle barre in senso opposto l'una all'altra, non si dovrà deformare oltre i limiti seguenti:

- deformazione di 3 mm, due terzi del numero delle barre;

- deformazione di 4.5 mm, un terzo del numero delle barre meno una;

- deformazione di 7.5 mm, una sola barra.

Le gabbie saranno fissate sulla superficie del misto cementato in modo tale che le barre, dopo la posa in opera del calcestruzzo, rientrino nelle tolleranze consentite e precisate nel seguito.

Le barre sorrette dalle gabbie dovranno essere parallele alla superficie finita della pavimentazione e parallele all'asse della semicarreggiata con le seguenti tolleranze:

- ± 4.5 mm per tutte le barre;

- ± 3.0 mm per due terzi delle barre;

l’allineamento di ogni barra non dovrà differire da quello delle barre adiacenti di più di 4.5 mm in tutti i piani.

Dopo le operazioni di posa in opera, l'allineamento delle barre dovrà rientrare entro tolleranze doppie rispetto a quelle sopra prescritte.

Le barre saranno inoltre saldate al supporto alternativamente per l'una o per l'altra delle loro estremità, esse dovranno scorrere all'estremità opposta entro una guaina rigidamente fissata con il supporto. L'estremità munita di una guaina dovrà consentire alla barra un movimento di 2 cm. Le barre saranno unte lungo tutta la mezza lunghezza che può scorrere entro la guaina.

      - GIUNTI IN CORRISPONDENZA DI OPERE D’ARTE

Verranno realizzati in corrispondenza del passaggio fra pavimentazione con lastra e pavimentazione su ponte o viadotto o sottovia altro.

Verranno realizzati come apposito disegno di progetto, provvedendo con adeguati accorgimenti a lasciare scoperti i ferri d‘armatura in corrispondenza al bordo del giunto.

Particolare attenzione deve porsi per garantire la costanza della luce libera fra le facce contigue della lastra e la soletta dell’opera d’arte.

Il dispositivo di giunto sarà quello previsto in progetto; terminata la posa di quest’ultimo, si provvederà con un getto di sutura - raccordo a regolarizzare le superfici di passaggio.

      - LASTRE SOMMERSE

Le lastre, se presenti nel progetto, saranno poste in opera nei tratti di transizione con la pavimentazione di tipo flessibile. normalmente questo passaggio è realizzato con giunti a tampone o di tipo acciaio gomma come per l’approccio ai ponti.

Il calcestruzzo sarà in tutto analogo a quello delle lastre di cui all’art. 6.3 e sarà gettato a mano secondo le sagome, gli spessori e le dimensioni indicate nei disegni di progetto.

Le lastre saranno armate con rete elettrosaldata di cui al punto 6.2.8. disposta alla profondità indicata nei disegni di progetto ed ancorata saldamente alla superficie dello strato in misto cementato.

Non è prevista l’esecuzione delle operazioni di finitura superficiale. Per tutte le altre caratteristiche, fasi costruttive e tolleranze vale quanto detto per la lastra in calcestruzzo ad armatura continua.

Le lastre sommerse saranno collegate alla lastra in calcestruzzo ad armatura continua mediante le barre di compartecipazione indicate in progetto.

  - DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO O BLOCCHI TERMINALI

Saranno realizzati in corrispondenza dei viadotti ed all’inizio ed alla fine della pavimentazione.

Si procederà, prima dell’inizio delle operazioni di posa in opera della lastra in calcestruzzo, alla effettuazione degli scavi a sezione obbligata necessari per la realizzazione degli ancoraggi, scavi comprensivi della demolizione del misto cementato se presente; verranno quindi posizionati i ferri d’armatura e si procederà infine al getto del cls fino alla quota indicata nei disegni di progetto curando la predisposizione dei ferri d’attesa e la sagomatura della superficie del getto in modo da favorire la trasmissione degli sforzi di taglio in corrispondenza di detta superficie di ripresa.

Il calcestruzzo sarà in tutto analogo a quello della lastra e sarà gettato a mano secondo le sagome e le dimensioni indicate nei disegni di progetto. Il calcestruzzo sarà opportunamente vibrato con vibratori ad ago. Al momento della posa in opera dell’armatura corrente e di quella di rinforzo della lastra, si provvederà alla sistemazione dei ferri di collegamento fra ancoraggi e lastra e quindi alla successiva posa in opera del calcestruzzo che sarà effettuata negli spessori indicati nei disegni di progetto.

I ferri di armatura degli ancoraggi saranno dello stesso tipo di quelli adoperati per la lastra ad armatura continua.

  - AUTORIZZAZIONE PER LA TRANSITABILITÀ DELLA LASTRA

Sulla lastra in calcestruzzo ad armatura continua non potrà circolare alcun veicolo prima che siano trascorse almeno 72 ore dall’esecuzione dei getti salvo diversa indicazione del progetto con verifica delle resistenze raggiunte dal calcestruzzo al momento dell’apertura. A tale scopo l’Impresa dovrà predisporre gli opportuni accorgimenti per evitare che autoveicoli di qualsiasi tipo possano anche accidentalmente transitare sulla lastra prima del termine sopraindicato e comunque dovrà provvedere alla riparazione dei danni arrecati da veicoli che non abbiano rispettato i segnali di divieto. La D.L. dopo aver accertato che la resistenza a compressione raggiunta dal calcestruzzo sia almeno di 40 N/mm2 (400 kgf/cm2), determinata su provini maturati all’aperto in condizioni analoghe a quelle della lastra, potrà autorizzare il transito dei mezzi di cantiere ed i lavori di ricopertura della lastra con i materiali previsti per l’intervento di ripristino concordato con la D.L. e compatibili con le prescrizioni delle N.T.A..

  - METODI DI PROVA E CONTROLLI

    - LABORATORIO DI CANTIERE

Nel cantiere verrà installato a cura dell’Impresa un laboratorio dotato di personale e di mezzi adeguati ad effettuare le seguenti determinazioni, con le frequenze e le modalità specificate in seguito:

  - analisi granulometrica (preferibilmente mediante setacci) degli aggregati lapidei;

  - perdita in massa per abrasione (”Los Angeles”);

  - equivalente in sabbia;

  - assorbimento di umidità degli aggregati;

  - temperatura del cemento;

  - temperatura dell’aria;

  - cedimento al cono;

  - consistenza VèBè;

  - contenuto d’aria del calcestruzzo;

  - contenuto di cemento del calcestruzzo.

  - resistenza meccanica a compressione ed a trazione (per flessione ed indiretta o brasiliana) del calcestruzzo indurito.

Queste determinazioni verranno eseguite sotto la supervisione della D.L. che in tal caso si avvarrà di personale del Laboratorio della Committente distaccato presso l’impianto di confezionamento od il cantiere di posa in opera.

Il laboratorio di cantiere dell’Impresa dovrà essere attrezzato sia per la confezione e stagionatura sia per la rottura a compressione ed a trazione (per flessione ed indiretta o brasiliana) dei provini di calcestruzzo. L’elenco delle apparecchiature di prova di tale laboratorio di cantiere andrà fornito alla D.L. all’inizio del cantiere unitamente ai certificati relativi alla verifica della taratura delle presse, effettuata ad intervalli di tempo prefissati e secondo procedure normate, da centri riconosciuti nell’ambito della rete del Servizio di Taratura in Italia. Copia di tali certificati andrà conservata nel citato laboratorio unitamente ai documenti inerenti alla manutenzione di tali apparecchiature.

La D.L. potrà richiedere anche l’attrezzatura per la stagionatura accelerata (vapore saturo) di una parte dei provini di controllo, in modo da poter disporre di una valutazione anticipata dell’andamento delle resistenze meccaniche.

Qualora a giudizio della D.L. le attrezzature ed il personale del laboratorio di cantiere dell’Impresa non siano sufficienti per assicurare i tipi e la frequenza delle prove di seguito specificate, la D.L. chiederà l’intervento di personale ed attrezzature del laboratorio della Committente che provvederà, a spese dell’Impresa, ad eseguire i prelievi e le relative prove.

Tutti i risultati dei controlli di seguito prescritti saranno messi a disposizione della D.L. e riportati su un apposito registro o supporto magnetico.

    - CONTROLLI SUI MATERIALI COMPONENTI

Le diverse frazioni granulometriche di aggregati lapidei utilizzate per gli impasti, opportunamente prelevato in modo tale da garantire la rappresentatività dei campioni, verranno sottoposte ad analisi granulometrica con le modalità di cui alla UNI 8520-84 parte 5a.

Tale controllo, eseguito tramite l’impiego di setacci appartenenti alla serie citata in 6.2.1., verrà ripetuto almeno una volta al giorno.

Sull’aggregato lapideo di tipo fine verrà effettuato con la stessa frequenza il controllo dell’equivalente in sabbia secondo le modalità di cui alla UNI 8520-84 parte 15a.

Sulle frazioni granulometriche di aggregati lapidei di tipo grosso utilizzati, verrà effettuata ogni 10 giorni la determinazione della perdita di massa per abrasione (“Los Angeles”) con le modalità di cui alla UNI 8520-84 parte 19a.

Sulle frazioni granulometriche di aggregati lapidei utilizzati verrà effettuata una misura di umidità secondo le modalità di cui alla UNI 8520-84 parte 13a e 16a, sia prima dell’inizio degli impasti giornalieri sia successivamente ad ogni precipitazione atmosferica o in altra circostanza richiesta dalla D.L.. Del risultato di tale prova si terrà conto per la determinazione del quantitativo di acqua da aggiungere nell’impasto del calcestruzzo e nelle successive verifiche della composizione.

Qualora la D.L. ritenesse opportuno verificare la natura e la qualità degli aggregati lapidei di approvvigionamento, potranno essere ripetute, secondo i rispettivi riferimenti normativi indicati nel paragrafo 6.2.1, le prove effettuate per l’accettazione della miscela, quali ad esempio:

  - esame petrografico;

  - contenuto di solfati;

  - contenuto di cloruri solubili;

  - potenziale reattività in presenza di alcali;

  - insensibilità al gelo;

  - coefficiente di forma.

Inoltre dovrà essere misurata, almeno due volte al giorno, la temperatura del cemento prelevato nelle autobotti di approvvigionamento dal cementificio (vedi paragrafo 6.2.12) al momento dell’approvvigionamento dell’impianto e prima del loro scarico. La D.L. richiederà all’Impresa la raccolta delle certificazioni del produttore di cemento e relative ai controlli di stabilimento. Quanto sopra riportato è sinteticamente indicato in tab.1.

TABELLA N  1

CONTROLLI PERIODICI SUI MATERIALI COMPONENTI IL CALCESTRUZZO

|  | CARATTERISTICA | PRESCRIZONI LIMITE E/O TOLLERANZE AMMESSE | MODALITÀ DI PROVA | FREQUENZA DI ESECUZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curva granulometrica delle frazioni di aggregato grosso | ± 5% | UNI 8520-84 parte 5° | Almeno 1 volta al giorno |
| 2 | Curva granulometrica delle frazioni di aggregato fino con verifica di composizione e modulo di finezza | vedi punto 6.2.1.2 ± 3% sulla curva granulometrica ± 0.2% sul modulo di finezza | UNI 8520-84 parte 5° | Almeno 1 volta al giorno |
| 3 | Equivalente in sabbia |  80 | UNI 8520-84 parte 15° | Almeno 1 volta al giorno |
| 4 | Umidità delle frazioni granulometriche di aggregato lapideo |  | UNI 8520-84 parte 13° e parte 16° | Almeno 1 volta al giorno e comunque dopo precipitazione atmosferica e prima dell’inizio degli impasti giornalieri |
| 5 | Temperatura del cemento utilizzato in cantiere | vedi punto 6.2.12 |  | Almeno 2 volte al giorno sulle autobotti di approvvigionamento |

    - CONTROLLI SUL CALCESTRUZZO

      - CONTROLLI SUL CALCESTRUZZO FRESCO

La verifica della composizione del calcestruzzo (ovvero in particolare la curva granulometrica del combinato anche essa determinata con l’impiego dei setacci della serie citata in 6.2.1., il contenuto di cemento ed il rapporto acqua /cemento) andrà determinata almeno 1 volta al giorno, secondo le modalità di cui alla UNI 6393-88.

La percentuale di aria inclusa, se l’additivo aerante è prescritto, sarà determinata almeno una volta al giorno secondo le modalità di cui alla UNI 6395-72. In caso contrario andrà determinata per l’impiego nella verifica della composizione del calcestruzzo, così come la determinazione della massa volumica apparente, quest’ultima secondo le modalità di cui alla UNI 6394-83 parte 1a.

La consistenza del calcestruzzo dovrà essere misurata ogni 120 m3 ed almeno una volta all’ora sia mediante abbassamento al cono di Abrams sia tramite prova VèBè, rispettivamente secondo le modalità di cui alle UNI 9418-89 e 9419-89. Tali determinazioni andranno effettuate anche sugli impasti impiegati per confezionare le serie di provini destinate al controllo delle resistenze meccaniche del calcestruzzo.

Il prelievo del calcestruzzo, secondo le modalità di cui alla UNI 6126-72, andrà effettuato presso l’impianto di confezionamento o dal ribaltabile od allo scarico della betoniera; inoltre i controlli sulla consistenza andranno ripetuti sul calcestruzzo prelevato presso il cantiere di posa in opera secondo quanto indicato al punto 6.3.4 o dal ribaltabile o davanti alle coclee della macchina a casseforme scorrevoli. Infatti a discrezione della D.L. il calcestruzzo per il confezionamento dei provini, previa disponibilità delle relative attrezzature per l’effettuazione regolare ed in sicurezza di tale operazione, potrà anche essere prelevato nel cantiere di posa in opera.

      - CONTROLLI DI RESISTENZA MECCANICA

Sono previste prove di resistenza meccanica a compressione (UNI 6132-72), prove di resistenza a trazione per flessione (UNI 6133-72) ed a trazione indiretta (UNI 6135-72) su provini confezionati prelevando il calcestruzzo fresco all’impianto secondo le indicazioni del paragrafo precedente 6.13.3.1.

Si confezioneranno giornalmente almeno 12 provini per la prova di resistenza meccanica a compressione, almeno 8 per la resistenza a trazione per flessione ed almeno 12 per la resistenza a trazione indiretta.

I prelievi effettuati saranno almeno 2 nel corso della giornata, preferibilmente uno all’inizio ed uno verso la fine della giornata di lavoro. Sia per la resistenza a compressione sia per la trazione indiretta verranno confezionate due serie di tre provini rispettivamente di forma cubica e cilindrica per ciascun prelievo da sottoporre a prova rispettivamente a 3 e 28 giorni di maturazione. Per la resistenza a trazione per flessione verranno confezionate due serie di due provini di forma prismatica per ciascun prelievo da sottoporre a prova rispettivamente a 3 e 28 giorni di maturazione.

La D.L. preciserà di volta in volta, in funzione della granulometria degli aggregati lapidei, dell’attrezzatura vibrante della macchina di stesa impiegata e della temperatura media giornaliera nella stagione in cui si effettuano i getti:

  - le dimensioni dei provini;

  - il metodo di compattazione degli stessi;

  - la temperatura di maturazione;

ed ogni altro elemento che, secondo le citate norme UNI, debba venire scelto al momento delle prove. Nel caso di maturazione accelerata si seguirà il seguente ciclo:

  - 1 ora di pre stagionatura;

  - 1 ora di innalzamento della temperatura mediante insufflazione di vapore saturo;

  - 4 ore in ambiente saturo di vapore alla temperatura di 65-70 °C.

Una volta avviato, il cantiere sarà fermato se per due giorni consecutivi le prove eseguite dopo una maturazione di tre giorni avranno fornito valori di resistenza meccanica insufficienti (inferiori al 10% dei valori fissati). In questo caso l’impianto di confezionamento del calcestruzzo non verrà rimesso in funzione se non dopo un controllo completo delle macchine, dei dosatori degli aggregati e del cemento, e dopo che si sarà presa ogni misura per rimediare alle insufficienze constatate.

Sulla base del programma di apertura al traffico delle tratte comprese tra due scambi successivi, la D.L. indicherà le sezioni in corrispondenza delle quali occorrerà procedere presso il cantiere di stesa al prelievo di una serie di tre provini di calcestruzzo per l’effettuazione della prova di resistenza a compressione volta all’accertamento del raggiungimento del requisito minimo necessario (vedi paragrafo 6.12 sull’autorizzazione per la transitabilità della lastra).

L’insieme di questi controlli sarà a carico dell’Impresa. Quanto sopra riportato è sinteticamente indicato in tabella 2.

TABELLA n° 2

CONTROLLI SUL CALCESTRUZZO E SULLA LASTRA ESEGUITI PRESSO IL LABORATORIO DI CANTIERE

|  | CARATTERISTICA | PRESCRIZIONI LIMITE E/O TOLLERANZE AMMESSE | MODALITÀ DI PROVA | FREQUENZA DI ESECUZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curva granulometrica delle frazioni granulometriche | ± 3% sull’aggregato fine ± 5% sull’aggregato grosso | UNI 8520-84 parte 5a | almeno 2 volte al giorno |
| 2 | Dmax aggregato |  31.5 mm | UNI 8520-84 parte 5° | almeno 2 volte al giorno |
| 3 | Dosaggio di cemento e curva granulometrica del combinato |  375 Kg/m3 ± 2.5% | UNI 6393 - 88 UNI 8520-84parte 5a | almeno 1 volta al giorno |
| 4 | Rapporto A/C |  0.40 n.s.s.a. | UNI 6393 -88 | almeno 1 volta al giorno |
| 5 | Contenuto di aria |  5.0% ± 1.0% (1) | UNI 6395-72 | almeno 1 volta al giorno (2) |
| 6 | Consistenza (Slump) |  30 mm | UNI 9418 - 89 | ogni 120 m3 e almeno 1 volta ora |
| 7 | Consistenza (VèBè) | 10 s (3) | UNI 9419- 89 | ogni 120 m3 e almeno 1 volta ora |
| 8 | Ritiro |  0.03 % | UNI 7086-72 UNI 6555-73 | (4) |
| 9 | Resistenza a Compressione Prelievi in impianto ed Alla stesa | 3 gg (°) R  40 N/mm2 28 gg R 50 N/mm2 | UNI 6132-72 | 12 provini al giorno prelevati in impianto (ovvero 2 prelievi distinti al giorno) e % (*) |
| 10 | Resistenza a compressione carotaggi su lastra (Ø 100 mm) | Eventualmente sulle sezioni di resistenza insufficiente con la frequenza indicata dalla D.L. | UNI 6132-72 |  |
| 11 | Resistenza a trazione per flessione | 3 gg (°) R 4.5 N/mm2 28 gg R  5.5 N/mm2 | UNI 6133-72 | 8 provini al giorno (ovvero 2 prelievi distinti al giorno) |
| 12 | Resistenza a trazione indiretta | 3 gg (°) 2.5  R  4.5 N/mm2 28 gg 3.1  R  5.5 N/mm2 | UNI 6135-72 | 12 provini al giorno (ovvero 2 prelievi distinti al giorno) |
| 13 | Resistenza a trazione indiretta carotaggi su lastra (Ø 100 mm) | Eventualmente sulle sezioni di resistenza insufficiente con la frequenza indicata dalla D.L. | UNI 6135-72 |  |
| 14 | Resistenza ai cicli di gelo-disgelo | Nessuna degradazione dopo 10 cicli | UNI 7087-72 | (4) |

(1)  Se prescritto l’uso di additivo aerante

(2)  Se non è prescritto l’additivo il valore di confronto è quello determinato nello studio di formulazione

(3)  Su calcestruzzo fresco prelevato come indicato in 6.13.3.1.

(4)  Soltanto al momento dell’accettazione della miscela

(*)  3 provini prelevati alla stesa per la verifica della transitabilità quando richiesto dalla D.L.

(°)  Salvo diversa richiesta del progetto.

      - CONTROLLI SUI PROVINI DI CALCESTRUZZO PRELEVATI DALLA LASTRA

Se una serie di provini confezionati con calcestruzzo prelevato secondo quanto specificato al paragrafo 6.13.3.2, avrà dato risultati insufficienti delle resistenze meccaniche dopo 3 giorni di maturazione si sottoporrà a prova immediatamente una seconda serie di provini confezionati nella stessa giornata. Se le resistenze saranno ancora insufficienti l’Impresa sarà tenuta a prelevare, a sue spese, provini cilindrici mediante carotaggio nella parte di lastra corrispondente alla giornata di stesa del calcestruzzo di resistenza insufficiente e nelle sezioni indicate dalla Direzione Lavori. Sarà facoltà dell’Impresa intensificare il prelievo dei campioni onde individuare con maggiore precisione le zone di resistenza insufficiente. Le carote dovranno avere il diametro di 100 mm ed altezza pari a quella massima ottenibile dallo spessore della lastra. Bisognerà porre la massima cura nell’evitare la presenza di porzioni di barre di armatura nelle carote. Su tali carote si procederà alla determinazione della resistenza a compressione ed a trazione indiretta.

Utilizzando in un primo momento i risultati delle prove eseguite in sede di formulazione della miscela e di controllo del calcestruzzo in opera (vedi paragrafo 6.2.6) dovrà essere ricavata una relazione tra la resistenza a trazione per flessione su travetti prismatici e la resistenza a trazione indiretta sui provini cilindrici (carote) in maniera tale che procedendo al prelievo di carote risulti possibile controllare non solo quest’ultima resistenza ma la flessione tramite la relazione sopracitata e le correzioni dei valori delle resistenze per tenere conto delle diverse dimensioni dei provini utilizzati per stabilire la correlazione rispetto alle carote. Sulla base di tali risultati la D.L. potrà eventualmente ordinare la demolizione delle sezioni di lastra ritenute carenti dal punto di vista delle resistenze meccaniche.

  - CONTROLLI DA CERTIFICARE SUI MATERIALI COMPONENTI, SUL CALCESTRUZZO E SULLA LASTRA

Nel corso dei lavori la D.L. specificherà il numero ed il tipo degli eventuali ulteriori provini che dovranno essere, a spese dell’Impresa, sia confezionati in cantiere sia prelevati dalla lastra e, sempre a spese dell’impresa, inviati al laboratorio della Committente che provvederà all’esecuzione delle prove, all’elaborazione dei risultati ed alla redazione dei relativi certificati che dovranno essere allegati alla contabilità finale. La D.L. per stabilire il numero ed il tipo di provini potrà fare riferimento alla tabella n° 3 di seguito riportata.

TABELLA n° 3

CONTROLLI DA CERTIFICARE SUI MATERIALI COMPONENTI, SUL CALCESTRUZZO E SULLA LASTRA

|  | TIPO DI PROVA | FREQUENZA DI ESECUZIONE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Curva granulometrica delle frazioni di aggregati lapidei | Su ciascuna frazione granulometrica ogni 4000 m3 o almeno settimanale |
| 2 | Equivalente in sabbia | Ogni 4000 m3 o almeno settimanale |
| 3 | Composizione del calcestruzzo (vedi punti 1, 2, 3 o 4 della tabella n° 2) | Ogni 4000 m3 o almeno settimanale |
| 4 | Consistenza (Slump e VèBè) | Ogni 1000 m3 |
| 5 | Resistenza a compressione a) prelievi in impianto b) carotaggi su lastra | a) ogni 4000 m3 o almeno settimanale b) 3 ogni 4000 m2 (carote di Ø = 100 mm) |
| 6 | Resistenza a trazione per flessione prelievi in impianto | 1 ogni 4000 m3 o almeno settimanale |
| 7 | Resistenza a trazione indiretta prelievi in impianto | 1 ogni 4000 m3 o almeno settimanale |
| 8 | Verifica omogeneità calcestruzzo e spessore lastra carotaggi su lastra (diametro 50 mm) | 1 ogni 100 m di lastra |
| 9 | Verifica della percentuale dei vuoti (aria inclusa) su provini prelevati dalla lastra tramite carotaggio | 2 ogni 4000 m2 (carote di Ø = 100 mm) |

A prescindere dai controlli di resistenza del calcestruzzo della lastra effettuati su carote secondo le modalità indicate al paragrafo 6.13.3.3, conseguenti ad una insufficiente resistenza dei provini confezionati in cantiere, verrà comunque analogamente effettuato ogni 4000 m2 di lastra il prelievo, mediante carotaggio, di 3 provini cilindrici aventi diametro di 100 mm. Su tali carote si determinerà la resistenza a compressione alla scadenza dei 28 giorni di maturazione.

Nel caso di uso di additivo aerante dovranno essere prelevati ulteriori 2 provini cilindrici aventi diametro di 100 mm per il controllo della percentuale dei vuoti che non dovrà risultare superiore al 6% e non inferiore al 4%.

I risultati delle prove di resistenza meccanica effettuate sui provini ricavati dalle carote impiegate per la determinazione della resistenza meccanica a compressione verranno posti in relazione con quelli delle prove effettuate sui provini confezionati nel cantiere di posa in opera. La Direzione Lavori al fine di valutare l’omogeneità del calcestruzzo lungo lo spessore della lastra richiederà il prelievo, ogni 100 m di lastra, di provini cilindrici di diametro 50 mm mediante carotaggio a tutto spessore. L’onere di tale operazione sarà sostenuto interamente dall’Impresa.

  - CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DELLA SUPERFICIE DEL MISTO CEMENTATO

In caso di utilizzazione di macchine a casseforme scorrevoli si procederà alla verifica delle quote di punti situati sui bordi e sull’asse della strisciata, su profili trasversali distanziati al massimo di 10 metri ed al controllo di irregolarità tramite il regolo da 3 metri.

  - CONTROLLO DELLO SPESSORE DELLA LASTRA

Le operazioni di controllo e di verifica dello spessore della lastra avranno inizio immediatamente prima e subito dopo la posa in opera del calcestruzzo.

Il controllo consisterà nel rilevare negli stessi punti la quota superiore dello strato in misto cementato e la quota della lastra finita rispetto a punti di riferimento prefissati.

Tutto quanto occorre per questi controlli sarà a carico dell’Impresa nei limiti di 5 (cinque) rilevamenti topografici lungo un allineamento longitudinale per ogni 1000 m² di lastra posta in opera.

Lo spessore di tali 1000 m² di lastra saranno calcolati con la media dei 5 rilevamenti.

Sul calcestruzzo indurito la Direzione dei Lavori potrà inoltre eseguire controlli a posteriori per carotaggio e far determinare lo spessore medio del rivestimento per mezzo di 5 carote da 50 mm eseguite ogni 2250 m² di lastra come visto nel 6.14.

Se risulterà un sotto spessore medio superiore a 5 mm, si applicherà alla superficie della lastra affetta da tale sotto spessore la riduzione di prezzo fissata al punto 6.19.1.

Resteranno escluse da questo calcolo le porzioni di lastra dove si saranno rilevati sotto spessori di 15 mm o superiori: in queste zone si procederà ad un ulteriore carotaggio come di seguito indicato.

Se una carota rivelerà un sotto spessore di 15 o più millimetri, si eseguiranno immediatamente due altre carote a 5 m dalla precedente, da una parte e dall’altra di quella, lungo l’asse longitudinale della lastra. Se si otterranno ancora dei sotto spessori di 15 o più millimetri, si proseguirà il carotaggio ad intervalli crescenti di 10, 15, 20 metri ecc. fino a che non si otterranno risultati soddisfacenti.

Delimitate le zone che comportano tali sotto spessori, dove i sotto spessori sono compresi fra 15 e 24 mm, si applicherà alla loro superficie una riduzione di prezzo fissata al punto 6.19.1.

Dove il sotto spessore risulterà di 25 o più millimetri, la lastra verrà invece demolita con il procedimento della idro demolizione e rifatta a spese dell’Impresa.

Previa taratura con carote sarà possibile in alternativa la misura di spessore con apparecchio ARGO . In questo caso la lavorazione sarà suddivisa in tronchi omogenei di famiglie di spessore differenziato di 5 mm l’una dall’altra. Le penali saranno applicate alle famiglie di spessore inferiore a quello di progetto (art.6.19.1.)

  - CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DEL PIANO VIABILE

Il controllo della regolarità della lastra si articolerà come segue:

  - un controllo del profilo longitudinale ad alto rendimento;

  - un controllo del profilo trasversale mediante regolo.

    - CONTROLLO DEL PROFILO LONGITUDINALE

Il controllo verrà eseguito su tutta la superficie della lastra dopo almeno 72 ore dalla esecuzione.  Si misurerà il CP (coefficiente di Planarità) vedi art. 11.2.

    - CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ LONGITUDINALE

Il controllo della regolarità della stesa sarà effettuato mediante l’apparecchio “ARAN”, secondo le modalità riportate all’art.11.2.

    - CONTROLLO AL REGOLO DEL PROFILO TRASVERSALE DELLA STESA - REQUISITI

Il profilo trasversale ogni 3 metri sarà controllato per mezzo di un regolo rigido di 3 m di lunghezza, sul calcestruzzo indurito entro 24 ore dalla sua esecuzione.

In caso di dislivelli superiori a 5 mm potrà essere richiesta l’eliminazione del dislivello mediante molatura.

Se dopo le correzioni vi saranno ancora dislivelli trasversali superiori a 10 mm la D.L. potrà esigere la demolizione delle parti della lastra affette da tali dislivelli ed il rifacimento a cura ed a spese dell’Impresa.

  - PENALI CONSEGUENTI A CARENZE STRUTTURALI

La lastra in conglomerato cementizio ad armatura continua in opera sarà compensata con i relativi prezzi di elenco, per metro quadrato di superficie.

Ai prezzi di elenco, nel caso di mancata rispondenza degli spessori e della qualità strutturale delle lastre a quelle prescritte, saranno applicate le detrazioni indicate nel seguito.

Nessun compenso potrà venire concesso per sospensioni dei lavori di stesa che la Direzione dei Lavori abbia imposto a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli o comunque per altre giustificate ragioni.

    - RESISTENZA INSUFFICIENTE DEL CALCESTRUZZO

Qualora le resistenze a compressione o a flessione su provini confezionati in cantiere o su carote siano a 28 o più giorni del 10% inferiori ai valori fissati, le lastre verranno pagate solo per l’80% del prezzo unitario di elenco.

    - VARIAZIONI DELLO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE

Il sotto spessore eventualmente riscontrato (punto 6.16.) non verrà penalizzato se risulterà in media inferiore a 5 mm.

Se il sottospessore supererà 5 mm, il prezzo di elenco della pavimentazione in calcestruzzo andrà ridotto del coefficiente di riduzione seguente :

(1  -  ( Sm / Sp - 5 ) 3 ) 1000

dove:

Sm = 	spessore medio misurato della lastra in calcestruzzo ad armatura continua in

mm (o spessore della famiglia nel caso di rilievo con ARGO);

Sp = 	spessore nominale di progetto della lastra in calcestruzzo ad armatura

continua in mm.

Nel calcolo dello spessore medio nel caso della misura con carote, si terrà conto degli eventuali sopra spessori, esclusi quelli uguali o superiori a 10 mm.

Le lastre potranno essere idrodemolite (salvando l’armatura), a cura e spese dell’Impresa, se i sottospessori risulteranno maggiori o uguali di 25 mm.

    - FERRI DELL’ARMATURA CORRENTE E DI RINFORZO

Qualora le tolleranze per gli interassi dei ferri di armatura siano maggiori di quelle ammesse verrà applicata una penale del 20% del costo complessivo della PCP, calcolata su tutte le tratte in cui verrà riscontrata tale difformità.

  - PENALI CONSEGUENTI A CARENZE DI REGOLARITÀ SUPERFICIALE

Vedi Art.11.2.

    - CONTROLLO DEL PROFILO TRASVERSALE : PENALI

Nel caso sussistano nonostante le riparazioni previste, profili trasversali con dislivelli superiori a 5 mm ed inferiori a 10, sotto il regolo da 3 m, le superfici corrispondenti saranno penalizzate del 10 % del prezzo dell’intera pavimentazione.

Nel caso in cui i dislivelli superino i 10 mm e non si proceda alla demolizione, le superfici irregolari saranno penalizzate del 20 % del prezzo di cui sopra, intendendo per intera pavimentazione la lastra e ciò che ad essa andrà o è stato sovrapposto.

  - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA P.C.P.

Qualora si manifestino ammaloramenti localizzati della lastra (fenomeni di “punchout”)  devono essere predisposti opportuni interventi di riparazione definitiva della pavimentazione che dovranno essere eseguiti, salvo diverso avviso della Committente e/o della D.L., seguendo le operazioni descritte negli schemi di seguito riportati.

Nella fase di demolizione della lastra, previo parere favorevole della Committente (GST/MMN e SRC/RSL), potranno essere adottati nuovi metodi di demolizione del calcestruzzo con l’obiettivo di velocizzare ed industrializzare tali operazioni, riducendo al minimo le ripercussioni sullo strato sottostante. L’armatura del tratto di lastra interessato dalla demolizione dovrà essere disturbata il meno possibile dalle operazioni di demolizione del calcestruzzo e di rimozione del materiale frantumato.

Particolare attenzione andrà posta nel ripristino della continuità dell’armatura longitudinale garantendo una sufficiente sovrapposizione (almeno 40 volte il diametro) dei ferri esistenti tagliati con quelli nuovi (dello stesso tipo e diametro degli esistenti) e provvedendo ad un’idonea legatura dei ferri od in alternativa alla loro saldatura.

La miscela di calcestruzzo utilizzata per la ricostruzione della lastra demolita, pur mantenendo prestazioni non inferiori a quelle indicate nel progetto originario della lastra da riparare, dovrà essere confezionata con additivo di tipo espansivo; tale miscela sarà inoltre gettata a mano ed opportunamente vibrata con vibratori ad ago.

Rimangono valide tutte le prescrizioni riguardanti i materiali e il manufatto finito riportate nei precedenti articoli del presente capitolo.

In alcune situazioni, dettate da particolari condizioni climatiche o di traffico intenso che impediscono l’esecuzione immediata del predetto intervento di riparazione, e valutate di volta in volta dalla D.L., sarà possibile intervenire asportando la sola zona ammalorata di cls per tutta la larghezza e lo spessore della lastra e riempiendo successivamente tale cavità con conglomerato bituminoso.

- ARTICOLO  TRATTAMENTI SUPERFICIALI D’IRRUVIDIMENTO

  - MICROTAPPETI A FREDDO (TIPO MACRO SEAL)

    - DESCRIZIONE

Il microtappeto a freddo è costituito dall’applicazione di un sottile strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita.

La malta è formata da una miscela di inerti particolarmente selezionati, impastati a freddo con un bitume modificato ed emulsionato.

La miscelazione e la stesa sono effettuate con una apposita macchina semovente ed il trattamento, che normalmente non richiede rullatura, può essere aperto al traffico quasi immediatamente.

    - INERTI

Gli inerti, costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e continua, devono soddisfare particolari requisiti : pulizia, forma poliedrica, resistenza meccanica, all’abrasione e al levigamento.

Per l’aggregato grosso devono essere impiegati esclusivamente inerti frantumati di cava, con perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature (CNR B.U. n° 34/73), minore del 18% ; inoltre il coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. determinato su tali pezzature deve essere  0,46 (CNR B.U. n° 140 del 15.10.1992), la porosità  1,5% (CNR B.U. n° 65 del 18.05.1978), la quantità di frantumato deve essere 100%, il coefficiente di imbibizione 0,015 (CNR Fasc. IV/1953), i coefficienti di forma “Cf” e di appiattimento “Ca” inferiori od uguali rispettivamente a 3 ed a 1,58 (CNR B.U. n° 95 del 31.01.1984), la sensibilità al gelo20% (CNR B.U. n° 80 del 15.11.1980), lo spogliamento in acqua a 40°C deve essere 0% (CNR 80/80).

L’aggregato fino deve essere composto da sabbiea provenienti dia frantumazione.  La percentuale delle sabbie provenienti  da frantumazione non  dovrà  comunque essere inferiore all’85% della miscela delle sabbie.

In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoi  di da cui è ricavata per frantumazione la sabbia deve avere alla prova Los Angeles, (CNR B.U. n° 34/73 - Classe “C”) eseguita su granulato della stessa provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%.

La somma dei trattenuti in peso delle sabbie impiegate maggiore a 2 mm (maglia quadra) non deve superare nella curva granulometrica finale il 10% in peso quando le stesse sabbie provengono da rocce aventi un valore di C.L.A.  0,43.

L’equivalente in sabbia determinato sulla sabbia o sulla miscela delle due deve essere  80% (CNR B.U. n° 27/72).

    - ADDITIVI

Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte al  punto  8.5.2.  potranno essere integrati con filler di apporto (normalmente cemento Portland 325); gli additivi impiegati devono soddisfare i requisiti richiesti all’art. precedente punto 4.3.10.

    - MISCELE

Le miscele devono avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati in funzione dello spessore finale richiesto:

| Spessore minimo | 9 mm | 6 mm | 4 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Crivelli e Setacci UNI |  |  |  |
| 15 passante % | 100 | 100 | 100 |
| 10 “ “ | 85-100 | 100 | 100 |
| 5 “ “ | 55-75 | 55-80 | 85-100 |
| 2 “ “ | 36-55 | 30-55 | 58-83 |
| 0,4 “ “ | 14-28 | 14-28 | 22-36 |
| 0,18 “ “ | 8-19 | 8-19 | 11-22 |
| 0,075 “ “ | 4-10 | 5-10 | 6-10 |

Miscele con spessori finali diversi devono essere concordate di volta in volta con la D.L.

    - MALTA BITUMINOSA

Il legante bituminoso deve essere costituito da un bitume modificato ed emulsionato al 60% a rottura controllata, modificata con elastomeri sintetici incorporati in fase continua (acqua) prima dell’emulsionamento (art.3.,tab.3.3.5..).

Per la realizzazione dell’emulsione si dovrà esclusivamente  impiegare bitume di tipo “F” (Art.3, tab.3.2.3.).

Devono essere impiegati additivi chimici per facilitare l’adesione tra il legante bituminoso e gli inerti, per intervenire sul tempo di rottura dell’emulsione.

Il loro dosaggio, ottimizzato con uno studio di laboratorio, deve essere in funzione delle condizioni esistenti al momento dell’applicazione e specialmente in relazione alla temperatura ambiente e del piano di posa.

    - COMPOSIZIONE E DOSAGGI DELLA MISCELA

La malta bituminosa deve avere i seguenti requisiti:

| Spessore minimo |  | 9 mm | 6 mm | 4 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosaggio della malta | Kg/m2 | 13-20 | 8-14 | 6-10 |
| Dimensione max inerti | mm | 10-12 | 7-9 | 5-6 |
| Contenuto di bitume modificato residuo, % in peso sugli inerti | % | 5-7,5 | 6-8 | 7-10 |

    - ACQUA

L’acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo deve essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche.

    - CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA

Il confezionamento dell’impasto deve essere realizzato con apposita macchina impastatrice-stenditrice semovente costituita essenzialmente da:

  - Serbatoio dell’emulsione bituminosa

  - Tramoggia degli aggregati lapidei

  - Tramoggia del filler

  - Dosatore degli aggregati lapidei

  - Nastro trasportatore

  - Spruzzatore dell’emulsione bituminosa

  - Spruzzatore dell’acqua

  - Mescolatore

  - Stenditore a carter

Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo, connesso alla velocità di avanzamento della motrice, nelle seguenti fasi:

  - ingresso della miscela di aggregati e del filler nel mescolatore

  - aggiunta dell’acqua di impasto e dell’additivo

  - miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di inerti e del suo grado di umidità

  - aggiunta dell’emulsione bituminosa

  - miscelazione ed omogeneizzazione dell’impasto

  - colamento dell’impasto nello stenditore a carter

  - distribuzione dell’impasto nello stenditore, stesa e livellamento.

Prima di iniziare la stesa del microtappeto si deve procedere ad una energica pulizia della superficie stradale oggetto del trattamento, manualmente o a mezzo di mezzi meccanici: tutti i detriti e le polveri devono essere allontanati. In alcuni casi, a giudizio della D.L., si dovràdovrà procedere ad una omogenea umidificazione della superficie stradale prima dell’inizio delle operazioni di stesa.

In particolari situazioni la D.L. potrà ordinare, prima dell’apertura al traffico, una leggera saturazione del microtappeto a mezzo di stesa di sabbia di frantoio (da 0,5 a 1 daNKg. di sabbia per m2 di pavimentazione) ed eventualmente una modesta compattazione da eseguirsi con rulli in seguito specificati.

Al termine delle operazioni di stesa il microtappeto deve presentare un aspetto superficiale regolare ed uniforme esente da imperfezioni (sbavature, strappi, giunti di ripresa), una notevolissima scabrosità superficiale, una regolare distribuzione degli elementi litoidi componenti la miscela, assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.

In zone con sollecitazioni superficiali trasversali forti (curve ecc.) è opportuno che la malta bituminosa venga leggermente rullata prima dell’indurimento. La rullatura deve essere effettuata con apposito rullo gommato leggero a simulazione del traffico veicolare munito anche di piastra riscaldante per favorire l’evaporazione dell’acqua contenuta nella miscela stessa.

La produzione o la posa in opera del microtappeto deve essere interrotta con temperatura dell’aria inferiore ai 15°C ed in caso di pioggia.

  - MICROTAPPETI A FREDDO (TIPO MACRO SEAL) FIBRORINFORZATI

    - DESCRIZIONE

Il microtappeto fibrorinforzato a freddo (art.7.3.1.) è costituito dall’applicazione di un sottile strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita additivata con fibre minerali (art.3.,tab.3.4.2.) da impiegare in zone soggette a forti sollecitazioni superficiali e trasversali (curve, salite, ecc.)..

La malta è formata da una miscela di inerti particolarmente selezionati, impastati a freddo con un bitume modificato ed emulsionato.

La miscelazione e la stesa sono effettuate con una apposita macchina semovente ed il trattamento, che normalmente non richiede rullatura, può essere aperto al traffico quasi immediatamente.

    - INERTI

Valgono le prescrizioni art.7.1.2

    - ADDITIVI

Valgono le prescrizioni art.7.1.3..

    - MISCELE

Valgono le prescrizioni art.7.1.4..

    - FIBRE MINERALI

Mediante idonea apparecchiatura la malta bituminosa deve essere additivata con fibre minerali  in percentuali in peso riferite agli inerti variabili tra lo 0,6% e 1,0 %.

    - MALTA BITUMINOSA

Valgono le prescrizioni art.7.1.5..

    - COMPOSIZIONE E DOSAGGI DELLA MISCELA

La malta bituminosa deve avere i seguenti requisiti:

| Spessore minimo |  | 9 mm | 6 mm | 4 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosaggio della malta | Kg/m2 | 13-20 | 8-14 | 6-10 |
| Dimensione max inerti | mm | 10-12 | 7-9 | 5-6 |
| Contenuto di bitume modificato residuo, % in peso sugli inerti | % | 5-7,5 | 6-8 | 7-10 |
| Dosaggio fibre minerali, riferite agli inerti | % | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 |

    - ACQUA

L’acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo deve essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche.

    - CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA

Vedi punto 7.1.8.

  - TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI IRRUVIDIMENTO (MONO STRATO MONO GRANIGLIATURA) CON RESINA BICOMPONENTE ED INERTI SINTETICI (TIPO ITALGRIP)

    - DESCRIZIONE

Il trattamento consiste nell’operazione di irruvidimento del manto stradale da effettuare con inerti di elevate caratteristiche di resistenza all’abrasione ed all’urto, tramite resina bicomponente (art.3., tab 3.5.) da applicare sulla pavimentazione preesistente.

    - MATERIALI INERTI

L’inerte deve essere sintetico proveniente da residui di fusione di minerale di ferro-cromo al forno elettrico, privo di materiali rigonfianti quali calce libera o magnesio e senza tendenza alla disgregazione; esente da polveri o da materiali estranei o simili, e rispondere ai seguenti requisiti:

  - la perdita alla prova “D” della Los Angeles eseguita sulla pezzatura 3/5 mm deve essere minore od uguale a 22%;

  - il coefficiente di imbibizione, secondo le norme B.U. CNR fasc. IV/1953 deve essere minore od uguale a 0,015;

  - il coefficiente di levigatezza accelerato C.L.A. deve essere maggiore od uguale a 0,52;

  - il 5% in peso deve essere la percentuale massima consentita come trattenuto al crivello U.N.I. 5 mm e come passante al setaccio 10 ASTM;

  - l’inerte sintetico deve possedere una porosità dei granuli compresa tra il 2% e lo 0,7% (CNR B.U. n° 65 del 18 maggio 1978);

  - la massa volumica apparente dei granuli deve essere compresa tra 2,96 gr/cm3 e 3,00 gr/cm3 (CNR B.U. n° 63 del 15 maggio 1978);

  - i coefficienti di forma e di appiattimento devono essere rispettivamente inferiori od uguali a 3 ed 1,58 (CNR B.U. n° 95 del 31 gennaio 1984).

Altri materiali sintetici potranno essere usati, purché abbiano le stesse caratteristiche.

    - LEGANTE

Il legante deve essere una resina bicomponente (Art.3., tab 3.5.); i due componenti devono essere miscelati nel rapporto 2:1 in peso al momento dell’impiego e lavorati a temperature adeguate.

    - POSA IN OPERA

La superficie della strada deve essere vigorosamente spazzolata, per togliere la polvere e qualsiasi corpo estraneo.

Qualsiasi olio visibile sulla superficie stradale deve essere rimosso usando una soluzione detergente, seguita da un risciacquo con acqua pulita.

Le strisce esistenti della segnaletica orizzontale, di materiale termoplastico, devono essere asportate mediante irradiatura e/o bocciardatura.

Prima dell’esecuzione del trattamento (soprattutto in galleria) va eseguito un controllo sulla superficie da trattare per verificare che non ci siano macchie d’acqua che devono venir rimosse con getto d’aria calda.

I due componenti della resina devono essere portati a temperature idonee per facilitarne lo spruzzaggio.

La resina deve essere spruzzata sulla superficie stradale tramite un sistema a bassa pressione controllato elettronicamente che consenta un continuo monitoraggio dei parametri di miscelazione dei due componenti e quello di stesa da parte dell’operatore e che indichi istantaneamente con segnale sonoro e visivo la presenza, e la possibile causa, di una anomalia nel circuito.

Il rapporto stechiometrico deve essere mantenuto entro una tolleranza dell’1 % (espressa come percentuale del volume totale); il sistema di miscelazione dinamico e statico, deve garantire una perfetta uniformità di miscelazione dei due componenti la resina, miscelandoli intimamente.

Il sistema computerizzato di controllo deve essere in grado di fornire alla D.L. uno stampato per la determinazione delle quantità di materiale impiegato.

Sulla macchina spruzzatrice deve essere presente un serbatoio aggiuntivo di prodotto atto al lavaggio del circuito di spruzzatura che garantisca una perfetta pulizia delle parti interessate senza disperdere nell’ambiente i prodotti di lavaggio.

Le quantità espresse in kg/m² di resina e di graniglia da applicare sulle pavimentazioni sono in funzione del piano di posa interessato e della granulometria della graniglia da utilizzare e devono essere comprese nei seguenti limiti:

Piani di posa chiusi e/o con bassi valori di HS:

|  | RESINA daN/m2 | GRANIGLIA (dopo pulizia) Kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| Granulometria ¾ mm: | 0.91.1 | 58 |
| Granulometria 2/3 mm: | 0.70.9 | 47 |

Piani di posa aperti e/o con alti valori di HS:

|  | RESINA daN/m2 | GRANIGLIA (dopo pulizia) Kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| Granulometria ¾ mm: | 1.01.5 | 510 |
| Granulometria 2/3 mm: | 0.81.4 | 49 |

N.B.: La granulometria 2/3 deve essere impiegata solamente su pavimentazioni drenanti fonoassorbenti e/o in casi particolari e sempre su indicazione ed approvazione del Centro Rilevamento Dati di Fiano Romano.

La graniglia deve essere distribuita accuratamente attraverso una idonea attrezzatura approvata dalla D.L. I pneumatici del veicolo per la graniglia devono essere di larghezza adeguata per prevenire una eccessiva concentrazione del carico del mezzo sulla superficie trattata. Il veicolo spandigraniglia deve avere la possibilità di controllare e variare la quantità della graniglia distribuita.

  - RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DRENANTE DI PAVIMENTAZIONI DRENANTI MEDIANTE SISTEMI IDROPNEUMATICI - RECUPERO DI SVERSAMENTI - IRRUVIDIMENTI AD ACQUA

    - DESCRIZIONE

Il trattamento di idropulizia di "pavimentazioni drenanti fonoassorbenti" consiste nel ripristino parziale o totale della "capacità drenante" originaria della pavimentazione in opera tramite un sistema semovente che sviluppa l'azione combinata di cicli interagenti e predeterminati, che sfruttano le proprietà di penetrazione dell'acqua e dell'aria espulse ad alta pressione e successivamente mediante la creazione di vuoto in depressione l'aspirazione e convogliamento dell'acqua in appositi contenitori insieme alla sostanze recuperate. La stessa macchina può essere utilizzata per interventi di recupero liquidi o altre sostanze versate.

    - MODALITÀ OPERATIVE DELL'INTERVENTO DI IDROLAVAGGIO

L'impresa prima dell'inizio dei lavori di idrolavaggio deve eseguire sotto il controllo della D.L. a proprie spese, una serie di misurazioni finalizzate all'individuazione del valore medio di capacità drenante espresso in lt/min (Norma Interna Autostrade vedi allegato1) oppure la misura equivalente con sistema a pressione, e del valore medio di Macrorugosità Superficiale HS (CNR 94/83) della pavimentazione da trattare. Devono essere eseguite misurazioni di Capacità Drenante e di Macrorugosità Superficiale HS almeno ogni 200 ml di carreggiata alternando le corsie. A discrezione della D.L. tali misure devono essere intensificate. A discrezione del Laboratorio Centrale della Committente potranno essere effettuati rilievi in sito, con il metodo dell'impulso riflesso per la misura del coefficiente di fonoassorbimento "alfa" sulla gamma di frequenza da 400 a 2000 Hz. L'impresa ha l'onere e l'obbligo di presentare in tempo utile una documentazione scritta alla D.L. ed al Laboratorio Centrale della Committente sulla quale siano riportati in pianta i punti misurati con i relativi valori.

    - MODALITÀ D’INTERVENTO

Gli interventi di idrolavaggio sulle pavimentazioni drenanti devono essere autorizzati solo se rispondenti alle seguenti prescrizioni:

- Le miscele drenanti devono possedere una composizione granulometrica rientrante nel fuso riportato nelle N.T.A. di cui all'articolo 5 e poste in opera da non più di cinque anni.

- Solo su pavimentazioni drenanti interessate da valori medi di Capacità Drenante compresi tra i 5 e 10 lt/min.

- Gli interventi di idropulizia di tipo preventivo devono essere eseguiti su pavimentazioni drenanti poste in opera in un arco di tempo compreso tra dodici e ventiquattro mesi e possedere valori di capacità drenante media non inferiore ai 10 lt/min. Gli interventi successivi, con cadenza annuale o biennale, devono essere eseguiti sempre dopo la stagione invernale (da marzo a novembre) salvo casi straordinari valutati di volta in volta dalla D.L.

- Interventi di idropulizia sulla corsia di emergenza o di massima pendenza trasversale per migliorare il deflusso delle acque meteoriche dalla sede autostradale.

    - REQUISITI DI ACCETTAZIONE

- Dopo i lavori di idrolavaggio, sotto il controllo della D.L. e sulle stesse sezioni precedentemente misurate prima dell'intervento, l'impresa a proprie spese, deve rilevare i valori di Capacità Drenante (la Macrorugosità Superficiale sarà rilevata ad Alto Rendimento nelle misure generali di accettazione). I valori di tali parametri devono presentare incrementi medi di Capacità Drenante rispetto a quelli iniziali di almeno il 20%, in caso contrario si deve eseguire un nuovo ciclo dI idrolavaggio a spese dell'impresa fino al raggiungimento dei valori indicati. La Macrorugosità deve essere la più prossima possibile a 0,8. Se il lavaggio consegue questo risultato il prezzo verrà incrementato del 10%. Sarà applicata una penale della stessa entità se HS risulterà  0,6 o comunque non incrementata di almeno il 30% rispetto al valore prima dell’idrolavaggio.

- I valori di Capacità drenante e di Macrorugosità superficiale misurati sulle pavimentazioni drenanti interessate da idrolavaggio preventivo potrebbero non avere variazioni, rispetto ai valori originari, dell’entità richiesta nel punto a, quindi non saranno soggette a penali.

- I rifornimenti di acqua devono essere reperiti a spese dell'impresa. Tutti i residui aspirati (acqua, detriti liquidi versati ecc.) devono essere smaltiti sempre a spese dell'impresa presso discariche autorizzate. L'impresa deve fornire alla fine dei lavori alla D.L. una documentazione ufficiale rilasciata dall'impianto di smaltimento e del numero di tutti gli scarichi eseguiti e della quantità in peso riferita alla superficie trattata delle sostanze recuperate.

- La superficie della pavimentazione a fine intervento deve presentarsi integra, l'inerte superficiale deve risultare ben ancorato e non devono presentarsi disgregazioni della pavimentazione di nessun genere.

    - INTERVENTI D’IRRUVIDIMENTO AD ACQUA

La macchina può anche essere usata per interventi di irruvidimento e/o pulizia di pavimentazioni in c.b. e/o calcestruzzo. In questo caso il sistema di spruzzatura deve essere adeguato alla funzione ed i risultati devono essere gli stessi di quelli ottenuti con macchine pallinatrici.

  - IRRUVIDIMENTO CON MACCHINA PALLINATRICE

Le superfici con ridotto CAT possono essere riportate a valori superiori con irruviditici a secco denominate “pallinatrici”, che non lasciano le superfici trattate con striature orientate in senso longitudinale o trasversale, per non incrementare il rumore di rotolamento e non creare l’ ”effetto rotaia”.

I pallini proiettati dalla macchina vanno recuperati per aspirazione e reimpiegati previa eliminazione e stoccaggio delle particelle distaccate dai manti stradali, in modo da ottenere comunque HS  0.5 e non superiore a 1,0 ed il massimo incremento possibile per il CAT, in relazione al tipo di miscele presenti nel punto trattato, comunque superiore a 50, misurato entro sessanta giorni e a 45 misurato entro 120 giorni.

  - SEGNALETICA ORIZZONTALE AD ELEVATA RETRORIFLETTENZA

La segnaletica orizzontale ad elevata retroriflettenza dovrà essere realizzata applicando un laminato elastoplastico autoadesivo su pavimentazione ancora calda e non definitivamente addensata con l’impiego di un rullo costipante di adeguato peso e dimensioni.

    - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Il materiale dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico realizzato con polimeri di elevata qualità costituenti il supporto e microsfere di ceramica o vetro immerse con aggregati antiscivolo in una resina ad alto grado di bianco ed elevata resistenza all’usura.

    - REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

      - PER APPLICAZIONE DI MARGINE SINISTRO

  - Spessore:			  1,5 mm

  - Colore: I colori dei laminati elastoplastici devono rientrare, per tutta la loro vita funzionale, all'interno delle regioni determinate dai vertici delle coordinate di cromaticità, riportate nella tabella seguente, come previsto nella norma UNI EN 1436, appendice C:

| Vertici |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. O. bianca | X | 0.355 | 0.305 | 0.285 | 0.335 |
|  | Y | 0.355 | 0.305 | 0.325 | 0.375 |
| Illuminante normalizzato D65 (ISO/CIE 10526) |  |  |  |  |  |
| Geometria di lettura: 45°/0°; illuminazione (45 ± 5)° e misurazione a (0 ± 10)° |  |  |  |  |  |

  - Retroriflettenza :		mcd/lux * m2  350

  - Distanza d’osservazione :	30 m

  - Angolo d’osservazione :	 di 2,29°

  - Angolo d’illuminamento :	 di 1,24°

  - Antisdrucciolo :		 50 srt (British Portable Skid Resistance Tester)

  - Microsfere ancorate alla resina

  - Indice di rifrazione		1,7

      - PER APPLICAZIONI DI MARGINE DESTRO E TRATTEGGIO FRECCE E SCRITTE

Il prodotto dovrà presentare una geometria a rilievo tale da consentire un’elevata visibilità in qualunque condizione ambientale come in caso di pioggia.

  - Spessore:			  2,5 mm

  - Colore: I colori dei laminati elastoplastici devono rientrare, per tutta la loro vita funzionale, all'interno delle regioni determinate dai vertici delle coordinate di cromaticità, riportate nella tabella seguente, come previsto nella norma UNI EN 1436, appendice C:

| Vertici |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. O. bianca | X | 0.355 | 0.305 | 0.285 | 0.335 |
|  | Y | 0.355 | 0.305 | 0.325 | 0.375 |
| Illuminante normalizzato D65 (ISO/CIE 10526) |  |  |  |  |  |
| Geometria di lettura: 45°/0°; illuminazione (45 ± 5)° e misurazione a (0 ± 10)° |  |  |  |  |  |

  - Retroriflettenza :		mcd/lux * m2  550

  - Distanza d’osservazione :	30 m

  - Angolo d’osservazione :	 di 2,29°

  - Angolo d’illuminamento :	 di 1,24°

  - Antisdrucciolo :		 50 srt (British Portable Skid Resistance Tester)

  - Microsfere ancorate alla resina

  - Indice di rifrazione		 1,7

    - POSA IN OPERA

La posa in opera del laminato autoadesivo dovrà essere effettuata con idonea attrezzatura sulla pavimentazione appena realizzata ad addensamento non ancora completamente ultimato e con temperatura compresa tra i 50 C e 70 C.

La posa potrà essere effettuata, se ordinato dalla D.L., anche su pavimentazione da tempo realizzata riscaldando la superficie d’incasso con idonea attrezzatura munita di lampade a raggi infrarossi in grado di riscaldare il supporto alle temperature sopra indicate.

L’attrezzatura per la posa delle strisce, preventivamente accettata dalla D.L., dovrà essere automatica e semovente con velocità di posa adeguata a quella della vibrorifinitrice dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del laminato e lame da taglio, per eseguire un lavoro a perfetta regola d’arte soprattutto per quanto concerne gli allineamenti, dimensioni tratteggi e larghezze. L’incasso dovrà essere realizzato con un idoneo rullo a ruote metalliche di idoneo peso preventivamente accettato dalla D.L. Frecce, scritte e zebrature saranno posate manualmente.

    - DURATA, GARANZIE E PENALI

Tutti i materiali impiegati dovranno essere riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori; l’Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita del lavoro.

I materiali da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori che dimostrino la disponibilità di un efficiente sistema per il controllo qualitativo della produzione. Certificazione di Qualità ISO 9000

Le verifiche di rispondenza delle caratteristiche del materiale, in conformità a quanto previsto Norme UNI EN ISO 9002/94, devono essere certificate da Enti riconosciuti dalla Società, in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 2357 del 16.5.1996 (Gazzetta Ufficiale n° 125 del 30.05.1996).

La qualità dei materiali dovrà essere comunque verificata tutte le volte che la Committente lo riterrà necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o realizzazione dei lavori.

Nel caso che i materiali dovessero risultare diversi da quelli dichiarati, l’Impresa provvederà a sua cura e spese alla completa sostituzione del materiale non idoneo anche se già posto in opera.

La durata del materiale in strada non dovrà essere inferiore a 6 anni.

Nel caso che, per motivi dipendenti dalla qualità del laminato si dovessero verificare distacchi, ammaloramenti o rotture delle strisce di segnaletica l’Impresa è tenuta alla sostituzione immediata delle parti ammalorate.

I valori di retroriflettenza misurati con attrezzatura portatile in sito o con attrezzatura ad alto rendimento (tipo Ecodyn), che utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN 1436, appendice B, dovranno alla partenza avere i valori indicati ai punti 7.6.2.1. e 7.6.2.2.. Al di sotto di dette tolleranze si applicheranno penali del 10% del prezzo totale.

Nei 6 anni di garanzia il valore di retroriflessione non dovrà mai scendere al di sotto di 100 mcd lux-1 m2., ed il valore di antisdrucciolo non dovrà mai scendere al di sotto dei 50 SRT, pena il rifacimento gratuito dei tratti sotto i valori indicati.

- ARTICOLO  DRENAGGI E SISTEMAZIONI IDRAULICHE - DRENAGGI DI PAVIMENTAZIONE

  - DRENAGGI CON FILTRO IN “TESSUTO NON TESSUTO” (ESTERNI ALLE ZONE PAVIMENTATE)

I drenaggi saranno effettuati all’esterno delle zone pavimentate o sotto di esse secondo quanto richiesto dai progetti o dalle D.L.

I drenaggi devono essere formati con inerti puliti e vagliati e posti in opera su platea in calcestruzzo o su tessuto non tessuto bituminoso come descritto nel seguito; il cunicolo drenante di fondo deve essere realizzato con tubi di cemento disposti a giunti aperti o con tubi perforati di acciaio zincato, in PVC o in resine pultruse microfessurate.

I drenaggi saranno sempre realizzati con filtro laterale in tessuto “non tessuto” costituito da fibre sintetiche e filamenti continui coesionati mediante agugliatura meccanica o a legamento doppio con esclusione di colle o altri componenti chimici. Il geotessile non deve avere superficie liscia, deve apparire uniforme, essere resistente agli agenti chimici, alle cementazioni abituali in ambienti naturali, essere imputrescibile e atossico, avere buona resistenza alle alte temperature, essere isotropo.

In ogni caso i materiali devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio e devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L. (vedi punto 8.3.2.2.) il peso minimo accettabile del tessuto non tessuto per questo uso deve essere invece di 350 g/m2.

I vari elementi di non tessuto devono essere cuciti tra di loro per formare il rivestimento del drenaggio; qualora la cucitura non venga effettuata, la sovrapposizione degli elementi deve essere di almeno 50 cm.

La parte inferiore dei non tessuti, a contatto con il fondo del cavo del drenaggio e per un’altezza di almeno 5 cm sui fianchi deve essere impregnata con bitume a caldo (o reso fluido con opportuni solventi che non abbiano effetto sul poliestere) in ragione di almeno 2 daNKg/m2. Tale impregnazione potrà essere fatta prima della messa in opera nel cavo del non tessuto stesso o anche dopo la sua sistemazione in opera. L’impregnazione potrà anche essere usata in altri punti per impedire la filtrazione e/o il drenaggio nel punto impregnato. In alternativa all’impregnazione potrà essere gettata, sopra il non tessuto una platea di calcestruzzo Rbk  200 daN/cm2 della larghezza del cavo e dello spessore di 5-10 cm. Dal cavo deve fuoriuscire la quantità di non tessuto necessaria ad una doppia sovrapposizione dello stesso sulla sommità del drenaggio (due volte la larghezza del cavo).

Il cavo rivestito verrà successivamente riempito e ben compattato con materiale lapideo pulito e vagliato trattenuto al crivello 10 mm UNI, tondo o di frantumazione, con pezzatura massima non eccedente i 70 mm.

Il materiale deve ben riempire la cavità in modo da far aderire il più possibile il non tessuto alle pareti dello scavo.

Terminato il riempimento si sovrapporrà il non tessuto fuoriuscente in sommità e su di esso verrà eseguita una copertura in terra pressata o altro materiale, a seconda della posizione del drenaggio.

  - DRENAGGI A SCAVO AUTOMATIZZATO E CON RIEMPIMENTO IN CALCESTRUZZO POROSO

I drenaggi laterali delle pavimentazioni lungo la mezzeria della corsia di emergenza o in altri luoghi indicati in progetti o dalla D.L. devono essere realizzati mediante uno scavo di larghezza non inferiore a 30 cm eseguito con idonea fresatrice automatica.

Lo scavo deve raggiungere una profondità di almeno 30 cm sotto il piano di posa dello strato di fondazione della pavimentazione.

Nel caso che la pendenza longitudinale esistente nella pavimentazione non sia sufficiente a garantire un rapido smaltimento delle acque (minore dell’1,0%) la profondità del cavo deve essere variabile in modo da consentire lo scorrimento delle acque verso gli scarichi che saranno previsti a distanze di 25 m salvo diversa indicazione di progetto. Verrà sempre impiegato un filtro in tessuto non tessuto analogo a quello descritto nel precedente articolo 8.1. con le stesse modalità di impiego. Il fondo di detto non tessuto deve essere impermeabilizzato con bitume, come descritto nel precedente articolo 8.1.; in alternativa si potrà usare sul fondo dello scavo una platea in calcestruzzo di classe R’bK 200 daNKg/cm2, dell’altezza media di 5 cm, dopo la messa in opera del “non tessuto” sulla platea, oppure dopo l’impermeabilizzazione con bitume dello stesso “non tessuto”. Per lo smaltimento delle acque si potranno utilizzare materassini in materiale sintetico non putrescibile drenanti rivestiti in “non tessuto” posti in doppio strato a diretto contatto col “non tessuto” di fondo, oppure tubazione in corrugato di PVC o pultruso in vetroresina del diametro 100 mm microfessurata. Il cavo rivestito di “non tessuto”, con dispositivo di smaltimento delle acque prescelto, verrà successivamente riempito di calcestruzzo poroso.

Il calcestruzzo poroso deve rispondere ai seguenti requisiti:

- la quantità di cemento da impiegare deve essere pari a 150 daNKg per m3 del tipo 325 preferibilmente pozzolanico o d’alto forno;

- la resistenza a compressione a 28 giorni deve essere maggiore od uguale a 100 daNKg/cm2;

- la dimensione massima degli aggregati deve essere di 40 mm.;

- le pezzature da usare devono essere di 3 tipi:

0/5       per circa     300  KgKg/m3

5/20        “    “          675   “   “

20/40        “    “          675   “   “

- l’acqua d’impasto deve essere 70-80 litri/m3;

- il calcestruzzo maturato deve avere una capacità drenante misurata con il permeabilimetro di cui all’allegato 5 di almeno 5 dm3/min.

Questo calcestruzzo deve inoltre ben riempire la cavità in modo da far aderire il più possibile il “non tessuto” alle pareti dello scavo.

Terminato il riempimento, il calcestruzzo poroso deve essere ben vibrato mediante vibrocostipatori o vibratori ad immersione e si sovrapporrà il “non tessuto” fuoriuscente in sommità; su di esso verrà eseguita una copertura in conglomerato bituminoso tipo chiuso (2% dei vuoti della prova Marshall) per uno spessore medio non inferiore a 7 cm.

  - SISTEMAZIONI IDRAULICHE

    - DIFESA IDRAULICA DEL CORPO STRADALE

La difesa idraulica del corpo stradale si realizza mediante opere atte ad agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche ed impedire infiltrazioni dannose all'interno del corpo stradale. Tali opere necessitano di costruzione e di sistemazione di cunette, canalette, collettori di scolo e cunicoli.

I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e delle zone circostanti che si rendono necessarie devono essere sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura e lungo la medesima, procedendo da monte verso valle per il deflusso regolare delle acque.

      - CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

Le acque defluenti dalla sede stradale o dall’esterno (per esempio dal pendio, per strade a mezza costa o in trincea) vengono raccolte in piccoli canali, detti rispettivamente cunette o fossi di guardia.

Il rivestimento delle cunette e dei fossi di guardia può essere realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo, con calcestruzzo gettato in opera, in muratura di pietrame o con cordonature.

C.A.V. (Cemento Armato Vibrato)  -  I manufatti prefabbricati devono essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 30 N/mm2,  armato con rete di acciaio a maglie saldate, di dimensioni cm 12x12, del tipo Fe B 44k, in fili del diametro di 6 mm e del peso non inferiore a 30 N/m2. Gli elementi devono avere forma trapezoidale o a L, secondo i disegni di progetto.

Lo spessore deve essere non inferiore a 7 cm e le testate dovranno essere sagomate ad incastro a mezza pialla.

CLS in opera  -  Il rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia, può essere eseguito con conglomerato cementizio di tipo II con Rck  30 N/mm2, gettato in opera con lo spessore previsto nei disegni di progetto, previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa. La lavorazione prevede anche l'uso delle casseforme, la rifinitura superficiale e sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti.

Muratura di pietrame  -  Il rivestimento di cunette e fossi di guardia può essere eseguito in muratura di pietrame e malta dosata  a 350 Kg/m3 di cemento normale, con lavorazione del paramento a faccia vista e stuccatura dei giunti.

Il rivestimento dello spessore indicato in progetto deve essere eseguito previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa e predisposizione sullo scavo della malta di allettamento.

Cordonature  -  Devono essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 30 N/mm2, in elementi di lunghezza 1,00 m, di forma prismatica e della sezione indicata in progetto. Gli elementi non devono presentare imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature; devono avere superfici in vista regolari e ben rifinite.

Devono essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo di fondazione avente Rck  25 N/mm2, interponendo uno strato di malta dosata a 400/m3 di cemento che deve essere utilizzata anche per la stuccatura degli elementi di cordonatura.

Posa in opera  -  I manufatti devono essere posti in opera su letto di materiale arido perfettamente livellato e costipato avendo cura che in nessun punto restino vuoti che potrebbero compromettere la resistenza della struttura. I giunti devono essere stuccati con malta dosata a 500 Kg/m3 di cemento.

La posa in opera comprende la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura degli elementi prefabbricati, la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quanto altro necessario per dare i lavori finiti.

Controlli  -  Per tutti gli elementi prefabbricati in calcestruzzo, il controllo sui materiali deve essere eseguito in stabilimento. A ciascuna partita deve essere allegata una relazione del Direttore dello Stabilimento che, sulla base di certificati rilasciati da laboratori di prova accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attesti la qualità dei materiali impiegati e la classe del calcestruzzo.

La Direzione Lavori può comunque ordinare delle prove di controllo su ogni partita da effettuarsi presso il laboratorio della SRC  per verificare le caratteristiche geometriche e di resistenza meccanica degli elementi in C.A.V.

      - CADITOIE STRADALI

Le caditoie stradali sono dispositivi che raccolgono le acque defluenti nelle cunette poste ai lati delle strade o ai bordi di superfici scolanti opportunamente sagomate. Le caditoie sono costituite da un pozzetto di raccolta interrato ispezionabile e manutenibile, con un dispositivo di coronamento (griglia) o di chiusura (chiusino).

Pozzetti  -  I pozzetti di raccolta delle acque sono costruiti in opera o sono prefabbricati. I pozzetti in C.A.V. devono essere in  conglomerato cementizio armato e vibrato, ben stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche:

- Rck  30 N/mm2;

- armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati;

- spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm;

- predisposizione per l'innesto di tubazioni.

Griglie e Chiusini  -  Le griglie ed i chiusini devono avere chiusura battentata e sono posti su pozzetti e/o canalette, ancorati agli stessi. Tutti gli elementi devono essere conformi alle norme UNI-EN 124 (Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali. Principi di costruzione, prove e marcature). Sui pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o similari, il passo d'uomo deve avere diametro superiore a 600 mm.

Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante la norma di riferimento, la classe corrispondente, la sigla e/o il nome del fabbricante. La tipologia e le dimensioni sono indicate negli elaborati di progetto.

Controlli  -  Per tutti gli elementi prefabbricati in calcestruzzo il controllo sui materiali deve essere eseguito in stabilimento. A ciascuna partita deve essere allegata una relazione del Direttore dello Stabilimento che, sulla base di certificati di prova di laboratori di prova accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegati alla relazione, attesti la qualità dei materiali impiegati e la classe del calcestruzzo.

La Direzione Lavori può comunque ordinare delle prove di controllo su ogni partita da effettuarsi presso laboratori di prova accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per verificare le caratteristiche geometriche e di resistenza meccanica degli elementi in Cls.

Le griglie ed i chiusini devono essere accompagnati da certificato rilasciato da Enti di controllo accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attesti la conformità alle norme UNI-EN 124 (Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali. Principi di costruzione, prove e marcature).

La Direzione Lavori può comunque ordinare delle prove di controllo da effettuarsi presso il laboratorio della SRC.

      - EMBRICI

L’allontanamento delle acque dalla scarpata di un rilevato stradale può avvenire tramite scivoli che adducano l’acqua fino al piede della scarpata. L’elemento più alto è detto invito, i successivi embrici. Gli embrici possono essere in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio o fibrocemento oppure in lamiera di acciaio ondulata e zincata.

CLS  -  Sono costituite da elementi prefabbricati aventi le misure di cm 50/40 x 50 x 20 e spessore di cm 5, secondo i disegni tipo di progetto. Gli elementi devono essere in conglomerato cementizio vibrato avente una resistenza cubica a compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 25 N/mm2.

Le canalette devono estendersi lungo tutta la scarpata, dal fosso di guardia fino alla banchina.

Acciaio  -  L'acciaio della lamiera ondulata deve essere della qualità di cui alle norme AASHTO Modificata 167/70 e AASHTO Modificata 36/70, con contenuto di rame non inferiore allo 0,20% e non superiore allo 0,40 %; spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza UNI EN 10051; deve essere del tipo Fe 360 e protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo eseguita in base alle prescrizioni previste alla norma UNI EN ISO 1461.

Nella posa in opera sono compresi i raccordi, i tiranti, i profilati di raccordo, la bulloneria ed ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro.

Posa in opera  -  Prima della posa in opera l'Impresa deve avere cura di effettuare lo scavo di impostazione degli elementi di calcestruzzo o in acciaio, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento e in modo che il piano di impostazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimento dei singoli pezzi.

Alla testata dell'elemento a quota inferiore, ossia al margine con il fosso di guardia, qualora non esista idonea opera muraria di ancoraggio, l'Impresa deve provvedere a infiggere nel terreno 2 tondini di acciaio ø24, della lunghezza minima di 80 cm.

Questi devono essere infissi nel terreno per una lunghezza minima di cm 60, in modo che sporgano dal terreno per circa 20 cm. Analoghi ancoraggi devono essere infissi ogni tre elementi di canaletta in modo da impedire lo slittamento delle canalette stesse. La sommità delle canalette che si dipartono dal piano viabile deve risultare raccordata con la pavimentazione mediante apposito imbocco da eseguirsi in calcestruzzo di classe Rck > 25 N/mm2, prefabbricato o gettato in opera.

La sagomatura dell'invito deve essere fatta in modo che l'acqua non trovi ostacoli e non si crei quindi un'altra via di deflusso.

Controlli  -  Per l’accettazione dei materiali, l’Impresa deve dimostrare alla Direzione Lavori che gli embrici in Cls ed in acciaio corrispondono alle dimensioni ed alle prescrizioni indicate nei rispettivi sottoparagrafi.

Per tutti gli elementi prefabbricati in calcestruzzo e in acciaio, il controllo sui materiali deve essere eseguito in stabilimento. A ciascuna partita deve essere allegata una relazione del Direttore dello Stabilimento che, sulla base di certificati rilasciati da  laboratori di prova accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attesti la qualità dei materiali impiegati.

La Direzione Lavori può comunque ordinare delle prove di controllo su ogni partita da effettuarsi presso il laboratorio della SRC per verificare le caratteristiche geometriche e di resistenza meccanica degli elementi in Cls.

      - MANTELLATE DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN C.A.V.

Nel caso in cui occorre proteggere le scarpate del corpo stradale, si possono utilizzare mantellate di rivestimento in elementi in C.A.V.

Le mantellate devono essere composte da lastre di cm 25x50, spessore di 5 cm, affiancate in modo da ottenere giunti ricorrenti aperti verso l'alto, dove deve essere inserita l'armatura di acciaio tanto in senso orizzontale quanto in senso verticale.

Le lastre costituenti il rivestimento devono essere prefabbricate in calcestruzzo vibrato avente una resistenza cubica a compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 25 N/mm2.

Per il confezionamento devono essere usati stampi metallici levigati affinché la superficie in vista delle lastre risulti particolarmente liscia e piana e gli spigoli vivi.

I bordi devono essere sagomati in modo da formare un giunto aperto su tutto il perimetro. L'armatura metallica incorporata nella mantellata deve essere composta da barre tonde lisce di acciaio del tipo Fe B 44K del diametro di 6 mm, disposte nei giunti longitudinali e trasversali ed annegate nella malta di sigillatura nei giunti stessi.

Posa in opera  -  Le lastre devono essere poste in opera su letto di materiale arido perfettamente livellato e costipato avendo cura che in nessun punto restino vuoti che possono compromettere la resistenza della struttura. I giunti devono essere stuccati con malta dosata a 500 Kg/m3 di cemento.

La posa in opera comprende la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura degli elementi prefabbricati, la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quanto altro necessario per dare i lavori finiti.

Per mantellate vegetanti si seguiranno le istruzioni del fornitore.

Controlli  -  Per tutti gli elementi prefabbricati in calcestruzzo, il controllo sui materiali deve essere eseguito in stabilimento. A ciascuna partita deve essere allegata una relazione del Direttore dello Stabilimento che, sulla base di certificati di prova di laboratori di prova accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegati alla relazione attesti la qualità dei materiali impiegati e la classe del calcestruzzo.

La Direzione Lavori può comunque ordinare delle prove di controllo su ogni partita da effettuarsi presso il laboratorio della SRC per verificare le caratteristiche geometriche e di resistenza meccanica degli elementi in C.A.V.

      - TUBAZIONI

Le tubazioni per la raccolta e lo smaltimento delle acque dal corpo stradale possono essere realizzate in conglomerato cementizio vibrato, in P.V.C. rigido o in acciaio.

C.A.V.  -  Il conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, ben stagionato, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Rck 25 N/mm2;

- dimensione massima dell’inerte grosso pari a 1/4 dello spessore della parete del tubo.

Le tubazioni in C.A.V. devono avere:

- sezione di spessore uniforme e perfettamente circolare;

- superfici interne lisce e prive di irregolarità;

- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che deve essere sigillato in opera con malta di cemento, con guarnizioni se previste in progetto.

P.V.C. Rigido  -  La tubazione deve essere costituita da tubi in policloruro di vinile non plastificato con giunti a bicchiere sigillati a collante o con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma, del tipo 303 serie pesante, secondo norme UNI 7447/87.  Deve essere interrata in un cavo di dimensioni previste in progetto sul cui fondo sarà predisposto del materiale fino di allettamento. Qualora previsto in progetto, il tubo deve essere rinfrancato con conglomerato cementizio di classe Rck  25 N/mm2. Su ogni singolo tubo deve essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la pressione di esercizio.

Acciaio  -  Le tubazioni in acciaio per lo scarico delle acque di superficie dei rilevati devono avere struttura portante costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell'onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide.

L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore minimo di mm 1,2, con tolleranza ammessa secondo la Norma UNI 2634, deve essere del tipo Fe 360, protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita in base alle prescrizioni previste alla norma UNI EN ISO 1461.

Di norma l’ampiezza dell'onda della lamiera è di 38 mm e la profondità di mm 6,35 mm.

I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m, devono essere uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni.

        - TUBAZIONI PERFORATE PER DRENAGGI

Le tubazioni per drenaggi possono essere realizzate in conglomerato cementizio vibrato, in P.V.C. rigido, resina pultrusa o in acciaio.

C.A.V.  - Il conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, ben stagionato, deve avere giunti a maschio e femmina; il calcestruzzo utilizzato nella confezione delle tubazioni deve essere di classe C1, con resistenza minima a 28 gg di 30 N/mm2, con dosaggio del cemento minimo pari a 250 kg/m3 e dimensione massima dell’inerte grosso pari a 1/4 dello spessore della parete del tubo.

P.V.C. Resina pultrusa R.P.  -  Le tubazioni in plastica rigida serie 303/1, devono rispondere alle norme UNI 7447-75 ed alla raccomandazione IIP n° 3 e sono realizzate per estrusione secondo le norme UNI 7441-7448, con giunti a bicchiere o manicotto del tipo non scorrevole ottenuti mediante incollaggio.

Acciaio  -  Le tubazioni devono avere struttura portante costituita da lamiera d’acciaio.

Le prescrizioni generali sono le medesime di quelle contenute nel paragrafo delle tubazioni in acciaio.

Sulle condotte devono essere praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) distribuiti in serie longitudinale con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo.

        - POSA IN OPERA DEI TUBI

Disposizioni generali  -  Le tubazioni in calcestruzzo semplice, in C.A.V., in PVC R.P. e quelle in acciaio devono essere posate con le modalità e le prescrizioni riportate nei disegni di progetto.

I tubi devono essere calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne l'integrità e disposti nella giusta posizione per l'esecuzione delle giunzioni. I singoli elementi devono essere calati il più possibile vicino al posto di montaggio, così da evitare spostamenti notevoli lungo lo scavo.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettificato in modo che l'asse della tubazione unisca con uniforme pendenza diversi punti fissati con appositi picchetti, così da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nelle planimetrie e nei profili di progetto o comunque disposti dalla Direzione Lavori. In particolare non sono tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non fossero previsti scarichi; ove così si verificasse, l'Appaltatore a proprie spese deve rimuovere le tubazioni e ricollocarle in modo regolare come da prescrizione.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. I bicchieri devono essere possibilmente rivolti verso la direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da parte della Direzione Lavori.

Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea devono essere rigorosamente disposti su una retta. Si ammettono comunque deviazioni fino ad un massimo di 5° (per i giunti che lo consentono) allo scopo di permettere la formazione delle curve a largo raggio. I tubi devono essere disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza.

Qualora sia previsto in progetto, le tubazioni devono essere poste in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente rinfiancate; il conglomerato per la platea ed i rinfianchi deve essere di classe Rck  25 N/mm2. Tra tubazione e platea deve essere interposto uno strato di malta dosata a 400 kg/m3 di cemento.

In tutti gli attraversamenti stradali, ove non fossero presenti cunicoli o controtubi di protezione, si deve provvedere all'annegamento dei tubi in sabbia, curando che il rinterro sulla generatrice superiore non sia inferiore ad 1 m. Ove si dovessero attraversare dei manufatti, deve evitarsi di murare le tubazioni negli stessi, curando al tempo la formazione di idonei cuscinetti fra tubo e muratura a protezione anche dei rivestimenti.

Giunzioni  -  Le giunzioni devono essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale, con le prescrizioni e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore.

Le giunzioni non devono dar luogo a perdite di alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante (uso, variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato esercizio e fino a collaudo.

        - CONTROLLI

Per l’accettazione dei materiali, l’Impresa deve dimostrare alla Direzione Lavori che le tubazioni in calcestruzzo semplice, in C.A.V., in PVC ed in acciaio corrispondono alle dimensioni ed alle prescrizioni indicate nei rispettivi sottoparagrafi. La Direzione Lavori può comunque ordinare delle prove di controllo da effettuarsi presso  il laboratorio della SRC.

    - DRENAGGI DI OPERE CIVILI

      - DRENAGGI A TERGO DELLE STRUTTURE

Generalità  -  Per i riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati arginali, nonché per la raccolta e l’allontanamento delle acque drenate, si procede alla formazione di drenaggi.

Per le tubazioni di raccolta ed allontanamento delle acque drenate, si deve fare riferimento al paragrafo “tubazioni”.

Materiali  -  Per drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali drenanti, si devono impiegare materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di cava.

Il materiale deve essere compatto ed uniforme, sano e di buona resistenza a compressione, privo di parti alterate, pulito ed esente da materie eterogenee. Le dimensioni del materiale devono essere comprese fra i 3 ed i 20 cm, in base alle specifiche prescrizioni di progetto.

Esecuzione  -  Le opere di drenaggio devono essere realizzate secondo le prescrizioni riportate nei disegni di progetto; i riempimenti a tergo di strutture devono avere uno spessore minimo di 50 cm e posti in opera quando tali strutture sono ben consolidate.

Controlli  -  Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa deve presentare alla Direzione Lavori dei certificati che attestino le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale fornito e le cave di provenienza. La Direzione Lavori, accertata la bontà del materiale e la corrispondenza delle caratteristiche alle prescrizioni tecniche di capitolato, provvede a stilare un apposito verbale di accettazione.

Le caratteristiche fisiche del pietrame devono essere determinate seguendo quanto riportato nelle Norme: CNR B.U. 63 per la determinazione della massa volumica dei granuli; C.N.R. B.U. 80 per la determinazione della gelività e C.N.R. B.U. 137 per la determinazione del coefficiente di imbibizione. Le caratteristiche meccaniche del pietrame devono essere determinate seguendo quanto riportato nelle Norme: EN 1926/99 per la prova di resistenza alla compressione.

Durante l’esecuzione dei lavori, per verificare la rispondenza a quanto dichiarato, la Direzione Lavori può prelevare dei campioni del materiale fornito (uno ogni 100 m3 di fornitura) per sottoporli a prove di controllo presso laboratori accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con l’Impresa.

      - GEOTESSILI

Quando occorre proteggere il drenaggio in materiale arido da possibili inquinamenti da materiale coesivo il geotessile può essere usato con funzione di filtro per evitare il passaggio della componente fine del materiale esistente in posto o con funzione di drenaggio.

Il geotessile in tessuto non tessuto è formato da fibre corte o filamenti combinati in modo ordinato o casuale, legati insieme in una struttura planare.

Materiali  -  Il geotessile è composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui, coesionate mediante sgugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di componenti chimici.

I teli sono forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze esecutive ed alle caratteristiche del lavoro, sono posti in opera geotessili di peso non inferiore a 300 g/m2 non inferiore a 400 g/m2.

In funzione del peso unitario, i geotessili devono presentare le seguenti caratteristiche:

peso unitario	              spessore a 2 kPa             resistenza a trazione	   allungamento a rottura

(g/m2)	                          (mm)	                         (kN/m)	 (%)

 300	                           1,2	                          60	   40

 400	                           1,5	                          70	   40

Per l’avvolgimento di tubazioni di drenaggio possono essere utilizzati tessuti non tessuti di peso unitario 250 g/m2.

La superficie del geotessile deve essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il terreno. Il geotessile deve essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovrà avere ottima stabilità dimensionale.

Posa in opera  -  I geotessili in tessuto non tessuto devono essere stesi dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dalla Direzione Lavori.

Il terreno di posa deve essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni.

I teli srotolati sul terreno devono essere posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa deve effettuarsi in corrispondenza dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1,50 metri a distanza di 1 metro.

Controlli  -  L’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, deve presentare alla Direzione Lavori i certificati rilasciati dal Produttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali.

Prima dell’esecuzione dei lavori la Direzione Lavori può verificare la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 m2 di telo da posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispettano i limiti prescritti, la partita di materiale sottoposto a prova deve essere scartato.

Materiali  -  I filtri drenanti posti al piede dei rilevati o a tergo delle opere di sostegno sono costituiti da misto di cava e ghiaia vagliata, con dimensioni dipendenti dalle caratteristiche del materiale che compone il rilevato.

Per la protezione dei filtri da intasamento per percolazione di parti limose e/o argillose, può essere utilizzato un telo in geotessuto.

Nel caso in cui non è previsto l’impiego di teli di geotessile, si può ricorrere a filtri composti da più strati, il materiale di ogni strato deve soddisfare ai requisiti sopraindicati rispetto al materiale dello strato adiacente. Non è ammesso, per l’esecuzione del dreno, l’utilizzo di materiale fine con diametro inferiore a 0,074 mm in misura superiore al 5% e di grani con diametro superiore a 65 mm.

Posa in opera  -  I filtri drenanti devono realizzarsi a strati di spessore non superiore a 20 cm, accuratamente costipati con mezzi meccanici e con granulometria man mano decrescente in modo da evitare il trascinamento di parti limose dovute alla percolazione dell’acqua attraverso i filtri.

Controlli  -  L’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, deve presentare alla Direzione Lavori i certificati rilasciati dal Produttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali.

Se i risultati delle prove di laboratorio non rispettano i limiti prescritti, la partita di materiale sottoposto a prova deve essere scartato.

Qualora non sia prevista la protezione del filtro con teli di geotessile, per evitare la riduzione della capacità drenante per possibili intasamenti da parti fini, il filtro drenante nota la granulometria del terreno da rilevato, deve essere costituito da particelle di dimensioni tali da soddisfare i seguenti criteri (U.S. Army Corps of Engineers):

D15filtroD85terreno                          4                      D50filtroD50terreno

dove D15 D50 e D85 sono le dimensioni delle particelle individuate nella curva granulometrica al 15, 50 e 85% del passante in peso.

Prima dell’esecuzione dei lavori la Direzione Lavori può verificare la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 100 m3 di aggregato fornito e almeno una per quantità globale inferiore.

    - TOMBINI E MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO DEL CORPO STRADALE

      - MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA

Generalità  -  Le specifiche tecniche che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi aventi struttura portante in lamiera di acciaio ondulata, con onda normale alla generatrice, a piastre multiple o ad elementi incastrati.

L'acciaio della lamiera ondulata deve avere uno spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza UNI; deve essere della qualità di cui alle norme AASHO M 167-70 e AASHO M 36-70 e deve avere un contenuto in rame non inferiore allo 0,20%, e non superiore allo 0,40%, ed essere del tipo Fe 360.

L’acciaio deve essere protetto su entrambe le facce da zincatura applicata a caldo, dopo l'avvenuto taglio e piegature dell'elemento, eseguita in base alle prescrizioni previste alla norma UNI EN ISO 1461.

Per manufatti da impiegare in ambienti chimicamente aggressivi, si deve provvedere alla loro protezione mediante rivestimento realizzato con adeguato mastice bituminoso o asfaltico, avente uno spessore minimo di 1,5 mm inserito sulla cresta delle ondulazione e deve corrispondere ad un peso unitario di 1,5 Kg/m2 per faccia applicato a spruzzo od a pennello, ovvero con bitume ossidato applicato mediante immersione a caldo, negli stessi quantitativi precedentemente indicati.

Qualità  -  L'Impresa, prima della posa in opera, per ogni singolo manufatto deve fornire alla Direzione Lavori la seguente certificazione e documentazione:

  - certificazione del produttore attestante la qualità dell'acciaio e la quantità di zinco applicata su ciascuna faccia;

  - il progetto esecutivo dell'opera, adattato alla situazione effettiva del luogo, con le caratteristiche geometriche, lo spessore delle lamiere, le modalità ed i particolari di montaggio;

  - una relazione di calcolo con la verifica della stabilità statica della struttura in funzione delle dimensioni, delle specifiche condizioni di carico nonché dei carichi accidentali.

La verifica della stabilità statica delle strutture deve effettuarsi in funzione dei diametri e dei carichi esterni applicati adottando uno dei metodi della Scienza delle Costruzioni con coefficiente di sicurezza non inferiore a 4.

Le strutture finite devono essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate, ecc.

L’elemento tipo del manufatto deve essere costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro prescritto, dei due bordi longitudinali di ogni elemento l'uno è a diritto filo e l'altro ad intagli, tali da formare quattro riseghe atte a ricevere, ad “ incastro “, il bordo del diritto dell'altro elemento.

L'ampiezza dell'onda deve essere di 67,7 mm e la profondità di 12,7 mm la lunghezza dell'intero manufatto, al netto di eventuali testate, è un multiplo di 0,61 m.

Per i tombini a piastre multiple per sottopassi, indicativamente l'ampiezza dell'onda è di mm 152,4 e la profondità di mm 50,8. Il raggio della curva interna della gola deve essere almeno di mm 28,6.

Le piastre devono fornirsi in misura standard ad elementi tali da costituire, montate in opera, un vano la cui lunghezza sia multiplo di m 0,61; comunque si ammettono anche lunghezze comprese fra 1.75 e 2.5 m.

Possono essere utilizzati altri tipi commercialmente in uso, con caratteristiche geometriche similari, ferme restando la qualità dell'acciaio e le prescrizioni relative alla zincatura, rispondenti a tutti i requisiti di stabilità che devono risultare da verifiche statiche, estese a tutti gli elementi strutturali, tenendo conto dei carichi esterni applicati e del calcolo strutturale del manufatto.

Montaggio  -  Per i tombini ad elementi incastrati o bullonati, nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari devono essere sfalsate, facendo si che ogni elemento superiore si innesti sulla metà circa dei due elementi inferiori corrispondenti.

Gli appositi elementi devono legarsi tra loro, in senso longitudinale, mediante appositi ganci in acciaio zincato.

Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi incastrati, sono la circolare con diametro variabile da m 0,30 a m 1,50 e che può essere fornita con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al diametro e la policentrica, anche ribassata, con luce minima di m 0,40 e luce massima di m 1,75.

Per i tombini a piastre multiple per sottopassi, i bulloni di giunzione delle piastre devono essere di diametro non inferiore ad 1.91 mm ed appartenere alla classe 8.8 (Norme UNI 3740).

Le teste di bulloni dei cavi devono assicurare una perfetta adesione ed occorrendo si devono impiegare speciali rondelle.

Le forme di manufatti da realizzarsi mediante piastre multiple sono circolari, con diametro compreso da m 1,50 a m 6,40 e possono essere fornite con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al diametro; ribassate con luce variabile da m 1,80 a m 6,50 ad arco con luce variabile da m 1,80 a m 9,00; policentriche (per sottopassi) con luce variabile da m 2,20 a m 7,00.

La coppia dinamometrica di serraggio per i bulloni deve, al termine del serraggio stesso, risultare tra 18 e 27.

Posa in opera  -  Lo scarico e la movimentazione delle lamiere in cantiere deve essere fatta con idonee cautele per non danneggiare il rivestimento, tanto di zinco quanto bituminoso.

La condotta metallica deve essere posata su un letto uniforme, omogeneo, stabile e resistente, evitando fondi rigidi con asperità; in ogni caso si sconsiglia la posa della struttura direttamente sopra un fondo roccioso o una piattaforma di conglomerato cementizio.

Il letto di posa deve sagomarsi come il profilo del fondo della condotta per permettere un mutuo accoppiamento perfetto.

Nel caso di terreno a debole portanza si deve eseguire una bonifica del piano di posa asportando il materiale per la profondità necessaria; si deve poi riempire lo scavo con materiale da rilevato compattandolo convenientemente.

In presenza invece di un fondo roccioso si deve interporre tra la struttura ed il fondo un materiale granulare compatto di 30 cm di spessore. In ogni caso si deve interporre tra condotta e fondo uno strato di sabbia monogranulare asciutta e pulita dello spessore di 10 cm.

Tale strato non deve essere compattato per permettere una perfetta aderenza tra condotta e fondo e deve estendersi in larghezza fino all'attacco delle piastre d'angolo con il fondo.

Costipamento laterale e riempimento  -  Il materiale di rinfianco della condotta deve essere compattato ed eventualmente inumidito per facilitare la sua penetrazione sotto i quarti inferiori delle strutture circolari o sotto le piastre angolari di base nelle sezioni ribassate o policentriche.

Deve essere posato e compattato a strati orizzontali di spessore non superiore a 30 cm, disposti in modo che il livello di interramento risulti simmetrico sui due lati del manufatto.

La compattazione di ogni strato deve soddisfare le indicazioni già riportate alla sezione “Formazione del Corpo Stradale” delle presenti Norme Tecniche.

Nel corso della fase di costipamento in vicinanza della condotta si deve utilizzare preferibilmente pestelli pneumatici per evitare di arrecare danni alla condotta stessa. In ogni caso si consiglia di utilizzare con prudenza mezzi meccanici pesanti.

Il rilevato realizzato e costipato intorno alla struttura deve estendersi per almeno tre volte il diametro o la luce della condotta e il terreno impiegato per tale rilevato deve normalmente essere costituito dal materiale adottato per la realizzazione dello stesso corpo stradale.

Si deve inoltre evitare il passaggio dei mezzi di cantiere sulla condotta senza un adeguato ricoprimento della struttura che assicuri un'idonea ripartizione del carico al fine di non generare, nel manufatto, sollecitazioni superiori a quelle previste dal calcolo.

Controlli  -  La frequenza dei prelievi da sottoporre a prove di laboratorio su richiesta della Direzione dei Lavori deve essere di un elemento per ogni partita di 10000 Kg di materiale e, comunque, non meno di uno per ogni singolo manufatto.

Le prove chimiche e meccaniche sugli elementi prelevati, da eseguire a cura dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori, presso un laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve accertare la qualità e la resistenza a rottura dell'acciaio, nonché lo spessore dell'elemento e quello del rivestimento di zinco su entrambe le facce (vedi norma UNI 5742-66), nonché dell’eventuale mastice bituminoso.

Il controllo del peso di rivestimento di zinco deve effettuarsi secondo le norme indicate dalle specifiche ASTM-A 90-53. Il controllo della centratura della zincatura deve eseguirsi immergendo i campioni in una soluzione di CuSO4 nella misura di g 36 ogni g 100 di acqua distillata (come previsto dalle tabelle UNI 1475, 1476, 4007). Essi devono resistere alla immersione senza che appaiano evidenti tracce di rame. Analoghe analisi possono essere fatte eseguire per l'accertamento del peso del rivestimento di zinco e della relativa centratura.

L'Impresa deve comunque, per ogni fornitura effettuata, presentare alla Direzione dei Lavori una certificazione rilasciata dal produttore o dal fornitore del materiale attestante la sua esatta composizione chimica e le sue caratteristiche fisiche.

Il controllo dello spessore può essere fatto sistematicamente ed ha esito positivo se gli spessori misurati in più punti del manufatto rientrano nei limiti delle tolleranze prescritte.

Nel caso gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle caratteristiche previste ed il materiale presenti evidenti difetti, vengono presi in esame altri 2 elementi; se l'accertamento di questi 2 elementi è positivo si accetta la partita, se negativo si scarta la partita.

Se un elemento è positivo e l'altro no, si controllano 3 elementi, se uno di questi è negativo si scarta la partita.

I pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri impiegati, devono risultare da tabelle fornite da ogni fabbricante, con tolleranza del  5%.

I pesi dei manufatti tubolari in lamiera ondulata, in rapporto allo spessore dei vari tipi impiegati, devono risultare da tabelle fornite preventivamente da ogni fabbricante, con una tolleranza di  4%.

Può, inoltre, essere verificato il peso effettivo risultante da apposito verbale di pesatura eseguito in contraddittorio e qualora il peso effettivo sia inferiore al peso teorico diminuito della tolleranza, la Direzione Lavori non accetterà la fornitura.

    - PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE

      - GABBIONATE

Nelle opere di sistemazione idraulica, per la difesa del corpo stradale, possono essere impiegati muri a gabbione.

Possono essere realizzati a qualsiasi altezza rispetto al piano stradale e sono costituiti da gabbioni metallici di qualsiasi tipo e dimensione. Se necessario può essere posto in opera uno strato filtrante geotessile non tessuto per garantire il drenaggio delle acque piovane.

        - GABBIONI METALLICI

Costituzione  -  I gabbioni metallici devono avere forma prismatica ed essere costituiti da rete metallica a doppia torsione, a maglia esagonale, tessuta a macchina con trafilato di ferro a forte zincatura.

L’elemento viene riempito in opera con ciottoli o pietrisco di idonee dimensioni.

La rete costituente gli elementi deve avere maglie uniformi, essere esente da strappi ed avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiorato rispetto a quello della rete stessa, inserito nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza.

Gli elementi devono presentare una perfetta forma geometrica secondo i tipi e le dimensioni fra quelli di uso corrente.

I gabbioni devono essere posti in opera secondo le previsioni di progetto.

Preliminarmente l'impresa deve procedere alla regolarizzazione del piano di posa, quindi al posizionamento degli elementi collegandoli tra loro mediante cuciture.

Il filo da impiegare nelle cuciture deve avere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete e comunque non deve avere diametro inferiore a 2,20 mm.

Le cuciture devono essere tali da creare la struttura monolitica ed assicurare la sua massima resistenza in funzione delle caratteristiche delle singole opere.

Le cuciture più importanti normalmente devono essere effettuate passando un filo continuo dentro ogni maglia e con un doppio giro ogni 25-30 cm.

Sono ammessi altri sistemi purché giudicati idonei dalla Direzione Lavori.

Gabbioni a scatola  -  I gabbioni a scatola devono essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo  in cm in accordo con le UNI 8018.

La maglia deve essere tessuta con trafilato di ferro (conforme alle UNI 3598 per le caratteristiche meccaniche e UNI 10218 per le tolleranze sui diametri) avente carico di rottura compreso fra 38 e 50 Kg/ mm2 e allungamento minimo pari al 12%, avente un diametro  in mm, a forte zincatura conforme a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n° 2078 del 27.8.1962 vigente in materia con un quantitativo minimo di zinco variabile fra 240 e 275 g/m2 in funzione dei diametri del filo. La rete deve avere il perimetro rinforzato con filo di diametro pari a  in mm e deve avere maglie uniformi. Il filo da impiegarsi nelle cuciture e per i tiranti deve possedere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete e deve avere un diametro pari a  in mm. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi sono costituiti acciaio a forte zincatura con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kg/m2.

| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 x 8 | - 2.7 | - 3.4 | - 2.2 | - 46 | - 20 | - 17 | - 23 |
| - 8 x 10 | - 2.7 | - 3.4 | - 2.2 | - 42 | - 20 | - 17 | - 23 |
| - 8 x 10 | - 3.0 | - 3.9 | - 2.4 | - 51 | - 26 | - 20 | - 26 |

La rete metallica costituente il manufatto deve essere del tipo e deve rispettare, conformemente alla normativa ASTM A-975-97, le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:

- resistenza longitudinale alla torsione			kN/m 	

- resistenza perpendicolare alla torsione		kN/m 	

- resistenza in corrispondenza della stringitura	kN/m 	

- resistenza al punzonamento				kN    	

Posa in opera  -  Le operazioni di preparazione e assemblaggio dei singoli elementi, nonché l'unione degli elementi contigui mediante legature fatte con l'apposito filo di cucitura, o con punti metallici, devono essere tali da creare una struttura continua e monolitica.

Durante il riempimento devono essere posti in opera i previsti tiranti, costituiti da un unico spezzone di filo avente le stesse caratteristiche di quello usato per le cuciture, fissato alla rete di pareti adiacenti od opposte dell'elemento.

Il materiale da usarsi per il riempimento dei gabbioni può essere costituito da ciottoli di fiume o pietrame di cava, di composizione compatta, sufficientemente duro, di elevato peso specifico, non friabile, né gelivo e di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da realizzare il maggior costipamento possibile. Non può impiegarsi pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui l'opera viene a contatto.

In ogni caso, la pezzatura deve essere compresa fra il 100 ed il 150% della maggiore dimensione della maglia della rete, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori.

Il pietrame deve essere assestato dentro l'elemento in modo da avere il minor numero di vuoti possibile, ma senza provocare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento e le facce in vista devono essere lavorate con le stesse modalità della muratura a secco (l’indice di porosità del gabbione deve essere compreso tra 0.3 e 0.4).

La chiusura degli elementi deve effettuarsi mediante cuciture, come indicato in precedenza.

Dopo la chiusura degli elementi, la rete delle pareti e del coperchio deve risultare ben tesa e con i filoni dei bordi tra di loro a contatto, evitando attorcigliamenti.

Controlli  -  Prima della messa in opera dei gabbioni e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore deve consegnare alla Direzione Lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale dalla Ditta produttrice, in cui inoltre specifica il nome del prodotto, la Ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite.

In assenza di ciò, la D.L. può dare disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare la rispondenza ai requisiti:

- il trafilato in ferro rispetti le norme UNI 3598 ed UNI 10218;

- il rivestimento rispetti la norma ASTM 856;

- la maglia rispetti la norma UNI 8018;

- la rete rispetti la norma ASTM A-975-97.

L’Impresa deve altresì fornire per il pietrame di riempimento dei gabbioni, certificati che attestino le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale e le cave di provenienza. Le caratteristiche fisiche del pietrame devono essere determinate seguendo quanto riportato nelle Norme: CNR B.U. 63 per la determinazione del peso specifico; C.N.R. B.U. 80 per la determinazione del coefficiente di imbibizione e C.N.R. B.U. 137 per la determinazione della gelività.

La Direzione Lavori, accertata la bontà del materiale e la corrispondenza delle caratteristiche alle prescrizioni tecniche di capitolato, provvede a stilare un apposito verbale di accettazione.

Durante l’esecuzione dei lavori, per verificare la rispondenza a quanto dichiarato, la Direzione Lavori può prelevare dei campioni dei materiali forniti per sottoporli a prove di controllo presso laboratori accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica si redigono appositi verbali firmati in contraddittorio con l’Impresa.

- 8.3.4.1.2. - MATERASSI IN PIETRAME

Per la protezione delle scarpate del corpo stradale, si possono utilizzare materassi in pietrame.

Costituzione  -  Il materasso in pietrame è costituito da una struttura metallica, avente forma parallelepipeda di notevole ampiezza e piccolo spessore, divisa in più celle, costituita da una rete metallica a maglia esagonale a doppia torsione, fortemente zincata ed eventualmente protetta con rivestimento in materiale plastico; tale elemento viene riempito in opera con ciottoli o pietrisco di idonee dimensioni.

Il materasso è realizzato da un telo continuo di rete sul quale, alla distanza di 1,00 m l'uno dall'altro, vengono inseriti i diaframmi dello stesso tipo di rete in modo tale da formare una struttura cellulare di larghezza da 2,00 m a 3,00 m, il telo continuo serve per formare sia la base che le pareti laterali dell'elemento. il coperchio è costituito da un telo di rete separato da quello di base.

I teli di rete sono delimitati, esternamente lungo i bordi, da fili di diametro più grosso di quello usato per fabbricare la rete, che rinforzano la struttura e facilitano, durante la messa in opera, le legature di chiusura delle tasche e di unione degli elementi fra di loro.

Per materassi lavoranti in ambiente marino, oppure in ambienti particolarmente inquinati il filo zincato, prima di essere tessuto, deve essere rivestito per estrusione con una guaina continua in PVC di spessore 0.4-0.6 mm.

Materassi  -  I materassi metallici a tasche devono essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo  in cm in accordo con le UNI 8018 avente carico di rottura compreso fra 38 e 50 kg/mm2 e allungamento minimo pari al 12% ed aventi spessore  in cm, tessuta con trafilato di ferro (conforme alle UNI 3598 per le caratteristiche meccaniche e UNI 10218 per le tolleranze sui diametri) a forte zincatura, in accordo a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore LLPP n° 2078  del 27.8.62 con un quantitativo minimo di zinco variabile fra 240 e 275 g/m2 in funzione dei diametri del filo. La rete deve avere il perimetro rinforzato con filo di diametro pari a  in mm e deve avere maglie uniformi. Il filo da impiegarsi nelle cuciture e per i tiranti deve possedere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete e deve avere un diametro pari a 2,20 mm. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi devono essere costituiti sempre in acciaio rivestito con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 Kg/m2. I diaframmi intermedi saranno costituiti da raddoppio di rete metallica che costituisce, senza soluzione di continuità, base e diaframmi e pareti laterali della struttura.

| -  | -  | -  | -  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5 x 7 | - 15 | - 2.0 | - 2.4 |
| - 6 x 8 | - 17 | - 2.2 | - 2.7 |
| - 5 x 7 | - 20 | - 2.0 | - 2.4 |
| - 6 x 8 | - 23 | - 2.2 | - 2.7 |
| - 5 x 7 | - 25 | - 2.0 | - 2.4 |
| - 6 x 8 | - 30 | - 2.2 | - 2.7 |

La rete metallica costituente i manufatti sarà realizzata con filo di diametro  in mm e deve rispettare, conformemente alla normativa ASTM A-975-97, le seguenti minime caratteristiche fisico-meccaniche:

- resistenza longitudinale alla torsione			kN/m 	33

- resistenza perpendicolare alla torsione		kN/m 	13

- resistenza in corrispondenza della stringitura	kN/m 	10

- resistenza al punzonamento				kN	17

Posa in opera  -  Le operazioni di preparazione ed assemblaggio dei singoli elementi, nonché l'unione degli elementi contigui mediante legature fatte con l'apposito filo di cucitura o con punti metallici, devono essere tali da creare una struttura continua e monolitica.

Prima della posa in opera il singolo materasso deve allestirsi effettuando le sole legature di unione fra i diaframmi ed i lembi laterali del telo base che costituiscono le pareti dell'elemento.

La linea di piegatura delle pareti laterali deve essere ben definita, nella posizione voluta, da un filo metallico di diametro maggiore.

È preferibile che i singoli elementi di materasso siano allestiti fuori opera, anche quando la scarpata sulla quale si debba eseguire il rivestimento non sia molto inclinata, e ciò per maggiore comodità e per non danneggiare il terreno già livellato.

Dopo aver predisposto sul piano cri posa un certo numero di elementi, già assemblati nella loro forma cellulare, si deve procedere a collegati fra di loro con solide cuciture lungo tutti gli spigoli che si vengono a trovare a contatto.

Le legature sono eseguite passando il filo in modo continuo in tutte le maglie, con un doppio giro ogni due maglie, e il collegamento in opera dei materassi deve essere eseguito ad elementi vuoti per rendere più facile tale operazione.

Qualora i materassi fossero senza diaframmi, all'interno saranno apposti dei tiranti tra parti opposte.

Quindi si può procede alla operazioni di riempimento.

Ultimate tali operazioni si procede alla chiusura degli elementi utilizzando il singolo coperchio, oppure rete in rotoli ed effettuando le dovute legature di unione sia lungo i bordi laterali che lungo quelli dei diaframmi interni.

Si devono eseguire prima le legature che fissano il coperchio ai bordi laterali dell'elemento, poi quelle che lo collegano ai diaframmi trasversali.

Normalmente le scarpate di appoggio sono inclinate di 1:1,5 o di 1:2 secondo la natura del terreno, tenendo la pendenza massima in casi di terre vegetali di media consistenza e la minima con quelle argillose.

Il materiale da usarsi per il riempimento dei materassi può essere costituito da ciottoli di fiume o pietrame di cava, di composizione compatta, sufficientemente duro, di elevato peso specifico, non friabile, né gelivo e di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da realizzare il maggior costipamento possibile. Non può impiegarsi pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui l'opera viene a contatto.

In ogni caso, la pezzatura deve essere compresa fra il 100 ed il 150% della maggiore dimensione della maglia della rete, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori.

L’indice di porosità sarà contenuto tra 0.3 e 0.4. Non è richiesto impiego di materiale con caratteristiche particolari, purché non si tratti di materiale gelivo o di marne friabili; è opportuno che il pietrame sia di natura compatta e con peso specifico non inferiore a 2000 Kg/m3.

Controlli  -  Prima della messa in opera dei materassi e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore deve consegnare alla Direzione Lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale dalla Ditta produttrice, in cui inoltre specifica il nome del prodotto, la Ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite.

In assenza di ciò, la D.L. può dare disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare la rispondenza ai requisiti:

- il trafilato in ferro rispetti le norme UNI 3598 ed UNI 10218;

- il rivestimento rispetti la norma ASTM 856;

- la maglia rispetti la norma UNI 8018;

- la rete rispetti la norma ASTM A-975-97.

L’Impresa deve altresì fornire per il pietrame di riempimento dei materassi, certificati che attestino le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale e le cave di provenienza. Le caratteristiche fisiche del pietrame devono essere determinate seguendo quanto riportato nelle Norme: CNR B.U. 63 per la determinazione del peso specifico; C.N.R. B.U. 80 per la determinazione del coefficiente di imbibizione e C.N.R. B.U. 137 per la determinazione della gelività.

La Direzione Lavori, accertata la bontà del materiale e la corrispondenza delle caratteristiche alle prescrizioni teniche di capitolato, provvede a stilare un apposito verbale di accettazione.

Durante l’esecuzione dei lavori, per verificare la rispondenza a quanto dichiarato, la Direzione Lavori può prelevare dei campioni dei materiali forniti per sottoporli a prove di controllo presso  laboratori accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica si redigono appositi verbali firmati in contraddittorio con l’Impresa.

- ARTICOLO  SIGILLATURA DI LESIONI O DI GIUNTI DI STRISCIATA

Gli interventi di sigillatura per chiudere le lesioni o microlesioni presenti sulla pavimentazione longitudinalmente o trasversalmente devono essere effettuati tempestivamente in modo da bloccare o contenere il fenomeno di rottura appena questo si manifesta, evitando così la veloce degradazione del tappeto, soprattutto nei casi di distacco del giunto longitudinale di strisciata.

Se le lesioni sono molto diffuse la D.L. deve effettuare una attenta valutazione economica per stabilire l’intervento più idoneo tra quelli elencati nel seguito.

  - SIGILLATURA DELLE LESIONI ESEGUITE CON EMULSIONE E SABBIA

Le sigillature eseguite con emulsione e sabbia devono essere realizzate con emulsione acida al 55% (del tipo I art. 3., tab.3.3.7.4.3) e sabbia umida con granulometria continua da 0 a 5 mm. Si deve porre particolare attenzione nell’impiego dell’emulsione il cui eccesso può provocare punti a ridotto coefficiente di aderenza.

L’emulsione verrà distribuita con apposite vaschette dotate di ugello distributore o con attrezzature simili, previa soffiatura con aria compressa delle lesioni da sigillare. Seguirà lo spandimento della sabbia fino ad intasamento. Successivamente deve essere spazzata via la sabbia in eccesso.

Questo tipo di intervento può essere anche prescritto prima della stesa di un tappeto di rafforzamento quando il supporto presenta lesioni superficiali tali che non risulta conveniente realizzare interventi di sostituzione totale dello stesso supporto.

  - SIGILLATURA DELLE LESIONI DELLA PAVIMENTAZIONE ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA

La sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitumi modificati colati a caldo deve essere effettuata con particolari idonee attrezzature in grado di effettuare operazioni di pulitura delle stesse lesioni per tutta la profondità, riscaldamento delle pareti e colatura del sigillante fino alla loro completa otturazione.

In particolare queste attrezzature devono essere costituite da un compressore da 3.500 litri/minuto che attraverso una lancia munita di un dispositivo di riscaldamento a G.P.L. eroga aria calda a 1.000° C ed alla velocità di 370 m/s e una caldaia munita di sistema di riscaldamento regolabile capace di mantenere costante ed uniforme la temperatura del prodotto.

Con il getto di aria calda immesso nelle fessure per mezzo della lancia termica si deve procedere alla perfetta e profonda pulitura della lesione, alla eliminazione di eventuali tracce di umidità e riscaldamento delle pareti ad una temperatura intorno a 80°C.

Il sigillante del tipo bitume modificato con gomma e polimeri vari (come indicato all’art. 3., tab.3.3.4.1.2.) uniformemente riscaldato alla temperatura di consistenza fluida deve essere versato con apposito dispositivo nell’interno della lesione fino alla sua completa otturazione assicurando la saturazione di eventuali microlesioni superficiali ai bordi della stessa lesione con la creazione di una striscia continua della larghezza variabile da 5 a 10 cm.

  - SIGILLATURA DELLA LINEA DI CONTATTO TRA CORDOLO E PAVIMENTAZIONE NEI PONTI E VIADOTTI ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA

Si richiamano espressamente le norme di cui al precedente punto 9.2. Inoltre, in questo caso, occorre aver cura di asportare anche con sistemi tradizionali eventuali parti estranee di conglomerato bituminoso non addensato nella zona fra pavimentazione-cordolo (o New Jersey).

  - SIGILLATURA DI LESIONI LONGITUDINALI MEDIANTE RIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE

Il ripristino della fascia di pavimentazione a cavallo delle lesioni longitudinali può essere effettuato mediante la rigenerazione in sito per una larghezza di 30-40 cm e per una profondità variabile da 5 ad 8 cm.

Questo tipo di intervento di norma deve essere eseguito per lesioni longitudinali derivate dal distacco dei giunti di strisciata dove la stessa lesione si presenta molto aperta e con ramificazione diffusa e tale che i precedenti interventi risulterebbero insufficienti o troppo ramificati per eliminare l’ammaloramento della zona lesionata.

Inoltre lo stato in essere della pavimentazione dell’intera carreggiata deve presentarsi in buono stato e comunque tale da non prevedere interventi di rifacimento a breve scadenza, a meno che l’intervento di rigenerazione non sia successivamente ricoperto da un tappeto in c.b..

    - DESCRIZIONE

La rigenerazione in sito della fascia di pavimentazione come descritto deve essere realizzata mediante particolari attrezzature costituite da macchine idonee alla rimozione del manto stradale preceduta da una attrezzatura di preriscaldamento, con possibilità di aggiungere il conglomerato nuovo e di omogeneizzare la miscela rimescolandola con il materiale preesistente, di stendere e compattare il conglomerato ottenuto.

Il dispositivo di preriscaldamento deve essere sufficientemente dimensionato per erogare almeno 250.000 Kcal/h, possibilmente diviso in due elementi: uno collegato alla macchina rigeneratrice ed un altro (preriscaldatore) semovente, che precede il treno rigenerante.

    - CONGLOMERATO BITUMINOSO DI AGGIUNTA

Dove è prevista l’aggiunta di conglomerato nuovo questo deve rispondere ai requisiti prescritti all’art. 4.2. secondo precise indicazioni della D.L..

    - LEGANTE

Il legante deve essere costituito da quello presente nel materiale da riciclare integrato, se necessario, da bitume BM (art.3., tab.3.2.1.) additivato con compostiattivanti chimici funzionali (art.3.,tab.3.3.8..) in modo da ottenere la viscosità e le caratteristiche di adesione idonee.

    - MISCELA

La miscela di materiale da riciclare ed eventuali materiali nuovi aggiunti deve essere tale da avere una composizione granulometrica contenuta nel fuso prescritto per il materiale che si vuol costituire nelle specifiche norme tecniche per il materiale fresco (art. 4.).

    - POSA IN OPERA DELLA MISCELA

Valgono le normali prescrizioni di stesa.

Inoltre nel caso che la tessitura della fascia rigenerata risulti con HS inferiore a 0,25 qualora non sia prevista la ricopertura, si deve procedere all’irruvidimento tramite chiodatura spargendo pietrisco prebitumato di pezzatura 10-15 sulla superficie ancora calda nelle quantità indicate dalla D.L.

  - SIGILLATURA DI LESIONI LONGITUDINALI / TRASVERSALI O  MEDIANTE NASTRO BITUMINOSO PREFORMATO ED AUTOADESIVO

    - DESCRIZIONE

Il nastro in bitume modificato preformato industrialmente deve essere impiegato per sigillare e chiudere lesioni superficiali per impedire infiltrazione dell’acqua negli strati sottostanti, collegare e sigillare giunti di stesa e di ripresa per impedire la disgregazione del conglomerato bituminoso, in particolare per le miscele drenanti assume la funzione di impedire eventuali fenomeni di sgranamento superficiale in corrispondenza dei giunti e delle lesioni superficiali.

Genericamente il nastro autoadesivo può essere impiegato in tutti i casi di discontinuità della pavimentazione.

    - COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Il nastro è composto da bitume 80/100 + SBSr con percentuale di SBSr minima del 16% in peso. La larghezza del nastro deve essere compresa tra  40mm a 100mm con spessore di 4mm +  0,2mm

    - REQUISITI DI IDONEITÀ

| Palla Anello | > 200 °C (CNR 35/73) |
| --- | --- |
| Penetrazione | < 30 dmm (CRR 24/71) |
| Adesività sul calcestruzzo | > 70N/cmq (DIN 1996 parte 19 mod.) |
| Ritorno elastico (perpendicolare alla superficie di attacco) | > 60% (DIN 1996 parte 19 mod.) |
| Scorrimento verticale a 60 °C per 5 ore | < 1mm (SNV 671916) |

    - POSA IN OPERA

La posa in opera del nastro deve essere eseguita su superfici asciutte, sgrassate e libere da impurità.

Il nastro deve essere appoggiato sulla lesione e si fissa definitivamente con l’azione costipante del traffico e non deve essere posto in opera a temperature dell’aria inferiori a 10 °C.

Terminata l’applicazione la superficie del nastro deve essere cosparsa uniformemente con polvere di ardesia, calce cemento, gesso o filler, per evitare nella fase iniziale fenomeni di adesione tra nastro e pneumatici. Il nastro NON DEVE essere UTILIZZATO :

  - su lesioni trasversali

  - su lesioni di larghezza inferiore a 5 mm, o superiore a 20mm;

in tali casi le lesioni devono essere sigillate con emulsione bituminosa o bitume modificato senza usare il nastro preformato.

In funzione della larghezza della lesione devono essere impiegati nastri di adeguata larghezza; il rapporto di larghezza nastro e lesione deve essere superiore o uguale a 2,5:

a) nastro 40mm lesione massima  16mm

b) nastro 50mm lesione massima  20mm

Il nastro da 100mm  è indicato solo in caso di necessità di sigillature particolari.

- ARTICOLO  ARMATURA DI GIUNTI LONGITUDINALI E/O DI LESIONI RAMIFICATE PER RIDURRE LA TRASMISSIONE DELLE FESSURE

Per lavori di pavimentazione in affiancamento a sovrastrutture esistenti o per lavori di rappezzo localizzati, o per lavori rapidi notturni, al fine di aumentare la durata a fatica dei conglomerati bituminosi posti a cavallo del giunto di ripresa longitudinale o sopra la zona rappezzata, si potrà richiedere la posa in opera di una guaina bituminosa autoadesiva rinforzata con apposito tessuto non tessuto o geotessile a rete che serva a ritardare la risalita delle fessure presenti sul piano d’appoggio.

  - CASO DEL GIUNTO LONGITUDINALE

Deve essere preventivamente demolita con apposita fresa a freddo la pavimentazione a cavallo del giunto per una larghezza di 50 cm e per una profondità di almeno 10 cm dalla superficie finita della pavimentazione (secondo le norme di cui all’art. 1.1.).

Sulla superficie così ottenuta, preventivamente emulsionata, se richiesto dal fabbricante della guaina, deve essere posta in opera una guaina prefabbricata autoadesiva a freddo, realizzata da una speciale mescola di gomma e bitume armata di rete o tessuto di polipropilene, della larghezza di 45-50 cm.

Al di sopra di detta guaina verrà steso un conglomerato bituminoso chiuso con le caratteristiche di un binder (art. 4. al quale si rimanda per tutte le prescrizioni non menzionate espressamente), ma con vuoti Marshall non superiori al 2-3%.

La stesa del conglomerato deve essere preceduta da spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55% delle pareti verticali dello scasso longitudinale; detto conglomerato, ben compattato con apposito rullo vibrante di ridotte dimensioni, verrà successivamente ricoperto dal tappeto di usura finale. La formazione del giunto deve essere programmata in modo tale che tra la stesa del binder di riempimento e la sua successiva ricopertura non passino più di 20-30 giorni; si deve però evitare di ricoprire un riempimento troppo recente (meno di 20 giorni).

La guaina deve avere le seguenti caratteristiche:

- spessore totale mescola gomma – bitume :  1,5 mm.

- spessore rete di polipropilene :  0,5 mm.

- temperature limite d’esercizio 30°C minimo e 160°C massimo

L’autoadesività della guaina deve essere garantita da un foglio protettivo di carta siliconata asportabile all’atto dell’applicazione.

  - CASO DEL RAPPEZZO LOCALIZZATO

Nei lavori in economia di pronto intervento, su zone sfondate, deve essere eseguita la preventiva posa in opera di guaine approvate dalla D.L. prima della ricostruzione del conglomerato bituminoso asportato.

I rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione del materiale degradato, riquadratura dei bordi, spianamento del fondo anche con apporto di materiale prebitumato fine ed impregnazione con emulsione acida (art.3., tab.3.3.7.)al 60%  di tutte le superfici orizzontali e verticali.

Seguirà il riempimento e la compattazione. Non si dovranno superare i 10 cm per ogni strato data la difficoltà di ben compattare spazi ridotti.

  - RIPARAZIONE DI SUPERFICI AMMALORATE PREVENTIVA O NO ALLA STESA DI RICOPERTURE

La riparazione di superfici circoscritte o estese, in caso di lavori notturni, di pavimentazione ammalorata più o meno diffuse nello stesso scambio di carreggiata preventiva o meno alla ricopertura deve essere effettuata con interventi limitati ai punti ammalorati indicati dalla D.L.. Anche per questi interventi vanno previste le guaine bituminose autoadesive di cui al punto 10.1.

Questi interventi saranno compensati in economia se sono inferiori ai 2.000 m2 per scambio e/o cantiere. Saranno compensati a misura negli altri casi; comunque saranno realizzati con modalità e con impiego di materiali rispondenti alle norme tecniche definite per ciascuna categoria di lavoro. In particolare devono essere impiegate sia per l’economia che per la misura squadre di lavoro attrezzate con frese, finitrici e rulli di idonee dimensioni per essere facilmente trasportate con carrellone ed in grado di realizzare il lavoro a perfetta regola d’arte.

- ARTICOLO  CONTROLLI PRESTAZIONALI E RELATIVE PENALI

Per i materiali di fondazione (non legati e legati) e per i bitumi, se non c’è il raggiungimento delle prestazioni richieste, verranno applicate le penali definite negli specifici articoli e qui di seguito richiamate in modo sintetico. (L’omissione in questo articolo di alcune penali riportate in altre parti delle presenti NTA non ne elimina la validità).

Se sullo stesso manufatto si verifica la concomitanza di più penali per diversi motivi il massimo tetto, comunque non superabile, sarà del 50% (cinquantapercento). In questi casi ci si riserva in alternativa la facoltà di rifacimento a cura e spese dell’Impresa.

|  | REQUISITI | ARTICOLO | PENALI |
| --- | --- | --- | --- |
| Conglomerati : Durata a fatica | Non inferiore a quella del c.b. di riferimento | Art.4.1.2 Art. 11.3.1 | 10% |
| Conglomerati : Caratteristiche della Miscela | Non inferiore a quelle prescritte | Art.4.1 Art. 11.3.2 | 10% |
| Conglomerati : Posa in Opera |  | Art.4.2.5 Art. 5.2.5 Art. 11.3.3 | 5% |
| Portanza : Fondazione non legata (Modulo Elastico E) Portanza : Fondazione (o sottobase) a legante idraulico o equiparata (Modulo Elastico E) | E > 1850 daN/cm2 Moduli secondo Fig. 1 | Art. 2.2.5. Art. 2.3.8. | 10% 10 - 20% |
| Qualità dei Bitumi | Caratteristiche varie | Art. 3.3. | 10% |
| Usure Drenanti Fonoassorbenti : Capacità drenante Usure Drenanti Fonoassorbenti : Coefficiente di Fonoassorbimento | Permeabilità inferiore a quella prescritta Valori di  secondo frequenze | Art. 5.4.3.6 Art. 5.4.3.7. | 10% 2% (*) |

(*)  Per ogni valore non raggiunto  (detrazione massima 6%)

Altre penali sono presenti nei relativi articoli, come per esempio quella della segnaletica ad alta retrorfiflessione (art 7.6.4.)). Dettagliamo nel seguito le altre prestazioni richieste, misurate con i mezzi ad Alto Rendimento della Committente e le penali conseguenti per il non raggiungimento delle suddette.

  - CONTROLLI AD ALTO RENDIMENTO : TUTTI I TIPI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

    - PORTANZA : REQUISITI

Per quanto riguarda invece le caratteristiche strutturali degli strati in conglomerato bituminoso messi in opera, il parametro di riferimento è il modulo elastico che sarà ricavato interpretando una serie di misure di deflessione dinamica effettuate con apparati di tipo F.W.D (le prove potranno essere effettuate anche da “terzi”, su specifiche fornite dalla committente); per l’interpretazione delle misure di deflessione, è necessario conoscere gli spessori degli strati in conglomerato bituminoso della pavimentazione che verranno rilevati a cavo aperto dalla D.L. e/o potranno essere ricavati mediante una opportuna campagna di carotaggi successiva da eseguire con un passo non inferiore a 500 m.

Per una maggiore precisione nella determinazione degli spessori, tale campagna di carotaggi potrà essere integrata dal rilievo in continuo, mediante radar, della stratigrafia della pavimentazione eseguito con l’apparecchiatura ad alto rendimento denominata ARGO. Le prove di deflessione dinamica tipo F.W.D., in relazione al tipo di intervento effettuato e ai controlli che si vogliono effettuare, dovranno rispettare le seguenti modalità di esecuzione:

- Pavimentazione nuova o strati legati a bitume completamente rinnovati :

  - A1: Valutazione del modulo medio complessivo del Pacchetto degli strati legati a bitume (spessore complessivo del Pacchetto degli strati legati a bitume  10 cm) :

Le prove di deflessione dinamica saranno eseguite sulla superficie finita della pavimentazione in un periodo di tempo variabile fra il 3° ed il 90° giorno dal termine della stesa dell’ultimo strato.

  - A2: Valutazione del modulo dello strato di Base legato a bitume (spessore della Base  10 cm) e del modulo medio complessivo degli strati di Binder e Usura sovrastanti (spessore complessivo  4 cm) :

Saranno eseguite due serie di prove di deflessione dinamica; la prima serie dovrà essere effettuata, almeno un giorno dopo la stesa, direttamente sulla superficie finita dello strato di base in conglomerato bituminoso mentre la seconda serie dovrà essere effettuata sulla superficie finita della pavimentazione in un periodo di tempo variabile fra il 3° ed il 90° giorno dal termine della stesa dell’ultimo strato. Le posizioni delle prove della prima serie dovranno essere identificate in maniera visibile a terra e/o a lato della piattaforma in maniera da poter posizionare le prove della seconda serie esattamente negli stessi punti.

- Pavimentazione risanata superficialmente o ricoperta

  - B1: Valutazione del modulo complessivo del Pacchetto degli strati legati a bitume rinnovati od aggiunti (spessore complessivo del Pacchetto degli strati rinnovati o aggiunti > 4 cm):

Saranno eseguite due serie di prove di deflessione dinamica; la prima serie dovrà essere effettuata entro i 60 giorni precedenti l’intervento sulla vecchia superficie della pavimentazione, mentre la seconda serie dovrà essere effettuata sulla superficie finita della pavimentazione in un periodo di tempo variabile fra il 3° ed il 120° giorno dal termine della stesa dell’ultimo strato. Le posizioni delle prove della prima serie dovranno essere identificate in maniera visibile a terra e/o a lato della piattaforma in maniera da poter posizionare le prove della seconda serie esattamente negli stessi punti.

Le prove di deflessione dinamica verranno interpretate per il calcolo del valore del modulo elastico mediante il programma “BACAN” (che verrà utilizzato dalla committente interpretando anche prove deflettometriche effettuate da “terzi”) ed il valore dovrà essere riportato alla temperatura di riferimento del conglomerato di 20°C. secondo curve di correzione proposte dalla committente.

Nel caso di esecuzione di una doppia serie di prove come descritto al punto B.1 si procederàa all’interpretazione delle misure di deflessione della prima e della seconda serie di prove calcolando (programma BACAN) il modulo complessivo del pacchetto degli strati legati a bitume, rispettivamente, nelle condizioni precedenti l’intervento ed in quelle modificate, dopo lo stesso, mediante il contributo offerto dagli strati aggiunti o rinnovati. Confrontando le rigidezze nelle due condizioni del pacchetto degli strati legati a bitume sarà possibile allora calcolare il modulo elastico complessivo degli strati aggiunti o rinnovati.

Nel caso di esecuzione di una doppia serie di prove come descritto al punto A.2 la procedura da seguire è del tutto identica a quella appena descritta salvo il fatto che dalla prima serie di prove si otterrà il modulo elastico dello strato di Base e dalla seconda serie il modulo medio complessivo di tutto il pacchetto degli strati legati a bitume; confrontando le rigidezze nelle due condizioni sarà possibile allora calcolare il modulo elastico complessivo degli strati superiori (Usura+Binder).

Le prove dinamiche tipo F.W.D. non saranno eseguite con temperature superficiali della pavimentazione oltre i 35°C, evitando di preferenza nell’avanzata primavera e nella stagione estiva le ore comprese tra le 10.00 ed il tramonto in giornate particolarmente calde. Le misure di F.W.D. verranno effettuate al massimo ogni 50 mt di corsia per aver a disposizione un campione di dati di ampiezza statisticamente accettabile, eccezionalmente, per motivi operativi e di interferenza con il traffico, l’intervallo tra le prove potrà essere esteso fino ad un massimo di 100 mt. Per ciascuna tratta con tipo di intervento omogeneo, il numero di prove da eseguire, perchéè il campione abbia una ampiezza statisticamente accettabile, non deve essere inferiore a 20., qualsiasi sia la sua lunghezza. Per la valutazione delle caratteristiche strutturali si farà riferimento al valore medio del modulo espresso in daN/cm2, ricavato dai moduli risultanti dalle misure puntuali di F.W.D., relativo a ciascuna tratta omogenea in cui è possibile suddividere l’intera lunghezza di stesa. Per tratte omogenee si intendono quei tratti di pavimentazione nei quali ricadono almeno 4 punti di misura e nei quali i valori dei moduli elastici sono distribuiti statisticamente secondo una distribuzione “normale”. Le tratte omogenee saranno individuate da un programma di calcolo collegato al “BACAN”.

    - PORTANZA : PENALI

In funzione del valore medio del modulo dello strato o del pacchetto di strati soggetto a prova, lo strato od il pacchetto interessato e tutti gli strati sovrastanti verranno penalizzati degli importi elencati nella seguente tabella :

| MODULO DI ELASTICITÀ (E) dello Strato o del Pacchetto di strati legati a bitume soggetti a prova (daN/cm2 a 20°C) | PENALITÀ per lo strato o pacchetto di strati soggetti a prova ed eventuali strati sovrastanti |
| --- | --- |
| 150000  E  150000 | Detrazione del 15% |
| 120000  E  150000 | Detrazione del 10% |
| 55000  E  120000 | Prestazione valida |
| 45000  E  55000 | Detrazione del 10% |
| 35000  E  45000 | Detrazione del 20% |
| 35000  E  35000 | Detrazione del 50% |

    - ADERENZA E MACROTESSITURA : REQUISITI

Nei tappeti e/o trattamenti superficiali dovranno essere realizzati valori di aderenza e tessitura granulometrica superficiale (macro - tessitura) idonei in rapporto a:

A.	I tipi di materiale e/o trattamenti usati per l’esecuzione dello strato superficiale;

B.	Le condizioni plano - altimetriche del tracciato in ogni suo punto;

C.	Il tipo di traffico prevalente e la sua intensità.

Il Coefficiente di Aderenza Trasversale (CAT) misurato con l’apparecchiatura SCRIM o SUMMS (Norma CNR B.U. n° 147 del 14.12.92 - la relazione tra il valore CAT qui prescritto, denominato CATaut , e quello definito dalla norma CNR, denominato CATcnr, è : CATaut = CATcnr x 100)  deve risultare superiore o uguale ai seguenti valori:

| MATERIALE | CAT prescritto |
| --- | --- |
| Conglomerati bituminosi normali e speciali per usura (tipo CB, CBS, CBH) | 58 |
| Conglomerati bituminosi normali e speciali per binder (tipo CB, CBS, CBH): provvisori | 50 |
| Conglomerati bituminosi rigenerati in sito | 55 |
| Conglomerati bituminosi modificati con polimeri per viadotti (tipo CBV) | 55 |
| Conglomerati bituminosi con inerti chiari e irradiati | 55 |
| Conglomerati bituminosi (tipo CB, CBS, CBH) con argilla espansa | 62 |
| Conglomerati bituminosi drenanti e drenanti riciclati (tipo CBD, CBDR) | 53 |
| Conglomerati bituminosi ecodrenanti (tipo ECD) | 56 |
| Microtappeti a freddo (Macroseal - tipo MTF) - spessore 9 mm | 65 |
| Microtappeti a freddo (Macroseal - tipo MTF) - spessore 6 mm | 62 |
| Trattamenti superficiali con leganti sintetici (Italgrip - tipo TSS) | 72 |
| Microusura a caldo (CBMU) | 62 |
| Microtappeto ad elevata rugosità superficiale (tipo MT) | 62 |
| Microtappeto ad elevata rugosità superficiale con inerti sintetici (tipo MT) | 65 |

Inoltre la tessitura geometrica (HS) intesa come macrotessitura superficiale misurata mediante il misuratore “mini texture meter” (WDM- TRRL) o mediante il SCRIM/SUMMS dovrà essere superiore o uguale ai seguenti valori:

| MATERIALE | HS prescritto |
| --- | --- |
| Conglomerati bituminosi normali e speciali per usura (tipo CB, CBS, CBH) | 0,4 mm |
| Conglomerati bituminosi normali e speciali per binder (tipo CB, CBS, CBH): provvisori | 0,3 mm |
| Conglomerati bituminosi rigenerati in sito | 0,3 mm |
| Conglomerati bituminosi modificati con polimeri per viadotti (tipo CBV) | 0,4 mm |
| Conglomerati bituminosi con inerti chiari e irradiati | 0,5 mm |
| Conglomerati bituminosi (tipo CB, CBS, CBH) con argilla espansa | 0,4 mm |
| Conglomerati bituminosi drenanti e drenante riciclato (tipo CBD, CBDR) | 0,8 mm |
| Conglomerati bituminosi ecodrenanti (tipo ECD) | 0,8 mm |
| Microtappeti a freddo (Macroseal - tipo MTF) - spessore 9 mm | 0,6 mm |
| Microtappeti a freddo (Macroseal - tipo MTF) - spessore 6 mm | 0,5 mm |
| Trattamenti superficiali con leganti sintetici (Italgrip - tipo TSS) | 0,8 mm |
| Microusura a caldo (CBMU) | 0,5 mm |
| Microtappeto ad elevata rugosità superficiale (tipo MT) | 0,6 mm |
| Microtappeto ad elevata rugosità superficiale con inerti sintetici (tipo MT) | 0,6 mm |
| Trattamenti di irruvidimento con sistemi meccanici: |  |
| - All’esterno di gallerie e all’interno di gallerie con possibili ristagni d’acqua | 0,5 mm |
| - All’interno di gallerie impermeabilizzate | 0,4 mm |

Le misure di CAT e HS interesseranno almeno una corsia (marcia o marcia lenta) e dovranno essere effettuate in un periodo di compreso tra il 15° ed il 180° giorno dall’apertura al traffico, ad eccezione dei conglomerati bituminosi drenanti e dei microtappeti ad elevata rugosità superficiale per i quali le misure dovranno essere effettuate tra il 60° ed il 270° giorno dall’apertura al traffico.

Per quanto riguarda le misure di CAT e HS, effettuate con il SCRIM / SUMMS, dovrà essere rilevato almeno il 10% della lunghezza coperta da ogni singolo cantiere e le tratte da misurare (di lunghezza sempre superiore a 200 m.) potranno essere localizzate nei punti dove a giudizio della D.L. la tessitura e/o la rugosità risulti non sufficiente o dubbia; le misure di CAT e HS dovranno essere effettuate con un “passo di misura” di 10 m. e i valori misurati di CAT e HS potranno, eventualmente, essere mediati ogni 50 m. per filtrare disomogeneità occasionali e localizzate delle superfici.

Per la VALUTAZIONE delle CARATTERISTICHE di ADERENZA e MACROTESSITURA SUPERFICIALE si farà riferimento ai valori medi di CAT e HS, ricavati dalle misure puntuali (passo 10 m.) o dai valori già mediati ogni 50 mt, relativi a ciascuna TRATTA OMOGENEA in cui è possibile suddividere la tratta misurata.

Per TRATTE OMOGENEE si intendono quei tratti di pavimentazione, nei quali ricadono almeno 4 valori dell’indicatore e per cui i valori dell’indicatore sono distribuiti statisticamente secondo una distribuzione “normale”; i valori medi di CAT e HS ricavati per ciscuna TRATTA OMOGENEA dovranno risultare in accordo con le prescrizioni sopra riportate.

Nel caso in cui l’apparato di misura abbia rilevato (CAT  ed HS) su i due lati della corsia in esame è facoltà della Committente analizzare entrambe le serie di misure per poi prendere in considerazione, per il confronto con le prescrizioni sopra riportate, i valori medi di CAT ed HS relativi alle TRATTE OMOGENEE in condizioni peggiori.

Le tratte omogenee saranno individuate da un programma di calcolo collegato al programma di restituzione dei dati di aderenza.

Per quanto riguarda le misure di HS eseguite con il “mini texture meter” il valore da assumere come riferimento è la media dei quattro valori ottenuti misurando quattro strisciate longitudinali, distanziate in senso traversale di 50 cm, preferibilmente ubicate nelle zone più battute dalle ruote. Lo strumento fornisce valori di tessitura media ogni 10 m. ed ogni 50 m. lungo ogni strisciata longitudinale, pertanto, ai fini del controllo, dovrà risultare in accordo con le prescrizioni la media (una sola cifra decimale) dei quattro valori ottenuti ogni 50 m. (uno per ciascuna strisciata longitudinale).

    - ADERENZA E MACROTESSITURA : PENALI

Qualora il valore medio di CAT o HS, come definito in precedenza per ciascuna TRATTA OMOGENEA (Misure SCRIM o SUMMS) o per ciascuna tratta da 50 m. (Misure di HS con “mini texture meter”), sia inferiore ai valori prescritti per ciascun tipo di pavimentazione, lo strato di rotolamento (quello a diretto contatto con i pneumatici) verrà penalizzato del 15% del suo costo (da calcolare prendendo a riferimento la larghezza complessiva di tale strato anche se le misure interessano una corsia), questo fino al raggiungimento di una soglia di non accettabilità appresso specificata.

I valori della soglia di non accettabilità sono :

CAT 	= 40

HS 	= 0,25 mm

CAT 	= 55 	  	per “Trattamento superficiale ad alta rugosità con inerti sintetici”

HS	= 0,6 mm 	per “Trattamento superficiale ad alta rugosità con inerti sintetici”

Qualora il valore medio di CAT o HS, come definito in precedenza per ciascuna tratta omogenea (Misure SCRIM o SUMMS) o per ciascuna tratta da 50 m. (Misure di HS con “mini texture meter”), sia inferiore o uguale ai valori ritenuti inaccettabili si dovrà procedere gratuitamente all’asportazione completa con fresa dello strato per tutta la sua larghezza a alla stesa di un nuovo strato; in alternativa a quest’ultima operazione si potrà procedere all’effettuazione di altri trattamenti di irruvidimento per portare i/il valore deficitario al disopra della soglia di non accettabilità. Se comunque al termine di tali operazioni non si raggiungessero i valori prescritti, pur essendo i valori di CAT e HS al disopra dei valori inaccettabili, verrà applicata la detrazione del 20% del prezzo.

    - REGOLARITÀ : REQUISITI

La regolarità della superficie di rotolamento dei pneumatici dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- Indice I.R.I. (International Roughness Index), calcolato (come definito dalla World Bank nel 1986 - The International Road Roughness Experiment) a partire dal profilo longitudinale della pavimentazione, inferiore a 1,8 mm/m. nel caso di intervento con strato di superficie steso su tutta la carreggiata, inferiore a 2,0 mm/m. nel caso di intervento limitato a una parte della carreggiata.

- Indice CP (Coefficiente di Planarità), calcolato a partire del profilo longitudinale della pavimentazione opportunamente filtrato per separare i diversi campi di lunghezze d’onda :

| Campi di lunghezza D’onda | Intervento con strato di superficie steso su tutta la carreggiata | Intervento limitato a una parte della carreggiata |
| --- | --- | --- |
| Fino a 2,5 m. : | CP2,5 < 80 | CP2,5 < 120 |
| Da 2,5 m. a 10 m. : | CP10 < 160 | CP10 < 240 |
| Da 10 m. a 40 m. : | CP40 < 320 (valore consigliato) | CP40 < 480 (valore consigliato) |

Queste prescrizioni valgono per :

  - Conglomerati Bituminosi tipo CB, CBS, CBH

  - Conglomerati Bituminosi rigenerati in sito

  - Conglomerati Bituminosi modificati con polimeri per viadotti (tipo CBV)

  - Conglomerati Bituminosi con inerti chiari, irradiati

  - Conglomerati Bituminosi tipo CB, CBS, CBH con Argilla espansa

  - Conglomerati Bituminosi drenanti e drenati riciclati (tipo CBD, CBDR)

  - Microtappeti ad elevata rugosità superficiale (tipo MT)

Le misure profilo longitudinale interesseranno almeno una corsia (marcia o marcia lenta), dovranno essere eseguite in un periodo di compreso tra il 4° ed il 180° giorno dall’apertura al traffico utilizzando l’apparecchiatura ARAN e dovranno essere effettuate con un “passo di misura” di 10 cm.

Dovrà essere rilevato almeno il 50% della lunghezza coperta da ogni singolo cantiere e le tratte da misurare (di lunghezza sempre superiore a 200 m.) potranno essere localizzate nei punti dove a giudizio della D.L. la regolarità risulti non sufficiente o dubbia.

I valori dell’indice IRI verranno calcolati con un “passo” di 20 m. a partire dal profilo longitudinale misurato; i valori degli indici CP2,5-CP10-CP40 verranno calcolati con un “passo” di 100 m., rispettivamente per i tre campi di lunghezze d’onda sopra definiti a cui corrispondono tre profili che si ottengono filtrando il profilo misurato.

Per la VALUTAZIONE della CARATTERISTICA di REGOLARITÀ SUPERFICIALE, nel caso di utilizzo dell’indice IRI, si farà riferimento ai valori medi, ricavati dai valori puntuali (passo 20 m.), relativi a ciascuna TRATTA OMOGENEA in cui è possibile suddividere la tratta misurata; per TRATTE OMOGENEE si intendono quei tratti di pavimentazione, nei quali ricadono almeno 4 valori dell’indicatore e per cui i valori dell’indicatore sono distribuiti statisticamente secondo una distribuzione “normale”.

I valori medi di IRI ricavati per ciscuna TRATTA OMOGENEA dovranno risultare in accordo con le prescrizioni sopra riportate.

Nel caso in cui l’apparato di misura abbia rilevato l’Indice IRI su i due lati della corsia in esame è facoltà della Committente analizzare entrambe le serie di misure per poi prendere in considerazione, per il confronto con le prescrizioni sopra riportate, i valori medi di IRI relativi alle TRATTE OMOGENEE in condizioni peggiori.

Le tratte omogenee saranno individuate da un programma di calcolo collegato al programma di restituzione dei dati di regolarità.

Per la valutazione della caratteristica di regolarità superficiale, nel caso di utilizzo dell’indice CP, si farà riferimento ai tre valori CP2,5-CP10-CP40 per tratte da 100 m. di lunghezza: i valori dovranno risultare in accordo con le prescrizioni sopra riportate.

    - REGOLARITÀ : PENALI

Qualora il valore medio di IRI, come definito in precedenza per ciascuna tratta omogenea, o uno o entrambi i valori CP2,5-CP10 per tratte da 100 m., non soddisfi le condizioni richieste, lo strato di rotolamento (quello a diretto contatto con i pneumatici) verrà penalizzato del 15% del suo costo (da calcolare prendendo a riferimento la larghezza complessiva di tale strato anche se le misure interessano una corsia), questo fino al raggiungimento di una soglia di non accettabilità appresso specificata.

I valori della soglia di non accettabilità sono :

IRI 		= 3,5 mm/m.

CP2,5 	= 160

CP10 	= 320

Qualora il valore medio di IRI, come definito in precedenza per ciascuna tratta omogenea, o uno o entrambi i valori CP2,5 e CP10 per tratte da 100 m., sia maggiore o uguale ai valori ritenuti inaccettabili sopra elencati, si dovrà procedere gratuitamente all’asportazione completa con fresa dello strato per tutta la sua larghezza a alla stesa di un nuovo strato; il nuovo strato sarà comunque soggetto alle stesse condizioni di controllo e agli stessi requisiti di regolarità precedentemente descritti.

    - REGOLARITÀ DEI GIUNTI : REQUISITI E PENALI

La regolarità della superficie di rotolamento dei pneumatici in corrispondenza dei giunti di dilatazione degli impalcati da ponte dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

Indice I.R.I. (International Roughness Index), calcolato (come definito dalla World Bank nel 1986 - The International Roughness Experiment) a partire dal profilo longitudinale della pavimentazione inferiore a 5,0 mm.

Le misure profilo longitudinale interessano almeno una corsia (marcia o marcia lenta) e dovranno essere eseguite in un periodo di compreso tra il 15 e 180 giorno dell’apertura al traffico utilizzando l’apparecchiatura ARAN. Le misure profilo longitudinale dovranno essere effettuate con un “passo di misura” di 10 cm e i valori dell’indice IRI verranno calcolati a partire da tale profilo con un “passo” di 5 m.

Per la valutazione della caratteristica di regolarità superficiale dei giunti di dilatazione si farà riferimento ai valori dell’indice IRI nel cui intervallo di calcolo (L= 5 m.) si trova ad essere posizionato almeno un giunto; qualora tale parametro non soddisfi le condizioni richieste, il giunto di dilatazione, ricadente nel relativo intervallo di calcolo verrà penalizzato del 15% del suo costo (da calcolare prendendo a riferimento la larghezza complessiva del giunto anche se le misure interessano una corsia), questo fino al raggiungimento di una soglia di non accettabilità appresso specificata.

Il valore della soglia di non accettabilità è:

IRI = 7 mm/m.

Qualora il valore di IRI, come definito in precedenza, sia maggiore o uguale al valore ritenuto accettabile sopra specificato, si dovrà procedere gratuitamente all’asportazione completa per tutta la sua larghezza ed al rifacimento del giunto di dilatazione; il nuovo giunto sarà comunque soggetto alle stesse condizioni di controllo ed agli stessi requisiti di regolarità precedentemente descritti.

  - CONTROLLI AD ALTO RENDIMENTO : PCP

Il controllo della regolarità della lastra si articolerà come segue:

  - Controllo della regolarità longitudinale mediante rilievo del profilo longitudinale eseguito con il mezzo ad alto rendimento ARAN

  - Controllo del profilo trasversale mediante regolo

    - CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ LONGITUDINALE : REQUISITI

I controlli potranno essere eseguiti o sulla superficie della lastra in calcestruzzo o sulla superficie di un eventuale strato di finitura superficiale in conglomerato bituminoso sovrapposto alla lastra.

- Nel caso in cui i controlli vengano eseguiti sulla superficie della lastra in calcestruzzo e la stessa non debba essere ricoperta da uno strato di finitura superficiale in conglomerato bituminoso, la regolarità della superficie dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

  - Indice I.R.I. (International Roughness Index), calcolato (come definito dalla World Bank nel 1986 - The International Road Roughness Experiment) a partire dal profilo longitudinale della pavimentazione, inferiore a 1,8 mm/m. nel caso di contemporaneo risanamento superficiale di tutte le altre corsie o di stesa della lastra su tutta la carreggiata, inferiore 2,0 mm/m. nel caso di intervento limitato alla stesa della lastra su un una parte della carreggiata

  - Indice CP (Coefficiente di Planarità), calcolato a partire del profilo longitudinale della pavimentazione opportunamente filtrato per separare i diversi campi di lunghezze d’onda :

|  | PRESCRIZIONI |  |
| --- | --- | --- |
| Campi di lunghezza d’onda | Contemporaneo risanamento superficiale di tutte le altre corsie o stesa della lastra su tutta la carreggiata | Intervento limitato alla stesa della lastra un una parte della carreggiata |
| fino a 2,5 m. : | CP2,5 < 80 | CP2,5 < 120 |
| da 2,5 m. a 10 m. : | CP10 < 160 | CP10 < 240 |
| da 10 m. a 40 m. : | CP40 < 320 | CP40 < 480 |

Le misure profilo longitudinale interesseranno almeno una corsia (marcia o marcia lenta), dovranno essere eseguite almeno dopo 72 ore dalla stesa della lastra e dovranno essere effettuate con un “passo di misura” di 10 cm.

- Nel caso in cui i controlli vengano eseguiti sulla superficie della lastra in calcestruzzo, quando, in base al progetto, dovrà essere steso uno strato di finitura superficiale in conglomerato bituminoso, la regolarità della superficie dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

  - Indice I.R.I. (International Roughness Index), calcolato (come definito dalla World Bank nel 1986 - The International Road Roughness Experiment) a partire dal profilo longitudinale della pavimentazione, inferiore a 2,0 mm/m.

  - Indice CP (Coefficiente di Planarità), calcolato a partire del profilo longitudinale della pavimentazione opportunamente filtrato per separare i diversi campi di lunghezze d’onda :

| Campi di lunghezza d’onda | PRESCRIZIONI |
| --- | --- |
| fino a 2,5 m. : | CP2,5 < 120 |
| da 2,5 m. a 10 m. : | CP10 < 240 |
| da 10 m. a 40 m. : | CP40 < 480 |

Le misure profilo longitudinale interesseranno almeno una corsia (marcia o marcia lenta), dovranno essere eseguite almeno dopo 72 ore dalla stesa della lastra e dovranno essere effettuate con un “passo di misura” di 10 cm

- Nel caso in cui i controlli vengano eseguiti sulla superficie di un eventuale strato di finitura superficiale in conglomerato bituminoso sovrapposto alla lastra ed esteso a tutta la carreggiata, la regolarità della superficie dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

  - Indice I.R.I. (International Roughness Index), calcolato (come definito dalla World Bank nel 1986 - The International Road Roughness Experiment) a partire dal profilo longitudinale della pavimentazione, inferiore a 1,8 mm/m.

  - Indice CP (Coefficiente di Planarità), calcolato a partire del profilo longitudinale della pavimentazione opportunamente filtrato per separare i diversi campi di lunghezze d’onda :

| Campi di lunghezza d’onda | PRESCRIZIONI |
| --- | --- |
| fino a 2,5 m. : | CP2,5 < 80 |
| da 2,5 m. a 10 m. : | CP10 < 160 |
| da 10 m. a 40 m. : | CP40 < 320 |

Le misure profilo longitudinale interesseranno almeno una corsia (marcia o marcia lenta), dovranno essere eseguite in un periodo di compreso tra il 15° ed il 180° giorno dall’apertura al traffico e dovranno essere effettuate con un “passo di misura” di 10 cm.

Per tutte le modalità di controllo:

Dovrà essere rilevato almeno il 50% della lunghezza coperta da ogni singolo cantiere e le tratte da misurare (di lunghezza sempre superiore a 200 m.) potranno essere localizzate nei punti dove a giudizio della D.L. la regolarità risulti non sufficiente o dubbia.

I valori dell’indice IRI verranno calcolati con un “passo” di 20 m. a partire dal profilo longitudinale misurato; i valori degli indici CP2,5-CP10-CP40 verranno calcolati con un “passo” di 100 m., rispettivamente per i tre campi di lunghezze d’onda sopra definiti a cui corrispondono tre profili che si ottengono filtrando il profilo misurato.

Per la valutazione della caratteristica di regolarità superficiale, nel caso di utilizzo dell’indice IRI, si farà riferimento ai valori medi, ricavati dai valori puntuali (passo 20 m.), relativi a ciascuna TRATTA OMOGENEA in cui è possibile suddividere la tratta misurata; per TRATTE OMOGENEE  si intendono quei tratti di pavimentazione, nei quali ricadono almeno 4 valori dell’indicatore e per cui i valori dell’indicatore sono distribuiti statisticamente secondo una distribuzione “normale”: i valori di IRI così ricavati dovranno risultare in accordo con le prescrizioni sopra riportate. Le tratte omogenee saranno individuate da un programma di calcolo collegato al programma di restituzione dei dati di regolarità.

Per la valutazione della caratteristica di regolarità superficiale, nel caso di utilizzo dell’indice CP, si farà riferimento ai tre valori CP2,5-CP10-CP40 per tratte da 100 m. di lunghezza: i valori dovranno risultare in accordo con le prescrizioni sopra riportate.

- 11.2.2. - CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ LONGITUDINALE : PENALI

Qualora il valore medio di IRI, come definito in precedenza per ciascuna tratta omogenea, o uno o più dei tre valori CP2,5-CP10-CP40 per tratte da 100 m., non soddisfi le condizioni richieste verranno applicate le seguenti penali:

- controlli eseguiti sulla superficie della lastra in calcestruzzo (lastra senza finitura superficiale in conglomerato bituminoso) : nel caso di superamento delle prescrizioni riportate ai punti a.1 e a.2 del precedente paragrafo 11.2.1., al costo complessivo della lastra (da calcolare prendendo a riferimento la sua larghezza complessiva anche se le misure interessano una corsia) verrà applicata una penale del 20%, questo fino al raggiungimento di una soglia di non accettabilità appresso specificata.

I valori della soglia di non accettabilità sono :

IRI	= 3,0 mm/m.

CP2,5	= 160

CP10	= 320

CP40	= 680

Qualora il valore medio di IRI, come definito in precedenza per ciascuna tratta omogenea, o uno o più dei tre valori CP2,5-CP10-CP40 per tratte da 100 m., sia maggiore o uguale ai valori ritenuti inaccettabili sopra elencati, al costo complessivo della lastra (da calcolare prendendo a riferimento la sua larghezza complessiva anche se le misure interessano una corsia) verrà applicata una penale del 50%.

- controlli eseguiti sulla superficie della lastra in calcestruzzo (lastra con successiva finitura superficiale in conglomerato bituminoso) : nel caso di superamento delle prescrizioni riportate ai punti b.1 e b.2 del precedente paragrafo 11.2.1, al costo complessivo della lastra (da calcolare prendendo a riferimento la sua larghezza complessiva anche se le misure interessano una corsia) verrà applicata una penale del 10%, questo fino al raggiungimento di una soglia di non accettabilità appresso specificata.  I valori della soglia di non accettabilità sono :

IRI	= 3,5 mm/m.

CP2,5	= 160

CP10	= 320

CP40	= 680

Qualora il valore medio di IRI, come definito in precedenza per ciascuna tratta omogenea, o uno o più dei tre valori CP2,5-CP10-CP40 0 per tratte da 100 m., sia maggiore o uguale ai valori ritenuti inaccettabili sopra elencati, l’Impresa dovrà procedere gratuitamente all’imbottitura del piano di posa dello strato superficiale in conglomerato bituminoso, prima della stesa di quest’ultimo; il nuovo piano di posa sarà comunque soggetto alle stesse condizioni di controllo e agli stessi requisiti di regolarità precedentemente descritti (prescrizioni ai punti b.1 e b.2 del precedente paragrafo 11.2.1).

- controlli eseguiti strato di finitura superficiale in conglomerato bituminoso sovrapposto alla lastra ed esteso a tutta la carreggiata: nel caso di superamento delle prescrizioni riportate ai punti c.1 e c.2 del precedente paragrafo 11.2.1, al costo complessivo dello strato di finitura superficiale in conglomerato bituminoso (da calcolare prendendo a riferimento la sua larghezza complessiva anche se le misure interessano una corsia) verrà applicata una penale del 20%, questo fino al raggiungimento di una soglia di non accettabilità appresso specificata.

I valori della soglia di non accettabilità sono :

IRI	= 3,0 mm/m.

CP2,5	= 160

CP10	= 320

CP40	= 680

Qualora il valore medio di IRI, come definito in precedenza per ciascuna tratta omogenea, o uno o più dei tre valori CP2,5-CP10-CP40 per tratte da 100 m., sia maggiore o uguale ai valori ritenuti inaccettabili sopra elencati, l’Impresa dovrà procedere gratuitamente all’asportazione completa dello strato di finitura superficiale per tutta la sua larghezza e alla stesa di una nuovo strato di finitura superficiale; il nuovo strato sarà comunque soggetto alle stesse condizioni di controllo e agli stessi requisiti di regolarità precedentemente descritti (prescrizioni ai punti c.1 e c.2 del precedente paragrafo 11.2.1.).

Penali per irregolarità del profilo trasversale : vedi art.6.19.1.

Altre penali PCP : mancata pulizia zona giunto trasversale di costruzione (fine giornata lavorativa) art. 6.10.1.

  - CONTROLLI TRADIZIONALI : TUTTI I TIPI  DI  CONGLOMERATI BITUMINOSI

    - DURATA A FATICA

Le prove di durata a fatica andranno svolte su provini cilindrici da pressa giratoria (150mm) e/o ottenuti da carotaggi (stesso diametro), in genere per i conglomerati bituminosi di base; potranno essere applicate anche ad altri tipi di conglomerati chiusi.

Le prove verranno effettuate con metodologia Autostrade con modalità brasiliana (trazione indiretta su provino appoggiato sul fianco).

Il risultato ottenuto in termini di numero di cicli alla temperatura di controllo di 10 °C su di un primo provino, dovranno essere superiori o uguali a quelli del materiale di riferimento rappresentato da una curva log N / log   alla stessa temperatura (Art.4.1.2). Se non si otterrà questo risultato sul primo provino, la prova andrà ripetuta su un secondo; se si avrà per esso un risultato negativo (inferiore al riferimento) si applicherà la penale; se positivo si effettuerà una terza prova, che darà luogo alla penale se negativa.

In tale caso lo strato oggetto di prova (ed il pacchetto che lo ricopre) verrà penalizzato del 10% del suo costo : tale costo verrà determinato utilizzando la larghezza complessiva dello strato e la lunghezza della tratta messa in opera nella giornata in cui è stato steso il conglomerato sottoposto a prova di fatica.

    - CARATTERISTICHE della MISCELA

La non rispondenza (uno o più parametri non conformi) ai requisiti meccanici (Rt e CT), Volumetrici, Granulometrici e di Contenuto di Bitume (vedi Art. 4.1 e successivi) comporterà l’applicazione di una penale pari 10% del costo dello strato sottoposto a prova.

Tale costo verrà determinato utilizzando la larghezza complessiva dello strato e la lunghezza della tratta messa in opera nella giornata in cui è stato steso il conglomerato sottoposto a prova.

    - POSA in OPERA della MISCELA

Come specificato agli art. 4.2.5 e 5.2.5, la messa in opera di strati compromessi (che presentano ad esempio : anomalie di stesa o di compattazione, perdite di materiale, giunti longitudinali o giunti trasversali di ripresa mal eseguiti, aperti o sgranati) comporterà, in aggiunta alla rimozione e ricostruzione a cura e spese dell’Impresa, l’applicazione di una penale pari 5% del costo dello strato.

Tale costo verrà determinato partendo dalla larghezza complessiva dello strato e dalla lunghezza della tratta messa in opera nella giornata in cui è stato steso il conglomerato che presenta compromissioni, con detrazioni proporzionali alla diffusione dei difetti.

La D.L. rileverà tutti gli eventi di questo tipo trasmettendo a MST/MMS, per ciascuno di essi, i seguenti dati : ubicazione, tipo di lavorazione, data di messa in opera, tipo di difetto rilevato, almeno n.2 foto digitali dei difetti, costo di riferimento per la penale.

MST valuterà l’applicazione delle penali, tenendo anche presente le segnalazioni dell’Impresa, trasmelle alla D.L. ed a MST/MMS, relative ad eventi particolari, non riconducibili a responsabilità dell’Impresa, che hanno condizionato la buona riuscita dei Lavori (ad es. : incidenti, code, ordini della P.S., etc.).

- ARTICOLO  CONTROLLI

  - PRESTAZIONI DI CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMITTENTE

L'attività inerente i controlli sui progetti, sulle idoneità delle miscele e sui rilievi ad Alto Rendimento, a fronte di compensi da parte dell’Impresa, fino ad un massimo del cinque per mille (0,005) rispetto all’importo dei lavori annui del contratto di manutenzione con i costi riportati nel punto 12.2., si svilupperà nel seguente modo:

PROGETTO DELLE MISCELE

- Verifica inerti (tutti)

- Verifica bitumi (tutti)

- Verifica curve di progetto delle curve di progetto anche presso i cantieri e/o per lavorazioni sperimentali (tutte).

CONTROLLO LAVORI

- Verifiche volumetriche e compositive delle miscele con laboratorio mobile ad alto rendimento: almeno 30

- Verifiche sui bitumi di base ogni 2000 q di bitume impiegato per la produzione delle miscele

- Verifiche sui bitumi modificati ogni 500 q di bitume impiegato per la produzione delle miscele

- Misure ad alto rendimento (Aderenza, regolarità ecc.): almeno un passaggio/anno.

Tutti gli studi delle miscele riguardanti i lavori riportati nelle N.T.A. eseguiti dalle imprese esecutrici devono essere presentati alla Committente per la verifica ed l'approvazione. L'impresa esecutrice dei lavori di pavimentazione deve far pervenire a proprie spese, al Laboratorio centrale della Committente (MST/MRV), almeno sei mesi prima dell'inizio dei lavori, gli studi di progetto unitamente a tutti i componenti impiegati per la loro realizzazione (graniglie, sabbie, additivi, bitume ecc.).

Il suddetto Laboratorio provvederà ad eseguire per ciascuna miscela e su tutti i materiali presentati una serie di analisi finalizzate alla verifica dei dati progettuali e di idoneità.

I controlli lavori avvengono su richiesta della D.L. e/o motu proprio della MST, in base ai dati rilevati con le prove ad alto rendimento.

I prelievi di inerti e di bitume devono essere effettuati in contraddittorio con la Committente.

Miscele soggette alla presentazione dello studio di progetto:

- Base, binder e di usura confezionate sia con bitume normale, soft ed hard.

- Conglomerato di usura con argilla espansa.

- Conglomerato di usura con inerte artificiale e/o bianco.

- Conglomerato di collegamento e di usura per viadotti.

- Conglomerato bituminoso micro-usura

- Microtappeto a caldo ad elevata macrorugosità.

- Usura drenante fonoassorbente.

- Microdrenante, drenante calcareo, base drenante.

- Trattamenti superficiali a freddo.

- Misti cementati in centrale ed in sito.

- Riciclaggio in sito a caldo ed a freddo.

- Calcestruzzo per lastre in PCP.

Tutte le curve di progetto per i conglomerati bituminosi presentate dall'Impresa esecutrice dei lavori devono essere verificate secondo l'apparecchiatura "Pressa Giratoria" Metodologia AASHTO TP4-93 EDITION 1B.

Gli aggregati lapidei ed il bitume tal quale e/o modificato impiegati nelle lavorazioni devono essere prelevati dalla D.L. in contraddittorio con l'Impresa esecutrice dei lavori ed accompagnati da dettagliati verbali di prelievo.

Le quantità di materiali che devono pervenire presso il Laboratorio Centrale, per i conglomerati bituminosi, devono essere le seguenti:

- Inerti  5 mm         : 40 Kg per ogni pezzatura. (sacchi da 20 Kg)

- Inerti  5 mm         : 60 Kg per ogni pezzatura. (sacchi da 20 Kg)

- Filler                      :   5 Kg

- Bitume                   : 10 Kg

- Per i calcestruzzi   : secondo richiesta fatta di volta in volta

  - COSTO DELLE PRESTAZIONI DI CONTROLLO

Le tariffe applicate per l'esecuzione delle prove inerenti i requisiti di idoneità (miscele, inerti, bitumi, ecc.), di Alto Rendimento e controllo lavori in sito saranno secondo quanto riportato dal tariffario vigente Autostrade-SRC/MCL scontato del 10%.

- ALLEGATO 1

Modulo di prelievo campioni

| Autostrade per l’Italia s.p.a. |  |  |  | N° ____(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO DI PRELIEVO CAMPIONI( NORME TECNICHE D'APPALTO - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ED.2001. Controllo dei requisiti d'accettazione; art.3. ;. Bitumi di base o tal quali; art.3.2. e 3.2.1. Bitumi "Medium" ; art.3.3.3.,. Bitumi "Hard"; art.3.3.4. Emulsioni bituminose; art.3.3.7.. Attivanti chimici funzionali; art.3.3.8.. Modificanti strutturali (fibre); art.3.4.1.e 3.4.2.. Leganti sintetici Art. 3.5. |  |  |  |  |
| TIPO DI BITUME : |  |  | BANCA DATI : |  |
| Bitumi di base |  |  | Autostrada: |  |
| Bitumi Medium |  |  | Tratto: | Prog: Km + |
| Bitumi Hard |  |  | Cantiere di produzione: |  |
| Emulsioni bituminose |  |  | Data di produzione: |  |
| Attivanti chimici funzionali |  |  | Bolla di accompagnamento: |  |
| Modificanti strutturali (fibre) |  |  | Raffineria: |  |
| Leganti sintetici |  |  | Tipo di bitume: |  |
| Direzione di tronco: |  |  | Direttore dei lavori : |  |
| Impresa esecutrice : |  |  | Rappresentante dell'Impresa : |  |
| Data del prelievo : (*) Numero da riportare sul barattolo di prelievo campione I campioni devono essere fatti pervenire dalla Direzione Lavori al: SRC/MCL - Via Milano,6 - 00065 Fiano Romano (RM) - tel. 0765-459 524 |  |  |  |  |

- ALLEGATO  DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO DEI BITUMI MODIFICATI

(Prova basata sul metodo DIN 52013)

  - Scopo della prova

Questo metodo serve a valutare il ritorno elastico dei bitumi modificati, mediante misure dirette ed effettuate in determinate condizioni di prova, sui provini sottoposti a deformazione di trazione nell'apparecchio duttilimetro di cui alla Norma CNR BU n° 44 del 29.10.1974.

  - Apparecchiatura di prova

Si fa presente alla Norma CNR BU 44/74 con l'avvertenza che, alla temperatura di prova, la densità del bagno d'acqua del duttilimetro e quella del provino di bitume in esame (CNR BU n° 67 del 22.5.1978) devono essere praticamente uguali.

A tale scopo e all'occorrenza, la densità del liquido del bagno deve essere modificata additivando il bagno con alcool metilico o cloruro di sodio.

  - Preparazione del campione

Si rimanda alla norma CNR BU 44/74.

  - Temperatura di prova

La prova può essere effettuata a qualsiasi temperatura compresa fra 5°C e 25 °C, che va mantenuta costante per tutta la durata della prova stessa con tolleranza di ± 0.5 °C; normalmente viene adottata una delle seguenti temperature: 10°C,15°C e 25°C. Per queste NTA è stata la scelta la temperatura di 25°C.

  - Esecuzione della prova

Nel bagno d'acqua del duttilimetro, condizionato alla temperatura di prova, si assicurano gli anelli delle due ganasce del provino agli appositi attacchi e si procede al mutuo allontanamento delle ganasce con la velocità costante di 50 mm/min ± 5%, fino ad un allungamento del provino pari a 20 ±-0.1cm.

Si arresta allora il movimento di allungamento e si lascia riposare il provino per 5 minuti, quindi lo si taglia a metà con la forbice.

Dopo altri 60 minuti si misura il Ritorno Elastico R.E. che è dato dalla distanza formatasi fra le due estremità libere del provino, espresse in cm con l'approssimazione della prima cifra decimale.

La determinazione si considera normale ed il risultato accettabile, quando il provino di bitume fra le due ganasce, sia nella fase di allungamento che in quella di ritorno libero, non viene mai a contatto con la superficie o con il fondo del bagno del duttilimetro.

In difetto, la determinazione deve essere rifatta, dopo avere ulteriormente modificato la densità del liquido del bagno come indicato in precedenza, in modo che nessuna parte del provino salga in superficie o tocchi il fondo del bagno.

  - Espressione dei risultati

Per ogni determinazione normale, il Ritorno Elastico deve essere espresso come percentuale dell'allungamento del provino:

R.E. %  =  100 R.E. / 20

Il risultato R.E. % della prova, è dato dalla media aritmetica dei valori ottenuti con tre determinazioni normali, purché la maggiore differenza fra questi valori non superi il 15% di tale media. In caso contrario si deve ripetere la prova e, se la discordanza persiste, si devono segnalare i 6 valori singoli e si assume come risultato della prova la media aritmetica dei 3 valori minori fra le 6 determinazioni normali effettuate.

Contestualmente al risultato deve essere precisata la temperatura alla quale la prova è stata eseguita.

- ALLEGATO METODO DI PROVA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE IN PESO DI SOSTANZE OLEOSE TRATTENUTA DALL'ARGILLA TRATTATA

L'argilla trattata deve trattenere una quantità in peso compresa tra gli 60 ÷ 80 Kg/m³ di sostanze oleose (percentuale in peso variabile tra il 20% ÷ 25%). Tale valore deve essere misurato mediante il seguente metodo di controllo:

A) - Apparecchiatura e prodotti:

- becker da 400 cm³

- bacchetta di vetro

Soluzione del prodotto oleoso:

- 40 p.p. di bitume 80/100 sciolto in 60 p.p. di gasolio

- acqua distillata

B) - Metodo operativo:

- mettere nel becker 100 g di acqua distillata a 50 °C

- aggiungere 5 g del prodotto gasolio/bitume

- aggiungere 30 g di argilla trattata essiccata

- mescolare con bacchetta per 60 secondi.

C) Calcolo dei risultati

- Eliminare l'acqua e le eventuali sostanze oleose in sospensione per colaggio:

- Sia P1 il peso iniziale dell'argilla trattata essiccata.

- Sia P2 il peso dell'argilla trattata ricoperta dalla sostanza oleosa.

- La percentuale in peso di sostanza oleosa trattenuta è la seguente:

P2 - P1

%A  =  ----------- x 100

P1

Nota alla prova: Considerato che il prodotto è idrofugo ed il tempo di permanenza dell'argilla in acqua è molto breve la percentuale di acqua assorbita durante la prova è irrilevante ed non inficia i risultati ottenuti.

- ALLEGATO  MODULO DI PRELIEVO CONGLOMERATI BITUMINOSI

AUTOSTRADE S.p.A.								  N°:________________(*)

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Direzione di Tronco:...............Direttore dei lavori:................

Impresa esecutrice :...............Rappresentante impresa:..............

PRELIEVO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Tipo di c.b.: (vedi art.3)		CB / CBS / CBH / CBR / CBD / CBDR / CBRF / MT /

MTF / CBV / CG/

Altro……………………….

Tipo di lavorazione:.....................  Strato di:...................

Autostrada:.............		Tratta:..................			Carreggiata:...........

Corsia :.............		Progressiva dal Km:............	al Km.................

Cantiere di:..................			Data di produzione:.......................

Data del prelievo campione:..............	Progressiva Km:................

N° provini Marshall:.....	N° Carote:........	Prelievo sciolto:       SI      NO

Spessore della pavimentazione (cm)   :..........

PRELIEVO DI INERTI PEZZATURA

1) Classe:.........Cava:..................

2) Classe:.........Cava:..................

3) Classe:.........Cava:..................

4) Classe:.........Cava:..................

Altro:..............................................................

Note:..............................................................

...............................................................

I campioni devono essere fatti pervenire dalla Direzione Lavori allo:

SRC/MCL - Via Milano 6 - 00065 Fiano Romano (RM) - Tel.0765/459524 - fax 0765/455443

(*) Numero da riportare sui contenitori di campionature di conglomerato bituminoso.

- ALLEGATO  METODO INTERNO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DRENANTE DI STRATI SUPERFICIALI DI PAVIMENTAZIONE

Questa procedura descrive le modalità, il campo di applicazione, lo scopo, del sistema di misura della permeabilità di strati superficiali di pavimentazione.

La metodologia consiste nel misurare la capacità di smaltimento d'acqua di una pavimentazione mediante l'utilizzo di un contenitore cilindrico con dimensioni e forma definite, che viene posto sulla pavimentazione in esame e riempito con acqua.

Il tempo necessario per lo svuotamento di un dato volume d'acqua contenuta dal recipiente permette di misurare la permeabilità della pavimentazione.

  - APPARECCHIATURA DI PROVA

Per la esecuzione della prova vengono utilizzate le seguenti attrezzature e strumentazioni di seguito riportate:

- Contenitore cilindrico (permeabilimetro), vedi fig.1.

- Mastice o silicone per il fissaggio del permeabilimetro sulla pavimentazione

- Peso non minore di 5000 g, vedi fig.1

Fig. 1

  - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PROVA

Si pone il permeabilimetro vuoto sulla pavimentazione in esame tracciando con un gesso cerato il bordo esterno ed il cerchio interno del permeabilimetro che rappresenta l'area di prova.

Tolto il permeabilimetro dall'area tracciata, esclusa quella di prova, si spalma accuratamente il silicone, sigillando i fori superficiali della pavimentazione; inoltre sul fondo dello strumento, nella parte solcata intorno al foro cilindrico, va applicato un filo di silicone, facendo attenzione che sia superiore alla profondità del solco di circa 2 mm.

Si pone lo strumento sulla pavimentazione, facendolo coincidere con i segni precedentemente effettuati, per evitare qualsiasi riduzione dell'area di prova; si applica un peso (non minore di 5000 g) per migliorare l'aderenza al suolo dello strumento.

Subito dopo, per eliminare l'aria contenuta nel conglomerato e per renderne uniforme la temperatura nell'area di prova, si effettua un primo riempimento del permeabilimetro; non appena il livello dell'acqua arriva allo zero della scala graduata (livello inferiore), si riempie nuovamente il permeabilimetro fino al bordo superiore, facendo in modo di far tracimare una certa quantità di acqua.

Non appena il livello dell'acqua arriva alla soglia superiore della scala graduata (altezza di 250 mm), si fa partire la rilevazione dell'intervallo di tempo che termina quando il livello d’acqua e sceso fino allo zero di gradazione.

Il rapporto tra la quantità d’acqua (in dm3 nota) e l'intervallo di tempo trascorso (in minuti) rappresenta la capacità drenante espressa in dm3/min.

Il valore singolo è ricavato dalla esecuzione di due prove distanti 1 metro (mediandone i due valori).

  - RISULTATI DELLE PROVE

Il valore di permeabilità - capacità drenante viene espresso in lt/min come valore medio (M) delle due prove effettuate nel punto della pavimentazione in esame come descritto al punto 17.2

M + 20%M rappresenta l'intervallo di capacità drenante entro cui devono cadere le due prove per poter essere ritenute valide.

- UNITÀ DI MISURA SECONDO IL SISTEMA (SI)

I valori corrispondenti alle unità di misura riportati nel fascicolo possono essere convertiti nel sistema internazionale SI (Norma CNR-UNI 10003-74) mediante la seguente tabella:

| Grandezza | Nome | Simbolo |
| --- | --- | --- |
| Lunghezza | metro | m |
| Massa | Chilogrammo | kg |
| Forza | newton | N |
| Pressione, Tensione | pascal | Pa |
| Energia | joule | J |
| Potenza | watt | W |
| Tensione | volt | V |

FATTORI DI CONVERSIONE

| Forza |  | Pressione, Tensione |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 N | = 0,10197 kgf | 1 Pa (Nlm2) | = 0,1 mbar |
| 1 daN | = 1,0197 kgf | 1 daN/cm2 | = 1,0197 kgf/cm2 |
| 1 KN | = 1000 N | 1 kPa(kN/m2) | = 0,01 kgf/cm2 |
|  | = 101,971 kgf |  | = 10 mbar |
|  | = 224,809 lbf |  | = 20 ,885 lbf/ft2 |
|  | = 0,101971 t |  | = 0,2953 in Hg |
| 1 kgf | = 9,80665 N | 1 MPa | = 10,2 kgf/cm2 |
|  | = 2,20462 lbf | 1 lbf/in2 (psi) | = 0,07031 kgf/cm2 |
| Massa |  |  | = 6,89476 kPa |
| 1 kg | = 0,01968 cwt | 1 lbf/ft2 | = 47,8803 Pa |
|  | = 2,20462 lb | 1 tonf/ft2 | = 1,094 kgf/cm2 |
| 1 g | = 0,03527 oz |  | = 107,252 kPa |
| 1 t | = 1000 kg | 1 bar | =100 kPa |
|  | = 0,98420 ton (inglesi) |  | = 14,5038 lbf/in2 |
| 1cwt | = 50,8023 kg | 1 mbar | = 100 Pa |
| 1 lb | = 0,45359 kg |  | = 2,0885 lbf/in2 |
| 1 oz | = 38,349 g | 1 atm | = 101,325 kPa |
| Capacità, Volume |  |  | = 14,6959 lbf/in2 |
| 1 m3 | = 1,30795 yd3 | 1 mm Hg(torr) | = 133,322 Pa |
| 1 cm3 (litro) | = 0,3531 ft3 |  | = 0,01934 lbf/in2 |
|  | = 1,7605 pint | 1 mm H2O | = 9,80665 Pa |
|  | = 0,21997 imp gal | Densità |  |
|  | = 0,2642 US gal | 1 kg/m3 | = 1,686 lb/yd3 |
| 1 cm3 (ml) | = 0,06102 in3 | 1 g/cm3 | = 62,4280 lb/ft3 |
|  | = 0,0352 fl oz | 1 ton/yd3 | = 1328,94 kg/m3 |
| 1 yd3 | = 0,76455 m3 | 1 lb/yd3 | = 0,593 kg/m3 |
| 1 ft3 | = 28,3168 dm3 | 1 lb/in3 | = 27,6799 g/cm3 |
| 1 in3 | = 16,3871 cm3 | Energia |  |
| 1 imp gal | = 4,54609 dm3 | 1 Mj | = 0,277778 kWh |
| 1 US gal | = 3,78541 dm3 | 1 J | = 0,737562 ft lbf |
| 1 pint | = 0,56826 dm3 | 1 kgf m | = 9,80665 J |
| 1 fl oz | = 28,4131cm3 | 1 Btu | = 1,05506 kJ |

Tali fenomeni sono determinati dalla formazione nella lastra in cls di due fessure trasversali sensibilmente più ravvicinate rispetto alla distanza minima prevista in progetto; l’elemento strutturale compreso tra tali fessure si comporta non più come una piastra ma come un elemento monoassiale (trave), il quale si tassella in più pezzi per effetto delle sollecitazioni di trazione indotte dai carichi, che si verificano nella parte superiore della lastra nella zona compresa fra le due wheel path (fasce della pavimentazione più battute dalle ruote dei veicoli)

Per i lavaggi delle usure drenanti e relative penali vedi punto 7.4.4.