AEREO CIVILE

60.000 ore circa 30 anni

20.000 voli

100.000 miglia

MILITARE

6.000 ore

SAFE LIFE FATIGUE DESIGN

Un valore fissato (circa 80%) della resistenza () deve rimanere valido per tutta la vita del componente

Es. una lega di alluminio ( circa 525 MPa) si progettera’ per resistere a stress di 110 MPa su una vita di 60.000 cicli (pressurizzazioni)

DAMAGE TOLERANT DESIGN APPROACH

I difetti si ritengono inevitabili e quindi si usa un fattore di sicurezza (da 2 a 10)

CONCORDE 		creep < 0.1%/10.000 ore a 150 MPa e 120 C

Al7Cu2Fe   e   Mg2Si   precipitati  grossolani e quindi bisogna tenere  Si e Fe piu’ bassi possibile

Zr ottimo grain refiner