Leghe industriali del titanio

La principale influenza degli elementi aggiunti al titanio e' quella di allargare o di restringere i campi di esistenza della fase .

a = Al, O, N, C, Ga ( stabilizzanti)

b = Mo, W. V, Ta ( stabilizzanti)

c = (diagrammi con eutettico), Cu, Mn, Cr, Fe, Ni, Co, H

------ = inizio e fine trasformazione martensitica

Tra gli elementi stabilizzanti della fase  si ricordano principalmente l'alluminio, l'ossigeno e l'azoto. Questi elementi hanno inoltre la proprieta' di produrre un indurimento della fase solida .

I relativi diagrammi sono analoghi a quello Ti - Al

stabilizzanti della fase  sono invece altri elementi quali il vanadio, il manganese, il cromo, il ferro, il niobio, il molibdeno ed il tantalio.

I due piu' importanti sono il vanadio ed il molibdeno, cio' nonostante pur essendo il molibdeno stabilizzante migliore del vanadio e' poco usato, poiche' ha un' alta densita' e presenta problemi di segregazione nella preparazione della lega.

Tipico esempio e' il diagramma di stato Ti - V.

Nel sistema con eutettico, sotto condizioni di raffreddamento molto lente, la fase  si puo' trasformare nella fase  piu' un composto.

Gli elementi che formano questo diagramma di stato possono essere formatori rapidi o lenti.

I primi, quali silicio ed il rame causano una rapida decomposizione della fase  mentre aggiungendo il cromo, il manganese, il ferro, il nichel, il cobalto si ha una decomposizione lenta.

Trascurabili sono a questo proposito, l'influenza dello stagno e dello zirconio in piccole percentuali, la cui presenza e' giustificata dal fatto che essendo solubili sia nella fase  che nella fase ne migliorano le proprieta' meccaniche.