## Slide 1
LEGHE DELLO ZINCO
Metallurgia complessa per cui si inizia a produrre solo nel 1500 in Germania
Lo zinco e' denso (7.14 g/cm3) quasi quanto l' acciaio. Fonde a 420 C
Ha una struttura esagonale
Ha una resistenza inferiore a quella di molte leghe d'alluminio.
E' piu' pesante dell' alluminio (2,6 volte) e del magnesio (4 volte).
Con queste premesse sembrerebbe che lo zinco non possa avere utilizzi ingegneristici, in realta' le leghe dello zinco trovano molteplici applicazioni.
Infatti la sua eccezionale fluidita' allo stato liquido e rigidezza allo stato solido consentono di ottenere getti con spessori inferiori a 0,1 mm, non ottenibili con alluminio o magnesio, compensando così lo svantaggio iniziale del peso.
Inoltre costano poco e sono facilmente lavorabili

## Slide 4
E' indispensabile ridurre al minimo a presenza di impurezze quali:
Cd (max 0.004%) Sn (0.003%) Pb (0.005%) Fe (0.1%)
per evitare la formazione della corrosione intercristallina. A tale scopo si parte da zinco di qualita' 4N (99,995%). L'aggiunta di rame oltre ad avere un effetto fluidificante, conferisce alla lega una maggiore durezza e resistenza.
Alloy | Tensile Strength (MPa) | Yield Strength (MPa) | % Elongation | Processing
Casting alloys |  |  |  | 
Zn-4% Al | 283 |  | 10 | Die casting
Zn-12%Al | 310 | 207 | 2 | Sand casting
Zn-27%Al | 421 | 356 | 5 | Sand casting
Wrought alloys |  |  |  | 
Zn-0.008Pb | 138 |  | 60 | Hot work
 | 159 |  | 45 | Cold work
Zn-1%Cu | 200 |  | 40 | Hot work
 | 248 |  | 30 | Cold work
Zn-22%Al | 400 | 352 | 11 | Superplastic

## Slide 5
Lo zinco ricristallizza e subisce creep (non si possono superare i 50 C) ad una temperatura vicina a quella atmosferica, pertanto ha una eccellente duttilita', ma la possibilita' di incrudirlo per lavorazione meccanica e' scarsa. Le leghe dello zinco sono impiegabili sia in getti che in profilati.
Le leghe Zn - Al sono conosciute con il nome di ZAMA o ZAMAK
Z (Zn), A (Al), MA (Mg), K (Kupfer - Cu)
vengono colate (sempre piu' sotto pressione) e possiedono alcune interessanti qualita':
La più comune oggi è la ZAMAK-3, ma sono prodotte anche la ZAMAK-2, la ZAMAK-5 e la ZAMAK-7
ZAMAK-3 Al (3.5-4.3%) Mg (0.02-0.05) Cu (0.25)
ZAMAK-5 Al (3.5-4.3%) Mg (0.03-0.08) Cu (0.75-1.25)
Le leghe Zamak sono simili nelle caratteristiche generali ma ognuna è stata preparata per esaltare una o più di proprietà. La Zamak 3 ha una elevata resistenza all'urto e alla resistenza alla corrosione oltre ad una sensibile precisione dimensionale. La Zamak 5 in più offre un’ottima resistenza all’urto con l’aggiunta di un’elevata stabilità dimensionale. La Zamak 7 ha la migliore fluidita’ (basso Mg e Cu)

## Slide 6
- non danno problemi di elettricita' statica (sono conduttrici)
- buona resistenza meccanica soprattutto per piccoli spessori
- durezza uguale o superiore a quella di molte leghe di alluminio, ottoni e bronzi, quindi buona resistenza all'usura
- precisione dimensionale dei pezzi grezzi di fonderia (al 1/100 appena usciti dallo stampo contro il 1/10 della ghisa)
- eccellente stato superficiale
- non sono dannose, ad alta temperatura, per lo stampo (al contrario dell'alluminio). A parita' di componente da costruire uno stampo per zama puo' durare da mezzo a un milione di iniezioni contro le 60-120.000 dell'alluminio
hanno una colabilita' vicina a quella dell'acqua
hanno un ritiro contenuto

## Slide 7
Oltre a queste leghe sono state prodotte anche quelle contenenti 12% (ZA-12) e 27% (ZA-27) di alluminio la cui resistenza e' paragonabile a quella di molte leghe del rame e alcune ghise.
Ad esempio la ZA-27 ha uno stress di progetto, a temp. ambiente, pari a 90 MPa e puo' venir usata fino a 120 -150 C
Comunque a circa 95 C la resistenza e' ridotta al 30% e la durezza al 40%.
La tenacita' pero' e' superiore a quella delle leghe di Al, Mg e alle ghise
Un problema con queste leghe e' legato alla reazione eutettoidica che si completa dopo la solidificazione, anche a temperatura ambiente. Si hanno variazioni dimensionali indesiderate. Si puo' ovviare con un trattamento termico, dopo la solidificazione del getto.
(3 - 6 h. a 100 C oppure 5 - 10 h. a 85 C o 10 - 20 h. a 70 C) il trattamento produrra' comunque un piccolo ritiro.

## Slide 8
Applicazioni
In generale si rimpiazzano pezzi in ghisa (migliore resistenza alla corrosione e migliore lavorabilita') leghe del rame (costo inferiore e lavorabilita')
Corpi dei carburatori e delle pompe di benzina, tergicristalli, clackson, freni idraulici, parti di lavatrici e aspirapolveri, macchine da scrivere, registratori ......
ESEMPIO
Se per una obliteratrice di biglietti ferroviari si fosse scelto di usare la lamiera per il sistema di guida della carta, si sarebbero dovuti tagliare, piegare, punzonare, assemblare cinquanta pezzi diversi.
Si puo' scendere a solo a quattro elementi grazie a un progetto che ha preso in considerazione lo ZAMA colato sotto pressione in camera calda, cioe' pressocolato.
Se si tiene conto del numero di pezzi bisognerebbe considerare anche la possibilita' di usare una plastica che pero' comporterebbe elettricita' statica in prossimita' dei biglietti magnetizzati e dei sistemi informatici, e quindi tale possibilita' andrebbe subito scartata.

## Slide 9
Lo Zama colato a iniezione può sostituire vantaggiosamente il pezzo lavorato a macchina, il meccanosaldato, la plastica o il getto in ghisa. Oltre alla sua non conduttivita', possiede altre grandi qualita':
l’elevata resistenza meccanica del materiale
la precisione dimensionale dei pezzi grezzi di fonderia
l’eccellente stato superficiale che, tra l’altro, evita le riprese di lavorazione
gli elevati ritmi produttivi (da 80 a 1500 iniezioni/ora)
la durata dello stampo
il costo inferiore tre volte a quello della fonderia di alluminio, concorrente diretta.
Come tutte le tecniche da fonderia, l' iniezione sotto pressione in camera calda implica un' attrezzatura costosa. La convenienza pero' e' data dalla durata degli stampi e sul ritmo produttivo. Fatto inoltre unico per una lega e' che piu' le pareti sono sottili piu' e' robusto il pezzo e quindi nonostante lo zinco non sia una lega leggera molte volte va a sostituire quest' ultime poiche' a parita' di peso si avra' uno spessore più sottile e una uguale robustezza.
Ruotismo per tabellone pubblicitario
Riduzione di costo di circa l' 80%.