## Slide 1
Catalizzatore SOLUBILE
1957
STRUTTURA del catalizzatore
MECCANISMO della polimerizzazione
STRUTTURA e PROPRIETA’ del polimero
The “Metallocene Revolution”
1980
Kaminsky e Sinn
Catalizzatori SOLUBILI

## Slide 2
The “Metallocene Revolution”1
Caratteristiche:
catalizzatori omogenei: 100 volte più attivi dei convenzionali Ziegler-Natta (30 t PE/g Zr h);
promuovono la polimerizzazione stereospecifica di -olefine prochirali;
1H. G. Halt et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1205.
producono poliolefine con una stretta distribuzione dei pesi molecolari: Single Site Catalysts;
si possono ottenere poliolefine con ramificazioni di diversa lunghezza regolarmente distribuite lungo la catena polimerica;
possono venire eterogeneizzati.

## Slide 3
La Versatilità dei catalizzatori metallocenici
M = Ti, Zr, Hf
Cp = Cp’ o Cp ≠ Cp’

## Slide 4
Condizioni di reazione: T = 90°C, Petilene = 8 bar,
[Al]/[Zr] = 10 000, solvente = toluene
Produttività: 5 • 106 g PE/g Zr • h • bar
Mn = 122 000
T. Masuda, Catalysis in Precision Polymerisation 1997, Ed. Wiley, pg. 18.

## Slide 5
Polimerizzazione dell’etilene: Effetto dell’anello aromatico
Condizioni di reazione: T = 60°C; solvente: n-pentano; Petilene = 10.0 bar; Cat. Prec. 1, 2, 4 [Al]/[Zr] = 1000; Cat. Prec. 3, 5 [Al]/[Zr] = 2500.

## Slide 6
Effetto della posizione
Condizioni di reazione: T = 10°C; solvente: n-pentano; Petilene = 10.0 bar; [Al]/[Zr] = 1000.
Polimerizzazione dell’etilene
Effetto del sostituente

## Slide 7
Effetto della posizione del sostituente sugli ansa-metalloceni
Condizioni di reazione: T = 60°C; solvente: n-pentano; Petilene = 10.0 bar; [Al]/[Zr] = 20000.
Polimerizzazione dell’etilene

## Slide 8
Gli orbitali di frontiera in [Zr(Cp)2]2+
Gli orbitali di frontiera in [Zr(Cp)2R]+

## Slide 9
Condizioni di reazione: T = 60°C; solvente: n-pentano; Petilene = 10.0 bar; [Al]/[Zr] = 20000.
Polimerizzazione dell’etilene
Effetto del bite anlge

## Slide 10
The “TOP FOUR” Catalysts1
1H. G. Alt et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1205.
produttività
22 140 kg PE/g Zr h
28 500 kg PE/g Zr h
PE ad alto peso molecolare
1 900 kg/mol
1 850 kg/mol
[Al]/[Zr] = 20 000

## Slide 11
IL MAO1
1T. J. Marks et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1391.
attivatore
attività catalitica
stabilità
cinetica
COPPIA IONICA
CATIONE/ANIONE
peso molecolare
stereoregolarità
SOLVENTE

## Slide 12
IL MAO1
Caratteristiche strutturali
1T. J. Marks et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1391.
n = 5 - 20
Equilibri multipli:
Principali strutture proposte:
lineare
ciclica
gabbia

## Slide 13
IL MAO1
Il processo di attivazione
1T. J. Marks et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1391.
Complessaz.
Alchilaz.
Astraz.
[Al]/[Zr]  1000

## Slide 14
Acidi di Lewis come attivatori

## Slide 15
LA COPPIA IONICA1
1A. Macchioni Chem. Rev. 2006, 105, 2039.

## Slide 16
OSIP = OUTER-SPHERE ION PAIR
ISIP = INNER-SPHERE ION PAIR

## Slide 17
Possibili coppie ioniche nelle reazioni di polimerizzazione

## Slide 18
Evidenze sperimentali dell’esistenza della coppia ionica
Spettroscopia NMR in soluzione
1H-NOESY
19F ,1H-HOESY

## Slide 19
Meccanismo per lo stadio di crescita della catena polimerica

## Slide 20
Meccanismo per attivazione e crescita della catena polimerica

## Slide 21
Il processo di attivazione
Ad opera del MAO
Ad opera dei borani

## Slide 22
Effetto della coppia ionica nelle reazioni di polimerizzazione
il sistema catalitico è a due componenti: il precatalizzatore che è il composto organometallico metallocenico e l’attivatore che è il composto organometallico di Al o di B;
i due componenti reagiscono originando la coppia ionica:
è il resting state del ciclo catalitico

## Slide 23
Effetto dell’anione nelle reazioni di polimerizzazione
PBB
L’attività catalitica aumenta al diminuire del potere coordinante dell’anione.
[(CGC)M(Me)][X]
Con X¯ = MeB(C6F5)3 ¯
se M = Zr: sistema inattivo
se M = Ti: sistema leggermente attivo
Con X¯ = MePBB¯
se M = Zr: sistema attivo: v = 105
se M = Ti: sistema 70 volte più attivo

## Slide 24
Limiti dei catalizzatori metallocenici1
Vengono facilmente avvelenati da composti contenenti eteroatomi;
1P. Chen et al., Helv. Chim. Acta 2002, 85, 4337.
sono molto costosi e vengono preparati in un processo a più stadi;
il MAO viene usato in grande eccesso rispetto al metallo, pertanto è un componente importante nella definizione del costo finale del prodotto.