## Slide 1
Polimerizzazione asimmetrica
Polimerizzazione via sintesi asimmetrica
Un monomero prochirale è polimerizzato per dare un polimero stereoregolare. Durante la polimerizzazione, l’attacco del monomero entrante sulla catena in crescita avviene in modo selettivo attraverso una sola enantiofaccia.
Esempi:
Polimerizzazione di monomeri vinilici, tipo propilene, stirene
Polimerizzazione di 1,3-dieni coniugati
Il controllo della STEREOCHIMICA

## Slide 2
Polimerizzazione selettiva nel senso dell’elica
Si ottengono polimeri otticamente attivi, la cui chiralità è basata su una conformazione ad elica, che può essere destrorsa o sinistrorsa. Viene sintetizzata una catena polimerica con preferenzialmente una delle due conformazioni.
Esempi:
Polimerizzazione asimmetrica

## Slide 3
Polimerizzazione enantiomericamente selettiva
Un enantiomero di un monomero racemo chirale è polimerizzato preferenzialmente per dare un polimero otticamente attivo. Si tratta di una risoluzione ottica cinetica di un monomero racemo.
Esempi:
Polimerizzazione di stereoelezione
Polimerizzazione asimmetrica

## Slide 4
Polimerizzazione via sintesi asimmetrica
Un monomero prochirale è polimerizzato per dare un polimero stereoregolare. Durante la polimerizzazione, l’attacco del monomero entrante sulla catena in crescita avviene in modo selettivo attraverso una sola enantiofaccia.
Esempi:
Polimerizzazione di monomeri vinilici, tipo propilene, stirene
Polimerizzazione di 1,3-dieni coniugati
Il controllo della STEREOCHIMICA
Polimerizzazione asimmetrica

## Slide 5
Sintesi di polipropilene
Polimerizzazione stereocontrollata:
Controllo della stereochimica attraverso la definizione dei leganti sul centro metallico.
isotattico
sindiotattico
atattico

## Slide 6
Il controllo della STEREOCHIMICA: e il fenomeno della CRIPTOCHIRALITA’
atattico
sindiotattico
isotattico

## Slide 7
Tacticity

## Slide 8
• Isotactic and syndiotactic polymers are crystalline, atactic is
amorphous
• NMR spectroscopy is a powerful tool for studying polymer
stereochemistry
Tacticity

## Slide 9
Microtatticità
Spettri 13C NMR di polipropilene: segnali dei metili
isotattico
atattico
sindiotattico
Notes: 9

## Slide 10
Regiochemistry
The possible regiosequences
Tail to tail
Head to head
Head to tail
are originated by 1,2-Insertion or 2,1-Insertion

## Slide 11
1G. W. Coates et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3626.
Polimerizzazione stereospecifica
Sintesi enantioselettiva di piccole molecole
cat* = composto di coordinazione chirale
La catalisi enantioselettiva1

## Slide 12
Catalizzatori Ziegler-Natta STEREOSPECIFICI
Sintesi di polipropilene isotattico
Natura del catalizzatore: eterogeneo
ID = internal donor
ED = external donor
I donors

## Slide 14
15000 kg PP/mol Ti MPa h di i-PP 97 -98 %

## Slide 15
Morfologia del supporto: delle sfere
Morfologia delle particelle di PP

## Slide 16
Sintesi di polipropilene isotattico
Natura del catalizzatore: eterogeneo
Natura degli errori nella stereochimica dell’inserzione:
Gli errori di tipo A indicano la natura chirale del catalizzatore.
ID = internal donor
ED = external donor
Catalizzatori Ziegler-Natta STEREOSPECIFICI

## Slide 17
Enanthiomorphic site
Blocked site
Exposed site
P = growing polymeric chain

## Slide 18
Sintesi di polipropilene sindiotattico
Natura del catalizzatore: omogeneo
Aspetti generali della polimerizzazione stereospecifica del propilene
Catalizzatore
MgCl2/TiCl4/AlR3
VCl4/C6H5OCH3/Al(C2H5)2Cl
Stereoregolarità
isotattico
sindiotattico
Regioselettività
primaria
secondaria
Controllo della stereochimica
sito enantiomorfo
fine della catena
Catalizzatori Ziegler-Natta STEREOSPECIFICI

## Slide 19
Catalizzatori solubili
Bassa attività nel caso dell’etilene
Attività nulla nel caso del propilene
Attività molto alta nel caso dell’etilene
Buona attività nel caso del propilene

## Slide 20
Catalizzatori metallocenici
A + MAO porta al polipropilene isotattico
B + MAO porta al polipropilene atattico

## Slide 21
1L. Resconi et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1253.
L’albero dei catalizzatori metallocenici1

## Slide 22
1L. Resconi et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1253.
Catalizzatore SINDIOSPECIFICO1
CS
C2
pseudo-C2
C1
Catalizzatori ISOSPECIFICI1

## Slide 23
Il PP isotattico ottenuto con i metalloceni, rispetto a quello ottenuto con il Ti presenta:
una distribuzione di pesi molecolari più stretta;
una tatticità che può andare da quasi atattico a perfettamente isotattico;
una regioregolarità incompleta (con inserzioni di tipo secondario);
una distribuzione casuale degli stereo- e regioerrori.
Catalizzatori ansa-zirconocenici stereorigidi a simmetria C2
un peso molecolare più basso.
25 milioni t /anno

## Slide 24
Catalizzatori ansa-metallocenici
a simmetria C21
1L. Resconi et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1253.
3
2
4
3
2
1
3
4

## Slide 25
1L. Resconi et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1253.
ELEMENTI DI CHIRALITA’1
L’enantiofaccia del propilene
La catena in crescita
La chiralità del sito catalitico

## Slide 26
1L. Resconi et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1253.
MODI DI INSERZIONE DEL PROPILENE1
Inserzione primaria
Inserzione secondaria

## Slide 27
1L. Resconi et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1253.
INDUZIONE CHIRALE NELL’INSERZIONE PRIMARIA1
Site control
Chain-end control

## Slide 28
1L. Resconi et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1253.
INDUZIONE CHIRALE NELL’INSERZIONE PRIMARIA1
stereoerrori

## Slide 29
IL CICLO CATALITICO

## Slide 30
1L. Resconi et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1253.
SYNDIOSPECIFIC Catalyst1
CS

## Slide 31
Catalizzatori ISOSPECIFICI1
C1

## Slide 32
Catalizzatori per la sintesi di polipropilene a stereoblocchi
Catalizzatore nella conformazione chirale
Catalizzatore nella conformazione meso
Blocco isotattico
Blocco atattico

## Slide 33
MeB(C6F5)3¯ << B(C6F5)4¯ ⋍ MAO
Andamento della produttività:
Catalizzatori per la sintesi di polipropilene a stereoblocchi

## Slide 34
Catalizzatori STEREOSPECIFICI1
TiCl3
I siti di Ti isospecifici hanno simmetria C2 (Allegra, 1971)
Brintzinger, 1982
PP isotattico (Ewen, 1984)
Kaminsky e Brintzinger, 1985
Complesso meso
PP atattico
Complesso racemo
PP isotattico
1L. Resconi et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1253.

## Slide 35
Polimerizzazione del propilene con catalizzatori NON metallocenici
1S. D. Ittel et al., Chem. Rev. 2000, 100, 1169.
(2,6-i-PrPh)2DABH2
PP isotattico
(inserzione secondaria)
PP amorfo
Mw = 15 000

## Slide 36
La microstruttura del polimero può essere spiegata considerando le seguenti caratteristiche del catalizzatore:
l’inserzione può essere sia di tipo primario che secondario;
il catalizzatore si può muovere lungo la catena in entrambe le direzioni.
Polimerizzazione del propilene con catalizzatori di Pd(II):
microstruttura del polipropilene prodotto