## Slide 1
Prof. Federico ROSEI
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche federico.rosei@units.it
C11, Aula 3
a.a. 2022-2023
Corso di
Chimica delle Macromolecole I

## Slide 2: Stati fisici di un polimero
SOLIDO; un polimero allo stato solido può essere:
  Completamente amorfo vetroso: Assenza di rotazioni intorno ai legami nella catena principale. Le molecole sono intrappolate in uno stato completamente disordinato
  Parzialmente cristallino; Struttura ordinata, con ordine a lungo raggio; Le molecole si impacchettano in modo che le forze di attrazione intermolecolari stabilizzino le catene in un reticolo regolare; La frazione amorfa di un polimero semicristallino può essere vetrosa o liquida (fuso polimerico). In quest’ultimo caso può avere un comportamento da liquido o da gomma.
LIQUIDO
  Allo stato liquido, è consentita la mobilità rotazionale di almeno 50-100 segmenti della catena principale intorno ai legami
  Le molecole possono facilmente scivolare una sull’altra.
GOMMOSO
  È lo stato fisico di un polimero reticolato o di un termoplastico sopra la Tg
  Anche in questo stato è consentita la mobilità rotazionale dei tratti lineari del reticolo intorno ai legami
  Le molecole possono scivolare una sull’altra nei limiti permessi dalla reticolazione

## Slide 3: Derivate del potenziale chimico
Durante una transizione di fase il potenziale chimico è continuo, le sue
derivate no
μ
T
μS
μL
T0

## Slide 4: Transizioni del primo ordine
In una transizione del primo ordine la discontinuità riguarda la derivata prima del
potenziale
Le transizioni del primo ordine sono caratterizzate da una discontinuità di H e V
HS
HL
VS
VL
T
H,v
T0
dT
dP
Essendo l’entalpia H H  d ed il volume specifico v  d

## Slide 5: Transizioni del primo ordine
Le derivate delle derivate (derivate seconde) quindi divergono
Le transizioni del primo ordine coincidono con le trasformazioni di stato
cpS
cpL

S
L
T
T0
dT
 dH
c
P
dT
V
  dv

## Slide 6: Transizione di ordine superiore
Una transizione del secondo ordine comporta la discontinuità della derivate seconda del potenziale (derivata prima di V o S)
Transizioni di ordine superiore riguardano discontinuità di derivate
successive del potenziale
Transizione vetrosa
T0 T

T
T0
H,v
T
T0
cp

## Slide 7: RIPASSO:
𝑆 = −
𝜕𝐺
𝜕𝑇
V
(T,V)
V=
𝜕𝐺
𝜕𝑉
𝑇
(T,P)
Singolarità della
derivata prima di G
𝐶𝑃=
𝜕𝑆
𝑇 𝜕𝑇
𝑃
=
𝜕 − 𝜕𝐺 = − 𝜕2𝐺
𝜕𝑇 𝜕𝑇 𝜕𝑇2
𝑥𝑉 = −
𝜕𝑉
𝜕𝑇
𝑃
𝜕 𝜕𝐺
=-
𝜕𝑃 𝜕𝑃
= − 𝜕
2
𝐺
𝜕𝑃2
con 𝑥 = − 1
𝜕𝑉 𝑇
𝑉 𝜕𝑃
Singolarità della derivata seconda di G
TRANSIZIONI DI FASE

## Slide 11
Fenomenologia della transizione vetrosa: Modulo elastico

## Slide 12
Fenomenologia della transizione vetrosa:
Storia termica

## Slide 13: Cristalli e vetri
Al raffreddamento un materiale cristallino, in corrispondenza della T di fusione, va incontro ad una discontinuità del suo volume specifico e dell’ entalpia
Al raffreddamento un materiale amorfo (vetro), in corrispondenza della T di transizione vetrosa, va incontro ad una discontinuità della derivata del volume specifico e della derivata dell’ entalpia
T
Tm
Tg
100% cristallino X% cristallino 0% cristallino
H,v
Transizione vetrosa nei polimeri

## Slide 14: Stati dei polimeri
temperatura
Stato cristallino (ordinamento regolare delle catene)
Stato amorfo vetroso (no movimenti locali delle catene)
Materiali amorfi
Materiali cristallini Stato liquido (libero
movimento delle
catene)
Materiali semicristallini
Temperatura di fusione Tm
Temperatura di transizione vetrosa Tg
Gomma Gomma/Fluido
(termoindurente) (termoplastico)
Domini cristallini in matrice amorfa gommosa
Domini cristallini in matrice
amorfa vetrosa
Aumento della densità di reticolazione o del grado di cristallinità
Log E
Termoplastico amorfo
Tg T
Termoplastico semicristallino
termoindurente
Tm

## Slide 15: Parametri che influenzano la Tg importanza nel controllo tecnologico del materiale polimerico.
Parametri interni, dovuti alla natura molecolare del materiale.
Parametri esterni, controllabili e sui quali l’operatore può intervenire.
Se un parametro riduce la facilità con cui avvengono le modificazioni strutturali, esso determina un innalzamento nel valore numerico della Tg di un polimero.

## Slide 16
Parametri interni più importanti sono:
la flessibilità della catena macromolecolare
le forze di interazione intermolecolari
Ramificazione
Cristallinità
Tatticità
In generale polimeri con alta mobilità interna (bassi impedimenti alla rotazione) hanno bassi valori della temperatura di transizione vetrosa: es. polidimetilsilossano Tg di -127°C.
L’inserimento di monomeri meno flessibili fa aumentare la Tg : il polimetilene ha una Tg più elevata (tra -80 e -125 °C) che aumenta in modo notevole inserendo gruppi molto rigidi nella catena (polietilentereftalato, Tg = 70°C).
Parametri esterni, controllabili e sui quali l’operatore può intervenire sono:
Reticolazione
Massa molecolare
Composizione del polimero
Plastificanti
Pressione
Velocità di raffreddamento/riscaldamento
Velocità di deformazione
- ….

## Slide 17
Forze intermolecolari
Aumento della Tg
Tg=2 CED/mR + 50R
𝛿 =
∆𝐻𝑣𝑎𝑝 − 𝑅𝑇
𝑀0
𝜌
= (𝐶𝐸𝐷)
presenza gruppi polari
legami idrogeno
ioni metallici
Aumento della solubilità, δ
1/2
1/2
Energia/volume

## Slide 24
La vulcanizzazione è attribuita storicamente alla scoperta di Charles Goodyear, che ha ottenuto il brevetto nel 1844