## Slide 1
Capitoli 4 e 5

## Slide 2
Il reticolo cristallino è una distribuzione ordinata e periodica di punti che indicano la posizione che atomi, molecole
o gruppi di atomi o molecole hanno nella loro disposizione. La cella unitaria è un volume (superficie nel caso 2D) che, se ripetuto nelle 3 (2) direzioni mi riproduce reticolo
3D
2D
Nel caso 2D la cella sarà ovviamente 2D…
vettori fondamentali del reticolo

## Slide 3
La scelta delle celle non è univoca. La cella di minimo volume o area è detta cella primitiva. Essa copre tutto lo spazio attraverso traslazioni pari ai vettori del reticolo di Bravais.
Celle unitarie non primitive (dette anche convenzionali) possono essere scelte perché più intuitive o più facili da utilizzare.
Cella con base

## Slide 4
Esempio : il grafene ha reticolo esagonale con base

## Slide 5
Reticoli di Bravais 2D
L’insieme di reticoli possibili con cui si può ricoprire una superficie o un volume è noto come insieme di Reticoli di Bravais. Ho 5 possibilità in 2D e 14 in 3D.

## Slide 6
Reticoli di Bravais 3D

## Slide 7
Cella di Wigner-Seitz
E’ la cella primitiva centrata rispetto ad un punto del reticolo e più simmetrica rispetto ad esso. Si trova con la procedura indicata a fianco:
Collego un punto ai primi vicini
Traccio le mediane
La cella ottenuta è la cella di WS
Nel caso 3D le mediane diventano dei piani…

## Slide 8
Reticolo FCC

## Slide 9
Reticolo BCC

## Slide 10
Reticolo Diamante

## Slide 11
Reticolo esagonale compatto
(HCP)

## Slide 12
Reticoli Close-Packed
Packing : 74% (BCC: 68% SC: 52%)
Stacking ABC
Stacking ABAB
Lo stacking ABC è il reticolo FCC.
FCC e HCP permettono il massimo impacchettamento
di sfere in un volume in termini di spazio occupato

## Slide 13
Cristalli di composti di due o più elementi sono necessariamente descritti da un reticolo con base

## Slide 16
Tre diverse superfici FCC

## Slide 17: Indici di Miller

## Slide 18
Faceting

## Slide 19
Campione di Au(111)
Single crystal
Montaggio su portacampioni
per misure di spettroscopia

## Slide 20
1
3
2
4
Siti di adsorbimento:
  On Top
  Bridge
  Hollow HCP
  Hollow FCC

## Slide 21
Esempi di strutture commensurate con il substrato

## Slide 22
Phys. Chem. Chem. Phys., 2012, 14, 6054–6066
Superficie Au(110) terminata bulk
(quella che mi aspetto semplicemente
da un taglio del cristallo)
Superficie Au(110) che osservo
sperimentalmente, dovuta al rilassamento.
(minimizza l’energia)
Superficie Au(110) dopo un possible lifting
della ricostruzione missing row, dovuto
all’interazione con specie adsorbite

## Slide 23
DOI:10.13140/RG.2.2.31031.78247
modes of thin-film growth