## Slide 1: Meccanochimica

## Slide 2
Nel senso più ampio, la meccanochimica è definita come la sintesi chimica indotta da energia meccanica esterna, come la macinazione di due solidi utilizzando un mortaio e un pestello, un mulino a sfere o un agitatore.
Mechanochemistry: Synthesis that Uses Force, Springer pp 657–682

## Slide 5
Cary Lea
Theophrastus
«de lapidibus»
Faraday riduzione AgCl con metalli (Zn, Sn, Fe..)
Heinecke: Definizione di meccanochimica
Ostwald conia il termine meccanochimica
Spring metatesi BaSO4
Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 2274--2292

## Slide 6
Mortaio e pestello sono i primi reattori meccanochimici utilizzati:
Semplice ed economico
Bassa riproducibilità
Fattori umani ed ambientali
Reattori meccanochimici moderni:
Automatizzati
Altamente controllabili su diversi parametri
Possibilità di lavorare su tempi lunghi

## Slide 8
Reattori a sfere: Agitatori

## Slide 9
Reattori a sfere: Planetari

## Slide 10
Reattori a sfere: Parametri
Sfere: Dimensioni, numero, BRR, materiale
Corrosione, perdita di metalli, reattività
Parametri strumento: Frequenza agitazione, tempo, per alcuni strumenti è possibile operare in atmosfera inerte o con controllo temperatura.
LAG: Macinazione assistita da liquidi. Tendenzialmente l’effetto è di agire da lubrificante, riducendo la resistenza al moto delle sfere. Miglioramento della
Cinetica di reazione e della amorfizzazione dei solidi.

## Slide 11
Reattori a sfere: Hot spots
Chemical Engineering Journal 382 (2020) 1229
Reattori a sfere: Come funzionano?
Teoria degli Hot-spot: Frizione tra le sfere genera alte temperature a livello locale (1000°C) per tempi <10-3
Modello a Plasma: l’impatto diretto è responsabile per le elevate temperature
Nonostante il calore dovuto agli impatti l’energia termica totale è trascurabile rispetto a quella in una reazione in batch

## Slide 12
Reattori a sfere
Chemical Engineering Journal 382 (2020) 1229
Reattori a sfere: Come funzionano?
Anche la riduzione della dimensione delle particelle, l’incremento dell’area superficiale, lo sviluppo di difetti e la potenziale amorfizzazione di materiali cristallini sono probabilmente alla base della reattività meccanochimica

## Slide 13
Meccanochimica: Vantaggi rispetto alle reazione solvotermiche
Reagenti
Soluzione
Calore
Scelta solvente
Preparazione solvente
Solubilità dei reagenti
Tempi in genere lunghi
Concentrazione importante
Meccanochimica
Temperatura ambiente
Tempi di minuti/ore
Solvent-free
Solubilità non è un parametro
Scalabile
Purificazione più semplice
Rimozione solvente
Purificazione
Prodotto
Prodotto

## Slide 14
Meccanochimica: Reazioni metallo catalizzate
Non anidra e non degassata!
Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 7668-7700

## Slide 15
Meccanochimica: Reazioni metallo catalizzate
Non anidra e non degassata!
Con sfere in rame non necessaria l’aggiunta di CuI
Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 7668-7700

## Slide 16
Meccanochimica: Reazioni Click
Oppure

## Slide 17
Meccanochimica: Esteri boronici

## Slide 18
Senza precauzioni per l’umidità
Meccanochimica: Reattivi di Grignard

## Slide 19
Meccanochimica: Reazioni multistep

## Slide 20
Meccanochimica: Reazioni Enantioselettive

## Slide 21
Meccanochimica: Reazioni di scholl

## Slide 22
Meccanochimica: Selettività

## Slide 23
Meccanochimica: Molecole «impossibili»
La sintesi in soluzione di tali complessi è complessa e risulta nella formazione di solvati e addotti. La reazione meccanochimica di AlCl3 con il sale di potassio dell'anione bis(trimetilsilil)allile risulta invece nella fromazione diretta del prodotto desiderato come polvere bianca.

## Slide 24
Meccanochimica: Molecole «impossibili»
Nature Chemistry 2021, 13, 41–46

## Slide 25
Nature Chemistry 2021, 13, 41–46

## Slide 26
Meccanochimica: Onde sonore!

## Slide 27
Il sito di implosione può raggiungere temperature di ~15.000 K e pressioni di ~1000 atm.
Meccanochimica: Onde sonore!

## Slide 28
Meccanochimica: Onde sonore!

## Slide 29
Polimeri responsivi a stimoli meccanici