## Slide 1: ANALISI DEI DATI DI DIFFRAZIONE DA CRISTALLO SINGOLO

## Slide 2: RIDUZIONE DEI DATI
Indicizzazione
Integrazione
Scalatura e merging
Risoluzione del problema della fase
Affinamento

## Slide 3
720 immagini di diffrazione
Lunghezza d’onda = 0.700 Å (radiazione di sincrotrone)
Distanza dal detector = 85 mm
Campione: Complesso di Europio e fenantroline con eventuali controioni e/o solvente coordinato

## Slide 5: INDICIZZAZIONE

## Slide 6: INDICIZZAZIONE

## Slide 7: INDICIZZAZIONE
Totali
Parziali
Sovrapposti
Azimutali

## Slide 8: OTTIMIZZAZIONE DEI PARAMETRI DI CELLA

## Slide 9: INTEGRAZIONE

## Slide 10: INTEGRAZIONE

## Slide 11: DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SPAZIALE
ANALISI DELLE ASSENZE SISTEMATICHE
Riflessi di piani posti ortogonalmente rispetto ad una traslazione di ½ di ordine dispari hanno intensità nulla: es. 0k0 con k=2n+1 in P21

## Slide 12: DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SPAZIALE
ANALISI DELLE ASSENZE SISTEMATICHE

## Slide 13: Assenze sistematiche
0k0: k pari!
Asse screw 21 lungo b

## Slide 14: DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SPAZIALE
ANALISI DELLE ASSENZE SISTEMATICHE

## Slide 15: Assenze sistematiche
h0l: l pari!
Piano glide c

## Slide 16: DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SPAZIALE
ANALISI DELLE ASSENZE SISTEMATICHE

## Slide 17: Assenze sistematiche
hk0: tutti

## Slide 18: DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SPAZIALE
ANALISI DELLE ASSENZE SISTEMATICHE

## Slide 19: SCALATURA & MERGING

## Slide 20: SCALATURA & MERGING

## Slide 21: RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLA FASE
METODO PATTERSON
DELL’ATOMO PESANTE
P(xyz) = 1/V ∑h∑k∑l I(hkl) exp(-2pi(hx+ky+lz)
A
B
C
“Struttura”
X
Y
“Patterson”
U
V
N atomi
N(N-1) vettori interatomici

## Slide 22: Patterson teorica
Posizioni equivalenti per simmetria del gruppo spaziale P21/c

## Slide 23: Patterson teorica
Vettori interatomici | x, y, z | -x, y+½, -z+½ | -x, -y, -z | x, -y+½, z+½
x, y, z |  |  |  | 
-x, y+½, -z+½ |  |  |  | 
-x, -y, -z |  |  |  | 
x, -y+½, z+½ |  |  |  | 
Vettori interatomici | x, y, z | -x, y+½, -z+½ | -x, -y, -z | x, -y+½, z+½
x, y, z | 0, 0, 0 |  |  | 
-x, y+½, -z+½ |  | 0, 0, 0 |  | 
-x, -y, -z |  |  | 0, 0, 0 | 
x, -y+½, z+½ |  |  |  | 0, 0, 0
Vettori interatomici | x, y, z | -x, y+½, -z+½ | -x, -y, -z | x, -y+½, z+½
x, y, z | 0, 0, 0 |  |  | 
-x, y+½, -z+½ | -2x, ½, -2z+½ | 0, 0, 0 |  | 
-x, -y, -z |  |  | 0, 0, 0 | 
x, -y+½, z+½ |  |  |  | 0, 0, 0
Vettori interatomici | x, y, z | -x, y+½, -z+½ | -x, -y, -z | x, -y+½, z+½
x, y, z | 0, 0, 0 | 2x, ½, 2z+½ | 2x, 2y, 2z | 0, 2y+½, ½
-x, y+½, -z+½ | -2x, ½, -2z+½ | 0, 0, 0 | 0, 2y+½, ½ | -2x, 2y, -2z
-x, -y, -z | -2x, -2y, -2z | 0, -2y+½, ½ | 0, 0, 0 | -2x, ½, -2z+½
x, -y+½, z+½ | 0, -2y+½, ½ | 2x, -2y, 2z | 2x, ½, 2z+½ | 0, 0, 0
Vettore interatomico:

## Slide 24: Patterson sperimentale

## Slide 25
Vettori interatomici | x, y, z | -x, y+½, -z+½ | -x, -y, -z | x, -y+½, z+½
x, y, z | 0, 0, 0 | 2x, ½, 2z+½ | 2x, 2y, 2z | 0, 2y+½, ½
-x, y+½, -z+½ | -2x, ½, -2z+½ | 0, 0, 0 | 0, 2y+½, ½ | -2x, 2y, -2z
-x, -y, -z | -2x, -2y, -2z | 0, -2y+½, ½ | 0, 0, 0 | -2x, ½, -2z+½
x, -y+½, z+½ | 0, -2y+½, ½ | 2x, -2y, 2z | 2x, ½, 2z+½ | 0, 0, 0
0.0000 0.1712 0.5000
2y+½=0.1712
y=0.8356

## Slide 26: Patterson sperimentale

## Slide 27
Vettori interatomici | x, y, z | -x, y+½, -z+½ | -x, -y, -z | x, -y+½, z+½
x, y, z | 0, 0, 0 | 2x, ½, 2z+½ | 2x, 2y, 2z | 0, 2y+½, ½
-x, y+½, -z+½ | -2x, ½, -2z+½ | 0, 0, 0 | 0, 2y+½, ½ | -2x, 2y, -2z
-x, -y, -z | -2x, -2y, -2z | 0, -2y+½, ½ | 0, 0, 0 | -2x, ½, -2z+½
x, -y+½, z+½ | 0, -2y+½, ½ | 2x, -2y, 2z | 2x, ½, 2z+½ | 0, 0, 0
0.2183 0.3284 0.6142
-2y=-1.6712=-0.6712=0.3288
y=0.8356
x=0.3908 z=0.1929

## Slide 28: Mappa di densità elettronica
SINTESI DI FOURIER : F  
(xyz) = (1/V)∑h ∑k ∑l |F(hkl)|exp[-2pi(hx+ky+lz)-a(hkl)]
Trasformata
di Fourier
SPAZIO DIRETTO
SPAZIO RECIPROCO
DENSITA’ ELETTRONICA
FATTORI DI STRUTTURA
Modulo: diffrazione
Fase: atomo pesante

## Slide 29: Costruzione del modello

## Slide 30: Costruzione del modello

## Slide 31
Affinamento

## Slide 32
Affinamento
MODELLO DI PARTENZA
CALCOLO DEI FATTORI DI STRUTTURA
(Fasi)
Calcolo delle mappe di densità elettronica
|Fo|; 2|Fo|-|Fc| ; |Fo|-|Fc|
Localizzazione degli atomi nelle mappe 2|Fo|-|Fc|
ALCUNI CICLI DI AFFINAMENTO PER RENDERE MINIMI GLI SCARTI TRA IO E IC O TRA  FO E  FC.
Modificando xyz e B degli atomi
FINE AFFINAMENTO