## Slide 1: Lo Scattering di un atomo
p
q
so
s
r
1
2
Consideriamo una onda scatterata al punto p da un piccolo volume dv con densità elettronica r(r). L’onda avrà ampiezza r(r)dv (elettroni presenti nel volume infinitesimo dv) e fase relativa all’origine O che dipenderà dalla differenza di cammino ottico t-q = rso-rs. L’onda scatterata è quindi r(r)exp(2pir.S)dv dove S=so-s=2senq/l
Il totale dell’onda scatterata da un atomo è l’integrale su tutto il volume dell’atomo:
f(S) = ∫vol.atomo r(r)exp(2pir.S)dv
Per S = 0, f(0) = Z il numero di elettroni dell’atomo.
o
f(q)
Z
S
0
t
2q

## Slide 2: Lo Scattering dell’unità cristallograficamente indipendente (risultato dell’interferenza dei N reticoli compenetrati definiti da N atomi non relazionati da simmetria)
r1
r2
r3
O
Lo Scattering dell’atomo 1 è f1 = f1exp(2pir1.S) dove f1 è fattore atomico di scattering per l’atomo 1
Il totale dell’onda scatterata è F(S) = f1 + f2 + f3 + … fN
F(S) = ∑ fj exp(2pirj.S) dove la sommatoria è j =1 to N
1
2
3

## Slide 3: Rappresentazione del Fattore di struttura
F(h,k,l) = ∑j fj exp 2pi (hxj + kyj + lzj)
= |F(hkl)|expia(hkl) = A(hkl) +iB(hkl)
|F(hkl)| è l’ampiezza e a(hkl) è la fase
Cella unitaria
Densità elettronica
Un riflesso
F
(
h
,
k
,
l
)
=
V
r
(
x
,
y
,
z
).
exp[
2
p
i
(
hx
+
ky
+
lz
)]
z
=
0
1
ò
y
=
0
1
ò
x
=
0
1
ò
.
dxdydz
Diagramma di Argand
Ogni fattore di struttura è la somma vettoriale della dispersione di ogni atomo
F(hkl)
2pi(hxj+kyj+lzj)
fje
|F| intensità
F colore
http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/fourier/fourier.html
TRASFORMATA DI FOURIER

## Slide 4: Densità elettronica
SINTESI DI FOURIER : F  
(xyz) = (1/V)∑h ∑k ∑l |F(hkl)|exp[-2pi(hx+ky+lz)-a(hkl)]
ANTITRASFORMATA DI FOURIER DEI FATTORI DI STRUTTURA
Trasformata
di Fourier
SPAZIO DIRETTO
SPAZIO RECIPROCO
DENSITA’ ELETTRONICA
FATTORI DI STRUTTURA

## Slide 5: Problema della fase
Trasformata
di Fourier
Immagine
di diffrazione
|F|(gatto),f(gatto)
|F|(gatto)
f(gatto) ?

## Slide 6: Importanza relativa della fase ed ampiezza
Trasformata
di Fourier
Trasformata
di Fourier
|F|(papera),f(papera)
|F|(gatto),f(gatto)
Trasformata
di Fourier
|F|(papera),f(gatto)
Trasformata
di Fourier
|F|(gatto),f(papera)

## Slide 7
Trasformata
di Fourier
SPAZIO DIRETTO
SPAZIO RECIPROCO
DENSITA’ ELETTRONICA
FATTORI DI STRUTTURA

## Slide 8: La funzione Patterson
A
B
C
“Struttura”
“Patterson”
N atomi
N(N-1) vettori interatomici
X
Y
U
V
AB
AC
BC
P(xyz) = 1/V ∑h∑k∑l I(hkl) exp(-2pi(hx+ky+lz)
La funzione Patterson è la trasformata di Fourier dell’intensità di diffrazione
La Patterson può essere calcolata direttamente dalle intensità misurate senza conoscere la fase
I massimi della funzione Patterson rappresentano la mappa dei vettori interatomici della struttura

## Slide 9: Interpretazione della Patterson
Gruppo spaziale P212121
Posizioni Equivalenti
x,y,z
-x+1/2,-y,z+1/2
-x,y+1/2,-z+1/2
x+1/2,-y+1/2,-z
1 atomo indipendente
4 atomi in cella
Nel caso di complessi metallici e più in generale di cristalli con
atomi con molti elettroni di core si può risolvere il problema
della fase mediante il metodo dell’atomo pesante interpretando
la funzione Patterson i cui massimi sono dominati
dai vettori interatomici atomo pesante – atomo pesante

## Slide 10: Patterson Teorica
 | x,y,z | -x+1/2,-y,z+1/2 | -x,y+1/2,-z+1/2 | x+1/2,-y+1/2,-z
x,y,z | 0,0,0 | -2x+1/2,-2y,1/2 | -2x,1/2,-2z+1/2 | 1/2,-2y+1/2,-2z
-x+1/2,-y,z+1/2 | 2x-1/2,2y,-1/2 | 0,0,0 | -1/2,2y+1/2,-2z | 2x,1/2,-2z-1/2
-x,y+1/2,-z+1/2 | 2x,-1/2,2z-1/2 | 1/2,-2y-1/2,2z | 0,0,0 | 2x+1/2,-2y,-1/2
x+1/2,-y+1/2,-z | -1/2,2y-1/2,2z | -2x,-1/2,2z+1/2 | -2x-1/2,2y,1/2 | 0,0,0
Interpretazione dalle Mappe Pattersons
Se il numero di atomi pesanti da localizzare è piccolo, i siti possono essere trovati direttamente usando l’arcana magia delle sezioni di Harker

## Slide 11
Dalla posizione dell’atomo pesante si può calcolare il suo contributo
al fattore di struttura (modulo e fase)
Con le fasi si possono calcolare le mappe di densità elettronica
Dalle quali si possono localizzare gli altri atomi della struttura
Le nuove fasi saranno migliori delle precedenti e la nuova mappa sarà più pulita.
Si potranno localizzare nuovi atomi.
Cicli interattivi fino al completamento
della struttura

## Slide 12
Risoluzione del problema della fase mediante metodi diretti
Metodi che derivano le fasi direttamente dalle intensità di diffrazione per mezzo di relazioni probabilistiche.
Le fasi sono derivate dall’ ampiezza dei fattori di struttura normalizzati (Ehkl) rispetto ad una distribuzione casuale di atomi nella cella unitaria.
La densità elettronica (x,y,z) ha la proprietà di essere positiva e concentrata in prossimità dei nuclei con valori quasi zero altrove.
Ehkl = kSEh’k’l’Eh-h’k-k’l-l’
Equazione di Sayre

## Slide 13
Considerando un piccolo insieme di riflessioni al quale viene assegnato un set di fasi casuali, le fasi vengono estese
a tutte le riflessioni in modo consistente con le relazioni delle triplette.
Utilizzando delle figure di merito si seleziona la soluzione che porta a rispettare le proprietà della densità elettronica.
φhkl ≈ φh’k’l’ φh-h’k-k’l-l’
Dall’equazione di Sayre considerando delle triplette di riflessi forti che dominano la sommatoria si ottiene delle
relazioni tra le fasi dei riflessi:

## Slide 14: Diffusione Anomala
Se fj è reale, vale sempre legge di Friedel |F(hkl)| = |F(-h-k-l)| |F(hkl)|2 = I(hkl) = I(-h-k-l)
Se fj ha una componente immaginaria, allora in generale |F(hkl)| ≠ |F(-h-k-l)|
Reale
Imaginaria
f0
Reale
Imaginaria
f0
f’
f”
Per la dispersione distante dallo spigolo di assorbimento, il fattore atomico di scattering può essere rappresentato come un numero reale:
Se i raggi X hanno un'energia che è vicino ad una transizione elettronica dell’atomo, la parte reale della dispersione si modifica con f’ e la fase con f” fj = f0 + f’ + if”

## Slide 15: Dalle coppie di Friedel alle coppie di Bijvoet
A
iB
FP(hkl)
FP(-h-k-l)
FH
FH
FPH(hkl)
f”
f’
FPH(-h-k-l)
Il presenza di diffusione anomala il modello con coordinate xyz
si distingue dal modello –x-y-x.
Si riesce a determinare la configurazione assoluta delle molecole

## Slide 16: Mappe 2Fo-Fc
Trasformata
di Fourier
|F|(gatto),f(gatto-coda)
F(gatto-coda)
Trasformata
di Fourier
Trasformata
di Fourier
|F|2(gatto)-|F|(gatto-coda)

## Slide 17: Limite di risoluzione
Trasformata
di Fourier
RISOLUZIONE = dmim = /2senmax
2.0-3.0 Å Tipica risoluzione delle strutture di proteine con densità elettronica convoluta. Le catene laterali degli a.a. possono essere identificate con il 50% di probabilità senza altre informazioni. Le acque più fortemente legate alla proteina possono essere localizzate e la struttura è affinata con moti termici isotropici utilizzando vincoli geometrici per gli atomi.
1.2-0.7Å Mappe di densità con atomi risolti, risoluzione a livello atomico. Possibilità di intravedere e localizzare anche gli idrogeni. Affinamento degli atomi in modo indipendente con moto termico B di tipo anisotropo.

## Slide 18: AFFINAMENTO
MODELLO DI PARTENZA
CALCOLO DEI FATTORI DI STRUTTURA
(Fasi)
Calcolo delle mappe di densità elettronica
|Fo|; 2|Fo|-|Fc| ; |Fo|-|Fc|
Localizzazione degli atomi nelle mappe 2|Fo|-|Fc|
ALCUNI CICLI DI AFFINAMENTO PER RENDERE MINIMI GLI SCARTI TRA IO E IC O TRA  FO E  FC.
Modificando xyz e B degli atomi
FINE AFFINAMENTO